# РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНЫХ ФЛОГОПИТОВ ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

# Ю.А. Меньшикова, Г.А.Кузнецова. О.Г. Рогулина

# J.A. Menshikova, G.A. Kuznetsova, O.G. Rogulina

Irkutsk State University, kuznetsova46@mail.ru

Thermal behavior of phlogopite crystals from different natural deposits has been studied with X-ray diffraction within temperature range of 90-1200 K. Experimental definition of coefficients of thermal expansion (CTE) has been  carried out with DRON-2.0 device supported with low- and high-temperature supplementary equipment URNT-180 and UVD-2000. The registration of the basal difractional reflections 0012  has been carried out on - radiation. The dependence of changing of the CTE depending on the temperature of a crystal has been found. The influence of genetic features of a crystal on the thermal expansion characteristics is being discussed.

Слюда, являясь качественным природным изолятором, обладает  комплексом физических свойств, позволяющим  широко использовать его в различных отраслях промышленности: электротехнике, радиотехнике,   в лакокрасочной промышленности. Технические условия предполагают их эксплуатацию в различных температурных режимах в широком интервале температур. Поэтому представляет интерес изучение свойств слюд, как при низких,  так и при высоких температурах.

Целью данной работы является исследование поведения коэффициентов теплового расширения (КТР)  слюды флогопита  в направлении (00l)  в интервале температур 90-1200К. Верхняя граница для каждого образца определяется температурой высокотемпературного фазового перехода [1].

Метод рентгеновской дилатометрии позволяет определять КТР анизотропных кристаллов, при этом определенная методом рентгеновской дилатометрии величина КТР является параметром, характеризующим непосредственно кристаллическую структуру  исследуемого объекта.

Исследование выполнено на установке ДРОН-2.0 с низкотемпературной и высокотемпературной приставками УРНТ-180 и УВД-2000 соответственно.

Исследованы существенно  отличающиеся генетически флогопит из Главной флогопитовой залежи Ковдорского месторождения, принадлежащего комплексу ультраосновных щелочных пород и карбонатитов и флогопит Арябиловского месторождения Алданской слюдоносной провинции комплекса докембрийских высокомагнезиальных метаморфических пород. Величина КТР определялась по  базальному дифракционному отражению 0012 () на - излучении. Погрешность определения значения угла дифракционного отражения составляла , температуры  - , что обеспечило для отражения 0012 величину .

Средние значения КТР для всего интервала температур  исследованных образцов следующие: у ковдорского  флогопита , у алданского  флогопита значение   несколько выше. Однако в разных температурных интервалах КТР исследуемых флогопитов существенно отличаются. КТР ковдорского флогопита монотонно увеличивается с ростом температуры от минимального значения  в интервале температур 113-208К  до  в интервале 574-887К. В предшествующем разрушению структуры интервале  температур КТР ковдорского флогопита уменьшается  до . У алданского флогопита наблюдается минимальное значение КТР в интервале 208-300К . На границах исследуемого температурного интервала значения КТР  и перед термическим разрушением структуры . Т.е. деформация кристаллической решетки ковдорского флогопита минимально при низких температурах и увеличивается с ростом температуры. У алданского же флогопита наиболее существенная деформация кристаллической структуры наблюдается при понижении температуры ниже 200 К и в интервале К.

Наблюдаемые отличия изменения КТР исследованных кристаллов флогопита, возможно, являются следствием их генетических особенностей,  в частности наличия в этих кристаллах микропримесей слоистых силикатов с близкой к флогопиту  структурой, отличающихся разной формой вхождения в структуру групп [2,3].

[1] Кузнецова Г.А., Калихман В.М., Мецик М.С.//Методы дифракционных исследований кристаллических минералов. Сборник научных трудов. Новосибирск, «Наука», 1989. с.141-147.

[2] Кузнецова Г.А., Лиопо В.А.// Изв. ВУЗов. Физика. 1993, №3, С.127 .

[3] Кузнецова Г.А., Кринари Г.А., Лиопо В.А., Мецик М.С.// Методы дифракционных исследований кристаллических минералов. Сборник научных трудов. Новосибирск, «Наука», 1989. с.130-141.