Кристаллохимия Li-содержащих турмалинов и их номенклатура

Crystalchemistry of Li-bearing tOURMALINEs and THEIR NOMENCLATURE

О.В. Франк-Каменецкая1, И.В. Рождественская1, А.А. Золотарев1, Л.Г.Кузнецова2

O.V. Frank-Kamenetskaya1, I.V. Rozhdestvenskaya1, A.A. Zolotarev1, L.G.Kuznetsova2

1 Saint Petersburg State University, e-mail:ofrank-kam@mail.ru

2 Geochemistry Institute SB RAS, Irkutsk

On an example of Li-bearing tourmalines (elbaites, liddicoatites, rossmanites, uvites) the efficiency of crystal chemical approach for revision of classification and creation of new nomenclature of tourmaline- group minerals X0-1Y3Z6 (T6O18)(BO3)3V3W is shown. The regularities of structural units (ions and vacancies) distribution on results of series of crystal structures refinements of Li-bearing tourmalines from different fields are regarded. The validity of well-known mineral species and the presence of novel species are discussed.

На примере Li-содержащих  турмалинов (эльбаитов, лиддикоатитов, россманитов, увитов) показана эффективность кристаллохимического подхода для пересмотра классификации и создания новой номенклатуры минералов группы турмалина X0-1Y3Z6(T6O18)(BO3)3V3W.

Эльбаит. Уточнение кристаллических структур трех эльбаитов из миароловых пегматитов Восточного Памира с различным содержанием фтора (0.88 – 1.39 масс. %) (R = 0.0294, 0.0308 и 0.0417) выявило расщепление трехкратной анионной W-позиции на две: трехкратную W1 и девятикратную W2 (расстояние W1-W2~0.4, Y-W1≥1.94, Y-W2≥1.75 Å), что позволило предложить и обосновать гипотезу о частичном заселении позиций: W1 - OH-группами, W2 - анионами фтора [1]. В структуре присутствуют октаэдры [YO4(OH)2] и [YO4(OH)F], соотношение которых зависит от количества фтора и меняется от структуры к структуре. В структурах двух из исследованных эльбаитов доля фтора в W-позиции преобладает, что позволяет говорить о новом минеральном виде – фторэльбаите с идеальной формулой Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F и считать название "эльбаит" надвидовым.

Лиддикоатит. Уточнение кристаллической структуры кальций-литий-алюминиевого турмалина из Сангиленского нагорья (Тува) (R = 0.019) показало, что он представляет собой новый минеральный  вид с формулой Ca(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18) (BO3)3((OH)2O)F [2]. От лиддикоатита этот минерал отличается соотношением Li/Al в Y октаэдрах и присутствием двухвалентных анионов кислорода в V позиции, а от гипотетического оксилиддикоатита - заселенностью позиции W фтором, а не кислородом. Уточнение серии двуосных лиддикоатитов из Малханского месторождения показало существование структурных разновидностей триклинной (псевдомоноклинной) симметрии [3].

Россманит и оленит. Уточнение кристаллических структур алюминий-литиевых турмалинов из редкометальных пегматитов Кольского полуострова (R = 0.019) [4] и Западной Моравии [5] показало, что состав обоих кристаллов описывается формулой (Na0.5(0.5)(Al2.25Li0.75)Al6 (Si6O18)(BO3)3(OH)3O. Результаты этих работ были использованы для обоснования правомочности открытия двух различных минеральных видов: оленита  Na1-xAl3Al6(Si6O18) (BO3)3(OH,F,O)4 (Y-позиция более чем на 50% заполнена Al) [6] и россманита ((LiAl2)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH (в X-позиции доля вакансии чуть больше, чем доля натрия) [5]. Уточненные кристаллохимические формулы исследованных твердых растворов указывают на один минеральный вид, соответствующий формуле: (Na0.5(0.5)(Al2Li)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(O0.5(OH)0.5).

Увит. Результаты уточнения кристаллической структуры уникального по содержанию лития кальций-магниевого турмалина из редкометальной пегматитовой жилы Сангиленского нагорья (Тува) (R = 0.019) показали, что исследуемый кристалл представляет собой твердый раствор, состав которого может быть описан в трехкомпонентной системе: Ca(Mg2Li)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F - CaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O - NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F [7]. Первые две компоненты соответствуют турмалинам, которые пока не утверждены КНМ ММА в качестве минеральных видов, третья - также пока гипотетическому фтордравиту [8]. Доля первого минала в исследованном твердом растворе превышает 50%, что позволяет говорить о существовании нового минерального вида среди кальциевых турмалинов. Результаты анализа полученных и опубликованных данных по кристаллическому строению увитов позволяют утверждать, что название "увит" также является надвидовым.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 04-05-64298 и 07-05-00324).

[1]. И.В. Рождественская, О.В. Франк-Каменецкая и др.// Кристаллография. 2005 . Т. 50. № 5. С. 811-818. [2]. И.В. Рождественская, Ю.М. Бронзова, О.В. Франк-Каменецкая и др. // Кристаллография. 2007. (в печати). [3]. A. Shtukenberg, I. Rozhdestvenskaya, O. Frank-Kamenetskaya et al. // Am. Min. 2007. (in press). [4]. Горская М.Г., Франк-Каменецкая О.В., Рождественская И.В., Франк-Каменецкий В.А. // Кристаллография. 1982. Т. 27. № 1. С. 107-112. [5]. Selway J.B., Novak M., Hawthorne F.C. et al. // Amer. Mineral. 1998. 83. P. 896-900. [6].Соколов П.В., Горская М.Г. и. др. // Зап. ВМО. 1986. № 1. С. 119-123. [7]. И.В Рождественская, О.В. Франк-Каменецкая, Л.Г.Кузнецова и др. // Кристаллография. 2006. Т. 51. № 6. С. 1117-1121. [8]. Hawthorne F.C., Henry D.J. // Eur. J. Mineral., 1999, 11, 201-215 p.