СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕФРИТОВ МИАССКОГО РАЙОНА

THE STRUCTURAL PECULIARITIES OF NEPHRITES FROM MIASS REGION

П.В. Хворов, И.А. Архиреев

P.V.Khvorov, I.A.Arkhireev

Institute of mineralogy UB RAS, Miass, khvorov@mineralogy.ru

Tremolite-predominated nephrites from Miass region as well as ones from classic Sayan deposites are characterized lower corundum numbers in comparison with coarse grained tremolite-actinolites. Probably the low intensities reflect of crystal imperfectness of nephrite.

Нефриты в Миасском районе были известны с середины прошлого века, однако их систематическое изучение началось только несколько лет назад [1]. Миасские нефриты просвечивают в пластинках толщиной до 0.8 см, отличаются декоративностью и хорошей равномерной полируемостью. Первичные нефриты характеризуется однородной серовато-голубоватой, оливково-серой, салатно-зеленой, изумрудно-зеленой окраской разной интенсивности. Иногда нефриты пятнистые за счет порфировидных включений бесцветных антигорита и магнезиального хлорита. Также отмечены полосчатые разности, рисунок которых обусловлен взаимоотношением агрегатов тремолита и мелких зернен гидрогроссуляра и серпентина (0.01–0.03 мм). В строении нефритов участвуют, в основном, тонкие спутанно-волокнистые, реже - радиально-лучистые, листоватые агрегаты и войлокоподобные скопления тончайших (0.001–0.01 мм по удлинению) кристаллов тремолита. Некоторые разновидности содержат тонкую вкрапленность пылеватого хромита, тонкочешуйчатого талька, гематита. Среди минералов-примесей также установлены единичные зерна пирита, пирротина, лейкоксена, ильменита, гетита, цоизита, эпидота, турмалина, циркона. Встречаются жилы мощностью до 10 см высокоценного белого и серовато-белого шелковистого нефрита. Белые и сероватые жильные нефриты мономинеральны.

Рентгеноструктурные исследования нефритов Миасского месторождения выполнены в лаборатории ФМИМС Имин УрО РАН на дифрактометре ДРОН-2.0 с Cu-анодом и графитовым монохроматором. Для выявления особенностей порошкограммы нефрита параллельно исследовались крупнокристаллические амфиболы ряда актинолит-тремолит. Корундовые числа определялись экспериментально на искусственных смесях эталонного синтетического корунда и образца. Результаты этого исследования и химический состав нефритов приведен в таблице. Нужно отметить, что крупнокристаллические образцы незначительно обогащены глиноземом и обеднены кальцием относительно нефритов. В номенклатурном отношении и те и другие принадлежат ряду тремолит-актинолит.

Набор межплоскостных расстояний и соответствующих им ПЭЯ изученных амфиболов сходен, соответствует химическому составу и не обнаруживает зависимости от структуры агрегата амфибола. Различия в порошкограммах связаны как с абсолютной, так и относительной интенсивностью отражений. Изменение относительной интенсивности можно связать с текстурированием препаратов из крупнокристаллических образцов. Уменьшение абсолютной интенсивности отражений нефритов по сравнению с интенсивностью эталона нельзя объяснить увеличением массового коэффициента поглощения, т.к. состав изученных амфиболов близок. Причиной наблюдаемого, таким образом, может быть значительная дефектность кристаллической структуры нефритов. Ранее это явление на примере Саянского нефрита было обяснено внедрением в структуру амфибола [2] «пироксеновых» кластеров.

Работы поддержаны Министерством образования и науки РФ (РНП.2.1.1.1840).

Таблица

Химический состав и «корундовые числа» (К) нефритов и крупнокристаллических

амфиболов ряда актинолит-тремолит

| № | Состав (масс. %) | К |
| --- | --- | --- |
|  | Na2O | MgO | Al2O3 | SiO2 | K2O | CaO | TiO2 | Cr2O3 | MnO | FeO |  |
| С-р | 0.4 | 19.8 | 3.0 | 56.8 | 0.2 | 11.9 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 5.2 | 1.5 |
| Блг | 0.8 | 21.5 | 2.8 | 57.0 | 0.2 | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 2.5 | 1.4 |
| 0/1 | 3.0 | 22.2 | 3.5 | 54.7 | 0.7 | 10.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.7 | 1.5 |
| 0/2 | 3.0 | 21.7 | 3.8 | 54.4 | 0.8 | 10.6 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 3.1 | 1.3 |
| С-н | 0.0 | 21.7 | 0.0 | 58.4 | 0.2 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.0 | 0.6 |
| М-1 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 58.1 | 0.0 | 13.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 |
| М-2 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 56.7 | 0.1 | 12.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 |
| M-3 | 0.0 | 21.5 | 0.0 | 58.9 | 0.1 | 13.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 |

Примечание: анализ проведен на растровом электронном микроскопе РЭММА-202М, аналитик В.А. Котляров. Крупнокристаллические агрегаты: С-р – Слюдорудник, Блг – Болгария, 0/1 и 0/2 – Ильменские горы; нефриты: С-н – Саяны, М-1, 2, 3 – Миасское месторождение.

Литература.

Масленников В.В., Макагонов Е.П., Кабанова Л.Я. и др.  Нефриты зоны Главного Уральского разлома.  // Металлогения древних и современных океанов-2004. Достижения на рубеже веков. Т. 2..  Миасс:  ИМин УрО РАН,  2004.  346 с. С. 157-162.

Хаджи И.П., Черкашин В.И., Букин А.С., Дриц В.А. Реальная кристаллическая структура нефритов на электронно-микроскопических изображениях высокого разрешения и дифракционных картинах. // Минерал. ж. 1987. Т. 9. N 3. С. 3-14.