ДЛИНА МОЛЕКУЛЫ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ

ПОЛИМОРФНОГО РАЗНООБРАЗИЯ НОРМАЛЬНЫХ ПАРАФИНОВ

MOLECULE LENGTH AS ONE OF THE MOST IMPORTANT FACTORS OF THE POLYMORPH VARIETY OF NORMAL PARAFFINS

Е.Н. Котельникова, Н.В. Платонова, И.А. Каретников, С.К. Филатов

E.N. Kotelnikova, N.V. Platonova, I.A. Karetnikov, S.K. Filatov

St. Petersburg State University, elena@ek7740.spb.edu

Molecule length (number n) determines the polymorph variety of n-paraffins CnH2n+2 (n=17–36) along with its evenness. Even n-paraffins of the short-chain molecules (n=18, 20, 22, 24, and 26) crystallize in the triclinic modification, but those of the long-chain molecules form the one-layer (n=28 and 30) and two-layer (n=32, 34, and 36) monoclinic modifications. All the n-paraffins of n≤26 possess stable phases only, while the n-paraffins of n=28, 30, 32, 34, and 36 have also metastable and stabilized phases. Only the intermediate members (n=22–26) of the paraffin series transform into the high-temperature rotator-crystal state rot.2. A transformation of n-paraffins into the low-temperature rotator-crystal state rot.2 runs differently in dependence of the molecule length. The n-paraffins of n=17–26 and 28 transform into the rotator orthorhombic phase Orrot.1. Those of n=27 and 30 transform into the rotator monoclinic and orthorhombic phases (Mrot.1 and Orrot.1 respectively). Those of n=29 and 32 transform into the rotator triclinic phase Tcrot.1. Those of n=34 and 36 transform into the crystal and rotator triclinic phases (Tccryst and Tcrot.1 respectively). Transformations of the n-paraffins of n=28, 30, 32, 34, and 36 are irreversible by temperature.

Твердым н-парафинам CnH2n+2 (n=17–36) присуще разнообразие низкотемпературных кристаллических полиморфных модификаций в зависимости от длины (число n) и симметрии (четность числа n) цепочечной молекулы [1]. Все нечетные н-парафины кристаллизуются в ромбической модификации Orcryst, а четные н-парафины по мере увеличения длины молекулы – в триклинной Tccryst (n=18, 20, 22, 24 и 26), двухслойной моноклинной 2Mcryst (n=28 и 30) и однослойной моноклинной 1Mcryst (n=32, 34 и 36) модификациях. При этом у всех (четных и нечетных) сравнительно короткоцепочечных н-парафинов (n≤26) выявлены только стабильные модификации, а у четных сравнительно длинноцепочечных н-парафинов (n>26), помимо стабильных модификаций, выявлены метастабильные (триклинная и моноклинная) и стабилизированная (ромбическая) модификации [2].

Ротационная природа парафинов обусловливает разнообразие их твердых фазовых состояний, каждое из которых характеризуется своей формой теплового колебательно-вращательного движения молекул вокруг своих осей [1]. Для индивидуальных твердых н-парафинов выделяют кристаллическое cryst, низкотемпературное ротационно-кристаллическое rot.1 и высокотемпературное ротационно-кристаллическое rot.2 состояния. Способность н-парафинов переходить при нагревании в то или иное состояние, обратимость переходов и фазовое разнообразие ротационных фаз определяются прежде всего длиной молекулы (таблица). В состояние rot.2 (гексагональная фаза Hrot.2) переходят только средние члены (n=22, 23, 24, 25 и 26) гомологического ряда н-парафинов. В состояние rot.1 переходят все изученные н-парафины (исключение C18Н38), однако, непосредственный переход в известную ромбическую ротационную фазу Orrot.1 испытывают только парафины с n=17–26 и 28. Н-парафины C27Н56 и C30Н62 переходят сначала в моноклинную ротационную фазу Mrot.1 и лишь затем в фазу Orrot.1. Н-парафины C29Н60, C32Н66, C34Н70 и C36Н74 в фазу Orrot.1 вообще не переходят, но зато испытывают переход в еще одну ротационную фазу – триклинную фазу Tcrot.1, при этом самые длинноцепочечные из них (n=34 и 36) переходят сначала в триклинную кристаллическую фазу Tccryst. Установлено, что полиморфные превращения четных длинноцепочечных н-парафинов (n=28, 30, 32, 34 и 36) необратимы по температуре (исходные и конечные фазы этих парафинов выделены в таблице полужирным шрифтом).

### Последовательность полиморфных превращений нормальных парафинов

The sequence of polymorph transformations of normal paraffins

| CnН2n+2 | Повышение температуры | Плавление | Понижение температуры |
| --- | --- | --- | --- |
| C17Н36 | Orcryst |  | Orrot.1 |  | L |  | Orrot.1 | Orcryst |
| C18Н38 | Tccryst |  |  |  | L |  |  | Tccryst |
| C19Н40 | Orcryst |  | Orrot.1 |  | L |  | Orrot.1 | Orcryst |
| C20Н42 | Tccryst |  |  |  | L |  | Orrot.1 | Tccryst |
| C21Н44 | Orcryst |  | Orrot.1 |  | L |  | Orrot.1 | Orcryst |
| C22Н46 | Tccryst |  | Orrot.1 | Hrot.2 | L | Hrot.2 | Orrot.1 | Tccryst |
| C23Н48 | Orcryst |  | Orrot.1 | Hrot.2 | L | Hrot.2 | Orrot.1 | Orcryst |
| C24Н50 | Tccryst |  | Orrot.1 | Hrot.2 | L | Hrot.2 | Orrot.1 | Tccryst |
| C25Н52 | Orcryst |  | Orrot.1 | Hrot.2 | L | Hrot.2 | Orrot.1 | Orcryst |
| С26Н54 | Tccryst |  | Orrot.1 | Hrot.2 | L | Hrot.2 | Orrot.1 | Tccryst |
| C27Н56 | Orcryst | Mrot.1 | Orrot.1 |  | L |  | Orrot.1 | Orcryst |
| C28Н58 | 2Mcryst |  | Orrot.1 |  | L |  | Orrot.1 | 1Mcryst |
| C29Н60 | Orcryst |  | Tcrot.1 |  | L |  |  | Orcryst |
| C30Н62 | 2Mcryst | Mrot.1 | Orrot.1 |  | L |  | Orrot.1 | 1Mcryst |
| C32Н66 | 1Mcryst |  | Tcrot.1 |  | L |  |  | Orcryst |
| C34Н70 | 1Mcryst | Tccryst | Tcrot.1 |  | L |  |  | Orcryst |
| C36Н74 | 1Mcryst | Tccryst | Tcrot.1 |  | L |  |  | Orcryst |

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 06-05-64733.

- Котельникова Е.Н., Филатов С.К. Кристаллохимия парафинов. СПб.: Нева, (2002) 352 с.

- Платонова Н.В., Котельникова Е.Н., Филатов С.К. // Записки РМО, (2006) № 3, 101-122.