ОСОБЕННОСТИ  СТРУКТУРЫ  РОМБИЧЕСКИХ  ПЕРОВСКИТОВ

SPECIFIC FEATURES OF THE ORTHOROMBIC PEROVSKITES STRUCTURE

Д.В. Пушкин, В.Н. Сережкин, Л.Б. Сережкина

D.V. Pushkin, V.N. Serezhkin, L.B. Serezhkina

Samara State University, pushkin@ssu.samara.ru

It is established, that isostructural orthorhombic perovskites RMO3 are subdivided into eight different stereon types depending on combinatorial-topological type of atomic Voronoi-Dirichlet polyhedra. It is shown, that Voronoi-Dirichlet polyhedron characteristics can be used for a quantitative estimation of MO6 octahedrons distortion, including those caused by Jahn-Teller effect. It is established, that one of the reasons of coordination polyhedra distortion in the structure of orthorhombic perovskites are heteroatomic metal-metal interactions.

Установлено, что изоструктурные ромбические перовскиты RMO3 в зависимости от комбинаторно-топологического типа полиэдров Вороного-Дирихле атомов подразделяются на восемь разных стереонных типов. На примере 109 перовскитов, относящихся к стереонному типу DyCrO3, показано, что характеристики полиэдров Вороного-Дирихле могут быть использованы для количественной оценки искажения октаэдров MO6, в том числе и обусловленного эффектом Яна-Теллера. Обнаружено, что для октаэдров FeIVO6, в отличие от изоэлектронных октаэдров MnIIIO6 или CrIIO6, отсутствует эффект ян-теллеровского искажения. Установлено, что одной из причин искажения координационных полиэдров атомов в структуре ромбических перовскитов являются гетероатомные взаимодействия металл-металл, которым отвечают общие грани полиэдров Вороного-Дирихле двух атомов, причем межатомные расстояния для таких контактов, как правило, короче суммы слейтеровских радиусов атомов R и М. Показано, что характеристики полиэдров Вороного-Дирихле могут быть использованы при кристаллохимическом анализе манганитов с эффектом колоссального магнитосопротивления. Продемонстрирована возможность использования характеристик полиэдров Вороного-Дирихле для объективного выявления критических точек при фазовых переходах второго рода. На примере CaFeO3 показано, что параметры полиэдров Вороного-Дирихле можно использовать для количественной характеристики зарядового диспропорционирования в структуре кристаллов. С позиций правил 12 и 14 соседей рассмотрены результаты анализа топологии подрешеток, состоящих из атомов металлов или кислорода.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 05-03-32315).