КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  ИОГАННИТА

И  ЕГО  СИНТЕТИЧЕСКИХ  АНАЛОГОВ

CRYSTAL-CHEMICAL ANALYSIS OF JOHANNITE AND ITS SYNTHETIC ANALOGUES

Д.В. Пушкин1, Л.Б. Сережкина1, А.Г. Веревкин1, Е.В. Пересыпкина2, А.В. Вировец2

D.V. Pushkin1, L.B. Serezhkina1, A.G. Verevkin1, E.V. Peresypkina2, A.V. Virovets2

1 Samara State University, serezhkin@ssu.samara.ru

2 Nikolaev Institute of Inorganic Chemistry, SB RAS

Uranyl complexes Cs[UO2(SeO4)(OH)]·H2O (I) and Cs[UO2(SeO4)(OH)]·1.5H2O have been synthesized and structurally characterized by X-ray diffraction. The main structural units for I and II are johannite-like layers corresponding to the AT3M2 group of uranyl complexes. Crystal-chemical analysis of MZ+[UO2(XO4)(L)]z(nH2O complexes with johannite-like structure was carried out.

В рамках проводимого нами исследования влияния природы внешнесферного катиона и тетраэдрического оксоаниона на состав и строение гетеролигандных гидроксо- или фторокомплексов уранила, являющихся аналогами минерала иоганнита, синтезировано два новых соединения: Cs[UO2(SeO4)(OH)]·H2O (I) и  Cs[UO2(SeO4)(OH)]·1.5H2O (II). Строение полученных комплексов установлено методом РСА монокристалла. Соединения кристаллизуются в моноклинной сингонии, параметры элементарной ячейки: a=8.4549, b=11.5358, c=9.5565 Å, (=113.27(, V=856.26 Å3, пр.гр. P21/с, Z=4, R=0.035 (I); a=7.2142, b=14.4942, c=8.9270 Å, (=112.71(, V=861.07 Å3, пр.гр. P21/m, Z=4, R=0.034 (II). Основными структурными единицами кристаллов I и II являются иоганнитоподобные слои состава [UO2(SeO4)(OH)]-, относящиеся к кристаллохимической группе AT3M2 (A=UO22+, T3=SeO42-, M2=OH-) комплексов уранила. Показано, что комплексные группировки в структуре I и II являются геометрическими изомерами, отличаясь числом соседних атомов урана (Ср), связанных с базисным всеми мостиковыми лигандами. В структуре I Ср=6, в то время как для II Ср=5.

Проведен кристаллохимический анализ комплексов уранила MZ+[UO2(XO4)(L)]z(nH2O (X=S, Se или Cr; L= OH- или F-) , которые относятся к группе AT3M2 и содержат в своей структуре иоганнитоподобные слои. Обсуждено влияние природы внешнесферного катиона и лигандов на геометрическую изомерию комплексов и метрику слоев. Показано, что гидроксидсодержащие (М2=ОН-) комплексы являются исключительно цис-изомерами группы AT3M2 с Ср=5 или 6, в то время как фторосодержащие комплексы (М2=F-) относятся к транс-изомерам группы AT3M2 с Ср= 6.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых кандидатов наук (проект МК-4168.2006.3).