Структура высокощелочных расплавов литиевоборатной системы по данным спектроскопии комбинационного рассеяния света.

The structure of high-alkali  lithium borate melts: investigation by Raman spectroscopy.

Осипова Л.М., Осипов А.А.

Osipova L. M., Osipov A.A.

Institute of Mineralogy  UB RAS, Miass, e-mail: armic@ilmeny.ac.ru

The structure of high-alkali Li2O–B2O3 melts (( 50 mol.% Li2O) have been studied by high-temperature Raman spectroscopy in the temperature range of 973-1373 K. Raman and IR spectra of polycrystalline samples have been measured also. With an increase in the Li2O content the BØ4- and BØ2O- metaborate units were converted into BØO2- pyroborate units and then in BO33- orthoborate units. Concentration of these structural units depends on temperature. Reactions of interaction between structural units in melts are established.

Для создания адекватной модели структурной перестройки, протекающей в процессе стеклования расплавов и их кристаллизации, необходимо исследование их строения непосредственно при высоких температурах. В данной работе мы исследовали структуру высокощелочных (( 50 мол.% Li2O) расплавов системы Li2O-B2O3.

Спектры КР были получены на специально созданной для проведения высокотемпературных исследований установке на базе спектрометра ДФС – 24 [1]. Регистрация спектров производилась по 180º  геометрии. Для возбуждения спектров использовался твердотельный импульсный лазер ЛТИ – 701 (λ = 532 нм, Р = 1 Вт, ν = 8,7 кГц, τ = 2 мкс, длительность импульса отпирания счетного канала ≈ 4,5 см-1, спектральная ширина щели  для расплавов -7 см-1,  для поликристаллических образцов -1,8 см-1).  Регистрация ИК-спектров проводилась на ИК – Фурье спектрометре NEXUS – 870.

На основе сопоставления спектров расплавов и продуктов их кристаллизации выполнено отнесение полос в спектрах КР изученных расплавов:

-  550,  960 см-1 - колебания в тетраэдрах ВØ4-

- 840 см-1, 1220 см-1 - колебания мостиков В-О-В и валентные колебания концевых атомов кислорода в пироборатных единицах ВØО22-

- 915 см-1 - симметричные валентные колебания концевых атомов кислорода  в ортоборатных единицах ВО33-

- 1480–1490 см-1  - валентные колебания концевых атомов кислорода в асимметричных метаборатных треугольниках ВØ2О-.

Наблюдаемые изменения интенсивностей линий КР спектров расплавов различного состава, зарегистрированных при одинаковой температуре показывают, что увеличение концентрации щелочного оксида приводит к последовательной трансформации метаборатных единиц (ВØ2О-) в пиро- (ВØО22-), а затем и в ортоборатные (ВО33-) группы.

Анализ спектров КР расплавов метабората лития показал, что в результате увеличения температуры доля метаборатных тетраэдров ВØ4- уменьшается, а треугольников ВØ2О-, напротив растет. Равновесие между этими единицами описывается реакцией [2]:

ВØ4- ( ВØ2О-				(1)

Кроме того, повышение температуры расплава приводит к  увеличению доли пироборатных единиц, следовательно, протекающие в системе процессы структурной перестройки не могут быть описаны только реакцией (1). Образование пироборатных единиц может быть описано реакцией диспропорционирования вида:

2ВØ2О- ( ВØ3 + ВØО22-                                            (2)

Качественное сходство высокотемпературных спектров расплавов 60%Li2O–40%B2O3 и 67%Li2O-33%B2O3 позволяет сделать вывод о том, что взаимодействие между структурными единицами в данных образцах может быть описано реакцией:

2ВØО22- ( ВØ2О- + ВО33-			(3)

равновесие которой смещается вправо при увеличении температуры.

Изучение спектров КР расплавов состава 75%Li2O-25%B2O3 показало, что в расплавах данного состава помимо ортоборатных единиц ВО33- присутствуют пироборатные единицы и, вероятно, высокозаряженные боратные полиэдры вида [ВØО33-]- (тетраэдр ВО4 с тремя немостиковыми атомами кислорода). Возможность существования последних продиктована необходимостью соблюдения баланса заряда. Таким образом, структурные преобразования в расплавах ортоборатата лития могут быть описаны следующей реакцией:

2ВО33- ( ВØ1/2О22- + [BØ1/2O33-]-		(4)

.

Список литературы.

- Быков В.Н., Осипов А А., Анфилогов В.Н. Высокотемпературная установка для регистрации спектров комбинационного рассеяния расплавов // Расплавы, 1997. № 4. C. 28-31.

- G.D. Chryssikos, E.I. Kemitsos, A.P. Patsis, M.S. Bitsis and M.A. Karakassides The devitrification of lithium metaborate: polymorphism and glass formation // J. Non-Cryst. Solids, 1990, v. 126, p. 42-51.