АНАЛИЗ ПУТЕЙ МИГРАЦИИ КАТИОНОВ В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ ПРИ ПОМОЩИ

РАЗБИЕНИЯ ВОРОНОГО-ДИРИХЛЕ

ANALYSIS OF CATION MIGRATION PATHS BY MEANS OF VORONOI-DIRICHLET PARTITION

Н.А.Анурова1, Г.Д.Илюшин2, В.А.Блатов1,

N.A.Anurova1, G.D.Ilyushin2, V.A.Blatov1,

1Samara State University, Ac. Pavlov Street 1, 443011 Samara, Russia, blatov@ssu.samara.ru; 2Institute of Crystallography of RAS, Leninsky Pr. 59, 117333 Moscow, Russia, ilyushin@mail.ru

Рассмотрен метод анализа пустот в кристаллических структурах с использованием разбиения Вороного-Дирихле  кристаллического пространства. В терминах теории разбиения Вороного-Дирихле даны определения таких понятий, как «пустота», «канал», «путь миграции» в неорганических структурах с трехмерной сеткой химических связей.

Введены критерии отбора значимых пустот и значимых каналов миграции для щелочных катионов Li-Cs на основе рассчитанных усредненных характеристик полиэдров Вороного-Дирихле щелочных металлов в кислородсодержащих соединениях.

Дан общий алгоритм анализа пустот в кристаллической структуре, который реализован в рамках системы автоматизированного кристаллохимического анализа TOPOS.

Рассмотрено использование метода для моделирования мест локализации Li и Na и анализа путей их возможной миграции в кристаллических структурах твердых супериоников Li3M2P3O12 (LIPHOS) и Na1+xZr2SixP3-xO12 (NASICON), обладающих каркасными структурами из связанных полиэдров в виде М-октаэдров и Т-тетраэдров. Предлагаемый метод позволил с высокой точностью определить наиболее вероятные места локализации носителей заряда (значения координат щелочных атомов) и возможную размерность проводящей подрешетки из щелочных атомов. Обнаружено соответствие теоретически рассчитанных значений координат атомов в МТ-каркасах (с точностью до 0.3 Ǻ) и экспериментальных данных для различных фаз NASICON и LIPHOS. Предлагаемый метод компьютерного анализа является универсальным и пригоден для исследования других твердых электролитов с проводящей катионной компонентой, в том числе минералов и их синтетических аналогов.

Метод был модифицирован для обработки больших групп кристаллических структур и применен для анализа 748 тернарных соединений Li-X-O, где Х - любой химический элемент. Кристаллоструктурные данные для анализа были взяты из базы данных ISCD. Были определены критерии отбора значимых пустот и значимых каналов миграции для катионов лития: радиусы пустот Rsd>1.3 Å, радиусы каналов миграции Rad>1.8 Å. В результате были получены 203 соединения, являющиеся потенциально возможными твердыми электролитами, 29 из которых описаны в литературе. Анализ литературных данных показал, что практически все известные тернарные литийпроводящие кислородсодержащие твердые электролиты содержатся в полученном нами списке. Среди веществ, не описанных в литературных данных, имеются 102 соединения с потенциальной 3D проводимостью, 18 соединений с двумерной системой каналов и 54 соединения с не пересекающимися каналами.