СТЕРЕОЭФФЕКТ   НЕПОДЕЛЕННОЙ   ЭЛЕКТРОННОЙ   ПАРЫ

В   ХАЛЬКОГЕНИДАХ   ОЛОВА

LONE  ELECTRON  PAIR  STEREOEFFECT  IN  THE  STRUCTURE

OF  TIN  HALCOGENIDES

А. В. Марухнов, Д.В. Пушкин, В.Н. Сережкин

A.V. Marukhnov, D.V. Pushkin, V.N. Serezhkin

Samara State University, almar1983@mail.ru

An analysis of features of an environment of tin atoms in halcogenides is carried out. The value of the shift of an atom from the center of gravity of its Voronoi-Dirichlet polyhedra (DA) is used as a quantitative estimation of the stereoeffect of a lone electron pair of Sn(II) atoms. It was shown that for Sn(IV) atoms DA=0 within the error limits while for Sn(II) atoms DA>>0 what is caused by the stereoactive lone pair. It was shown that the coordination number of central atom and electronegativity of surrounding atoms govern the value of the stereoeffect of a lone electron pair.

В рамках стереоатомной модели строения кристаллического вещества проведен анализ особенностей окружения атомов олова, находящихся в структуре кристаллов в окружении атомов халькогенов X (X = O, S, Se, Te). С помощью метода пересекающихся сфер, не требующего применения каких-либо систем кристаллохимических радиусов и априорных суждений о типе межатомного взаимодействия, определены координационные числа атомов олова. Для количественной оценки стереоэффекта неподеленной электронной пары (Е-пары) атомов Sn(II) использована величина смещения ядра атома свинца из центра тяжести его полиэдра Вороного-Дирихле (DA). Показано, что если для атомов Sn(IV) в структуре изученных соединений DA в пределах погрешности равно нулю, то для атомов Sn(II), имеющих Е-пару, DA>>0. Обнаружено уменьшение активности Е-пары, происходящее симбатно с ее сжатием, по мере увеличения координационного числа атома Sn и уменьшения электроотрицательности атома окружения X. Установлено закономерное уменьшение степени сферичности полиэдров Вороного-Дирихле (G3) в ряду комплексов SnIIOn – SnIISn – SnIISen – SnIITen, что означает повышение равномерности окружения атомов Sn(II) атомами X в структуре кристаллов по мере уменьшения электроотрицательности атомов окружения X. Подобный характер изменения G3 для полиэдров SnIIOn вызван влиянием Е-пары атомов Sn(II), стереоэффект которой (в частности, рост DA) усиливается при увеличении электроотрицательности атомов X и наиболее сильно проявляется именно в комплексах SnIIOn, обусловливая сильное искажение координационной сферы атомов Sn.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для молодых кандидатов наук (проект МК-4168.2006.3).