Структурное состояние  фаз в бинарной системе KAlSi3O8- KFeSi3O8

А. Кашаев1, В. Тароев2,  Й. Готтлихер3,  Г. Кролл4

А. Kashaev1, V. Taroev2, J. Gottlicher3, H. Kroll4

1 Institut of Earth’s Crust, SD RAS, Irkutsk, Russia; 2 Vinogradov Institute for Geochemistry, SD RAS, Irkutsk, e-mail; taroev@igc.irk.ru , Russia; 3 Institute for Synchrotron Radiation, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, Karlsruhe, Germany; 4 Institut für Mineralogie, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Germany

The changing of unit cell parameters phases in KAlSi3O8- KFeSi3O8 system is characterized by leap and motion fracture with 70% molar fraction of KFeSi3O8. When Fe concentration is either high or low mainly triclinic and monoclinic forms are found. Displacing area gap includes the mixture of both modifications in a wide range of Fe concentration. That’s why displacing gap between K(Al,Fe)Si3O8- K(Fe,Al)Si3O8 is stimulated  by Fe content, but modification limits are mainly determined by the temperature, since  samples having intermediate Fe content synthesized under the temperature  of 400oC  tend to produce  triclinic form as compare with samples synthesized under 500oC and 600oC, that results from quenching of less ordered phases.

Изменение параметров элементарной ячейки фаз, полученных методом гидротермального синтеза,  в системе KAlSi3O8- KFeSi3O8  в зависимости от содержания Fe [1,2] характеризуется  скачком и изломом хода. Если судить по диаграмме  bc (рис.), то по аналогии с KAlSi3O8  полевыми шпатами в области малых и больших концентраций Fe  полевые шпаты обладают моноклинной и триклинной упорядоченной структурой. В области от 0,4 до 0,65 железистого минала, прилегающей к скачку параметров, наблюдается одновременное существование обеих фаз различной степени  упорядоченности. Эти данные позволят предполагать, что в области от 0.65 до 0.70 мол. %  KFeSi3O8 между фазами K(Al,Fe)Si3O8- K(Fe,Al)Si3O8 существует разрыв смесимости, обусловленный преимущественно концентрацией Fe, тогда как границы существования моноклинной и триклинной фаз определяются и другими факторами, например, температурой синтеза.  Доказательством может служит тот факт, что в KAlSi3O8  полевых шпатах переход триклинной фазы в моноклинную происходит без заметного изменения параметров элементарной ячейки после отжига при постоянном составе. Кроме того, на наших диаграммах bc (рис.) промежуточные по составу  Fe-содержащие фазы, полученные при 400оС, более упорядочены, чем фазы, синтезированные при 500 и 600оС, что и следовало ожидать, ибо закалка с более высокой температурой фиксирует менее упорядоченную структуру.

Рис. Диаграммы bc в системе KAlSi3O8- KFeSi3O8

Литература: 1. Tароев В.К., Готтлихер Й., Лашкевич В.В. и др.// Экспериментальное изучение смешанных кристаллов моноклинного алюмо-железо-калиевого полевого шпата. ДАН, 2002,  т. 387, №1, с. 95-97.  2.Tароев В.К., Готтлихер Й., Кашаев А.А. и др.//Фазовый переход и структурные особенности кристаллов в бинарной системе KAlSi3O8- KFeSi3O8 при P=100МПа и Т  400-600оС. ДАН, 2003, т. 391, №4, с. 532-534.