## Slide 1: Южно-Уральский Государственный Университет Геологический факультет
Минералогия руд и вмещающих пород участка Закол
(Коральвеемский рудный узел, Чукотский АО)
Студент Юровский Е. А. МиГео – 402
Заведующий кафедрой д.г.-м.н. Белогуб Е.В.
Руководитель к.г.-м.-н._Аюпова Н.Р.
Рецензент к.г.-м.н. Новоселов А.К.
Миасс 2013
1

## Slide 2
Металлогеническое районирование Стадухинского рудно-россыпного района (Уютов и др., 2009).
Билибино
Кекура
Месторождение Кекура
Запасы по категории
С1+С2 86 т
Закол
Анюйская СФЗ
Южно-Анюйская СФЗ
Алучинская CФЗ
Олойская CФЗ
Кекура
0
10
20
2

## Slide 3
Гвардейский
Схема размещения участка Закол
в пределах Коральвеемского рудного узла (Уютов и др., 2009).
Кекура
Закол
0
8
Гвардейский
16
3

## Slide 4: Цели и задачи
Цель дипломной работы: установление последовательности и условий образования золоторудных минеральных ассоциаций на участке Закол.
В задачи работы были включены:
– выявление особенностей геологического строения участка Закол;
– характеристика вмещающих пород;
– установление минерального состава золоторудных ассоциаций;
– оценка условий формирования золоторудных ассоциаций с привлечением термобарогеохимических методов.
4

## Slide 5: Методы исследований
Полевые работы :
- знакомство с фактическим материалом;
- прохождение маршрутов, описание и зарисовка канав(150 и 151), отбор образцов (16 шт).
Лабораторные работы:
Работа с отобранными образцами (16 шт.): распиловка и полировка образцов;
Изучение рудной минерализации (микроскоп OLYMPUS BX 51 с фотокамерой OLYMPUS DP12 для получения цифровых микрофотографий , 9 шт. );
Электронные микроскопические исследования с помощью СЭМ микроскопе VEGA3 Tescan с энергодисперсионным анализатором с целью уточнения наличия редких минералов и состава золота проведены;
Петрографическое изучение вмещающих пород (6 шт.) с получением цифровых микрофотографий;
Рентгено-флуоресцентный анализ каменного материала на основе портативного анализатора фирмы «InnovaX» ( 41 анализ);
Рентгеноструктурный анализ проб вмещающих пород проводился с помощью дефрактометра DRON 2.0;
Термобарогеохимические исследования (микрокриотермокамера «Linkam» THMSG-600 в лаборатории термобарогеохимии геологического факультета ЮУрГУ (филиал в г. Миассе) с целью определить физико-химические параметры газово-жидких включений.
5

## Slide 6
Канава № 150
Канава № 151
- кварцевые жилы
- метасоматиты по кислым вулканитам
- кварцевые прожилки в алевропесчаниках
- пропилиты с сульфидной минерализацией
Точки отбора образцов
- алевропесчаники
Фрагмент канавы № 151.
Выходы алевропесчаников
с кварцевыми прожилками
6
Контакт метасоматитов
с кварцевой жилой
1 м
1 м

## Slide 7
Кварцевые жилы
Метасоматиты по кислым вулканитам
Алевропесчаники и вулканокластические породы
Обр. Е-5
Обр. Е-3
Обр. Е-4
Обр. Е-9
Обр. Е-6
Обр. Е-4
Обр. Е-10
Обр. Е-1.0
7

## Slide 8
Минеральный состав вмещающих пород
Алевропесчаники
Кварц
Хлорит
Альбит
Апатит
Монацит
Биотит
Лейкоксен
Углеродистое
Вещество
Пирит
Сфалерит
Халькопирит
Метасоматиты по
вулканитам
кислого состава
Хлорит
Альбит
Кальцит
Кварц
Пирит
Арсенопирит
Адуляр
Рутил
Вулканокластиты
кислого состава
Кварц
Хлорит
Альбит
Серицит
Рутил
Лейкоксен
Пирит
Гематит
Каолинит
8

## Slide 9
Кальцит в мелкозернистой кварц-карбонат-хлоритовой массе, обр. Е-7
Титаномагнетит в кварц-хлорит-карбонатной массе, обр. Е-7
Реликты плагиоклаза, обр.Е- 7
Отдельные кристаллы адуляра в кварц-карбонат-хлоритовой массе, обр Е-7
9
Метасоматиты по вулканитам кислого состава

## Slide 10
апатит-монацитовая ассоциация
Спектр апатита
Спектр монацита
Апатит
Монацит
chp
spf
10
Алевропесчаники, обр. Е-1.0
py
Скопления карбоната
в основной хлорит-кварцевой массе
Реликты микрофауны
Углеродистое
вещество
Сульфидная минерализация

## Slide 11
Рудная минерализация, приуроченная к мелкозернистому кварцу
Крупнозернистый кварц
Кварцевые жилы, обр. Е-3
Пирит в крупнозернистой массе кварца
11
10 мкм
10 мкм
10 мкм

## Slide 12
Кристаллы пирита в нерудной массе, обр. Е-3
Пирит
Py
Замещение пирита гематитом. Темнопольное изображение, обр. Е-10
Gem
Asp
Рудные минералы
Пирит после травления с конц. HNO3, обр. Е-4
Зональные кристаллы арсенопирита после травления в HNO3, обр. Е-4
Py
Py
Py
Py
Asp
Asp
Арсенопирит окаймляет пирит, обр. Е-5
Выделения пирита с арсенопиритовой оторочкой, обр. Е-5
12

## Slide 13
тонкие выделения золота в сростании пирита с арсенопиритом в кварцевых жилах
Аншлиф Е-5
Asp
Py
Asp
Asp
Py
Py
Au
Au
Au
Au
Py
13

## Slide 14
Таблица 4.1. Состав самородного золота участка Закол
Py
Au
Py
Au
Анализы выполнены в Институте минералогии УрО РАН на приборе на приборе VEGA3 Tescan с энергодисперсионным анализатором. Аналитик Блинов И.А. Золото относительно низкопробное.
Мельчайшие включения самородного золота в пирите, обр. Е-5
14
Номер анализа | Ag | Au | Кристаллохимическая формула | Пробность
13255a | 24.97 | 75.03 | Au0.62Ag0.38 | 750.3
13255b | 25.3 | 74.7 | Au0.62Ag0.38 | 747
13255j | 26.34 | 73.66 | Au0.60Ag0.40 | 736.6
13255k | 26.6 | 73.4 | Au0.60Ag0.40 | 734
13255f | 25.66 | 74.34 | Au0.61Ag0.39 | 743.4
13256a | 24.86 | 75.14 | Au0.62Ag0.38 | 751.4

## Slide 15
номер анализа | Fe | As | S | Кристаллохимическая формула
13255c | 45.91 | 0.36 | 53.73 | Fe(S1.99As0.01)2
13255d | 45.68 | 1.44 | 52.88 | Fe(S1.98As0.02)2
13255g | 46.27 | – | 53.73 | FeS2
13256b | 45.81 | 0.48 | 53.71 | Fe(S1.99As0.01)2
13256c | 43.83 | 6.51 | 49.67 | Fe(S1.89As0.11)2
Включение пираргирита (е) в золотосодержащем пирите и галенита (d) в мышьяксодержащем пирите, обр Е-3
спектр пираргирита
Зональное строение пирита в кварцевых жилах: в центральной части – пирит с включениями самородного золота (темно-серое); промежуточная зона – мышьяксодержащий пирит (светло-серое); оторочка – арсенопирит (белое), обр. Е-5.
Состав мышьяксодержащей пиритовой каймы
Py
Py
Py
Au
(d)
Gal
e
Py с Asp
Py с Asp
Asp
15

## Slide 16
Рентгено-флуоресцентный анализ
Графики распределения содержаний Ti, As, Mn, Ti в кварцевых жилах и вмещающих породах и участка Закол. По данным РФА-анализов
Таблица содержания основных компонентов в породах уч. Закол
Среднее содержание элементов в породах уч. Закол
Fe
As
Mn
Ti
№ | образец | Fe | As | Mn | Ti | Cu | Zn | Au
Кварцевые жили (Участок Закол) |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Е9/1 | 4263 | 3075 | 514 | 0 | 0 | 0 | 10
2 | Е9/2 | 1527 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
3 | Е9/3 | 2078 | 528 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Е9/4 | 4323 | 1725 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Е9/5 | 1869 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
6 | Е3/1 | 21695 | 4586 | 0 | 1664 | 0 | 0 | 11
7 | Е3/2 | 8775 | 4357 | 182 | 4572 | 0 | 0 | 8
8 | Е3/3 | 8822 | 5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Е4/1 | 42422 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
10 | Е4/2 | 22415 | 3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Е4/3 | 2151 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Е5/1 | 40984 | 2634 | 1010 | 6171 | 56 | 0 | 0
13 | Е5/2 | 16463 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
среднее |  | 13675.92 | 2377.23 | 220.69 | 954.38 | 4.307 | 0 | 5.46
Кварцевые жили (Месторождение Кекура) |  |  |  |  |  |  |  | 
14 | Ю1/1 | 1158 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198
15 | Ю1/2 | 10524 | 8843 | 0 | 1439 | 0 | 0 | 12
среднее |  | 5841 | 4827 | 0 | 719.5 | 0 | 0 | 105
Сильно измененная метасоматическая порода(Участок Закол) |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | Е6/1 | 54209 | 51 | 825 | 5496 | 0 | 0 | 0
17 | Е6/2 | 55301 | 36 | 765 | 7952 | 54 | 0 | 0
18 | Е7/1 | 116215 | 0 | 1332 | 15335 | 0 | 60 | 0
29 | Е9/1 | 46946 | 125 | 988 | 4445 | 0 | 29 | 0
30 | Е9/2 | 44328 | 122 | 470 | 4889 | 43 | 0 | 0
31 | Е9/3 | 3509 | 1636 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0
среднее |  | 53418 | 328.33 | 831.83 | 6352.83 | 16.166 | 14.833 | 0
Алевропесчаники(Участок Закол) |  |  |  |  |  |  |  | 
19 | Е1.0/1 | 52770 | 0 | 2035 | 5851 | 0 | 74 | 0
20 | Е1.0/2 | 47534 | 0 | 2025 | 4702 | 0 | 63 | 0
21 | Е1.0/3 | 58690 | 0 | 2791 | 4741 | 0 | 0 | 0
22 | Е11/1 | 61713 | 22 | 575 | 8374 | 0 | 94 | 0
23 | Е11/2 | 45316 | 0 | 554 | 6940 | 0 | 74 | 0
24 | Е11/3 | 47201 | 0 | 763 | 5582 | 0 | 80 | 0
среднее |  | 52204 | 3.666 | 1457.16 | 6031.66 | 0 | 64.166 | 0
Вулканокластическая порода(Участок Закол) |  |  |  |  |  |  |  | 
25 | Е10/1 | 34107 | 89 | 804 | 2045 | 0 | 0 | 0
26 | Е10/2 | 29210 | 110 | 501 | 2937 | 0 | 0 | 0
27 | Е10/3 | 40048 | 129 | 593 | 4034 | 0 | 0 | 0
28 | Е10/4 | 34344 | 31 | 589 | 5699 | 0 | 49 | 0
среднее |  | 34427.25 | 89.75 | 621.75 | 3678.75 | 0 | 12.25 | 0
16

## Slide 17
Диаграмма температуры гомогенизации кварца обр. Е-9.
Флюидные включения в кварце, обр Е-9
10 мкм
Гистограмма распределения температур гомогенизации в кварце
10 мкм
17

## Slide 18: Заключение
Установлено, что наименее измененными породами на участке являются алевропесчаники, в которых определены такие минералы как апатит, монацит и установлены микрофаунистические остатки и углеродистое вещество. Вулканокластические породы и вулканиты кислого состава интенсивно хлоритизированы, серицитизированы, карбонатизированы и сульфидизированы. Метасоматиты по кислым вулканитам сложены хлоритом, альбитом, кальцитом, кварцем, пиритом и арсенопиритом. Минеральный состав метасоматитов характерен для процессов пропилитизации.
2. Изучение вещественного состава рудной минерализации участка Закол показало, что золоторудная минерализация приурочена к пирит-арсенопиритовой ассоциации и представлена мельчайшими включениями самородного золота. В центральной части этой ассоциации находится пирит с включениями самородного золота, который окаймляется мышьяксодержащим пиритом. В свою очередь мышьякскодержащий пирит имеет арсенопиритовую оторочку. Таким образом, образование золотосодержащего пирита происходило раньше, чем ассоциации мышьяксодержащего пирита с арсенопиритом.
3. По результатам термобарогеохимических исследований формирование кварцевых жил и, вероятно, мобилизация золота в пирите происходило при температурах рудообразующих растворов в интервале температур 180-110°.
4. При разработке жильных зон участка, учитывая микроскопические размеры самородного золота в пирите предполагаемая схема извлечения золота должна быть направлена на разработку новых технологий, отличающихся от технологий извлечения на месторождений Кекура .
18

## Slide 19
Автор искренне признателен:
горнорудной компании ЗАО «Новые Технологии Чукотки», в частности геологу Сабирову М.Г., где автор проходил преддипломную практику,
своему научному руководителю к.г.-м.н. Н.Р. Аюповой за советы и практическую помощь в процессе работы,
д.г.-м.н. Белогуб Е.В., к.г.-м.н. Кабановой Л.Я. и к.г.-м.н. Юминову А.М. за консультации,
аналитикам Блинову И.А., Зенович Е. Рябухиной Т.
работникам шлифовальной мастерской ИМин УрО РАН Аюпову Р.А. и Кислюк И.В.
19

## Slide 20
Благодарю за внимание!!!