## Slide 1: Минералогия платиноносной россыпи р.Кондер, Алданский щит (Хабаровский край)
Газюкова Рания Нуриахметовна
Заведующий кафедрой: д.г.-м.н. Белогуб Елена Витальевна
Руководитель: д.г.-м.н. Белогуб Елена Витальевна
Рецензент: к.г.-м.н. Кабанова Лариса Яковлевна
г. Миасс, 2014г.

## Slide 2
Актуальность темы дипломной работы: незначительный прирост запасов платиновых руд, низкое содержание в них металла, исчерпание запасов россыпных месторождений Урала, высокая стоимость металла приводит к увеличению значимости месторождений элементов платиновой группы Дальнего Востока.
Материалами для написания дипломной работы послужила документация просмотренных во время прохождения преддипломной практики 6579 г тяжелого концентрата из скважин разведочного бурения, из которых было отобрано 40.8 мг золота и 2244.15 мг платины, и шлиховые пробы, отобранные из скважин разведочного бурения из нижней части россыпи р.Кондер (месторождение Уоргалан), а также образцы пород массива Кондер, предоставленные консультантом SRK Д.В. Гуревичем. При написании диплома использовалась фондовая и опубликованная литература, посвященная массиву и россыпи р. Кондер.
Цель дипломной работы – сопоставление минерального состава россыпи месторождения Уоргалан (нижняя часть россыпи р. Кондер) с коренными породами массива Кондер.
Задачи:
- выделение минералов ПГЭ и их морфологическая характеристика;
- диагностика минералов тяжелого концентрата россыпи р.Уоргалан;
- установление характера распределения минералов в объеме россыпи на примере опорных скважин;
- минералого-петрографическая характеристика основных типов коренных рудовмещающих пород массива Кондер;
- установление источников поступления минералов в россыпь на основе сопоставления с опубликованными данными и результатами изучения образцов из массива Кондер.

## Slide 3
Географическое положение массива Кондер и площади разведочных работ (зеленый квадрат) (Отчет…, 2007).
Кольцевой массив Кондер, Кондерское месторождение россыпной платины (видны следы дражной добычи) и положение участка Уоргалан, координаты 57˚35‘03'‘ с. ш., 134˚39‘23'‘ в.д. Вид с севера на юг, снимок Google.
Участок Уоргалан

## Slide 4
Этапы формирования рыхлой толщи в долине реки Уоргалан на примере сечения по БЛ 180-87 (Отчет…, 2007).

## Slide 5
1 – рыхлые четвертичные отложения; 2,3 – верхний протерозой: 2 – ороговикованные алевролиты и аргиллиты, 3 – ороговикованные алевролиты и песчаники; 4 – архей, высокоглиноземистые и гиперстенсодержащие гнейсы, кварциты, мраморы; 5 - позднеархейские пегматоидные граниты; 6-11 - образования Кондерского массива: 6 – щелочные пегматиты, 7 – диориты, диорит-сиениты, 8 – меланократовые габброиды, 9 – косьвиты, титаномагнетит-биотит-пироксеновые и титаномагнетит-амфибол-пироксеновые породы (поля линзовидных тел и даек), 10 – клинопироксениты, 11 – дуниты; 12 – разломы; 13 – поле интенсивного развития жильных и дайковых тел косьвитов в центре массива; 14 – места обнаружения уникальных самородков платины в несколько см и весом более 1,5 кг; 15 – участки скопления платиновых самородков, сохранивших кристаллическую форму; 16 – точка изучения контакта дунитов с жилой косьвитов.
Схематическая геологическая карта Кондерского массива (составил А.С. Каретников) с указанием мест обнаружения уникальных самородков платины.
Снимок из Google. Места отбора предоставленных образцов (составил Д. В. Гуревич).

## Slide 6
Долина р.Уоргалан. План изолиний плотика россыпи. Масштаб 1:10000. (Составил А.Ф. Ткаченко) (Отчет…, 2007)
Геологическая карта разведанного участка Уоргалан

## Slide 7: Схема обработки проб в минералогической лаборатории в г. Хабаровск.
1
1
2
2
3
3
3
4
4
3

## Slide 8
Для исследования была использована 21 шлиховая проба из скважин, пробуренных в отложениях р.Уоргалан (нижняя часть Кондерского россыпного месторождения) – линия 28 скважина 66 (11 проб с глубины 1,6-6,0 м) и линия 34 скважина 64 (10 проб с глубины 2,0-6,0 м).
Для минералогического анализа тяжелый концентрат был разделен на фракции по магнитности магнитом Сочнева. Каждая проба была разделена магнитную, электромагнитную и немагнитную фракции. Каждая фракция была взвешена и изучена под бинокуляром Stemi 2000-C с цифровой камерой.
Для анализа шлифов (7 шт.), аншлифов (6 шт.) и проведения иммерсионных исследований применялся микроскоп AxioScope A.1 с цифровой приставкой, при помощи которой были получены фотографии шлифов и аншлифов.
Во время лабораторных работ в г. Хабаровске, были отобраны отдельно зерна платины из шлиховых проб линий 28 и 201, всего 49 зерен. Все зерна были приклеены на скотч, задокументированы и из них сделаны два полированных брикета (а - более мелкие в одном, б - крупные – в другом).
Зерна платины: а – мелкие зерна (0,02-0,05 мм), б – крупные зерна (0,04-1,2 мм)
а
б

## Slide 9: Минеральный состав тяжелого концентрата
Валовый состав тяжелого концентрата был изучен преимущественно визуальным способом под бинокуляром на примере шлихов, полученных из двух скважин, расположенных на двух линиях (линия 28, скважина 66; линия 34, скважина 64).
Магнетит
Хромит
Металлическая стружка
Диопсид
Эгирин
Пироксен-диаллаг
Магнитная фракция
Электромагнитная фракция
Окисленные сульфиды

## Slide 10: Немагнитная фракция
Цирконы
Кварц
Рутил
Полевой шпат с примесными минералами

## Slide 11
Распределение минералов тяжелого концентрата по глубине скважины 66 линии 28.
 | Магнитная фрак. | Э/магнитная фрак. | Н/магнитная фракция
 | Количество зерен, шт. |  | 
Магнетит | 5778 | 78 | 
Хромит | 550 | 5902 | 328
Пироксен | 66 | 1088 | 2164
Циркон | 2 | 33 | 76
Метал. стружка | 610 |  | 
Сульфиды |  | 51 | 73
Полевые шпаты |  | 16 | 460
Кварц | 4 | 47 | 817
Апатит |  | 3 | 494
Остатки оборуд. | 6 | 46 | 
Рутил |  |  | 5
Сумма | 7016 | 7264 | 4417
Распределение количества зерен минералов в шлихе линии 28, скважина 66
Прим.: присутствие пироксена, циркона, кварца в магнитной и в э/магнитной фракциях; полевых шпатов, апатита в э/магнитной; хромита в н/магнитной фракции – результат плохой сепарации магнитом Сочнева

## Slide 12
Распределение минералов тяжелого концентрата по глубине скважины 64, линии 34.
Таким образом, минеральный состав шлихов двух просмотренных скважин сходен между собой как по видовому составу и морфологическим чертам минералов, так и по характеру их распределения по глубине – характерно увеличение содержаний рутила в более глубоких горизонтах россыпи, незакономерные вариации соотношения между магнетитом и хромитом, увеличение содержаний апатита в средней по глубине части изученного профиля.
 | Магнитная фракция | Э/магнитная фракция | Н/магнитная фракция
 | Количество зерен, шт. |  | 
Магнетит | 6488 | 132 | 
Хромит | 479 | 9221 | 155
Пироксен | 102 | 1148 | 4719
Циркон |  | 21 | 65
Метал. стружка | 580 |  | 
Сульфиды |  | 27 | 32
Полевые шпаты |  | 13 | 89
Кварц | 3 | 51 | 768
Апатит |  | 2 | 385
Сумма | 7652 | 10615 | 6213
Распределение количества минералов в шлихе линии 34, скважина 64

## Slide 13
Распределение платины по линиям 28 и 34

## Slide 14
Распределение платины по линии 46
Минералы платины распределены в россыпи крайне неравномерно. В связи с этим, а также сложностью и высокой стоимостью проведения химического анализа платины, выделение рудных тел затруднено и может быть сделано только по результатам количественного минералогического анализа тяжелого концентрата.
Более закономерное местоположение рудного тела можно наблюдать по распределению платины на линии 46 (по всей видимости это связано с тем, что проанализированы скважины, расположенные рядом).

## Slide 15: Платина
Платина – имеет следующий средний состав: Pt0.56Fe0.26Ru0.06Os0.05Cu0.02Ir0.02Ni0.01Rh0.01Pd0.01. В исследуемой платине, по данным проведенного локального микроанализа, содержатся примеси Fe, Ni, Cu, S, As, Os, Ir, Ru, Rh, Pd,наиболее значительная из которых - Fe. Содержания Pt варьируют от 53 до 84 ат. %, Fe – от 13 до 31 ат.%, присутствуют и другие металлы-примеси, но в более низких количествах
Распределение легких (Ru,Rh,Pd) и тяжелых (Ir,Os) ЭПГ в зернах платины.
Состав минералов ПГЭ – суммарно образующих кубическую (Pt, Ir, Rh, Pd), гексагональнe. (Os, Ru) и не элементов группы железа.
Распределение ЭПГ, черных и цветных металлов и анионов в сульфидах (лаурит, эрликманит, ковеллин, халькозин, феррородсит) и в сульфоарсениде (ирарсит).

## Slide 16
Ирарсит (Ir,Ru,Rh,Pt)AsS. Образует идиоморфные или частично ограненные включения в платине. Встречаются зерна с треугольным сечением. Цвет серовато-белый с голубым оттенком.
Однородное зерно платины (b) c включениями ирарсита (а) и иридия (с) в виде изогнутых линий. Фото с СЭМ Vega3 Tescan.
v – ирарсит с треугольным сечением, x – платина, w – иридосмин. Фото с электронного микроскопа.
Иридий (Ir,Os,Ru). Форма выделений – пластинчатые включения в платине, с сечениями в виде прямых и изогнутых линий. Цвет ярко-белый.
Выделения лаурита. Фото с микроскопа AxioScope A.1. Отраженный свет, николи ||.
Лаурит – имеет общую формулу RuS2, форма выделений разная – и в виде идиоморфных, и в виде пластинчатых кристаллических выделений. Цвет серовато-белый с голубым оттенком.

## Slide 17
Осмий – (Os,Ir,Ru) – идиоморфные пластинчатые и призматические включения в ферроплатине. Цвет белый с отчетливым голубым оттенком.
Пластинчатые выделения осмия
а
б
Анизотропия двух выделений осмия.
b – зерно феррородсита, с – иридосмин, d – платина.
Зерна эрликманита и выделения вторичных сульфидов меди – халькозина и ковеллина.
Иридосмин – (Os,Ir). Цвет серый, стально-серый. Блеск металлический. Эрликманит - OsS2, форма выделений в виде идиоморфных зерен с закругленной огранкой. Цвет голубовато-серый
Смесь ковеллина и халькозина (CuS+Cu2S). Цвет темно-серый. Образуют каймы, содержащие в себе выделения эрликманита.
Феррородсит – (Fe,Cu)(Rh,Pt,Ir)2S4, форма выделения - зерно гексагонального сечения, цвет серый, изотропен.

## Slide 18: Коренные породы
Структура панидиоморфная, текстура массивная. Мин. состав: оливин (90%), лизардит, хризотил (5%), рудный минерал (5%).
Вторичные процессы – серпентинизация.
288-1
Дуниты
288-2
291-2
288-3
Оливин, лизардит, р.м. в проходящем свете, николи ||
Оливин, хризотил, р.м., проходящий свет, николи ||

## Slide 19
2 морфологических типа платины:
платина с тонкозернистой структурой, включенная в агрегаты хромита. Минерализация рассеянная, распределена неравномерно. Размер выделений 0,01-0,02 мм, выделения ангедральные.
более крупная платина с размерами 0.02-0.04 мм распределена неравномерно. Срастаний с хромитами не образует, встречается в виде субгедральных включений в оливине или в трещинах выполненных серпентином.

## Slide 20: Рудная минерализация коренных пород
2 морфологический тип платиновой минерализации
Выделение осмия таблитчатой формы в коренных образцах массива Кондер

## Slide 21
Структура панидиоморфная, крупнозернистая; текстура массивная. Мин. состав: роговая обманка (60-70%), диопсид (10-20%), карбонат (10%).
Акцессорные минералы: апатит (5%), сфен (5%).
Вторичные процессы: серпентинизация.
289
293-4
Амфиболиты
Удлиненные кристаллы апатита, проходящий свет, николи ||.
Пироксен, сфен и р.м. в проходящем свете, николи ||
Амфибол, пироксен, апатит, р.м., проходящий свет, николи ||

## Slide 22
Анизотропия пирротина, николи +

## Slide 23
Структура – тонкозернистая, текстура – полосчатая. Мин. состав: биотит (25%), кварц (25%), андалузит (25%), рудный минерал (25%).
Роговик а проходящем свете, николи ||
Циркон
Роговики
293-1
Структура – аллотриоморфнозернистая, текстура – массивная. Мин. состав: роговая обманка (10%), эгирин (80%), альбит (10%), нефелин (4%), калиевый полевой шпат (2%), цоизит (2%), апатит, рудный минерал.
291-1
Щелочное габбро

## Slide 24
Минеральный состав
Россыпь участка Уоргалан (данные автора) | Коренные породы массива Кондер
Минералы ПГЭ (Петров и др.,2013) | 
платина, осмий, иридий, иридосмин, эрликманит, феррородсит, ковеллин, халькозин, ирарсит , лаурит | Pt-Fe сплав, эрликманит, куперит, ирарсит, маланит, платарсит, Os-лаурит, осмий, холлингвортит, лаурит, сперрилит, (Pt,Cu,Ir)S9, (Ni,Fe,Rh)S
Минералы дунитов (данные автора) | 
 | оливин, хромит , серпентин, магнетит, пентландит, платина, миллерит
Минералы амфиболитов | 
 | роговая обманка, диопсид, кальцит, сфен, апатит, магнетит, титаномагнетит, халькопирит, ковеллин, пирит, рутил, халцедон
Минералы щелочного габбро | 
 | роговая обманка, эгирин, альбит, нефелин, калиевый полевой шпат, цоизит, апатит, рудный минерал
Минералы роговиков | 
 | Биотит, рудный минерал, циркон, андалузит, кварц,

## Slide 25: Заключение
Минералы платины распределены в россыпи неравномерно, участки со значимыми содержаниями трудно объединить в рудные тела. Среди минералов ЭПГ установлены платина железистая, осмий, иридий, иридосмин, ирарсит, лаурит, эрликманит, феррородсит.
Минеральный состав шлихов двух просмотренных скважин сходен между собой по видовому составу, морфологии минералов. В составе шлиха установлены: магнетит, хромит, пироксен (диопсид светлой окраски, диаллаг), пироксены и амфиболы темные неразделенные, циркон, рутил, апатит, окисленные и неокисленные сульфиды (предположительно халькопирит, пентландит и пирротин), кварц, полевые шпаты.
В более глубоких горизонтах россыпи увеличивается содержание рутила, соотношения между магнетитом и хромитом незакономерно варьируют, содержания апатита увеличиваются в средней части профиля.
В коллекции пород массива Кондер диагностированы серпентинизированные дуниты с жилами и рассеянной вкрапленностью платиноносных хромитов и амфиболовые породы с акцессорным магнетитом.
Исследование вещественного состава коренных рудовмещающих пород массива Кондер и минеральных ассоциаций россыпи Уоргалан показало их сходство. Таким образом, источником россыпи служили преимущественно хромитовые тела в дунитах массива Кондер.

## Slide 26: Автор выражает благодарность: - руководителю дипломной работы Е.В. Белогуб за консультации при написании работы - руководителю с места прохождения практики Н.В. Соболевой и главному геологу компании «Амур-золото» А.А. Полонянкину за помощь в организации производственной практики - консультанту СРК - Д.В. Гуревичу за предоставленный каменный материал с месторождения Кондер - И.А. Блинову за помощь в исследовании элементов платиновой группы методами электронной микроскопии - Л.Я.Кабановой за критическую оценку работы
Спасибо за внимание!!!