## Slide 1: МИНЕРАЛОГИЯ И ПЕТРОГРАФИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА КРАСНАЯ ЖИЛА (УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет)
Геологический факультет
Кафедра геологии
Студент: МиГео-404 Ю.А. Падучина
Заведующий кафедрой: д.г.-м.н., профессор В.В. Масленников
Руководитель: д.г.-м.н. Е.В. Белогуб

## Slide 2
Целью выпускной квалификационной работы является характеристика руд и вмещающих пород месторождения.
В задачи работы были включены:
петрографическое изучение пород, вмещающих золоторудное оруденение;
минераграфическое изучение руд;
определение промышленно-технологических типов руд
Полевые работы
Полевые работы проводились в карьере месторождения Красная Жила в 2004 и 2014 году сотрудниками Института минералогии УрО РАН Е.В. Белогуб, К.А. Новоселовым и студентами геологического факультета ЮУрГУ Е.В. Семибратовой и Е.В. Титовой.
Лабораторные работы
Просмотрена протолочная и шлиховая проба;
Исследованы прозрачно-полированные шлифы (5 шт.) и аншлифы (3 шт.);
Оцифрованны графические материалы.

## Slide 3
обзорная карта района

## Slide 4
Местоположение
месторождения Красная Жила
на геодинамический карте Урала
(по материлам Пучкова, 2016)

## Slide 5
Схематическая геологическая карта
(по материалам Башкирского геологического производственного объединения
Северо-Восточной
геологоразведочной экспедиции, 1986)
0
2,5 км
0
5 км

## Slide 6
Схема геологического строения карьера и кварцевой жилы на месторождении Красная Жила (по материалам Е.В. Семибратовой, 2005): 1 – красные глины, 2 – обохривание, 3 – вулканические породы, 4 – кора выветривания по туфам, 5 – выветренные туфы, 6-7 – габброиды: 6 – мезократовые, 7 – лейко-мезократовые, 8 – кварцевые жилы, 9 – предполагаемые контакты геологических тел, контакты и границы, 11 –граница осыпи, 12 – система трещин
Au

## Slide 7
Участок стены карьера (по материалам Е.В. Белогуб, 2004):
1 – базальтовые порфириты, 2 – окварцованная порода, 3 – интенсивное обохривание метабазальтов,
4 – кварц, 5 – развитие медной зелени, 6 – место отбора проб, 7 – разлом, 8 – элементы залегания,
9 ‒линейны масштаб

## Slide 8: ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ
Вмещающие породы представлены: измененными габбро, долеритами, метабазальтами, туфами основного состава, кварц-хлоритовыми и кварц-хлорит-серицитовыми метасоматитами.
Габбро измененное
а) без анализатора, увеличение  5
б) с анализатором, увеличение  5
Измененный долерит (?), (туф?)
а) корродированные и новообразованные зерна кварца
с чешуйчатыми агрегатами хлорита и гидроокиси железа (с анализатором, увеличение  5)
б) зональный радиально-лучистый хлорит
(с анализатором, увеличение  20)

## Slide 9
Кварц-хлоритовый метасоматит
(а,б‒шлиф 90162-а, б,в‒шлиф 3158-0):
а ‒рудный минерал с землистым эпидотом
и цоизитом (с анализатором, увеличение  5);
б ‒ рудный минерал с землистым эпидотом
и серицитом (с анализатором, увеличение  5);
в‒ основная масса кварц-хлоритовая
(без анализатора, увеличение  5),
г‒ основная масса кварц-хлоритовая
(с анализатором, увеличение  5)
Кварц-серицит-хлоритовый
метасоматит:
а‒ основная масса сложена хлоритом,
зерна кварца сложной формы
(с анализатором, увеличение  10);
б‒ основная масса сложена серицитом,
зерна кварца сложной формы
(с анализатором, увеличение  10)

## Slide 10
элемент № пробы | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | H2O- | п.п.п. | P2O5 | SO3общ | CO2 | CuO | сумма
90162 | 66.26 | 0.11 | 1.52 | 22.62 | 0.74 | 0.03 | 0.38 | 0.84 | 0.40 | 0.13 | 1.66 | 4.90 | 0.15 | 0.41 | <0.10 | 0.39 | 100.13
90162-a | 21.59 | <0.05 | 0.35 | 40.48 | 4.19 | <0.01 | 0.10 | 0.64 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 27.38 | 0.18 | 17.93 | <0.10 | 4.43 | 99.69
90162-б | 49.76 | 0.40 | 13.91 | 3.52 | 14.31 | 0.12 | 9.72 | 0.44 | 0.06 | 0.06 | 0.46 | 6.58 | 0.12 | 0.43 | <0.10 | 0.08 | 99.54
90162-в | 34.79 | 0.11 | 4.61 | 36.73 | 4.35 | 0.10 | 3.32 | 0.82 | 0.05 | 0.02 | 3.46 | 8.04 | 0.24 | 0.42 | 0.19 | 2.98 | 99.62
3158-0 | 57.78 | 0.41 | 14.77 | 1.71 | 6.66 | 0.13 | 6.11 | 2.26 | 4.68 | 0.12 | 0.44 | 4.36 | 0.13 | 0.28 | 0.83 |  | 99.56
Химический состав вмещающих пород и руд (мас. %)
Chart: 
| La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu
Метасоматически измененный долерит | 6.2903 | 2.1163 | 2.623 | 2.3667 | 3.8974 | 2.8571 | 1.4286 | 1.2869 | 1.3665 | 1.6295 | 1.8571 | 2.1605 | 2.1531 | 3.2609
Измененный долерит | 2.6452 | 2.2401 | 2.2131 | 2.2667 | 2.8718 | 2.2041 | 1.2355 | 1.1181 | 1.0248 | 0.93315 | 1.1905 | 1.0185 | 1.3876 | 1.677
Бурый железняк | 6.4516 | 5.9406 | 5.4098 | 5.4333 | 5.3333 | 3.9456 | 4.4402 | 4.4304 | 4.3478 | 4.7354 | 5.1429 | 4.9691 | 5.7895 | 6.8323
Габбро | 3.3548 | 2.8713 | 2.8689 | 3.1333 | 3.2821 | 3.8095 | 4.5946 | 4.6414 | 5.1553 | 5.0139 | 6.2381 | 5.5556 | 5.5024 | 5.8385
Спектр распределения
редкоземельных элементов в
вулканических породах.
Нормирование на хондрит.

## Slide 11: Минералогия руд
Первичные минералы | Вторичные минералы | Нерудные минералы
Пирит Арсенопирит Халькопирит Золото | Скородит Ковеллин Гетит | Кварц Эпидот Серицит Хлорит

## Slide 12
в) r ‒ пирит, s ‒ скородит
ПИРИТ
а) катаклазированный пирит
(без анализатора, увеличение х 5)
б) гипидиоморфный кристалл с включениями халькопирита (без анализатора, увеличение х 5)
г) t‒реликты зерна сфалерита

## Slide 13
в) e ‒ зерно арсенопирита
АРСЕНОПИРИТ
а,б) реликты призматических кристаллов (без анализатора, увеличение х 5)

## Slide 14
в) о ‒ самородное зерно золота
Au0,91Ag0,07Cu0,02
ЗОЛОТО
а) золото в рудной матрице
(без анализатора, увеличение х 5)
б) золото в ассоциации с халькопиритом
(без анализатора, увеличение х 5)

## Slide 15: СОСТАВ ЗОЛОТА
Chart: Au, k.f
| 0.55434967951890013 | 0.68813269891690887 | 0.64312773849538529 | 0.62092215905294035 | 0.74449727175814484 | 0.75767790494606246 | 0.69703501446655158 | 0.91064804589246462 | 0.90591616996397817 | 0.76039158314791744 | 0.48542732557291818 | 0.44749270823612952
 | 0.40284 | 0.25625 | 0.30842 | 0.31588 | 0.21669 | 0.20002 | 0.18752 | 0.07362 | 0.071649 | 0.20428 | 0.51457 | 0.55251
Chart: Au, k.f
| 0.55434967951890013 | 0.68813269891690887 | 0.64312773849538529 | 0.62092215905294035 | 0.74449727175814484 | 0.75767790494606246 | 0.69703501446655158 | 0.91064804589246462 | 0.90591616996397817 | 0.76039158314791744 | 0.48542732557291818 | 0.44749270823612952
 | 0.042813 | 0.055616 | 0.04845 | 0.063198 | 0.038816 | 0.042303 | 0.11544 | 0.015732 | 0.022434 | 0.035331 | 0 | 0
Соотношение Au, Ag и Cu в золоте из
окисленного пирит-арсенопиритового
метасоматита

## Slide 16
№ пробы | Cu | Ag | Au | Формула | Co | As | Mo | Cd | Sb | Pb | Bi | Te
 | Мас. % |  |  |  | г/т |  |  |  |  |  |  | 
90113-7 | 0,2 | 8,7 | 91,0 | Au0,85Ag0,15Cu0,01 | 0,65 | 2,71 | 0,75 | 0,35 | 5,95 | 0,267 | 0,22 | 0,194
90162* | 0,76 | 4,12 | 95,12 | Au0,91Ag0,07Cu0,02 |  |  |  |  |  |  |  | 
Химический состав и кристаллохимические формулы золота из кварц-альбитовой
жилы (90113-7) и окисленного пирит-арсенопиритового метасоматита (90162)
Треугольная диаграмма по cотношению
золота из пирит-арсенопиритового метасоматита (90162)
и золота из кварц-альбитовой жилы (90113-7)

## Slide 17
На основании минерального состава выделено 3 промышленно-технологических типа руд:
1. Золото-кварцевый ‒ кварц, альбит, золото.
2. Окисленный тип ‒ гетит, агрегаты лимонита, вторичные минералы меди, кварц, хлорит, слюда.
3. Смешанный тип ‒ пирит, арсенопирит, халькопирит, золото, сфалерит, ковеллин, скородит, кварц и слоистые силикаты.
Обогащение:
- Золото‒кварцевый тип - гравитация
- Окисленный тип - цианирование
- Смешанный тип - с использованием биологического окисления или цианированием после окислительного обжига
ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ РУД

## Slide 18: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вмещающие породы месторождения Красная Жила представлены метасоматически измененными габбро, вулканическими породами преимущественно основного состава, кварц-хлоритовыми и кварц-хлорит-серицитовыми метасоматитами. Золотоносные метасоматиты имеют кварц-серицит-хлоритовый состав и не содержат карбонат.
В метасоматически измененных породах, вмещающих руды, зафиксировано высокое содержание Ba, Mn, Ti и промышленное содержание Cu.
Главными минералами первичных руд являются пирит, арсенопирит, второстепенный халькопирит, редкие ‒ золото, сфалерит. Среди вторичных минералов преобладают ковеллин, скородит, гетит, лимонитовые агрегаты. В пирите из руд выявлена примесь мышьяка, которую предлагается использовать в качестве поискового признака на золотое оруденение подобного типа в данном районе.

## Slide 19: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для золота рассмотренного месторождения характерна примесь меди. При сравнении золота из кварцевой жилы и окисленных пирит-арсенопиритовых метасоматитов, было установлено различие в составе – золото из кварцевой жилы содержит больше серебра и меньше меди. Предполагается, что месторождение было образовано в несколько этапов, для каждого из которых характерен свой состав золота.
На основании минерального состава выделено 3 промышленно-технологических типа руд: золото-кварцевый, окисленный, смешанный.

## Slide 20: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

## Slide 21: СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Зайков, В.В., Филлипова, К.А., Удачин, В.Н. Сравнительный анализ состава золотой фольги из археологических памятников Алтая,Урала, Подонья (по данным ICP-MS и XRF) / Зайков, В.В., Филлипова, К.А, Удачин, В.Н. // Минералогия.‒2016.‒№6.‒С. 88
Зеленов, В.И. Методика исследования золото- и серебросодержащих руд / Зеленов, В.И.‒М.: «Недра», 1989. 213-220 с.
Знаменский, Н.М., Знаменская, С.Е. Геолого-структурная модель золото-сульфидного месторождения Магнитогорской мегазоны (Ю. Урал) / Знаменский, Н.М., Знаменская, С.Е.‒ Уфа: «Галем», 2009. С. 125.
Сафина, Н.П., Новоселов, К.А. Микроскопические методы в исследовании руд / Сафина, Н.П., Новоселов, К.А.‒ Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. С. 124-128.
Семибратова, Е.В. Минералогия гипергенных руд месторождения "Красная жила" (Учалинский район, Ю. Урал). Металогения древних и современных океанов – 2005. Научное издание / Семибратова, Е.В. – Миасс: ИМин УрОРАН, 2005. С. 31-35
Фаткуллин, И.Р., Бергазов, И.Р., Попов, Е.В. Поисковые работы на золотоносные коры выветривания в Учалинском рудном районе / Фаткуллин, И.Р., Бергазов, И.Р., Попов, Е.В.‒ Уфа, 2008. С. 10.
Фондовая литература
О находке видимого золота на месторождении «Красная Жила»: Отчет / сост. Е. В. Белогуб, К.А. Новоселов; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т минералогии.  Миасс, 2004 ф.

## Slide 22
Схема обработки технологической пробы
(по Зеленову, 1989)