## Slide 1: Формирование китайской металлургии и цивилизации
Григорьев С.А. ИИА УрО РАН
Центр Китайских Исследований
(Тайбэй, Тайвань)

## Slide 2: Развитие металлургического производства
Рост потребления металла
Расширение территории металлопотребляющих культур
мышьяковая медь
оловянная бронза
чистая медь
Социальные процессы
Чистый малахит
Окисленная руда в легкоплавких породах
Окисленная руда в кислых
породах, сульфидная руда
Социальные изменения
Мировая торговля
Региональная и социальная дифференциация

## Slide 3
Китай и отклонения от общего технологического тренда
Бред какой-то!
И не говори!
Cu
Cu+As
Cu+Sn
Cu
Cu+Sn, Cu+Sn+Pb Cu+As
Cu+Sn
Cu+Sn+Pb
Европа, Евразия, Ближний Восток
Китай

## Slide 4: Основные гипотезы по формированию и развитию китайской металлургии
Западные влияния
(Fitzgerald-Huber, 1995; Mei, 2003):
Афанасьево
Окунево
Сейма-Турбино
Андроново
Энеолит Средней Янцзы
(Guo et al., 2018; 2019; 2019a):
Даси
Цюцзялин
Шицзяхэ
Влияние на Хуанхэ в Эрлитоу
1
2

## Slide 5: Динамика роста металлопотребления
Эрлитоу:
сосуды до 30 см диаметром
Эрлиган:
129 сосудов в Чжэньчжоу, 158 в Паньлончене
сосуды до 1 м высотой и 86 кг весом
Аньян:
195 сосудов в гробнице Фу Хао,
самые крупные 117,5 кг

## Slide 6: Металлургическое производство на Янцзы (Guo et al., 2018, 2019)

## Slide 7: Отбор проб

## Slide 8
(Guo et al., 2018, 2019)
Руда
Керамический шлак
Фрагменты печи
Сопла
Металлургический шлак
Тигли
Каменные орудия

## Slide 9: Анализы материала в университете Гуанчжоу
Анализы | XRF | XRD | Оптическая микроскопия | XPS / ESCA | ICP-AES | Температурный анализ
Кол-во | 106 | 99 | 95 | 14 | 203 | 16
Памятники | Тигель | Обмазка печи | Шлак | Руда | Медь | Минерал | Прокаленная глина | Глина | Всего
Цисиньдунь | 9 | 13 | 13 |  |  |  | 5 |  | 39
Цюцзялин | 3 |  | 13 | 40 | 1 | 3 | 2 | 4 | 41
Шицзяхэ | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 12
Циншань | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2
Лондзуэй | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2
Итого | 18 | 18 | 28 | 42 | 2 | 3 | 7 | 4 | 122
Количество анализов
Образцы с неолитических поселений среднего течения Янцзы

## Slide 10: Степные параллели в Китае
Металл Синьцзяна 2 тыс. до н.э.
Металл Циця (1-10), Сыба (11-31), Синьцзяна (43-46) и Сейма в КНР (32-42)

## Slide 11: Распространение металлургии во 2 тыс. до н.э.

## Slide 12
Спасибо за внимание!