В. А. Коротеев, В. Н. Огородников, А. Н. Савичев, В. Н. Сазонов,

Ю. А. Поленов, Д. В. Коротеев

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург

koroteev@igg.uran.ru

Минералы группы силлиманита – перспективная база производства 
высокоглиноземистых огнеупоров, силумина и алюминия

Глиноземистое сырье (бокситы, корунд, наждак и др.) может быть получено из большого числа минералов и пород (пирофиллит, каолинит, гиббсит, диаспор, силлиманит, андалузит, кианит). В настоящее время практически только гидраты Al из бокситов и алунит используются в качестве руды для получения алюминия. Алюмосиликаты пока употребляются для получения силумина (Si-Al сплав), и одновременно разрабатываются дешевые методы получения из них Al. Силумин имеет низкую плотность (2.4–2.7 г/см3), высокую удельную прочность и хорошие литейные свойства. Содержание Si в разных его марках колеблется от 4.5–6.0 до 20–22 мас. %. Введение в небольших количествах Mn, Ni, Ti, Cu и Mg меняет физические характеристики сплавов, что позволяет использовать их в различных отраслях промышленности. Другой важной областью применения высокоглиноземистого сырья является производство огнеупорных материалов, искусственных и естественных абразивов, химических и красящих веществ. Производство высокоглиноземистых огнеупоров занимает ведущее место в структуре потребления металлургических производств развитых стран. По составу они подразделяются на муллито-кремнеземистые, муллитовые 
и муллито-корундовые с огнеупорностью 1750–1850, 1800–1900 и 1850–1950 °С. 
Их получают из минералов группы силлиманита (МГС).

МГС для нашей страны являются стратегическим видом сырья. Разведанные запасы руд, содержащих МГС в пересчете на конечный продукт – Al, превышают 400 млн т (табл.). Если производить Al по 3.5 млн т в год, как в настоящий момент, то их хватит более, чем на 100 лет. Для сравнения отметим, что суммарные разведанные запасы того же типа руд западных стран составляют около 450 млн т. Из таблицы видно, что основные запасы высокоглиноземистого сырья сконцентрированы на Кольском п-ове, в Карелии и Сибири. На Урале запасы на порядок ниже.

Месторождения высокоглиноземистого сырья принадлежат к нескольким генетическим типам, среди которых принято выделять седиментогенный и метаморфогенно-метасоматический. К седиментогенному типу месторождений глиноземистого сырья относится формация бокситов. Среди метаморфогенно-метасоматических месторождений глиноземистого сырья вычленяются прометаморфические, промышленные концентрации которых возникли при бокситообразовании и латеритном выветривании и ортометаморфические, образовавшиеся непосредственно в процессе регионального метаморфизма и сопровождающего его алюмокремниевого метасоматоза [Огородников, 1975; Основы…, 1984].

Таблица

Разведанные запасы и прогнозные ресурсы руд, минералов группы силлиманита (Al2SiO5), глинозема и алюминия в России, тыс. т

| Район | Руда | Al2SiO5 | Al2O3 | Al |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разведанные запасы (категории С2, С1, В, А) |
| Кольский п-ов | 3400000 | 1186879 | 676518 | 358556 |
| Карелия | 116820 | 25000 | 14250 | 7553 |
| Урал | 66684 | 11710 | 6675 | 3537 |
| Сибирь | 511750 | 13109 | 74732 | 39608 |
| Итого | 4095254 | 1236698 | 772175 | 409254 |
| Прогнозные ресурсы (категории Р2, Р3) |
| Кольский п-ов | 11000000 | 3840000 | 2188230 | 1159762 |
| Урал | 109890 | 30000 | 17100 | 9063 |
| Сибирь | 8138400 | 2588517 | 1475455 | 781991 |
| Итого | 19248290 | 6458517 | 3680785 | 1950816 |

Прометаморфические месторождения глиноземистого сырья (формация бокситов). Докембрийские месторождения бокситов отличаются высоким содержанием Al2O3 в руде преимущественно благодаря большой примеси каолина. При метаморфизме качество руды, по-видимому, ухудшается, т.к. кианит и силлиманит образуются за счет каолинита, кварца и гидратов Al, вследствие чего в метаморфизованной породе содержание Al2O3 должно быть ниже, чем в гидрооксидах алюминия первоначального боксита. Метаморфизованные бокситы известны во всех фациях метаморфизма (эпидот-амфиболитовая – месторождение наждака на Урале, амфиболитовая – корундово-кианитовое месторождение Якутии, гранулитовая – корундово-силлиманитовые месторождения Южной Австралии). Метаморфизованная латеритная кора выветривания, приуроченная к основанию верхнепротерозойской патомской серии в Северо-Байкальском и Патомском нагорьях, впервые установленная В. К. Головенком, прослеживается от зоны силлиманита через зоны кианита, ставролита, граната, биотита, хлорита, вплоть до неметаморфизованного состояния [Великославинский и др., 1963; Головенок, 1977]. В зонах слабого метаморфизма в составе глиноземистых формаций широко распространены пирофиллитовые сланцы, которые могут иметь самостоятельное значение как месторождения пирофиллита [Основы…, 1984].

Ортометаморфические месторождения глиноземистого сырья. Формация регионально-метаморфических кианитовых и силлиманитовых сланцев, не связанная с корами выветривания, рассматривается в типе ортометаморфических месторождений, т.к. до метаморфических преобразований, выражающихся в кристаллизации кианита и силлиманита, эти сланцы не представляли промышленного интереса ввиду сравнительно низкого содержания Al2O3, который содержится в них не в гидратной форме, а виде алюмосиликатных минералов. Подавляющее большинство месторождений глиноземистого сырья, связанных с глиноземистыми сланцами флишоидного характера, независимо от их возраста залегают в породах, метаморфизованных в условиях амфиболитовой фации. Кейвские кианитовые месторождения по своим масштабам и запасам превосходят месторождения глиноземистого сырья всех других типов. В пределах пород беломорского блока (Карелия) известно только одно относительно крупное месторождение кианитовых сланцев – Хизоварское. В подвижных поясах обрамления Сибирской платформы в разновозрастных структурно-фациальных зонах обычно присутствуют протягивающиеся на значительные расстояния свиты глиноземистых пород. Так, например, для Северо-Байкальского и Патомского нагорий в пределах мамской кристаллической полосы глиноземистая формация представлена кианитовыми (силлиманитовыми) сланцами. Кроме того, глиноземистые кристаллические сланцы с кианитом и силлиманитом присутствуют и в других областях (Украина, Урал, Кокчетавская глыба, Восточный Казахстан и др.) развития докембрийских образований [Бельков, 1963; Великославинский и др., 1963; Кейльман, 1964; Кориковский, 1967; Основы…, 1984 и др.].

Месторождения глиноземистого сырья, сформированные при процессах алюмокремниевого метасоматоза (кислотное выщелачивание). Первые сведения о метасоматическом образовании кианита принадлежат Дж. Стаки, изучавшему кианитовые месторождения Северной Каролины (США). Он описывает замещение кианитом (с кварцем) пегматитов и окружающих их сланцев в приконтактовой зоне гранито-гнейсов. В настоящее время создана стройная теория возникновения Кв+(Ки+Сил+Анд) парагенезисов, образующих значительные концентрации глиноземистого сырья в стадию кислотного выщелачивания при постмагматическом метасоматозе. Наиболее типичными силлиманит-кварцевыми месторождениями этого типа являются Кяхтинское и Китойское в Восточном Саяне. Метасоматические 
силлиманитовые кварциты в виде линз залегают в толще силлиманит-биотитовых гнейсов [Кориковский, 1967].

На Урале широко развиты месторождения кианитовых кварцитов, реже силлиманитовых кварцитов, залегающих в шовных зонах, секущих силлиманит(кианит)- содержащих гнейсы Адамовского, Кочкарского, Мурзинско-Адуйского, Уфалейского, Сысертского метаморфических комплексов [Игумнов, Кожевников, 1935; Кейльман, 1974; Огородников, 1975, 1993; Огородников и др., 2004]. На метаморфогенных и метаморфогенно-метасоматических месторождениях обычно наблюдаются кварцевые жилы выполнения, с андалузитом, кианитом или силлиманитом, зачастую в парагенезисе с мусковитом, в зальбандах [Бельков, 1963; Кориковский, 1967; Огородников, 1993; Огородников и др., 2004]. Концентрации высокоглиноземистых минералов в этих зонах представляют лишь минералогический интерес.

Изучение кейвских кианитовых месторождений позволило установить их полиметаморфический генезис, обусловленный длительностью и сложностью геологической истории формирования восточной части Балтийского щита. На современном эрозионном срезе степень метаморфизма пород кольско-беломорского (верхнеархейского) комплекса варьирует от амфиболитовой до гранулитовой фации, фиксируя полиметаморфические преобразования. Термодинамические условия и петрологические особенности раннеархейского метаморфизма определяют его принадлежность к наиболее глубинным фациальным сериям андалузит-силлиманитового типа, а позднего (карельского) метаморфизма – к условиям кианит-силлиманитового типа [Глебовицкий, 1973].

Продуктивный пласт кианитовых руд со средним содержанием кианита 40–45 % приурочен к южному крылу Кейвского синклинория и протягивается на расстояние около 400 км при мощности от 15 до 80 м. Поражает большое разнообразие промышленных типов кианитовых руд. Протерозойский этап метаморфизма формирует волокнисто-игольчатые, конкреционные, порфиробластические кианитовые руды. Наряду с ними наблюдается образование параморфических руд за счет первичного андалузита (хиастолита). Важно отметить, что в регрессивную стадию при кислотном выщелачивании образовывались кварц-кианитовые жилы [Основы…, 1984].

Отличительной чертой кианитовых волокнисто-игольчатых руд является выделение кианита в сланцах в форме тонких волокон или игольчатых призм, которые собраны в веретеновидные, сноповидно- или радиально-лучистые порфиробластические агрегаты. Минеральный состав кианитовых руд данного типа обладает значительным постоянством. Главными минералами руд являются кварц и кианит, реже существенная роль принадлежит также мусковиту. Кианит этого типа руд обладает графито-черной или серой окраской за счет включений углеродистого вещества, с которым ассоциируется рутил. Второстепенными минералами являются ставролит, плагиоклаз, пирротин. Редкие минералы – рутил, ильменит, пирит, халькопирит, магнетит, апатит, циркон [Бельков, 1963].

Конкреционные руды представляют собой породы темно-серого цвета с узловатым сложением вследствие присутствия округлых или эллипсоидальных конкреционных стяжений кианита, заключенных в тонкозернистую слюдисто-кварцевую основную ткань породы. Кианит в крупно-конкреционных рудах выделяется, главным образом, в виде крупных (3–5 см в поперечнике) округлых стяжений, сложенных агрегатом ветвящихся тонких кристаллов, растущих из общего центра. В составе минералов основной ткани руд, кроме преобладающих кварца и мусковита, а также 
сульфидов, присутствуют в переменных количествах плагиоклаз, ставролит и другие второстепенные и акцессорные минералы кианитовых сланцев.

Характерной особенностью кианитовых руд параморфического типа служат выделения кианита в виде параморфических агрегатов по хиастолиту, в связи с чем в главной своей массе кианит свободен от включений углеродистого вещества и обладает бледно-розовой или белой окраской. Кианитовые параморфические агрегаты отчетливо выделяются на фоне темно-серой или черной основной слюдяно-кварцевой ткани породы. В крупнопараморфических рудах всегда присутствует кианит не только в виде параморфоз, но и в виде конкреционных, реже волокнистых агрегатов. Кианит выделяется в виде сплошных агрегатов пластинчатых кристаллов, сохраняющих форму и некоторые особенности строения (узоры роста и распределения включений углеродистого вещества) псевдоквадратных призм хиастолита, по которому возникли кианитовые параморфозы. В кианите параморфических агрегатов рутил практически отсутствует [Бельков, 1963].

Порфиробластические кианитовые руды отличаются рядом существенных особенностей, связанных с их генезисом. Их распространение ограничено узкими, но протяженными зонами контактов кианитовых сланцев с интрузивными телами метабазитов, локализованными в протяженных надвиговых шовных зонах. В них практически отсутствует углеродистое вещество (выгорание при термальном воздействии магматического тела), благодаря чему кианиты и руды имеют светлый цвет.

Кианит присутствует в пониженном количестве по сравнению с исходными кианитовыми сланцами, за счет которых возникают порфиробластические руды. 
Его содержание обычно не превышает 25–30 мас. %. В процессе метаморфогенно-метасоматического преобразования исходных кианитовых сланцев кианит, испытывая собирательную перекристаллизацию, образует сложные порфиробластические агрегаты крупных кристаллов, нередко звездчатой формы, или одиночные крупные порфиробласты (идиобласты) и их сростки, размер которых достигает 25 см в длину и 2–3 см в поперечнике. Перекристаллизация кианита осуществляется при процессах окварцевания и мусковитизации, с преобразованием кианитовых сланцев в кианитовые кварциты и кварц-мусковит-кианитовые метасоматиты. В типичных порфиробластических кианитовых кварцитах появляется короткостолбчатый рутил до 1 % черного цвета и размером до 1–2 мм по длинной оси.

Алюмокремниевый метасоматоз, развитый вдоль тектонических надвиговых структур, проявлен в виде окварцевания, с которым связано также новообразование, перекристаллизация кианита в виде сноповидно-лучистых агрегатов волокнистых кристаллов белого цвета, практически без углеродистого вещества. Рост перекристаллизованного кианита осуществляется преимущественно в направлении, нормальном к плоскостям рассланцевания. К трещинам отрыва и скалывания в шовных зонах приурочено образование кварцево-кианитовых и кварцевых жил с кианитовыми оторочками. В зальбандах кварцевых жил образуются почти мономинеральные кианитовые оторочки, мощность которых достигает в некоторых случаях 1–2 м, составляя обычно нескольких десятков сантиметров.

Метаморфические комплексы Урала имеют в своей основе гнейсово-амфиболитовые блоки докембрийского возраста, метаморфизованные в условиях амфиболитовой фации. В толщах, сложенных первично осадочными породами, развиты парагенезисы андалузит-силлиманитовой или кианит-силлиманитовой серий, но масштабы распространения высокоглиноземистых пород значительно уступают Кольскому полуострову. Поэтому месторождений силлиманита (кианита) метаморфогенного типа на Урале не зафиксировано. Но широкое развитие шовных зон в обрамлении гнейсовых блоков, сопровождаемых мощными зонами метасоматических преобразований, привело к образованию протяженных зон кварцитов, в том числе, и кианитовых. Месторождения кианита, изученные еще в довоенные годы [Игумнов, Кожевников, 1935] относятся к типу кианитовых кварцитов, среди которых встречаются секущие кварцевые жилы, содержащие в зальбандах силлиманит, андалузит, кианит [Огородников, 1975, 1993; Огородников и др., 2004].

Сравнение уральских кианитов (пробы БР, БС, КУ, КТ, СВЛ) с кианитом свиты Кейв (пробы КЕЙ) методами математической статистики и факторного анализа показало их сходство по минеральным включениям и примесям, химическому составу, содержанию РЭ и РЗЭ (рис.). Установлено, что наиболее загрязненными по минеральным примесям и химическому составу (в частности по содержанию РЗЭ), оказываются наиболее ранние метаморфогенные кианиты волокнисто-игольчатого и конкреционно-лучистого промышленного типа (КЕЙ-5, 11, 12, 20). Менее загрязненным оказывается параморфический тип кианита по хиастолитам (КЕЙ-15, 19) и порфиробластический кианит кианитовых кварцитов и зон перекристаллизации (КЕЙ-1, 8, БР-1, БС-1, 10, КТ-1). Наиболее чистыми оказываются поздние кианиты голубого цвета (КЕЙ-16, КУ-2/7) и андалузит розового цвета (СВЛ-531), образующие оторочки в зальбандах кварцевых жил. Последние имеют очень небольшие масштабы распространения и, соответственно, запасы. В техногенных отложениях Андреево-Юльевской россыпи преобладает достаточно чистый порфиробластический кианит (БС-1), к тому же он в значительной мере уже обогащен.

Рис. Распределение редких земель, нормированных по хондриту в кианитах месторождений Кольского полуострова (кейвская свита) и Урала.

Исследования последних лет показали, что организовать крупномасштабное производство концентратов кианита (силлиманита) в короткие сроки невозможно, но с использованием результатов наших работ вполне реально в течение 2–3 лет освоить месторождение с производительностью добычи кианитового концентрата 30–50 тыс. т в год. Наиболее благоприятными в этом отношении являются месторождения кианита Урала. Их преимущества: развитая инфраструктура региона; месторождения (Абрамовское, Карабашское, Борисовское и др.) находятся недалеко от железных дорог; местные потребители (Магнитогорский, Челябинский, Нижнетагильский металлургические комбинаты, Первоуральский, Богдановичский и Сухоложский огнеупорные, Богословский и Уральский алюминиевые заводы); существование обогатительных фабрик (Асбестовская, Кыштымская, Тайгинская и др.), мощности которых незагружены; потребности в кианитовых концентратах в десятки раз превышают ожидаемые производственные возможности; руды имеют предельно простой минералогический состав и на их базе можно создать безотходное производство концентратов с выделением в качестве товарных продуктов кианита, кварца, слюды, рутила и золота. Ресурсы сырья достаточны для крупномасштабного производства концентратов; на базе кианита и кварца в дальнейшем можно организовать обжиговое, огнеупорное, керамическое, силуминовое, алюминиевое, стекольное и другие предприятия.

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований № 14 Президиума РАН и Интеграционного проекта «Развитие минерально-сырьевой базы России: освоение новых источников высокоглиноземистого сырья (минералы группы силлиманита и пирофиллита, каолины, золы и др.)», а также междисциплинарного проекта фундаментальных исследований, выполняемых совместно с организациями СО РАН «Минералы группы силлиманита – новый вид сырья для производств высокоглиноземистых огнеупоров, глинозема, силумина и алюминия».

Литература

Бельков И. В. Кианитовые сланцы свиты Кейв. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 320 с.

Великославинский Д. А., Казаков А. Н., Соколов Ю. М. Мамский комплекс Северо-Байкальского нагорья. Геология, метаморфизм, пегматиты. Л.: Наука, 1963. 227 с.

Великославинский Д. А., Петров Б. В. Стратиграфия и метаморфическая зональность верхнего докембрия области сочленения Северо-Байкальского и Патомского нагорий // Геология и геохронология докембрия. М.: Изд-во АН СССР, 1964. С. 126–132.

Глебовицкий В. А. Проблемы эволюции метаморфических процессов в подвижных областях. Л.: Наука, 1973. 128 с.

Головенок В. К. Высокоглиноземистые формации докембрия. Л.: Наука, 1977. 205 с.

Игумнов А. Н., Кожевников К. Е. Уральские месторождения дистена (кианит). Тр. ВИМС, 1935. Вып. 90.

Кейльман Г. А. Мигматитовые комплексы подвижных поясов. М.: Недра, 1974. 200 с.

Кориковский С. П. Метаморфизм, гранитизация и постмагматические процессы в докембрии Удокано-Становой зоны. М.: Недра, 1967. 298 с.

Огородников В. Н. Алюмокремниевые метасоматиты Кочкарского и Адамовского метаморфических комплексов. Автореф. дис…к.г.-м.н. Свердловск, 1975. 31 с.

Огородников В. Н. Закономерности размещения и условия образования кварцево-жильных хрусталеносных и золоторудных месторождений Урала. Автореф. дис. ... докт. геол.-мин. наук. Екатеринбург, 1993. 28 с.

Огородников В. Н., Сазонов В. Н., Поленов Ю. А. Минерагения шовных зон Урала. Ч. 1. Кочкарский рудный район (Южный Урал). Екатеринбург: УГГГА, 2004. 216 с.

Основы металлогении метаморфических поясов докембрия. Л.: Наука, 1984. 340 с.