М. В. Мурдасова, А. М. Юминов

Южно-Уральский государственный университет, Миасский филиал

mary_7-88@email.ru

Условия образования группы золоторудных месторождений Контрольное

(Учалинский район, Башкортостан)

(научный руководитель Е. В. Белогуб)

Работа написана на основе изучения флюидных включений в кварце и барите из золотоносных сульфидных руд месторождений Контрольное III и Южно-Контрольное. Целью исследования является оценка условий минералообразования группы Контрольных месторождений. Для проведения анализа использовался метод термобарогеохимии с измерением температур гомогенизации флюидных включений. 
Исследования проводились на микротермостолике THMSG-600 (LINKAM), позволяющем проводить измерения температур фазовых переходов в интервале от –196 до +600 (С, с микроскопом Olympus (объектив 50×). Управляющее программное обеспечение LinkSys V-2.39. Точность измерений ±0.1 (С.

Группа золоторудных Контрольных месторождений располагается в Учалинском районе в 20 км от г. Учалы, они отрабатываются ЗАО НПФ БЗК с 2006 г. 
Месторождения приурочены к вулканогенно-осадочной толще среднедевонского возраста (D2ef-zv kr). Район месторождений сложен чередованием потоков порфировых базальтов, андезидацитов и вулканогенно-обломочных пород основного и среднего состава невыдержанной мощности [Крылатов и др., 2006].

Рудные тела крутопадающие, имеют субмеридиональное простирание и приурочены к верхней части потоков средне-основного состава от андезибазальтов до дацитов. Основной объем руд представлен вкрапленными и прожилково-вкрапленными разновидностями. Первичные сульфидные руды состоят из пирита, галенита, сфалерита и блеклой руды (теннантита, иногда обогащенного серебром), редких выделений самородного золота, и нерудных – кварца, барита, серицита, эпидота [Белогуб и др., 2007]. В осевой части рудной зоны распространены жилы и линзы сульфидно-баритового, сульфидно-кварц-баритового состава. Во вмещающих породах (дацитах и андезитах) также отмечаются кварцевые и кварц-баритовые жилы, кварц и барит из которых послужили объектами изучения.

В кварце и барите из сульфид-содержащих и безрудных жил были выделены группы первичных и вторичных флюидных включений. Первичные включения в обоих минералах преимущественно имеют округлую или вытянутую овальную, трубчатую форму, местами с элементами внутренней огранки размером до 3–6 мкм, редко 10 мкм. Встречаются как двухфазные (водный раствор и газовый пузырек с отчетливой округлой формой светлого цвета, занимающий 10–50 % от общего объема включения), так и многофазные (водный раствор, газовый пузырек и кристаллическая фаза) включения. Они приурочены к линейным зонам и сульфидным минералам в зернах кварца или барита. Вторичные включения (1–2 мкм) в большом количестве встречаются в виде вытянутых цепочек вдоль залеченных трещин.

Пригодные для измерений температур гомогенизации первичные включения были обнаружены в 3-х из 9 изготовленных прозрачно-полированных препаратов. Результаты измерений первичных флюидных включений показали, что температуры гомогенизации включений в кварце составляют 160–320 (С (рис. 1.), в барите – 160–250 (С (рис. 2.).

Генезис золото-сульфидных руд Контрольных месторождений дискуссионен. С одной стороны, по минеральному составу и приуроченности к контакту между вулканическими потоками месторождения близки колчеданному семейству, сформировавшемуся на или вблизи морского дна палеобассейна. С другой стороны, отсутствие массивных колчеданных руд и тесная ассоциация с кварц-серицитовыми метасоматитами роднит их с гидротермальными барит-полиметаллическими жилами.

Повышенная золотоносность свойственна колчеданным месторождениям баймакского (куроко) типа. Температуры гомогенизации флюидных включений в барите месторождении Балта-Тау (тип куроко) лежат в диапазоне от 100 до 240 (С [Holland et al., 2003], что совпадает с таковыми для барита на месторождении Контрольное. Более высокие температуры образования барита 280–320 °С установлены для гидротермального узла Семенов (САХ) [Мелекесцева, Анкушева, 2009]. Температура образования кварца на колчеданных месторождениях обычно несколько выше, чем 
барита. Например, в кварце руд  Дегтярского месторождения (Ср. Урал) и Таш-Ярского

Рис. 1. Гистограмма температур гомогенизации флюидных включений в кварце.

Рис. 2. Гистограмма температур гомогенизации флюидных включений в барите.

(Ю. Урал), она варьирует от 210–220 до 440–465 (С соответственно [Викентьев, 2004].  Для золото-кварцевых и золото-сульфидно-кварцевых месторождений температура гомогенизации включений в кварце составляет от 200–230 °С до 300–340 °С (Улуг-Саир в Западной Туве) [Зайков и др., 2009], на Качкарском и Березовском месторождениях – 180–400 °С [Бакшеев и др., 1998; Прокофьев, Спиридонов, 2005].

Основные различия между колчеданными и родственными месторождениями и типичными золото-сульфидно-кварцевыми заключаются в различном составе и концентрации флюидов. В колчеданных месторождениях преобладает NaCl в концентрациях, близких к морской воде, а в гидротермальных золото-кварцевых состав флюида более сложный, а соленость значительно более высокая.

Из полученных данных можно сделать следующие выводы:

1) кварц образовался в более высокотемпературную стадию, а барит – в более низкотемпературную;

2) температуры образования кварц-баритовых жил в рудах и вмещающих породах близки друг другу.

Для решения вопроса об источнике флюида и генезисе оруденения необходимо установить состав включений.

Работы поддержаны Минобрнауки (темплан ЮУрГУ, проект 1.9.08).

Литература

Бакшеев И. А., Прокофьев В. Ю., Устинов В. И. Условия формирования жильного кварца Березовского золоторудного поля, Средний Урал, по данным изучения флюидных включений и изотопным данным // Уральская летняя минералогическая школа-98. Екатеринбург: УГГГА, 1998. С. 41–49.

Белогуб Е. В., Новоселов К. А., Мурдасова М. В. Информационный отчет о результатах работ на месторождениях Контрольное III и Южно-Контрольное, 2007. 15 с.

Викентьев И. В. Условия формирования и метаморфизм колчеданных руд  М.: Научный мир, 2004. 344 с.

Зайков В. В., Мелекесцева И. Ю., Котляров В. А. и др. Алдан-Маадырская золоторудная зона на западном фланге Саяно-Тувинского разлома // Металлогения древних и современных океанов–2009. Модели рудообразования и оценка месторождений. Миасс: ИМин УрО РАН, 2009. С. 123–127.

Крылатов В. А. и др. Проект работ по объекту: «Поиски месторождений рудного золота в пределах Курпалинской площади» на 2006–2009 гг., 2006ф.

Мелекесцева И. Ю., Анкушева Н. Н. Условия образования барита из кластогенных руд Северо-Восточного поля в гидротермальном узле Семенов (13°31' с.ш. САХ) // Тез. докл. XIII Школы по морской геологии. М., 2009. С. 179-182.

Прокофьев В. Ю., Спиридонов Э. М. Состав метаморфогенных флюидов и условия преобразования руд Кочкарского золоторудного месторождения (Южный Урал) // II Всероссийское петрографическое совещание «Петрография на рубеже XXI века». Т. 3. Сыктывкар, 2005. C. 88–90.

Holland N. G., Roberts S. R., Herrington R. J., Boyce A. J. The Balta Tau VMS deposit: an ancient gold-rich white smoker? // Mineral Exploration and Sustainable Development (eds. D. Eliopoulos et al.), Rotterdam, Millpress, 2003. Vol. 1. P. 123–126.