- Е. Н. Сычкина, О. Ю. Утробина, А. В. Мащенко

Пермский государственный университет, г. Пермь

- Золото из техногенных отвалов и россыпей

(Научный руководитель В. А. Наумов)

Геологами Естественно-научного института Пермского университета (ЕНИ ПГУ) в 2006–2008 гг. выполнялись исследования на территории Клондайкского золотоносного поля (Канада) (руководитель В. А. Наумов). Позиция этого крупнейшего золотоносного района, расположенного на Территории Юкон (Канада), определяется его положением в области сочленения террейнов Канадского сегмента Северо-Американских Кордильер со структурами Северо-Американского кратона. Границей между ними служит Тинтина Тренч – крупный правосторонний сдвиг северо-западного направления протяженностью более 450 км. Основные золотоносные площади локализованы в пределах самых древних террейнов Юкон-Танана и Кассиор, которые входят в так называемое метаморфическое ядро Кордильер [Патык-Кара, 2008].

Разработку россыпей в бассейне р. Индиан (правый приток р. Юкон) проводят бульдозерно- и экскаваторно-гидравлическим способом. При разработке формируются намывные фации техногенных отвалов, которые представляют собой 
хвостохранилища.

На одном из таких участков пятилетней давности было проведено опробование зоны боя потока наклонного прямоточного шлюза. Помимо механической дифференциации техногенных отвалов (распределения обломков по гидравлической крупности), в отвалах произошло химическое преобразование осадков (техногеогенез по О. К. Иванову). Находящиеся в отвалах сульфиды и железный скарб были окислены и сцементированы гидрооксидами железа. В головной части зоны боя отвалов сформировался литифицированный агрегат, который был предоставлен нам для 
исследований. Золото проанализировано под бинокуляром, сделаны фотографии.

Внешне агрегат мало отличим от природного конгломерата с железистым цементом. При осмотре образцов обнаружено свободное золото в виде сростка с кварцем. Проведен анализ вещества конгломерата, выделено два типа золотых частиц: 
1) сростки золота с кварцем и золотая пыль из кварцевой матрицы; 2) золото с примазками гидрооксидов железа.

Первый тип представлен золотиной желтого цвета неправильной формы в сростке с кварцем. Поверхность неровная, пористая, ажурная, присутствуют следы от наростов кварца. Блеск золота сильный металлический. Поверхность золотины частично находилась в конгломерате и только в верхней части интенсивно подвергалась механическим гипергенным воздействиям.

Золотая пыль была высвобождена из кварцевой матрицы при растворении в плавиковой кислоте. Золото желтого цвета, присутствуют осколки кварца белого цвета, агрегаты неправильной формы, поверхность неровная, ажурная, блеск сильный металлический.

В предоставленных для исследований в лаборатории техногенных осадках и золоте из намывной техногенной фации участка разработки современных россыпей Болдер-майнер долины р. Индиан обнаружена другая разновидность техногенного золота. Это частицы грязно-желтого цвета неправильной формы с неровной поверхностью, следами гирооксидов железа и налетом глинистых минералов. Блеск частиц слабый металлический, на поверхности возможны наросты тонкого золота.

Другой геологический объект, на котором проводились исследования геологами ЕНИ ПГУ – группа россыпных месторождений в Пермском крае Заблудящая – Верхний Велс.

Верхне-Велсовское месторождение россыпного золота расположено в бассейне верхнего течения р. Велс на западном склоне Северного Урала, вблизи главного Уральского хребта в пределах Верхнепечорско-Кутимского антиклинория. Продуктивные залежи золота представлены аллювиальными и делювиально-пролювиальными отложениями долин рек Велса, Талой и нескольких малых водотоков [Минерально-сырьевые…., 2006].

Нами рассмотрены осадки техногенных образований Верхне-Велсовского 
месторождения, которые представлены намывными и отвальными техногенными фациями [Наумов, 1994]. Выявленное золото очень разнообразно по размерам, 
морфологии, окраске, характеру поверхности и другим особенностям. Выделено 
несколько типов золота:

1. Преобладают уплощенные хорошо окатанные частицы чешуйчатой формы с красновато-бурым оттенком, образовавшимся за счет налетов на поверхности зерен гидрооксидов железа. Часть зерен образует неправильные сростки с минералами железа (гематит, магнетит). Поверхность золотин неровная, окраска желтовато-бурая, блеск металловидный.

2. Толстопластинчатые хорошо окатанные изометричные зерна с сохранившимися на поверхности следами ртути, из-за которых оттенок золота оловянно-белый (светло-серый). Поверхность золотин шероховатая, блеск тускло-металлический.

3. Неокатанные золотины уплощенной и вытянутой формы. Поверхность 
зерен шероховатая, шагреневая, микробугристая. Окраска грязно-желтая, блеск металлический.

4. Полуокатанные зерна удлиненного облика гантелеобразной формы с заливообразными очертаниями. Поверхность частиц грубошероховатая за счет бугорков. Цвет желтовато-коричневый, блеск металлический.

5. Массивное агрегатное золото неправильной формы с грубошероховатой 
поверхностью за счет гребневидных наростов. Окраска коричневато-желтая, блеск металлический.

На основании проведенных работ и сопоставления золота двух территорий можно выделить морфологические признаки техногенно измененного золота. Золото из техногенных образований преимущественно характеризуется пластинчатой и уплощенной формой, имеет шероховатую, ямчато-бугорчатую поверхность, иногда ажурную, пористую. Частицы характеризуются тусклым желтовато-коричневым оттенком и, в большинстве случаев, металловидным блеском. Большая часть техногенных золотин сохраняет на своей поверхности следы и пленки ртути, соединения железа. Это связано с процессами техногенного преобразования на уровне химической дифференциации осадков [Наумов, 1994]. В техногенных россыпях изменяется химический состав среды, на осадки россыпей воздействуют подземные и поверхностные воды, а также продукты гипергенного преобразования других минералов. 
Эти изменения отражаются на вещественном составе осадков и морфологии золота.

В результате исследования морфологии золота сделан вывод, что процессы разработки месторождений (техногенеза) влияют на технологические свойства золота. При гравитационном обогащении в отвалы поступает труднообогатимое золото, гидравлическая крупность которого существенно ниже извлекаемого (пластинчатое 
и мелкое золото, золото в сростках с другими минералами, золото в «рубашках»). При техногеогенезе (геологических процессах преобразования золота в техногенных условиях)  происходят гипергенные изменения: новообразования на поверхности зерен, выщелачивание поверхности, образование налетов гидрооксидов железа, пленок ртути, глинистых минералов и другие процессы, связанные с изменением среды нахождения частиц золота. Техногеогенез проявляется на уровне процессов механической и химической дифференциации вещества. Изменение технологических свойств золота необходимо учитывать при последующих технологиях извлечения золота.

Литература

Минерально-сырьевые ресурсы Пермского края. Энциклопедия / Гл. ред. А. И. Кудряшов. Пермь: Книжная площадь, 2006. 464 с.

Наумов В. А. Процессы формирования и распределения концентраций благородных металлов в техногенных россыпях и отвалах Урала // Горный журнал. Уральское горное обозрение. 1994. № 8. С. 39–50.

Патык-Кара Н. Г. Минерагения россыпей: типы россыпных провинций. М.: ИГЕМ РАН, 2008. 528 с.