А. А. Мартынов

Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный институт,

г. Минск, Беларусь

geosasha@mail.ru

Геохимические особенности ильменит-магнетитовых руд 
и вмещающих пород Новоселковского месторождения (Беларусь)

(научный руководитель В. В. Солодилова)

Новоселковское ильменит-магнетитовое месторождение находится в южной части Кореличской структурно-металлогенической зоны, обрамляющей с востока Белорусско-Прибалтийский гранулитовый пояс. Формирование ее связано с активизацией и повторным метаморфизмом гранулитового пояса в период заложения и развития протогеосинклинальных прогибов. Металлогенический профиль зоны определяют такие элементы, как Fe, Ti и V. Все рудные объекты – месторождение Новоселковское, проявления Долгиновское, Южное, Щорсы, Кольчицкое и Большекупинское – принадлежат к одной Ti-Fe (ильменит-магнетитовой) формации магматогенного класса. Они тесно связаны с габброидными интрузивами кореличского комплекса, образующими цепочки вдоль глубинных разломов. Абсолютный возраст комплекса, полученный Pb-Pb кинетическим методом по циркону, равен 2.0 млрд лет [Найденков и др., 1994].

Новоселковское месторождение открыто в 1966 г. при заверке гравимагнитных аномалий в ходе глубинного геологического картирования территории масштаба 1: 200 000. В 1970–72 гг. в районе одноименного габброидного массива, связанного с самой крупной аномалией, было пробурено 8 скважин глубиной до 750 м, которые показали, что рудная зона имеет линзовидно-пластообразную форму. Основной структурной единицей рудного поля является рудоносный габброидный массив, в котором наибольшим распространением пользуются габбро, амфиболизированные нориты, амфиболовые и амфиболизированные габбро, меньше их лейкократовые разновидности и горнблендиты. Вмещающими породами являются кристаллические сланцы, амфиболиты, амфиболовые и биотит-амфиболовые гнейсы заборской толщи щучинской серии архея, метаморфизованные в условиях гранулитовой фации и подвергшиеся регрессивному метаморфизму и гранитизации в условиях амфиболитовой фации [Доминиковская, Фоминых, 1986].

Первая сводка по геохимическим данным, составленная по результатам 
глубинного картирования сводовой части Белорусского кристаллического массива, относится к 1972 г. Позже [Дубинин и др., 1974] появились исследования, которые охарактеризовали рудные горизонты и вмещающие породы Новоселковского месторождения. В результате была отмечена качественная и количественная неоднородность содержания микроэлементов. Первая попытка связать геохимическую неоднородность с вещественным составом пород Кореличской зоны была предпринята 
Н. В. Аксаментовой и И. В. Найденковым [Аксаментова, Найденков, 1982]. Среди метагабброидов кореличского комплекса были выделены разности, обогащенные Fe, Ti, V, и P и обедненные Cr и Ni.

Геохимическая характеристика пород, участвующих в строении Новоселковского месторождения, изучалась нами на основе полуколичественного спектрального анализа более 500 проб из керна скважин, пробуренных при геолого-поисковых 
работах, а также на этапе предварительной разведки месторождения. Анализ проб проводился в Центральной лаборатории Республиканского унитарного предприятия «Белгеология». В результате петрографического и петрохимического изучения были сформированы выборки типовых пород (табл.). Для их сравнительной характеристики использованы кларки элементов в горных породах основного состава по [Виноградов, 1967].

Таблица

Средние содержания некоторых элементов-примесей (г/т) 
во вмещающих породах и рудах Новоселковского месторождения

|  | К | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V | 230 | 185 | 570 | 235 | 615 | 600 | 300 | 360 | 160 | 200 | 150 | 130 | 80 |
| Cr | 110 | 25 | 20 | 120 | 50 | 30 | 20 | 45 | 80 | 107 | 50 | 57 | 20 |
| Ni | 68 | 24 | 56 | 53 | 25.5 | 34 | 23 | 48 | 42 | 66 | 95 | 40 | 25 |
| Co | 47 | 37 | 69 | 52 | 75 | 76 | 42 | 51 | 36 | 41 | 28 | 16 | 10 |
| Sc | 47 | 32 | 37 | 34 | 38 | 28 | 29 | 36 | 32 | 35 | 15 | 16 | 13 |
| Cu | 68 | 92 | 220 | 200 | 82 | 156 | 221 | 148 | 121 | 179 | 68 | 74 | 86 |
| Pb | 11.5 | 17 | 12 | 18 | 11 | 12 | 21 | 15 | 25 | 14 | 22 | 33 | 35 |
| Zn | 110 | 116 | 200 | 86 | 282 | 327 | 107 | 184 | 87 | 95 | 85 | 66 | 60 |
| Sn | 3 | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 | 2.5 | 6.7 | 2.7 | 9.9 | 2.3 | 1.8 | 4.6 | 3.4 |
| Sr | 360 | 717 | 566 | 695 | 378 | 297 | 780 | 717 | 737 | 713 | 776 | 955 | 622 |
| Ba | 350 | 520 | 490 | 595 | 460 | 385 | 765 | 520 | 1425 | 755 | 2150 | 875 | 936 |
| Zr | 160 | 35 | 34 | 53 | 54 | 34 | 41 | 35 | 65 | 109 | 108 | 124 | 200 |
| Nb | 9.7 | 4.3 | 5.2 | 7.1 | 5.4 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 6 | 11 | 15 | 7 | 24 |
| Yb | 3.2 | 1.5 | 2 | 2.6 | 2 | 2.8 | 2.1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6.2 |
| Кол-во проб | 990 | 147 | 103 | 90 | 184 | 210 | 31 | 34 | 33 | 29 | 17 | 49 | 63 |

Примечание. К – кларки горных пород основного состава по А. П. Виноградову [1967].

1 – амфиболизированные нориты, 2 – амфиболизированные габбро, 3 – амфиболовые габбро, 4 – оруденелые габброиды, 5 – руды ильменит-магнетитовые, 6 – лейкократовые амфиболовые габбро, 7 – амфиболиты, 8 – гранитизированные габбро; 9–12 – вмещающие породы: 9 – биотит-амфиболовые гнейсы, 10 – биотит-амфиболовые гнейсы кислого состава, 11 – плагиограниты, 12 – граниты и гранитогнейсы.

Наиболее характерной чертой геохимии метагабброидов кореличского комплекса являются резко пониженные в большинстве разновидностей пород содержания Cr, Ni и Nb (которые составляет 0.2 К, реже достигают 0.3–0.7 К), а также ряда литофильных элементов (Mo, Zr, La, Li и Rb). Несколько повышены в большинстве пород комплекса содержания V и Sc, кларки концентрации которых достигают значений 1.2–2.0, а также Zn и Cu. В ряде разновидностей метагабброидов существенно повышены содержания Pb и Sn, что может трактоваться как результат воздействия наложенных процессов гранитизации, широко проявленной в Кореличской зоне. 
В гранитизированных габбро фиксируется привнос таких литофильных элементов, как Zr и Y. Оруденелые породы, кроме Fe, Ti и V, обогащены Zn и Co, однако содержание Ni в них меньше, чем в безрудных габброидах.

Кроме проб на полуколичественный спектральный анализ, было отобрано 88 проб на спектрозолотометрию. Пробы отбирались из оруденелых пород, обогащенных сульфидами. Из них только десять показали содержание Au 0.01 г/т и более. Максимальная концентрация 0.05 г/т определена в пробе из биотитизированных 
амфиболовых габбро.

По данным поисково-разведочных работ среднее содержание Feобщ. в рудах составляет 31 %. Главный рудный минерал – магнетит – присутствует в рудах в количестве 35–60 %. Он характеризуется весьма низким содержанием большинства элементов-примесей. Отмечается накопление в магнетите Zn (300–1000 г/т, что в 2.5–8 раз выше кларка основных пород). Характерно повышенное количество V, концентрация которого иногда достигает 0.6 %, что в 30 раз превышает кларк. Кроме того, фиксируются повышенные количества Mo (2–-20 г/т), а также близкие к кларковым или незначительно повышенные Ni, Co, Cu и Ga. Содержание Cr варьирует в магнетитах в пределах 150 г/т, в единичной пробе отмечено 900 г/т.

Ильменит составляет 15–30 % рудной массы. В качестве постоянных примесей в нем содержатся V, Co, Zn, Cu, Sc, Sn и Ga. Ильменит, как и магнетит, является концентратором Zn, содержание которого достигает в некоторых пробах 1500 г/т, что более чем в 10 раз превышает кларк основных пород. Содержания ванадия и олова варьируют от близких к кларковым до повышенных (соответственно до 300 и 10 г/т). Такие элементы как Cr, Ni, Co, Pb, Ga, Y и Yb отмечены не во всех пробах и характеризуются низкими содержаниями.

В составе ильменит-магнетитовых руд сульфиды имеют повсеместное распространение, но составляют около 5 % объема руд. Они, в основном, представлены пирротином и пиритом, в которых отмечены повышенные концентрации Ni (100–700 г/т), Co (700–1000 г/т), Cu (500–1000 г/т). Кроме того в рудах отмечаются 
повышенные содержания Cu – 82–156 г/т, Co – 75 г/т, Sc – 28–38 г/т.

Концентрация попутно извлекаемых компонентов, по результатам силикатных анализов, в массивных рудах равна: TiO2 – 5.63 %, P2O5 – 0.63 %, а во вкрапленных – соответственно составляет 3.08 % и 0.59 %. По данным полуколичественных спектральных анализов, среднее содержание V в рудах – 0.06 %. Содержание V в габброидах Новоселковского массива, колеблется от 100 до 600 г/т, достигая в рудных габбро 2000 г/т. Его главным минералом-концентратором является магнетит, а повышенные содержания в рудных телах объясняются особенностью поведения его 
в магматическом процессе. Этот элемент одним из последних уходит из магмы и задерживается в остаточных порциях расплава.

Таким образом, ильменит-магнетитовые руды Новоселковского месторождения по характеру и количеству сопутствующих компонентов (P2О5 0.12 %, TiO2 0.8–8.7 %, V2O5 0.05–0.31 %, Co, Cu, Pt, Pd, Sc) аналогичны рудам типового Качканарского месторождения Урала.

Литература

Аксаментова Н. В., Найденков И. В. Распределение микроэлементов в архейских метаморфических и магматических породах основного состава Белорусского кристаллического массива // Вопросы геологии твердых полезных ископаемых. Минск, БелНИГРИ, 1975. С. 25–39.

Виноградов А. П. Средние содержания химических элементов в главных типах изверженных горных пород земной коры // Геохимия, 1967. № 7. С. 555–571.

Доминиковская Д. А., Фоминых В. Г. Петрология и проблемы генезиса ильменит-магнетитовых руд Белоруссии. Минск: Наука и техника, 1986.

Дубинин А. Ф., Колотовский А. С., Матрунчик Л. Ф. Некоторые особенности распределения микроэлементов в породах и рудах Новоселковской группы ильменит-магнетитовых проявлений // Докл. АН БССР, 1974. Т. 18. № 12. С. 1112–1115.

Найденков И. В., Архипова А. А., Деревянкин Ю. А. Тектоническая история кристаллического фундамента Беларуси по данным геохронологических исследований // Лiтaсфера, 1994. № 1. С. 94–104.