И. Ю. Мелекесцева1, А. М. Юминов2, П. Нимис3

1 – Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс

melekestseva-irina@yandex.ru

2 – Южно-Уральский государственный университет, Миасский филиал

3 – Университет г. Падуя, Италия

Сульфидные руды гидротермального поля Семенов-1 
(13°30.87´ с.ш., САХ): текстуры, минералогия и условия образования

В 30-м рейсе НИС «Профессор Логачев» (2007 г.) был открыт новый гидротермальный сульфидный узел Семенов (13º31´ с.ш.) [Beltenev et al., 2007; Бельтенев и др., 2009]. Он находится между разломами Зеленого мыса и Марафон на подводной горе, сложенной ультрамафитами, габбро, базальтами и плагиогранитами, и состоит из пяти полей – Семенов-1, -2, -3, -4 и -5. В настоящей работе представлены результаты изучения руд поля Семенов-1 (станция 30л186): их текстур, минералогии и условий образования.

Поле Семенов-1 расположено у подножия горы на глубинах 2570–2620 м и представляет собой единый холм (возможно, серию рудных холмов) и продуктов их разрушения [Информационный…, 2007; Иванов и др., 2008]. Драгированные породы станции 186 представлены базальтами и серпентинизированными ультрамафитами. Максимальная наблюдаемая протяженность рудных образований составляет около 175×200 м. Сульфидный материал станции 186 представлен серноколчеданными рудами с большим количеством барита (до 20 %). Содержания основных металлов в изученных образцах руд составляют (в %): Cu 0.08–0.11; Zn 0.04–0.11; Au 0.35–1.53 г/т; Ag 11.4–33.3 г/т.

Текстуры руд. Образцы руд для исследований были отобраны И. Ю. Мелекесцевой на борту НИС «Профессор Логачев» в 2007 г. и представлены пористыми, тонкозернистыми, сажистыми марказит-пиритовыми рудами с баритом и опалом. На спилах образцов хорошо видны полости удлиненной морфологии, инкрустированные баритовыми кристаллами, что свидетельствует об их росте в открытом пространстве. На баритовые кристаллы нарастают почковидные марказит-пиритовые агрегаты с размером отдельных почек от 1 до 3 мм. Часто полости разветвляются и полностью запечатаны баритом или сульфидами. По текстурным характеристикам и весьма простой минералогии с преобладанием дисульфидов Fe эти руды могут представлять собой (1) массивные сульфиды, характерные для флангов построек с низкотемпературным диффузным истечением гидротермального флюида, либо (2) фрагменты краевых частей диффузеров, которым также свойственна высокая пористость и наличие каналов (полостей), по которым сочатся гидротермальные растворы [Fouquet et al., 1993 (in A special…, 1993)].

Минералогия руд. Пирит представлен двумя генерациями. Пирит-I образует тонкокристаллические (около 0.01 мм) срастания с марказитом, «сцементированные» опалом, тогда как пирит-II в виде более крупнокристаллических и зональных агрегатов нарастает на пирит-I, иногда формируя почковидные агрегаты. Марказит также представлен двумя генерациями: марказит-I в виде мелких кристаллов размером первые десятки мкм ассоциирует с пиритом-I, тогда как копьевидные кристаллы марказита-II размером до 0.08 мм обрастают пирит-II. Акцессорный сфалерит приурочен к порам в пирите либо барите и образует ксеноморфные зерна округлой или удлиненной формы размером от нескольких до десятков мкм. Редкие овальные, каплевидные и вытянутые зерна галенита размером до 20 мкм были найдены в кристаллах барита.

В химическом составе дисульфидов Fe не отмечено каких-либо примесей (табл. 1). Сфалерит характеризуется высокими содержаниями Fe – до 25.28 мас. %, что связано с его ассоциацией с дисульфидами Fe. Зависимость содержаний Fe в сфалерите от минеральной ассоциации характерна для руд многих гидротермальных полей [Halbach et al., 1993 (in A special…, 1993), Mozgova et al., 2008 и др.]. Иногда 
в сфалерите отмечаются примеси Pb, Ag, Cd, Sb, Hg и Bi (примечание к табл. 1). 
В галените гидротермального поля Семенов-1 практически содержится примесь Fe (до 0.13 мас. %), а также Se, Ag, Sb, Hg и Bi (см. таблицу 1 и примечание). Сходство набора примесей у изученных сфалерита и галенита может свидетельствовать об их одновременном образовании.

Опал заполняет промежутки между агрегатами сульфидов ранней генерации и обрастает поздние сульфиды и барит в виде тонкой каймы мощностью до 0.02 мм. Барит является главным нерудным минералом и представлен таблитчатыми четырех- и шестигранными кристаллами до 0.5 см с прямоугольными, реже квадратными сечениями.  Сростки  барита в виде радиально-лучистых агрегатов образуют гнезда и

Таблица 1

Химический состав сульфидов станции 186 гидротермального поля Семенов-1 (мас. %)

| № п/п | № анализа | Fe | Cu | Zn | Pb | S | Сумма | Формула |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пирит |
| 1 | 186-1-1a-1 | 47.73 | – | – | – | 50.28 | 98.01 | Fe1.09S2 |
| 2 | 186-1-1a-2 | 48.33 | – | – | – | 50.74 | 99.07 | Fe1.09S2 |
| 3 | 186-1-1a-3 | 48.19 | – | – | – | 50.57 | 98.77 | Fe1.09S2 |
| 4 | 186-1-1a-4 | 47.98 | – | – | – | 50.62 | 98.60 | Fe1.09S2 |
| Сфалерит |
| 5 | 186-1-1a-1 | 23.86 | 0.79 | 41.02 | 0.16 | 32.83 | 98.66 | (Zn0.61Fe0.42Cu0.01)1.03S1 |
| 6 | 186-1-1a-2 | 19.63 | 0.28 | 46.09 | 0.00 | 33.46 | 99.46 | (Zn0.68Fe0.34)1.01S1 |
| 7 | 186-1-1a-5 | 17.62 | 0.16 | 48.59 | 0.00 | 33.28 | 99.65 | (Zn0.72Fe0.30)1.02S1 |
| 8 | 186-1-1a-6 | 25.28 | 2.61 | 37.47 | 0.31 | 34.21 | 99.88 | (Zn0.54Fe0.42Cu0.04)0.96S1 |
| 9 | 186-1-1a-8 | 17.15 | 0.12 | 49.04 | 0.00 | 33.33 | 99.63 | (Zn0.72Fe0.30)1.02S1 |
| 10 | 186-1-1a-9 | 12.24 | 0.11 | 53.76 | 0.00 | 33.48 | 99.60 | (Zn0.79Fe0.21)1.00S1 |
| Галенит |
| 11 | 186-1-1a-12 | 0.13 | 0.03 | 0.00 | 85.67 | 13.38 | 99.22 | Pb0.99S1 |
| 12 | 186-1-1a-13 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 85.41 | 13.12 | 98.62 | Pb1.01S1 |

Примечание. Здесь и далее анализы выполнены на рентгеноспектральном микроанализаторе Camebax (Университет г. Падуя, Италия), аналитики Р. Карампин и И. Ю. Мелекесцева. Прочерк – элемент не определялся. Кристаллохимические формулы рассчитаны: пирита – на 2 атома серы, сфалерита и галенита – на 1 атом. В сфалерите локально отмечены примеси Ag (0.02–0.17 мас. %), Cd (0.03–0.08 мас. %), Sb (0.04–0.12 мас. %), Hg (0.26, 0.33 мас. %) и Bi (0.44 мас. %); в галените – Se (0.05, 0.09 мас. %), Ag (0.14, 0.24 мас. %); Sb (0.16, 0.19 мас. %), Hg (0.16 мас. %) и Bi (0.13, 0.18 мас. %).

прожилковидные агрегаты. Под бинокуляром и оптическим микроскопом хорошо видно, что сульфиды нарастают на кристаллы барита, проникают в межкристаллическое пространство сростков барита и ксеноморфны по отношению к нему, подтверждая его кристаллизацию раньше сульфидов. В составе барита отмечаются примеси Sr, Pb и, реже, Ca и Zn (табл. 2).

Таблица 2

Химический состав барита станции 186 гидротермального поля Семенов-1 (мас. %)

| № п/п | № анализа | Ba | Sr | Pb | Ca | Zn | O | S | Сумма | Формула |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 186-1-1a-6 | 61.12 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 26.93 | 13.19 | 101.57 | (Ba1.06Sr0.01)1.07S0.98O4 |
| 2 | 186-1-1a-7 | 59.90 | 0.65 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 27.18 | 13.41 | 101.23 | (Ba1.03Sr0.02)1.04S0.98O4 |
| 3 | 186-1-1a-8 | 58.76 | 1.82 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 27.62 | 13.65 | 102.00 | (Ba0.99Sr0.05)1.04S0.99O4 |
| 4 | 186-1-1a-9 | 58.45 | 1.10 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 26.97 | 13.33 | 99.90 | (Ba1.01Sr0.03)1.04S0.99O4 |
| 5 | 186-1-1a-10 | 60.08 | 0.71 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 27.32 | 13.48 | 101.63 | (Ba1.02Sr0.02)1.04S0.98O4 |

Примечание. Кристаллохимические формулы барита рассчитаны на 4 атома 
кислорода.

Микроскопические наблюдения позволяют говорить о следующей последовательности минералообразования: барит → марказит-I, пирит-I, опал? → пирит-II, марказит-II → сфалерит, галенит → опал. Учитывая, что сфалерит-марказит-пиритовый состав руд без сульфидов Cu не характерен ни для одного из известных гидротермальных полей на ультрамафитах (Логачев, Рейнбоу, Ашадзе) [Леин и др., 2003; Mozgova et al., 2008], наиболее вероятными вмещающими породами для сульфидов станции 186 поля Семенов-1 являются базальты, а не серпентинизированные ультрамафиты.

Условия формирования минералов. Первые результаты исследования первичных флюидных включений в барите показали, что температуры его образования (с поправкой на давление) составили 80–230 °С (лаборатория термобарогеохимии ЮУрГУ, Миасский филиал, микрокриотермостолик «Linkam» THMSG-600, аналитик А. М. Юминов). В составе флюида определена сложная солевая система Na2SO4–K2SO4–Н2О и Na2SO4–NaНСO3–Н2О, в отличие от опубликованных данных по другим гидротермальным полям океана, где главным компонентом солевой системы является NaCl с той или иной примесью KCl и Na2SO4 [Бортников, Викентьев, 2005].

Измеренные значения солености составили 0.7–2.1 мас. % NaCl-экв., что существенно ниже солености морской воды (~3.5 мас. % NaCl-экв.). Подобные концентрации солей определены на многих гидротермальных полях, однако там же имеются значения солености выше морской воды, что большинством исследователей рассматривается как результат фазовой сепарации гидротермального флюида на низкосоленую низкотемпературную и высокосоленую высокотемпературную фазы [Бортников, Викентьев, 2005 и ссылки внутри]. В нашем случае, вряд ли можно объяснить низкие концентрации солей фазовой сепарацией флюида, поэтому вопрос пока остается открытым. Ранее были получены результаты по бариту, развивающемуся по обломкам и цементу кластогенных руд поля Семенов-4: Тобр. 280–320 °С, преобладающая соль NaCl, соленость растворов 5–9 мас. % NaCl-экв. [Мелекесцева, Анкушева, 2009]. Скорее всего, эти параметры и, в частности, высокая температура образования связаны с ассоциацией барита с поздним халькопиритом. Высокотемпературные бариты в ассоциации с сульфидами меди и пирротином известны в гидротермальных полях Мирового океана [Herzig et al., 1993 (in A special…, 1993)].

Следующая за баритом марказит-пиритовая, с небольшим количеством сфалерита минеральная ассоциация, где отсутствуют сульфиды Cu, свидетельствует о температурах ее образования ниже 300 °С. Более высокие температуры характерны для образования руд медной специализации, что фиксируется в гидротермальных полях Мирового океана [A special…, 1993 и мн. др.]. Считается, что присутствие марказита в рудах указывает на то, что 1) pH растворов < 5 и Т < 240 °С при его образовании и 2) последующие температуры не опускались ниже 160 °С [Murowchik, Barnes, 1986]. Отсутствие колломорфных текстур в рудах свидетельствует о стабильных условиях образования сульфидов, которые могли поддерживаться постепенным, а не резким поступлением гидротермального флюида в область рудоотложения. Преобладание дисульфидов Fe говорит о высокожелезистых гидротермальных растворах; высокие содержания Fe в сфалерите (21–42 мол. %) свидетельствуют о пересыщении растворов относительно Fe [Barton, 1991], даже после отложения пирита и марказита, а также низкой активности S [Scott, Kissin, 1973] на последней стадии рудоотложения.

Изотопный состав серы дисульфидов Fe имеет облегченные значения: δ34S для ранней ассоциации марказита и пирита составляет –3.0 … –3.26 ‰, для поздней – –0.80 … –1.09 ‰ (лаборатория изотопной геохимии и геохронологии ИГЕМ РАН, аналитик Л.П. Носик). Отрицательные значения изотопного состава серы отмечаются в сульфидах гидротермальных полей (δ34S, ‰): Лаки Страйк (–7.0…+13.3), Брокен Спур (–0.8…+1.4), Логачев (–0.6…+12.3), Рейнбоу (–3.5…+5.0), ПАКМАНУС 
(–1.0…+2.6) [Бортников, Викентьев, 2005] и бассейна Гуаймас (−3.7…+4.5) [Peter, Shanks, 1992]. Однако в большинстве случаев для сульфидов гидротермальных полей характерны значения δ34S от +0.4 до +13.8 ‰ (до +33.8 для ковеллина) [Бортников, Викентьев, 2005]. Облегченный изотопный состав серы может быть связан c 1) заимствованием серы из базальтов [Sakai et al., 1984], 2) вовлечением биогенной серы [Peter, Shanks, 1992] или 3) влиянием ультрамафитов [Delacour et al., 2008 и ссылки внутри].

Облегченные значения сульфидов станции 186 поля Семенов-1 показывают, что 1) источником серы были вмещающие породы, и 2) во время их отложения не происходило смешение гидротермального флюида с морской водой, что, скорее всего, возможно при локализации руд в закрытом сульфидном холме. Исключительно отрицательные значения δ34S (‰) характерны также для сульфидов поля Хине Хина (–7.7…–2.8), задуговой бассейн Южный Лау [Herzig et al., 1998] и сульфидных 
построек подводного вулкана Лойхи на Гавайях (–2.17…–0.7) [Davis et al., 2003]. 
Эти значения связывают с уникальным источником деплетированного в отношении δ34S источника магматической серы [Herzig et al., 1998] или заимствованием серы из базальтов при дегазации из них SO2 в результате катастрофической эруптивной деятельности вулкана [Davis et al., 2003]. Подобный механизм начала гидротермальной деятельности мог быть реализован и на поле Семенов-1.

Авторы благодарны В. И. Иванову и В. Е. Бельтеневу (ПМГРЭ, СПб) за возможность отбора образцов для исследований, а также Г. А. Третьякову, Е. В. Белогуб и Н. П. Сафиной за обсуждение результатов. Исследования поддержаны программой Президиума РАН № 17 (09-П-5-1023). Выполнение микрозондовых анализов было поддержано Progetto di Ateneo (2006) и Progettino di Cooperazione Internazionale (2007), Университета г. Падуя, Италия.

Литература

Бельтенев В. Е., Иванов В. Н., Рождественская И. И. и др. Новые данные о строении гидротермальных полей в районе 13°31´с.ш. (рудный узел «Семенов») // Мат. XVIII Международ. научн. конф. (Школы) по мор. геологии «Геология морей и океанов». М., 2009. Т. II. 
С. 133–136.

Бортников Н. С., Викентьев И. В. Современное сульфидное полиметаллическое минералообразование в Мировом океане // Геология рудных месторождений, 2005. Т. 47. № 1. 
С. 16–50.

Иванов В. Н., Бельтенев В. Е., Степанова Т. В., Лазарева Л. И., Самоваров М. Л. Сульфидные руды нового рудного узла 13°31' с.ш. САХ // Металлогения древних и современных океанов–2008. Рудоносные комплексы и рудные фации. Миасс: ИМин УрО РАН, 2008. С. 19–22.

Информационный отчет о проведении региональных работ масштаба 1:500 000–
1:1 000 000 на глубоководные полиметаллические сульфиды (ГПС) в осевой зоне САХ и поисковые работы на рудном узле «Ашадзе» (Рейс № 30 НИС «Профессор Логачев»). НИС «Профессор Логачев», 2007. 72 с.

Леин А. Ю., Черкашев Г. А., Ульянов А. А. и др. Минералогия и геохимия сульфидных руд полей Логачев-2 и Рейнбоу: черты сходства и различия // Геохимия, 2003. № 3. С. 304–328.

Мелекесцева И. Ю., Анкушева Н. Н. Условия образования барита из кластогенных руд Северо-Восточного поля в гидротермальном узле Семенов (13°31' с.ш. САХ) // Тез. докл. XIII Школы по морской геологии. М., 2009. Т. II. С. 179–182.

A special issue on sea-floor hydrothermal mineralization: new perspectives // Economic Geology, 1993. Vol. 88, № 8. P. 1933–2259.

Barton P. B. Jr. Ore textures: problems and opportunities // Mineralogical Magazine, 1991. Vol. 55. P. 303–315.

Beltenev V., Ivanov V., Rozhdestvenskaya I., Cherkashov G. et al. A new hydrothermal field at l3º30' N on the Mid-Atlantic Ridge // InterRidge Newsletter, 2007. V. 16. P. 9–10.

Davis A. S., Clague D. A., Zierenberg R. A. et al. Sulfide formation related to changes in the hydrothermal system on Loihi seamount, Hawai’i, following the seismic event in 1996 // Canadian Mineralogist, 2003. Vol. 41. P. 457–472.

Delacour A., Früh-Green G. L., Bernasconi S. M., Kelley D. S. Sulfur in peridotites and gabbros at Lost City (30°N, MAR): Implications for hydrothermal alteration and microbial activity 
during serpentinization // Geochimica et Cosmochimica Acta, 2008. Vol. 72. P. 5090–5110.

Herzig P. M., Hannington M. D., Arribas A. Jr. Sulfur isotopic composition of hydrothermal precipitates from the Lau back-arc: implications for magmatic contributions to sea-floor hydrothermal systems // Mineralium Deposita, 1998. Vol. 33. P. 226–237.

Mozgova N. N., Trubkin N. V., Borodaev Yu. S., Cherkashev G. A. et al. Mineralogy of massive sulfides from the Ashadze hydrothermal field, 13ºN, Mid-Atlantic Ridge // Canadian Mineralogist, 2008. Vol. 46. P. 545–567.

Murowchik J. B., Barnes H. L. Marcasite precipitation from hydrothermal solutions // Geochimica et Cosmochimica Acta, 1986. Vol. 50. P. 2615–2629.

Peter J. M., Shanks W. C. III. Sulfur, carbon, and oxygen isotope variations in submarine hydrothermal deposits of Guaymas Basin, Gulf of California, USA // Geochimica et Cosmochimica Acta, 1992. Vol. 56, Iss. 5. P. 2025–2040.

Sakai H., Des Marais D. J., Ueda A., Moore J. G. Concentrations and isotope ratios of carbon, nitrogen and sulfur in ocean-floor basalts // Geochimica et Cosmochimica Acta, 1984. Vol. 48. 
P. 2433–2441.

Scott S. D., Kissin S. A. Sphalerite composition in the Zn-Fe-S system below 300 °C // Economic Geology, 1973. Vol. 68. P. 475–469.