Р. Э. Балабеков

Южно-Российский государственный технический университет 
(Новочеркасский политехнический институт), г. Новочеркасск

umbro05rus@mail.ru

Оценка золотоносности Курушского рудного поля,

Республика Дагестан

(научный руководитель В. И. Щеглов)

Работа выполнена по материалам производственной практики в составе Горно-Дагестанской партии геологического предприятии ОАО «Севкавгеология» на территории Курушского рудного поля (Ахтынский район, Республика Дагестан). В результате проведенных работ выделены три стратиграфических уровня с сингенетичной сульфидной минерализацией и соответствующие этапы рудообразования.

Наиболее древней сульфидной минерализацией рудного поля являются рудные залежи, размывавшиеся при образовании конгломератов (верхи ногабской песчанистой толщи). Наличие среди обломочного материала эффузивных пород кислого состава и разнообразных метасоматитов с сульфидной полиметаллической минерализацией, позволяет считать, что в доверхнетоарское время в пределах рудного поля имело место проявление кислого эффузивного магматизма и связанного с ним гидротермально-метасоматического и гидротермально-осадочного рудообразования, проходившего в прибрежно-морских мелководных условиях. Излияние гидротерм могло продолжаться и при формировании конгломератов, о чем свидетельствуют осадочно-диагенетические кальцит-сфалеритовые образования и изотопный состав серы. Геологическими признаками, подтверждающими это предположение, являются зоны с густовкрапленной пиритизацией, вскрытые в устье руч. Рагданчай в висячем и лежачем боках конгломератов. Сформировавшиеся эффузивные тела и рудные залежи были вовлечены в воздымание территории, при котором происходило образование песчаных пачек и внутриформационных конгломератов.

После образования конгломератов, в период накопления осадков михрекской свиты (нижний аален) происходило прогибание территории, формирование осадков восстановительных фаций, активизация разлома, подводные излияния гидротерм и образование сульфидных конкреций (долина руч. Мукеркам). Возможно, наряду с сульфидными конкрециями, происходило и формирование гидротермально-осадочных залежей. В горизонте с конкрециями отмечаются линзы, пласты карбонатных пород с примесью терригенного материала, которые по петрографическому составу аналогичны сидеритовым конкрециям. В этих пластах отмечается густая вкрапленность тонкозернистого пирита с незначительной примесью сульфидов полиметаллов. Толщина сульфидных пропластков составляет 20–30 см. Как конкреции с сульфидами полиметаллов, так и пропластки серноколчеданной руды, вероятно, являются признаками более интенсивного гидротермально-осадочного процесса сульфидообразования. В долине руч. Рагданчай на одном стратиграфическом уровне с конкрециями присутствует горизонт гравелитоподобных пород, терригенный материал которых представлен калиевыми полевыми шпатами (ортоклазом, микроклином), обломками эффузивных пород. Источником этого материала, возможно, служили те же образования, которые разрушались при формировании ногабских конгломератов, или это результат более позднего нижнеааленского этапа магматизма, с которым могло быть связано образование сульфидных септарий, конкреций.

Погружение территории проходило неравномерно, что обусловило образование песчанистых горизонтов и конгломератов (устье руч. Сумрайкам, междуречье 
Сумрайкам-Мукеркам, левобережье руч. Перевальный). Это временное воздымание территории (зафиксированное образованием грубозернистых толщ) не было связано с вулканогенно-гидротермальными процессами, судя по терригенному составу конгломератов, но, возможно, что вскрытая часть конгломератов была удалена от магматических и рудных образований, и их обломки не попадали в изучаемые обнажения. 
Для конгломератов ручья Сумрайкам рекомендуются исследования по установлению палеофациальных условий их образования, стратиграфической увязки с рудопроявлением Скалистое, сбойки горизонтов этих проявлений в плане и прослеживанию этой зоны в северо-западном направлении от верховьев ручья Сумрайкам.

Таким образом, можно отметить, что во внутриформационных конгломератах региона установлены терригенные образования – петрокласты магматических пород (эффузивных, интрузивных), рудокласты колчеданно-полиметаллических руд с признаками гидротермально-осадочного образования. Изучены геолого-минералогические особенности самих рудных обломков и их положение в конгломератах, типоморфные признаки слагающих их сульфидов. В конгломератах широко развиты кварцевые гальки. На территории рудного поля происходили поэтапно разнообразные процессы: интрузивно-вулканогенные → гидротермально-метасоматические → гидротермально-осадочные → интрузивные → жильные гидротермальные. Наибольшая перспективность на полиметаллическое оруденение связывается с гидротермально-осадочным и гидротермально-метасоматическим этапами.