- Н. А. Понырко1, Л. Н. Шишакова2

1 – Российский Университет Дружбы Народов, г. Москва

misfortune_13@mail.ru

2 – Московский Государственный Университет, г. Москва

Минералогия вкрапленных руд Валенторского медно-цинково-колчеданного месторождения, Северный Урал

(научный руководитель И. В. Викентьев)

Изучены минеральные особенности руд небольшого медно-цинково-колчеданного Валенторского месторождения. Работа выполнена на каменном материале, который включает в себя все типы руд месторождения и был собран во время научно-исследовательской практики на Северном Урале летом 2010 г. Изучение образцов проводилось в РУДН и ИГЕМ РАН.

Первые сведения о геологическом строении района появились 150 лет тому назад в работе А. П. Карпинского, составившего первую «геогностическую» карту большей части описываемой территории [Бобров, 1988]. Систематическое изучение района началось с середины XIX в. в связи с необходимостью создания на Северном Урале железо-меднорудной базы. После Великой Отечественной войны развернулись поисковые работы на железо и медь, в результате в 1959 г. было открыто Валенторское месторождение. Прогнозные и поисковые работы на медь и железо были продолжены в пределах площади в 1960–70 гг. С 2006 г. Григорьевская партия Уральской геолого-съемочной экспедиции проводит на Кытлымской площади региональное геологическое доизучение 1 : 200000 масштаба [Петров и др., 2006].

Валенторское медно-цинково-колчеданное месторождение расположено в 20 км к западу от г. Карпинска [Бобров, 1988; Масленников, 2006]. Оно локализовано в вулканогенных породах лландоверийского возраста, в пределах Валенторской вулкано-тектонической депрессии и приурочено к зоне субмеридионального тектонического нарушения, насыщенного экструзиями и дайками кислого, среднего и основного состава [Бобров, 1988; Каретин, 2000]. Месторождение вскрыто глубоким карьером, находящимся на заключительной фазе отработки и состоящим из 3-х частей: южной – карьер № 1, центральной – карьер № 2 и северной – карьер № 3. Рудные тела имеют сложную морфологию и локализуются на сопряжении диагональных и субширотных нарушений. В 2010 г. были опробованы горизонты 202, 208 и 214 м; рудные тела 1, 2 и 4 южного и центрального карьеров.

- Особенности минерального состава, текстур и структур руд. Колчеданные руды месторождения представлены массивными, а также прожилково- и гнездово-вкрапленными разностями. Они существенно обогащены цинком и особенно медью по сравнению с большинством месторождений уральского типа. Оставшиеся в стенках и дне карьера руды (непогашенных руд хватит на 1–2 года), в основном, прожилковые, прожилково-вкрапленные, редко – густовкрапленные, но, тем не менее, обогащены медью и сравнительно обеднены железом (часто их содержания сопоставимы).

Минеральный состав руд Валенторского месторождения типичен для уральских колчеданных месторождений. Из рудных минералов преобладают пирит (до 35 %), халькопирит, сфалерит (по 10–15 %); второстепенными являются борнит (до 5, местами до 10 %) и блеклая руда (до 2–5 %), редкими – ковеллин, халькозин, галенит, арсенопирит (доли %), минералы золота и серебра [Бобров, 1988]. Нерудные минералы представлены кварцем (30 %), серицитом, хлоритом (по 5–10 %), подчиненными карбонатами. Руды характеризуются тонким прорастанием минералов размером от субмикронной вкрапленности до ~ 0.2 мм.

- Рудные минералы и их типоморфные особенности. Пирит является главным минералом руд и в значительной степени предопределяет их внешний облик, а также структурные особенности. Это обусловлено не только большой распространенностью минерала, но и тем, что для пирита характерен широкий диапазон вариаций крупности его зерен и зернистых агрегатов (от единиц микрометров до 2 мм, иногда крупнее), а также большим разнообразием морфологических разновидностей, которые по ряду признаков являются его разновременными генерациями. Содержание пирита колеблется от 60 до 80 об. % в массивных и 30–70 об. % – в прожилковых и прожилково-вкрапленных рудах. Как правило, он встречается в виде мелкозернистых агрегатов, сложенных аллотриоморфными зернами от 0.001 до 0.3 мм, иногда до 2 мм.

Пирит представлен 3 генерациями. Пирит І и ІІ являются более ранними по отношению к остальным рудным минералам. Наиболее ранний из них имеет реликты зонального строения. Содержание его в рудах (относительно остального пирита) – около 5 %. Пирит ІІ более распространен и составляет около 70 % от общего количества. Представлен аллотриоморфными зернами размером 0.05–0.1 мм, реже идиоморфными кристаллами 0.1–0.3 мм, часто корродированными халькопиритом как с периферии, так и по трещинкам. Изометричный пирит ІІІ размером до 0.05–0.1 мм и более встречается редко. Сечения зерен четырехугольные, треугольные или близкие к этим формам. В некоторых кристаллах наблюдаются скошенные углы.

Характерными формами халькопирита являются скопления, гнезда и жилки, тонкие включения в других минералах, в том числе эмульсиевидная вкрапленность в сфалерите. Тесно ассоциирует с пиритом, интенсивно замещая его. Является более поздним по отношению к пириту І и ІІ. Также образует пятнистые выделения размером 2–3 мм.

Сфалерит в массивных рудах встречается редко, обычно в виде мелких зерен в халькопирите и кварце. В прожилково-вкрапленных рудах сфалерит также ассоциирует с халькопиритом в виде включений в нем; реже с кварцем в виде единичных прожилковидных скоплений. Наблюдаются крупные гнезда сфалерита размером до 2–3 мм, в которых, помимо пирита, встречаются мелкие включения галенита, блеклой руды, эмульсиевидной вкрапленности халькопирита, что свидетельствует о более позднем образовании последнего.

Блеклые руды представлены редкими вкрапленниками продолговатой или изометричной формы в сфалерите, иногда вместе с халькопиритом. Размер выделений обычно 0.05 мм и менее, реже более 0.1 мм. Галенит был встречен в нескольких образцах в виде включений в пирите, сфалерите, халькопирите. Размер его зерен – 0.02 мм.

Борнит, помимо прожилков в пирите, встречается в виде гнездовидно-прожилковидных агрегатов и гнездовой вкрапленности от микроскопических размеров до первых десятков миллиметров. В борните встречаются узкие прожилки и редкие изометричные выделения халькопирита и галенита. Халькозин постоянно присутствует в борните в виде: 1) узких прожилков; 2) мелких самостоятельных зерен или в срастании с борнитом в гнездообразных скоплениях, 3) крайне редко в виде каймы вокруг борнита.

Галенит, арсенопирит, самородное золото встречаются в единичных зернах.

Таким образом, для богатых Cu-Zn-колчеданных руд Валенторского месторождения характерны вкрапленные, прожилково-вкрапленные, густовкрапленные и массивные текстуры. Рудные минералы представлены пиритом (3 генерации), халькопиритом (2 генерации), сфалеритом (2 генерации). Реже встречаются борнит, блеклая руда, халькозин, галенит, арсенопирит, самородное золото. Были отобраны монофракции халькопирита, сфалерита и «рудного кварца» для нейтронно-активационного анализа, исследования изотопного состава серы и кислорода. Подготовлены аншлифы для микрозондовых исследований.

Литература

Бобров В. Н. Валенторское месторождение // Медноколченанные месторождения Урала: Геологическое строение. Свердловск: УрО АН СССР, 1988. С. 200–204.

Каретин Ю. С. Геология и вулканические формации района Уральской сверхглубокой скважины. Екатеринбург: Наука, 2000. 276 с.

Масленников В. В. Литогенез и колчеданообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2006. 384 с.

Петров Г. А., Масленников В. В., Наседкина В. А. Первые данные о возрасте оруденения Валенторского медно-цинково-колчеданного месторождения // Ежегодник-2006. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2007. С. 196–200.