Ф. П. Леснов, С. М. Черноножкин, М. В. Хлестов

Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск

felix@uiggm.nsc.ru

Геохимия элементов платиновой группы и рения в железном метеорите Дарьинское, Казахстан: первые данные

Железные метеориты являются одним из важнейших источников информации о минеральном, химическом и изотопном составе космического вещества. Коллекции метеоритов, которые имеются во многих научных центрах мира, подвергаются детальному изучению с применением всех имеющихся методов анализа минеральных веществ. По мере усовершенствования аналитических методов появляются возможности для определения в метеоритах большего количества химических элементов, причем в количествах до тысячных долей грамма на тонну. К настоящему времени многие коллекции метеоритов изучены со структурной и минералогической точек зрения, в то время как их микроэлементный состав остается почти неизвестным. В работе изложены результаты первых геохимических исследований железного метеорита Дарьинское, выполненных с применением электронной микроскопии и масс-спектроскопического анализа с использованием лазерной абляции.

Метеорит, названный по райцентру Дарьинское, массой 11.2 кг был обнаружен в июле 1984 г. геологом Бузулукской партии Оренбургской геологоразведочной экспедиции Э. И. Абдурахмановым на правом берегу р. Урал, северо-восточнее с. Рубежинское (Казахстан). Он был покрыт толстой коркой ржавчины, на основании чего предполагается, что его падение произошло много десятилетий тому назад. В 1989 г. фрагмент метеорита весом 6 кг был доставлен в г. Новосибирск, Институт геологии и геофизики СО АН СССР, где он сейчас находится в коллекции Центрального Сибирского минералогического музея. Согласно имеющимся данным, он относится к классу паласситовых октаэдритов. Помимо него, в коллекцию музея входят 33 метеорита общим весом 120 кг, в том числе два редчайших по составу и структуре железокаменных метеорита Эльга и Маслянино. В коллекции музея находится основная масса метеоритов Дарьинское, Эльга, Маслянино, Табычан, Новосибирск и Марковка.

Фрагмент метеорита Дарьинское весом в несколько граммов был передан для исследований директором музея Н. М. Подгорных. Для определения его микроструктуры, а также концентраций Fe и Ni метеорит был изучен в лаборатории рентгеноспектральных методов анализа (Аналитический центр Института геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск) на сканирующем электронном микроскопе LEO 1430VP. Были выделены наиболее интересные участки (домены), где наблюдались различные по оптическим свойствам, микроструктуре и составу типы железоникелевых сплавов и минеральные индивиды (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика основных типов сплавов и минеральных индивидов метеорита Дарьинское

| Типы сплавов и минеральных индивидов | Оптические особенности | Участки определений ЭПГ и Re |
| --- | --- | --- |
| 1 (сплав 1) | Хорошо отполированная серо-коричневая поверхность | Домен 1, полигон 1 |
|  |  | Домен 2, полигон 3 |
|  |  | Домен 4, полигон 6 |
| 2 (сплав 2) | Относительно слабо полированная, пятнистая поверхность с треугольными и многоугольными участками | Домен 1, полигон 2 |
|  |  | Домен 2, полигон 4 |
| 3 (сплав 3, прожилки) | Отдельные короткие и очень узкие прожилки почти белого цвета, секущие сплав 1 | Домен 1, линия 1 |
|  |  | Домен 2, линия 2 |
| 4 (минеральный индивид) | Единичное зерно белого цвета с нечетко выраженной огранкой | Домен 3, точка 1 |
| 5 (минеральный индивид) | Единичное зерно темного цвета с четкой огранкой | Домен 3, точка 2 |
|  |  | Домен 5, точка 3 |
|  |  | Домен 5, точка 4 |
|  |  | Домен 6, точка 6 |
| 6 (минеральный индивид) | Единичное светлое зерно с четкой огранкой | Домен 5, точка 5 |
| 7 (сплав 4) | Хорошо отполированная поверхность светло-голубого цвета с золотистым отливом | Домен 4, полигон 5 |
| 8 (минеральный индивид) | Единичное зерно с золотистым оттенком | Домен 6, точка 7 |
| 9 (минеральный индивид) | Единичное ограненное зерно минерала, резко обогащенного ЭПГ и Re | Домен 3, точка Г |

Сплав 1-го типа слагает основной объем метеорита, содержит ~ 93 % Fe и ~ 7 % Ni и, в соответствии с принятой номенклатурой, отнесен нами к камаситу. В подчиненном количестве представлен сплав 2-го типа, который по составу отвечает плэсситу: ~ 81 % Fe и 19 % Ni. Сходный состав имеют хорошо отполированные узкие каймы размером 3–5 мкм, расположенные на границе участков сплава 1-го типа, и включенные в них треугольных или многоугольных мелкозернистых участков железоникелевого сплава. Последний относится к подчиненному 3-му типу с плохо отполированной, пористой поверхностью и неоднородным составом: Fe (61.7–67.3 %), Ni (0.8–38.3 %), Cl (1.2–2.1 %) и O (0–35.3 %). Сплав 4-го типа наблюдается в виде единичных удлиненных (30–40 мкм) включений прямоугольного сечения, отвечающих по составу шрейберзиту: Fe (48–52 %), Ni (32–36 %), P (15–16 %). Сплав 5-го типа, состав которого не определялся, представлен очень узкими (~2–6 мкм) прожилками протяженностью 100–200 мкм, более светлыми по сравнению с остальными типами сплавов.

Распределение элементов платиновой группы (Os, Ir, Ru, Rh, Pt, Pd) и Re в метеорите было изучено методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой в сочетании с лазерной абляцией (LA-ICP-MS). Измерения выполнены в лаборатории изотопно-аналитической геохимии Аналитического центра Института геологии и минералогии СО РАН c использованием масс-спектрометра ELEMENT фирмы Finnigan Mat и (Nd:YAG)-приставки для лазерной абляции типа UP-213 (New Wave Research). В качестве внешнего стандарта использовался стандартный образец NIST-612 (USGS). Для коррекции матричного влияния из-за различного состава образца и стандарта применяли внутренний стандарт – содержание Ni, которое определялось на СЭМ в точках препарата метеорита, прилегающих к точкам, где содержание ЭПГ и Re определялось методом LA-ICP-MS. Определение ЭПГ и Re проводилось в пределах шести доменов с использованием четырех шаблонов движения лазера по поверхности образца (табл. 1): 1) в одной точке – для анализа небольших (около 100 мкм) минеральных выделений; 2) сканирование движущимся лазером прямоугольных полигонов размером 100–300 мкм при анализе структурно однородных участков поверхности; 3) сканирование движущимся лазером отрезков длиной 100–200 мкм (при анализе узких (первые десятки микрометров) однородных прожилков, секущих метеорит); 4) сканирование движущимся лазером отрезка для получения концентрационного профиля (рис.). Этот профиль длиной около 300 мкм начинается на участке сплава 1-го типа (А-Б), затем переходит на участок сплава 2-го типа (Б-В), проходит через призматический кристалл размером около 40 мкм (В-Г), аномально обогащенный ЭПГ и Re, и заканчивается на участке сплава 2-го типа.

Согласно полученным данным, суммарное содержание ЭПГ в отдельных точках метеорита, вдоль коротких профилей и в пределах полигонов сканирования колеблется в интервале 24.5–78.1 г/т, содержание Re – 1.0–4.9 г/т (табл. 2). В пределах двух полигонов сканирования на участках, сложенных сплавом 1-го типа, суммарные содержания ЭПГ (43.0 и 48.1 г/т, соответственно) оказались заметно ниже содержаний в пределах двух других полигонов сканирования, сложенных сплавом 2-го типа (75.1 и 78.1 г/т, соответственно). При этом сплав 2-го типа богаче Os, Ir и Ru по сравнению со сплавом 1-го типа. Содержание Re в сплаве 1-го типа составляет 1.1–1.2 г/т, в то время, как в сплаве 2-го типа оно несколько выше – 1.6-2.0 г/т. Рассекающие метеорит прожилки сплава 5-го типа характеризуются суммарными содержаниями ЭПГ, близкими к сплавам 1-го и 2-го типов, или несколько ниже, в то время как содержания Re в них выше, чем в сплавах 1-го и 2-го типов (3.4 и 4.9 г/т, соответственно).

Таблица 2

Содержание ЭПГ и Re в сплавах и минеральных индивидах метеорита Дарьинское (г/т)

| Элементы | Домен 1 | Домен 2 | Домен 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Полигоны | Линия | Полигоны | Линия | Точки |
|  | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
|  | Типы сплавов и минеральных индивидов |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Os | 5.5 | 11.0 | 8.2 | 6.3 | 11.0 | 4.4 | 6.8 | 6.9 |
| Ir | 11.0 | 19.0 | 14.0 | 12.0 | 20.0 | 5.1 | 15.0 | 13.0 |
| Ru | 15.0 | 27.0 | 16.0 | 16.0 | 24.0 | 8.1 | 17.0 | 11.0 |
| Rh | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 1.3 |
| Pt | 9.3 | 17.0 | 13.0 | 11.0 | 16.0 | 5.8 | 13.0 | 14.0 |
| Pd | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 1.9 |
| Сумма ЭПГ | 43.0 | 78.1 | 53.8 | 48.1 | 75.1 | 24.5 | 54.3 | 48.1 |
| Re | 1.2 | 2.0 | 3.4 | 1.1 | 1.6 | 4.9 | 1.5 | 1.0 |

Таблица 2 (окончание)

| Элементы | Домен 4 | Домен 5 | Домен 6 | Усредненные содержания ЭПГ по 15 измерениям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полигоны | Точки |  |
|  | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  | Типы сплавов и минеральных индивидов |  |
|  | 7 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 |  |
| Os | 7.7 | 6.4 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 8.5 | 6.5 | 8.1 |
| Ir | 15.0 | 12.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 16.0 | 16.0 | 15.2 |
| Ru | 19.0 | 16.0 | 20.0 | 23.0 | 15.0 | 18.0 | 13.0 | 17.2 |
| Rh | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 |
| Pt | 13.0 | 11.0 | 16.0 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 12.0 | 13.3 |
| Pd | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| Сумма ЭПГ | 57.8 | 48.2 | 69.2 | 71.5 | 68.5 | 61.6 | 50.6 | 56.7 |
| Re | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 1.8 |

Примечание. Типы сплавов и минеральных индивидов приведены в табл. 1.

Сплав 5-го типа по содержаниям Os, Ir и Ru сравним со сплавом 1-го типа. В пределах домена 3 вдоль профиля А–Б–В–Г длиной около 300 мкм определения содержаний ЭПГ и Re были выполнены в 50 точках (рис. 1). В интервале А–Б (0–90 мкм), пересекающем участок сплава 1-го типа, наблюдались очень низкие содержания ЭПГ, а также Re (первые единицы и десятки г/т). В интервале Б–В (90–200 мкм) обнаружено заметное повышение содержаний этих элементов, особенно Ru (50–100 г/т), Pt (50–100 г/т) и Re (5–10 г/т). Интервал профиля В–Г (200–260 мкм) пересек ближе неопределенное зерно минерала ЭПГ, формулу которого можно записать в следующем виде: Os0.17Ir0.12Ru0.26Rh0.03Pt0.31Re0.03.

К настоящему времени данные о распределении ЭПГ, а также Re в железных метеоритах имеются в ограниченных количествах [Crocket, 1972; Smoliar et al., 1996; Агафонов и др., 2011]. В последней работе приведены средние содержания этих элементов в валовых пробах 46 железных метеоритов, рассчитанные по материалам Дж. Крокета (г/т): Os (5.36), Ir (3.36), Ru (7.32), Pt (9.42), Pd (9.42), Re (0.42). Согласно данным М. Смоляра с соавторами содержание Os в железных метеоритах, обнаруженных в США, колеблется от 0.24 до 48.74 г/т, а содержание Re – от 0.0011 до 4.84 г/т (среднее – 1.15 г/т). В железном метеорите Чедер, обнаруженном в Туве, определены (г/т): Os (12.0), Ir (19.0), Ru (28.3), Pt (15.0), Pd (9.42), Re (1.5) [Агафонов и др., 2011].  Полученные содержания ЭПГ и Re для метеорита Дарьинское относят его к разновидностям, обогащенным этими элементами. Имеющиеся сведения позволяют заключить, что железные метеориты являются природным веществом, которое характеризуется максимальными концентрациями рассеянного Re [Леснов, Аношин, 2011].

Литература

Агафонов Л. В., Попов В. А., Аношин Г. Н. и др. Минеральный состав, структура и распределение ЭПГ и РЗЭ в железном метеорите Чедер (Тува) // Геология и геофизика, 2011 (в печати).

Леснов Ф. П., Аношин Г. Н. Соотношение содержаний рения и элементов платиновой группы в породах, рудах и минералах мафит-ультрамафитовых ассоциаций // Доклады АН, 2011. Т. 437. № 2, (в печати).

Crocket J. H. Some aspects of the geochemistry of Ru, Os, Ir and Pt in iron meteorites // Geochimica et Cosmochimica Acta, 1972. Vol. 36. № 5. P. 517–535.

Smoliar M. I., Walker R. J., Morgan J. W. Re-Os ages of groups IIA, IIIA, IVA, and IVB iron meteorites // Science, 1996. Vol. 271. P. 1099–1102.

Рис. Концентрационные графики распределения ЭПГ и Re по профилю А–Б–В–Г.

В интервале В–Г расположено зерно МПГ.