Д. А. Замятина

Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург

Типоморфизм минералов метасоматитов и руд Тамуньерского золоторудного месторождения, Северный Урал

(научный руководитель В. В. Мурзин)

Тамуньерское проявление золота выявлено при проведении поисковых работ в 1970 г. [Сокольская, Чекунова, 1970ф]. В сентябре 2007 г. на участок недр, включающий и рудопроявление, была выдана лицензия на геологическое изучение и добычу горно-добывающему предприятию ЗАО «Золото Северного Урала». Начиная с 2008 г. по настоящее время на рудопроявлении силами ООО «Северно-Уральское геологоразведочное предприятие» проведены поисковые работы, что позволило значительно расширить его масштабы и перевести в разряд месторождений. Комплекс поисковых работ включал методы структурной геофизики (магнито- и электроразведку), литохимические поиски по первичным ореолам рассеяния золота и его элементов-спутников, а также значительные объемы буровых работ [Егоров и др., 2008ф].

Тамуньерское месторождение изначально считалось аналогом Воронцовского. Однако исследования показали, что связь с таковым проявлена слабо и генезис месторождения пока остается не ясным [Нохрина и др., 2010]. Для установления условий образования месторождения в работе исследуются типоморфные особенности минералов.

Месторождение локализуется в восточном крыле Тамуньерской брахиантиклинали, ядро которой сложено раннедевонскими вулканогенно-осадочными породами андезидацитовой толщи, а краевые ее части – породами базальтовой толщи [Сокольская, Чекунова, 1970ф]. В геолого-структурном отношении месторождение расположено в пределах Турьинской структурной зоны, слагающей восточное крыло Тагильской мегазоны и ограниченной Серовско-Маукским глубинным разломом. Площадь месторождения сложена измененными вулканогенно-осадочными породами, представленными однородными мощными телами кислых вулканитов и разнообразной по текстурно-структурным особенностям туфогенно-осадочной толщей. В зонах дробления и рассланцевания развиты метасоматиты березит-лиственитовой формации с вкрапленной золото-сульфидной минерализацией. По составу это преимущественно кварц-карбонат-серицитовые и кварц-карбонат-серицит-хлоритовые образования [Нохрина и др., 2010]. Рудные тела контролируются положением тел кислых вулканитов, локализуясь вдоль их контактов, реже в самих телах. Как вмещающие породы, так и метасоматиты рассечены кварцевыми, кварц-карбонатными, карбонат-баритовыми и карбонат-целестиновыми прожилками.

Березиты-листвениты зональны: во внешней зоне темноцветные минералы вмещающих пород частично замещаются хлоритом и карбонатом, а плагиоклаз – карбонатом и/или серицитом. В промежуточной зоне плагиоклаз практически исчезает, а биотит полностью замещается хлоритом. Во внутренней зоне происходит замещение хлорита серицитом и карбонатом. Березитизация кислых вулканитов сопровождается рекристаллизацией порфиробластов кварца.

Состав минералов исследован на микрозондовом анализаторе Cameca SX 100 (ИГГ УрО РАН, аналитики В. Г. Гмыра, Д. А. Замятин). Рентгеноструктурный анализ минералов выполнен в ИГГ УрО РАН (аналитик О. Л. Галахова).

Плагиоклаз встречен в виде вкрапленников в дацитах, а также в виде обломков в туфогенно-осадочных породах. Зерна плагиоклаза в основном сохранены во внешней зоне колонки. Плагиоклаз соответствует альбиту, его состав стехиометричен (мас. %): 0.20–0.60 CaO; 0.05–0.50 FeO; 0.05–0.40 K2O; 0.05–0.17 TiO2.

Карбонат наблюдается повсеместно в больших количествах и, в основном, является новообразованным минералом. Карбонат, замещающий плагиоклаз представлен кальцитом следующего состава (мас. %): 49.77–50.79 CaO; 0.15–1.21 FeO; 0.30–2.10 MnO; 0.05–0.32 MgO. По темноцветным минералам развиваются железо-магнезиальные разности – доломит, анкерит и сидерит. Они диагностированы по химическому составу и рентгеноструктурному анализу. Для анкерита характерны содержания (мас. %): 11.10–13.80 FeO; 8.55–12.51 MgO; 0.89–2.19 MnO; 24.35–29.60 CaO.

Хлорит является распространенным новообразованным минералом. Он развивается по биотиту, пироксену и амфиболу. Хлорит содержится во внешней и промежуточной зоне колонки, проанализирован был только хлорит внешней зоны (табл. 1). Хлориты характеризуются железистым составом. Используя хлоритовый геотермометр [Kranidiotis, MacLean, 1987], была рассчитана температура его кристаллизации: для хлорита из дацитов – 200–235 °C, из туфопесчаников – 240–290 °C.

Таблица 1

Химический состав и температура кристаллизации хлорита внешней зоны

| образец | 813-111.8 |  |  | 863-133.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SiO2 | 28.01 | 26.19 | 24.69 | 29.85 | 30.20 | 28.54 | 27.86 |
| TiO2 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 1.08 | 1.33 | 2.09 | 1.17 |
| Al2O3 | 22.35 | 21.21 | 20.77 | 20.20 | 20.97 | 18.57 | 17.44 |
| Cr2O3 | 1.02 | 0.92 | 2.10 | 0.06 | 0.18 | 0.08 | 0.02 |
| FeO | 23.42 | 25.06 | 24.20 | 18.73 | 18.36 | 20.45 | 22.31 |
| MnO | 0.09 | 0.10 | 0.04 | 0.48 | 0.39 | 0.49 | 0.53 |
| MgO | 8.31 | 9.08 | 7.66 | 12.15 | 12.17 | 13.02 | 13.12 |
| CaO | 0.18 | 0.35 | 0.42 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| Na2O | 0.46 | 0.44 | 0.56 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| K2O | 0.52 | 0.32 | 0.13 | 0.85 | 0.89 | 0.52 | 0.23 |
| Сумма | 84.36 | 83.68 | 80.64 | 83.57 | 84.63 | 83.90 | 82.82 |
| X(Fe) | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 |
| Al(IV) | 1.70 | 2.05 | 2.14 | 1.36 | 1.38 | 1.64 | 1.70 |
| T, °С | 243.5 | 280.7 | 292.0 | 197.0 | 197.8 | 226.9 | 234.1 |

Слюды представлены биотитом мусковитом и парагонитом. Биотит присутствует в породах, как первичный минерал, и, практически везде, частично или полностью он замещен хлоритом. Мусковит является как первичным, так и новообразованным минералом. Состав его близок к стехиометрическому, из примесей содержатся (мас. %): 0.63–2.95 NaO; 0.05–0.15 CaO; 0.40–3.88 FeO, 0.35–1.72 MgO. Парагонит выявлен в туфогенно-осадочных породах в парагенезисе с мусковитом.

Каолинит обнаружен с помощью рентгеноструктурного анализа ориентированных препаратов в 20 пробах. Минерал встречен на глубинах до 250 м в дацитах и туфогенно-осадочных породах в ассоциации с мусковитом, карбонатом, кварцем и пиритом.   Возможно, это говорит о понижении температуры процесса березитизации до образования каолинита. Также в нескольких пробах туфопесчаников обнаружен тальк.

Сульфиды образуют рассеянную и прожилковую вкрапленность, и реже – массивные руды. Во вкрапленных рудах основным минералом является пирит, в меньших количествах присутствуют сфалерит, галенит, халькопирит и блеклая руда. Также наблюдаются редкие частицы самородного золота. В массивных рудах сульфиды составляют до 90 %. Основным минералом здесь является сфалерит, также наблюдаются галенит, пирит, блеклая руда, халькопирит и большее количество видимого золота.

Пирит и халькопирит характеризуются стехиометрическим составом. Состав сфалерита близок к стехиометрическому, из примесей отмечаются (мас. %): 0.1–0.78 Cu; 0.12–0.87 Fe; 0.30–0.93 Cd; 0.05–0.23 Hg. Состав блеклых руд соответствует теннантиту (мас. %): 23.94–26.7 S; 5.04–6.17 Zn; 28.48–35.33 Cu; 1.41–1.78 Fe; 5.98–9.68 As; 0.05–0.17 Cd; 0.16–0.34 Hg; 14.88–19.18 Sb; 4.6–17.54 Ag.

Самородное золото образует включения в галените, сфалерите и пирите, а также присутствует в виде срастаний со сфалеритом, халькопиритом, галенитом, теннантитом и пиритом. Золотины наблюдаются в виде удлиненных или изометричных выделений с неровными краями размером 0.05–0.1 мм. Для частиц золота массивных руд характерны повышенные содержания Hg и Ag (табл. 2, ан. 3, 4). Золото массивных руд соответствует электруму. Состав золотин вкрапленных руд имеет более высокую пробу и содержит меньше Hg (табл. 2, ан. 1, 2).

Таблица 2

Химический состав золота (мас. %)

| № | № Обр | Au | Ag | Cu | Bi | Hg | Сумма | Проба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 833-262.2 | 79.14 | 20.45 | 0.04 | 0.62 | 0.09 | 100.33 | 789 |
| 2 | 828-074.5 | 71.14 | 28.61 | 0.07 | 0.53 | 0.83 | 101.18 | 703 |
| 3 | 827-119.4 | 51.04 | 44.3 | 0.07 | 0.37 | 4.75 | 100.53 | 508 |
| 4 | 827-117.2 | 45.68 | 47.44 | 0.08 | 0.00 | 6.43 | 99.63 | 458 |

Примечание. 1, 2 – вкрапленные руды; 3, 4 – массивные руды.

С помощью электрум-сфалеритового геотермометра были рассчитаны условия формирования руд. Для расчета температуры и фугитивности серы использовались значения железистости (XFeS) сосуществующего с самородным золотом сфалерита и атомного количества серебра в золоте (NAg=Ag/Au+Ag) [Shikazono, 1985]. По результатам термометрии установлено, что ртутистое золото из сплошных руд отлагалось при температуре около 180 °C, а из прожилково-вкрапленных руд – 260 °C, что близко к значению температуры, рассчитанной по хлоритовому геотермометру для хлорита из туфопесчаников – 240–290 °C. При этом активность серы составляет 10–9 атм. для вкрапленных руд и 10–15 атм. для массивных руд.

Поздние прожилковые образования сложены кварцем, карбонатом (кальцит и доломит-анкеритом), баритом, целестином.

Кальцит является основным минералом прожилков, он содержит примеси (мас. %) железа 0.15–1.15, магния 0.05–0.46 и марганца 0.05–1.15, при этом распределение железа в нем достаточно неоднородное. Доломит-анкерит представлен в виде гипидиоморфных зерен, образующих срастания с зернами кальцита, а также в виде прожилков, секущих кальцит. Минерал содержит (мас. %): Ca 21.34–23.48; Mg 5.46–10.60; Fe 0.58–13.56, Mn 0.84–3.11. Для парагенетичных зерен кальцита и доломита были определены температура и давление с помощью геотермобарометра А. С. Таланцева – Т = 240–260 °C, Р =  0.5–0.7 кбар.

Барит и целестин в прожилках образуют идиоморфные кристаллы. Минералы характеризуются чистым составом, однако барит содержит небольшую примесь стронция 1.60 – 2.42 мас. %, а целестин – бария 5.50–8.15 мас. %.

Таким образом, определенный нами диапазон температуры отложения хлорита и самородного золота составляет 240–290 °C, что соответствует нижней температурной границе березитизации-лиственитизации [Сазонов, 1998]. Невысокое давление, рассчитанное для карбонатных прожилков, соответствующее 0.5–0.7 кбар, а также наличие барита в прожилках, указывает на малоглубинные условия образования (не глубже 1.8 км). Присутствие парагонита в породах позволяет отнести метасоматиты к натриевому ряду березитизации-лиственитизации, что также характерно для малых глубин. Метасоматиты натриевого ряда обычно связаны с андезитоидным (базальтоидным) магматизмом, и залегают в зонах тектонического дробления и рассланцевания [Сазонов, 1998]. Высокие содержания ртути в золоте также указывают на связь оруденения с магматизмом повышенной основности [Мурзин и др, 1981].

Исследования выполнены при финансовой поддержке Пр.09-T-5-1014 и молодежного гранта УрО РАН №10-5-НП-299.

Литература

Егоров С. А., Матвейчук П. А. и др. Поисковые и оценочные работы на рудное золото на Тамуньерском участке. Проект ГРР. Екатеринбург, 2008ф.

Мурзин В. В., Покровский П. В., Молошаг В. П. Ртуть в самородном золоте Урала и ее типоморфное значение // Геология рудных месторождений, 1981. № 4. С. 86–91.

Нохрина Д. А., Мурзин В. В., Молошаг В. П., Егоров С. А. Вещественный состав метасоматитов и руд Тамуньерского месторождения (Северный Урал) // Ежегодник-2009. Екатеринбург: Тр. ИГГ УрО РАН, 2010. Вып. 157. С. 234–236.

Сазонов В. Н. Золотопродуктивные метасоматические формации подвижных поясов // Ежегодник-1998. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 1998. С. 84–89.

Сокольская А. В., Чекунова Л. И. Отчет о поисковых работах на рудное золото в Ивдельском районе в 1968–1970 гг. Ивдель, 1970ф.

Kranidiotis P., MacLean W. H. Systematics of chlorite alteration at the Phelps Dodge massive sulfide deposit, Matagami, Quebec // Economic Geology, 1987. Vol. 82. P. 1898–1911.

Shikazono N. A comparison of temperatures estimated from the electrum-sfalerite pyrite-argentite assemblage and filling of temperatures of fluid inclusion from epitermal Au-Ag Vein type deposits in Japan // Economic Geology, 1985. Vol. 80. P. 1415–1424.