С. П. Масленникова1, В. В. Масленников1,2

1 – Институт минералогии УрО РАН

mas@mineralogy.ru

2 – Южно-Уральский Государственный Университет, г. Миасс

Выделение химических разновидностей древних и современных «черных и серых курильщиков» по результатам экспрессного рентген-флуоресцентного анализа

К настоящему времени стало очевидным, что современные и древние «черные курильщики» представляют собой единую группу донных гидротермальных халькопиритсодержащих труб, объединенных близкими механизмами формирования. Установлено, что основные различия в минеральном составе отдельных гидротермальных труб в пределах одного и того же поля (месторождения) находятся в зависимости от степени смешения гидротермальных флюидов с морской водой [Богданов и др., 2006; Масленникова, Масленников, 2007]. Вместе с тем, трубы каждого из гидротермальных полей (месторождений) имеют свои специфические минералого-геохимические особенности, которые во многом коррелируют с составами рудовмещающих комплексов. В офиолитовых комплексах задуговых бассейнов и СОХ преобладают «черные курильщики», сложенные сульфидами железа, меди, в меньшей степени, цинка. Гораздо реже встречаются баритсодержащие трубы. В базальт-риолитовых комплексах энсиалических островных дуг встречаются барит-полиметаллические, возможно, «серые курильщики» (Рудный Алтай, Хокуроко в Японии). В энсиматических островных дугах, развитых на риолит-базальтовой коре (Урал и Понтиды), присутствуют все минералогические разновидности «курильщиков». Устанавливается зависимость составов «курильщиков» различных полей (месторождений) от составов рудовмещающих комплексов: по мере уменьшения количества ультрабазитов и базальтов и увеличения содержания кислых вулканитов в сульфидных трубах убывает доля железистых минералов (пирротина, пирита, марказита), возрастает значение сфалерита, появляются значительные объемы галенита, блеклых руд и барита [Масленников и др., 2010].

В последнее десятилетие появились экспрессные методы изучения вещества in situ, позволяющие оперативно подразделять на группы (руды и горные породы) и выявлять основные геохимические отличия образцов. Одним из таких методов является рентген-флуоресцентный анализ (РФА), осуществленный на портативном приборе INNOV-X, легко переносимом в геологических маршрутах. Метод обладает достаточной чувствительностью для определения количества главных рудных элементов колчеданных и колчеданно-полиметаллических руд, а также может быть использован для определения элементов-примесей. Поскольку РФА проводится без разрушения вещества, нами в первую очередь изучались уникальные образцы сульфидных труб, которые ранее были исследованы методами ЛА-ИСП-МС и ИСП-МС. Последние два метода являются отличными для определения элементов-примесей, но слишком локальны для определения валового состава руд.

Нами проведено изучение коллекции образцов современных и древних «черных и серых курильщиков», которая имеется в фондах Института минералогии УрО РАН и Южно-Уральского государственного университета. Методом РФА (прибор INNOV-X α 400) проанализировано 80 сульфидных труб на главные рудные элементы – Cu, Zn, Pb. Выделены три большие группы «курильщиков» в зависимости от состава рудовмещающих формаций, на которых они формировались: офиолитовые, риолит-базальтовые, базальт-риолитовые. В первую группу вошли сульфидные трубы «черных и серых курильщиков» Тихого и Атлантического океанов, во вторую, главным образом, «палеокурильщики» колчеданных месторождений Урала (Яман-Касы, Валенторское, Сафьяновское) и Рудного Алтая (Николаевское). В третью группу включены сульфидные трубы миоценовых «курильщиков» провинции Хокуроко (Мацуки, Мацумине, Айнай, Фурутобе, Ханава и др.), а также палеозойские «курильщики» Рудного Алтая (Артемьевское) и Урала (Александринское).

С целью наиболее полной характеристики состава площади поперечного среза труб по каждой из них проводилось несколько анализов с окном РФА 1 см. Трубы образованы несколькими минералами, среди которых наиболее часто встречаются пирит, халькопирит и сфалерит и значительно реже – галенит. «Черные курильщики» сложены, главным образом, пиритом, халькопиритом и, в меньшей степени, сфалеритом. Наружная часть оболочки трубы обычно представлена колломорфным пиритом, во внутренней части присутствуют зернистый пирит, халькопирит и псевдоморфозы пирита или марказита по кристаллам пирротина. Стенки каналов труб последовательно обрастали халькопиритом, сфалеритом, марказитом, пиритом и кварцем. Сульфидные трубы «серых курильщиков» напоминают по зональности предыдущую разновидность. Однако в оболочке этих труб преобладает сфалерит и, иногда барит, содержащие вкрапленность халькопирита, теннантита и галенита. Внутренняя стенка «серых курильщиков» так же, как и «черных», обросла друзовым халькопиритом. Однако в осевом канале, кроме сфалерита, нередко встречаются галенит, блеклые руды и барит.

Данные РФА показали, что среди современных «курильщиков», сформированных на офиолитовом основании, встречаются две разновидности: богатые Cu и богатые Zn. Очевидно, первая разновидность характерна для типичных «черных курильщиков», для второй можно предполагать родство с «серыми курильщиками» (рис. 1). «Палеокурильщики», сформированные на риолит-базальтовом основании, включают обе разновидности, образующие непрерывный Cu–Zn ряд. Около половины «палеокурильщиков», образованных на базальт-риолитовом основании, попадает в область развития Cu-Zn ряда. Остальная часть, среди которой преобладают «серые курильщики», характеризуется относительно высокими содержаниями Pb. В эту же область попадают единичные составы «палеокурильщиков», сформированных на риолит-базальтовом основании. Полученные данные согласуются с результатами точечных анализов масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, оснащенной лазерным пробоотборником [Масленников и др., 2010].

Очевидно, что нарастание содержаний свинца в трубах находится в зависимости от состава рудовмещающей формации: увеличение количества Pb совпадает с возрастанием относительного количества кислых вулканитов. Это можно объяснить тем, что магнезиально-железистые силикаты базальтов и ультрабазитов являются основным источником Fe, Cu, Zn, необходимыми для формирования высокожелезистых сульфидов, а полевые шпаты, преобладающие в кислых вулканитах, являются основными поставщиками Ba и Pb. Однако, некоторые «курильщики», сформированные на базальтовом основании СОХ, содержат значительное количество сфалерита, барита, галенита и блеклых руд (например, Менез Гвен, гора Осевая). Это наводит на мысль о наличии в разрезе кислых вулканитов. Другое объяснение связано с различиями в «зрелости» гидротермальных систем. В недрах гидротермальных систем последовательно выщелачиваются пироксены и оливины – основные источники Fe, Cu, Zn, затем – роговые обманки, хлориты и шпинелиды (источники Zn, Bi), и, наконец, полевые шпаты, поставляющие Pb и Ва. Затухающие гидротермальные системы полей Менез Гвен и Осевой горы, вероятно, являются более «зрелыми» по сравнению с системами «черных курильщиков» молодых гидротермальных полей. В недрах «зрелых» гидротермальных систем, очевидно, происходит разложение не только темноцветных минералов, но и полевых шпатов, поставляющих Pb [Масленников и др., 2010]. Предполагается, что процесс «созревания» гидротермальных систем быстрее происходил в базальт-риолитовых комплексах за счет меньшего количества буферирующих окисление и кислотность гидротермальных флюидов. Другим важным фактором, повышающим кислотность островодужных базальт-риолитовых комплексов по сравнению с офиолитовыми океаническими, является возрастание вклада магматогенного SO2, поступавшего из кислых расплавов. Диспропорционирование SO2 приводило к повышению концентрации серной кислоты, падению pH и, соответственно, более эффективному выщелачиванию полевых шпатов – основных источников свинца и бария.

Предложенная модель во многом объясняет минералого-геохимические различия «курильщиков», образованных на разном по составу основании. Использованный метод должен найти широкое применение для оперативного определения основных изменений химического состава природных объектов.

Авторы выражают благодарность П. В. Хворову за помощь и консультацию при выполнении рентген-флуоресцентного анализа. Научно-исследовательские работы выполнены в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (ГК П237) и интеграционного проекта УрО–СО РАН (№ 09-И-5-2004).

Литература

Богданов Ю. А., Лисицын А. П., Сагалевич А. М., Гурвич Е. Г. Гидротермальный рудогенез океанского дна. М.: Наука, 2006. 527 с.

Масленников В. В., Леин А. Ю., Масленникова С. П., Богданов Ю. А. Фанерозойские «черные курильщики» как индикаторы состава рудовмещающих комплексов // Литосфера, 2010. № 3. С. 153–162.

Масленникова С. П., Масленников В. В. Сульфидные трубы палеозойских «черных курильщиков» (на примере Урала). Екатеринбург–Миасс: УрО РАН, 2007. 312 с.

Рис. Распределение сульфидных труб «черных и серых курильщиков» на диаграмме 10Pb–Cu–Zn в зависимости от состава рудовмещающих комплексов.