А. С. Романова

Институт геохимии СО РАН, г. Иркутск

adaptor2003@mail.ru

Углерод в золоторудном месторождение Дегдекан, Верхояно-Чукотская складчатая область

(научный руководитель Э. А. Развозжаева)

Месторождение Дегдекан локализовано в пермских черносланцевых толщах Аян-Юряхского антиклинория Верхояно-Чукотской складчатой области [Литвиненко, 2009]. Исследования рассеянного углеродистого вещества (РУВ) углеродистых сланцев проводилось на технологической пробе месторождения Дегдекан (ИрГИрМет). Технологическая проба, исследуемая в данной работе, характеризует первичные руды, представленные углистыми сланцами с преобладанием в составе прожилков карбонатов, кварца, с массовой долей сульфидов не более 3 %. Текстура руд прожилковая и прожилково-вкрапленная.

Химический состав пород проанализирован оптическим спектральным, количественным рентгенофлюоресцентным и фазовым атомно-абсорбционным методами. Содержание драгоценных металлов определено пробирным анализом исходной пробы, а также по балансу технологических опытов. По результатам спектрального анализа, проба состоит преимущественно из литофильных элементов, среди которых преобладает кремний. Масса железа находится на уровне 4 % (таблица).

Таблица

Результаты спектрального анализа технологический пробы

| Элементы | Массовая доля, % | Элементы | Массовая доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ni | 0.008 | Sc | 0.0005 |
| Co | 0.002 | Be | 0.0003 |
| V | 0.008 | B | 0.03 |
| Cr | 0.015 | Ga | 0.003 |
| Pb | 0.003 | La | 0.003 |
| Cu | 0.006 | Y | 0.004 |
| Zn | 0.02 | Yb | 0.0004 |
| W | 0.001 | P | 0.05 |
| Mo | 0.0003 | Ba | 0.03 |
| Zr | 0.015 | Sr | 0.04 |
| As | 0.15 | Li | 0.006 |
| Sn | 0.0008 | Ge | 0.0001 |

По данным силикатного химического анализа состав пробы следующий (мас. %): SiO2 67.6, Al2O3 19.1,  TiO2  0.76,  K2O 3.30, CaO 1.30, MnO 0.07, P2O5 0.19, Feобщ 4.12, Sобщ 1.48. При этом количественно преобладает железо, присутствующее в оксидной форме, на долю которого приходится 71 % от общей массы металла, сера находится в сульфидной форме, содержание оксидной серы не превышает 0.15 мас. %.

Содержание золота в технологической пробе варьирует от 0.93 до 1.12 г/т. Оно находится преимущественно в самородном виде и ассоциирует с кварцем и сульфидами. Доля мелкого и тонкого золота составляет 82.3 % от общей массы золотин. Размер частиц изменяется от 3 до 25 мкм. Форма частиц разнообразная, но преобладают частицы неправильных очертаний.

Валовое содержание углерода составляет 1.8–2.5 %. Углерод присутствует в карбонатной (0.67 %) и органической (1.82 %) форме. На кривой дифференциально-термического анализа для углистой пробы (ИЗК СО РАН, Иркутск) зафиксировано два максимума экзотермической реакции, соответствующие 450 и 580 °С, что указывает на неоднородность углеродистого вещества (рис. 1) и вероятность различного его генезиса. Изотопный состав углерода (δ13С) углеродистого вещества (ЦНИГРИ, Москва) составляет в среднем –21.5 ‰, что указывает на его биогенное происхождение [Развозжаева и др., 2005].

Для более детального изучения органического вещества было проведено извлечение битумоида путем холодной экстракции спиртобензольной смесью в емкостях из темного стекла для исключения процесса окисления растворителя и экстракта под воздействием солнечного света в течение десяти дней при механическом перемешивании [Мартихаева и др., 2001]. Далее битумоид отделялся от растворителей и высушивался до постоянного веса, при этом его выход составил 0.0004 %.

По данным ИК-спектроскопии (прибор UR-1, ИХ СО РАН, Иркутск), спиртобензольный битумоид исследуемой пробы характеризуется полосами поглощения метильных и метиленовых структур углеводородов (1390, 1460 см-1), парафиновых цепей (2920, 2950–2970 см-1), полос поглощения ароматических структур, кислородных функциональных групп карбонатных кислот, альдегидов, ароматических сложных эфиров нет [Кросс, 1961].

Элементный анализ показал, что спиртобензольный битумоид состоит только из углерода 88.34 % и водорода 11.86 %, т.е. представлен углеродистыми фракциями (нормальные алканы и нафтеновые углеводороды). Геополимеры (смолы, асфальтеновая фракция) не зафиксированы, т.к. не обнаружены соединения с гетероэлементами (азот, кислород, сера).

На основании проведенных работ сделаны следующие выводы. Проба характеризует золотокварцевый малосульфидный тип руд, локализованных в карбонатизированных углистых сланцах. Основными компонентами, входящими в ее состав, являются оксиды кремния и алюминия с резким преобладанием оксида кремния, содержание  которого составляет 67.6 %. Золото находится преимущественно в самородном виде и ассоциировано с кварцем и сульфидами.

Как известно, концентраторами золота в битумоидах золоторудных месторождений, локализованных в черносланцевых толщах, являются асфальтеновые фракции [Развозжаева и др., 2010]. Растворимая компонента (битумоид) месторождения Дегдекан имеет углеводородный состав и не содержит асфальтенов. В связи с этим обнаружение золота в битумоидах, на наш взгляд, маловероятно. Тем не менее, нерастворимый углерод (кероген), представляющий одну из минеральных фаз углистых сланцев месторождения Дегдекан, мог служить средой для концентрирования металла в процессе рудогенеза.

Литература

Кросс А. Введение в практическую инфракрасную спектроскопию. М.: Иностранная литература, 1961. С. 80–107.

Литвиненко И. С. Условия нахождения и типоморфизм самородного золота в рудах Дегдеканского (северо-восток России) месторождения в черносланцевых толщах // Геология и геофизика, 2009. Т. 50. № 6. С. 691–697.

Мартихаева Д. Х., Макрыгина В. А., Воронцов А. Е., Развозжаева Э. А. Углеродистое вещество в метаморфических и гидротермальных породах. Новосибирск: ГЕО, 2001.

Развозжаева Э. А., Спиридонов А. М., Белозерова Г. М., Мартихаева Д. Х. Рудные элементы в битумоидах черносланцевых образований // Геология минералогия юга Сибири. Вестник Гео ИГУ, 2005. № 4. С. 110–114.

Развозжаева Э. А., Спиридонов А. М., Таусон В. Л., Будяк А. Е. Высокодисперсное золото в рассеянном углеродистом веществе осадочно-метаморфических формаций юга Сибирской платформы // Мат. Всерос. конф. «Самородное золото: типоморфизм минеральных ассоциаций, условия образования месторождений, задачи прикладных исследований», 2010. Т. 2. С. 156–158.

Рис. 1. Дериватограмма углистой пробы. Дериватограф Q 1500D.

Рис. 2. ИК-спектр спиртобензольного битумоида.