Н. П. Сафина, Н. Н. Анкушева

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс

Южно-Уральский государственный университет, г. Миасс

safina@ilmeny.ac.ru

Условия формирования барита из рудных фаций Сафьяновского колчеданного месторождения (Средний Урал)

Введение. Сафьяновское медно-цинково-колчеданное месторождение расположено на Среднем Урале, в Режевском рудном районе и сформировалось в девоне – нижнем карбоне [Язева и др., 1991]. Месторождение характеризуется низкой степенью метаморфизма и высокой степенью сохранности холмообразной сульфидной постройки, сформированной по модели «черного курильщика» [Масленников, 2006]. Основу сульфидного холма составляют массивные медноколчеданные руды с реликтами сфалерит-халькопиритовых труб «черных курильщиков». В осевой части постройки преобладают зональные сфалерит-баритовые жилы, детально изученные В. В. Мурзиным с соавторами [Мурзин и др., 2010]. Вблизи кровли холма располагаются колломорфные серноколчеданные руды. На флангах распространены отложения рудокластических фаций в виде обломков массивных и колломорфных руд и труб «черных курильщиков». При текстурном картировании наблюдались переходы брекчированных руд в коллювиальные брекчии и сульфидные песчаники. На удалении (до 300 м) от рудной залежи эти осадки сменяются пиритовыми, галенит-теннантит-барит-сфалеритовыми прослоями, чередующимися с углеродистыми пелитолитами и кремнистыми песчаниками. Пиритовые и баритсодержащие слои утратили признаки обломочного происхождения, и в связи с этим отнесены к группе сульфидно-углеродистых и барит-полиметаллических диагенитов, являющихся продуктами интенсивного субмаринного преобразования тонкообломочных рудокластитов [Масленников, 2006].

Объектом исследования стала баритовая минерализация, широко распространенная в рудных фациях месторождения. Целью исследования стало установление минералого-геохимических особенностей и физико-химических условий формирования баритов на базе их сравнительного анализа.

Был исследован барит из: 1) интерстиций между агрегатами дисульфидов железа в рудах с колломорфной текстурой (барит-1); 2) цемента коллювиальных брекчий, сложенных обломками колломорфных руд (барит-2); 3) гнезд в галенит-теннантит-сфалеритовых прослоях (барит-3); 4) гнезд в галенит-сфалеритовом цементе коллювиальных брекчий, сложенных обломками кристаллического пирита (барит-4); 5) прожилков, рассекающих сульфидно-черносланцевые тонкослоистые отложения (барит-5). Во всех случаях, за исключением третьего, барит является поздним минералом относительно сульфидов. Барит-3 находится в тесном срастании с поздним сфалеритом (клейофаном).

Методы исследований включали текстурно-структурный и минералогический анализы и определение: 1) химического состава баритов (электронной микроскоп РЭММА-202МВ, ИМин УрО РАН, аналитик В. А. Котляров); 2) состава, солености, температуры образования гидротермальных растворов методами термобарогеохимии (Linkam THMSG-600, ЮУрГУ, г. Миасс), газовой хроматографии (газовый хроматограф серии «Цвет-100» с пиролитической приставкой П-75, ГЕОХИ РАН, г. Москва, аналитик О. Ф. Миронова) и изотопного анализа (масс-спектрометр ThermoFinnigan MAT DELTA XL, ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург).

Результаты исследований. Барит-1 в колломорфных рудах представлен скоплениями тонких (до 0.1 мм) пластинчатых кристаллов. Барит-2 из цемента серноколчеданных коллювиальных брекчий образует копьевидные кристаллы, единичные или в виде разноориентированных сростков. Гнезда барита-3 в галенит-теннантит-сфалеритовых прослоях состоят из пластинчатых кристаллов с совершенной спайностью в двух направлениях. Отдельные пластинки смяты, раздроблены и заполнены микротрещинами поздних генерацияй сульфидов. Барит-4 образует пластинчатые кристаллы. Барит-5 представлен субизометричными кристаллами, нередко с ромбовидными сечениями, а также разноориентированными пластинками различной толщины.

Химический состав изучаемых баритов соответствует теоретическому составу этого минерала, в нем обычны примеси SrO и CaO – соответственно до 1.06 и 0.11 мас. %. Отчетливые корреляции между содержаниями этих элементов не установлены. Наиболее богаты SrO и CaO барит-1, 3 и 4, нежели барит-2 и 5 из серноколчеданных брекчий и сульфидно-углеродистых диагенитов, содержащие только примесь SrO (табл.). При этом в составе барита-5 среднее содержание SrO минимально.

Таблица

Характеристика баритов Сафьяновского медно-колчеданного месторождения

| Определение | Барит-1 |  | Барит-2 | Барит-3 | Барит-4 | Барит-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний химический состав, мас. % |  |  |  |  |  |  |
| BaO | 65.03 |  | 64.64 | 64.70 | 65.00 | 65.46 |
| SO3 | 34.29 |  | 34.31 | 34.50 | 34.42 | 34.39 |
| SrO | 0.56 |  | 0.35 | 0.65 | 0.69 | 0.085 |
| CaO | 0.06 |  | 0.00 | 0.045 | 0.09 | 0.00 |
| Cумма | 99.94 |  | 100.01 | 99.90 | 100.20 | 99.94 |
| Термобарогеохимические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Tгом, °С |  | 160–190 | 130–170 | 190–235 | 190–240 | 160–200 |
| Тэвт, °С |  | –21.7…–22.3 | –22.0…–22.3 | –21.0..–21.2 | –21.2...–21.7 | –21.6...–22.1 |
| Тпл.льда, °С |  | –1.5…–2.7 | –1.5…–3.3 | –0.7…–1.8 | –1.7...–4.7 | –1.8...–3.3 |
| Соленость, мас.% NaCl-экв. |  | 2.2-4.5 | 2.5–5.0 | 1.5–3.0 | 3.0–7.4 | 3.0–5.4 |
| Преобладающая соль в растворе |  | NaCl-Na2СO3-NaHCO3-Na2SO4-H2O | NaCl-Na2SO4-H2O | NaCl | NaCl | NaCl |
| Результаты газово-хроматографического анализа |  |  |  |  |  |  |
| N2* |  | 32.14 0.005 | 29.29 0.02 | 39.29 0.05 | 46.79 0.06 | 44.03 0.05 |
| CН4* |  | 268.75 0.05 | 33.13 0.02 | 20.0 0.03 | 36.88 0.04 | 34.34 0.04 |
| CO** |  | 8.17 1.46 | 0.73 0.39 | 0.08 0.10 | 0.16 0.18 | 0.10 0.12 |
| CO2** |  | 8.86 1.58 | 1.20 0.65 | 0.44 0.57 | 1.63 1.80 | 0.80 0.98 |
| H2O** |  | 542.78 96.91 | 183.78 98.93 | 76.67 99.25 | 88.89 97.93 | 80.88 98.81 |
| Изотопный состав серы |  |  |  |  |  |  |
| δS34,o/oo |  | +25.5 | +27.0 | +24.6 | – | +25.9 |

Примечание. Количество анализов: барит-1 (7), барит-2, 4, 5 (3), барит-3 (6); * – содержания приведены в Мкм/кг, **  – Мм/кг; в знаменателе – относительное содержание компонентов в объеме вскрывшихся газов; прочерк – нет данных.

Флюидные включения в баритах изучались с использованием стандартных методик [Борисенко, 1977; Bodnar, Vityk, 1994]. Включения размером 10–30 мкм располагаются группами и не связаны с трещинами, что позволяет считать их первичными. Форма включений изометричная, иногда угловатая.

Общий интервал температур эвтектики для баритов указывает на преобладание в системе водного хлоридно-натриевого раствора (см. табл.). Наиболее высокотемпературные разновидности барита установлены в брекчиях в ассоциации со сфалеритом и галенитом. В серноколчеданных брекчиях температуры гомогенизации минимальны. С увеличением степени придонного преобразования тонкообломочных барит-сфалеритовых рудокластитов температуры гомогенизации вновь возрастают.

Сравнительный анализ показал различия в солености рудообразующих растворов (см. табл.). При формировании барита-1, 2 и 5 соленость растворов была близка к морской воде (~3.5 мас. % NaCl-экв). Барит-3 был образован из более разбавленных растворов. Для барита-4 установлены повышенные значения солености растворов.

С помощью метода газовой хроматографии проанализирован состав газовой составляющей флюидных включений в изучаемых разновидностях барита. Барит-1 из колломорфных руд обладает максимальными относительными содержаниями CO, CH4 и минимальными N2 (см. табл.). В тоже время накопление N2 и CO2 отмечается в барите-4 из цемента коллювиальных брекчий, а H2O в барите-3 сульфидных диагенитов.

Изотопный состав серы в установленных разновидностях баритов варьирует в небольшом диапазоне +24.6… +27.0 ‰. Отмечается утяжеление состава серы в ряду: барит-3 – барит-1 и 5 – барит-2 (см. табл.).

Обсуждение и выводы. Формирование барита-1 в микротрещинах серноколчеданных руд происходило на заключительных этапах рудного процесса, что согласуется с температурами гомогенизации флюидных включений и максимальными суммарными содержаниями в них летучих газов. Цементация сульфидных брекчий сопровождалась, в одном случае, понижением температуры минералообразования (барит-2), в другом – повышением (барит-4). Изменения в составе флюидных включений в этих баритах следующие: в серноколчеданных разностях (барит-2) увеличиваются концентрации CO и H2O, а в пирит-сфалерит-галенитовых (барит-4) – выше содержания N2, CH4 и CO2. С ростом степени постседиментационного преобразования тонкообломочных рудокластитов, а также температуры минералообразования степень восстановленности газов снижается. Миграция флюидов с CН4–N2–H2O по ослабленным зонам в литифицированных слоистых диагенитах вызывала формирование поздних генераций барита в виде прожилков и гнезд. Прожилки барита-5, рассекающие пиритовые и углеродистые слойки с фрамбоидами и конкрециями пирита, отличаются накоплением N2 и CО2, связанных, вероятно, с органическим веществом, захороненным при осадконакоплении. Известно, что усиленное накопление CО2 за счет органического вещества начинается еще на стадии диагенеза [Япаскурт, 1999]. Катагенетические изменения вещественного состава и структуры галенит-теннантит-барит-сфалеритового осадка при повышенной температуре в присутствии смешанных растворов сопровождается значительным снижением в барите-3 содержаний CO2, а также СH4, CO, и увеличением содержаний N2 и H2O.

Результаты изотопных исследований свидетельствуют о тенденции увеличения значений δS34 с уменьшением температуры образования барита. Нарастание тяжелого изотопа в барите из коллювиальных брекчий связывается с вовлечением в минералообразующую систему изотопно-тяжелой серы сульфата морской воды [Гидротермальные…, 1992]. Сходные (+25.5 и +25.9 ‰) значения δS34 в барите из колломорфных руд, насыщенных оруденелой фауной, и сульфидно-углеродистых пелитолитов объясняются участием биогенной серы в процессе минералообразования.

Полученные данные позволили установить эволюцию состава минералообразующего флюида. Предполагается, что состав включений в барите-1 соответствует первичному составу гидротермального флюида. Дальнейшие преобразования флюида, связанные с разрушением, переотложением, захоронением и придонным изменением сульфидных руд, заключается в его окислении в результате смешения с поровыми растворами, что приводило к обогащению барита азотом, углекислотой, стронцием и кальцием. В целом, полученные параметры для баритов характеризуют различные стадии литогенеза сульфидных отложений: гидротермального (барит-1), диагенеза (барит-2 и 4) и катагенеза (барит-3 и 5).

Авторы благодарят д.г.-м.н. В. В. Масленникова и к.г.-м.н. А. М. Юминова за обсуждение результатов исследований, И. В. Кислюк, Н. П. Иванову и Е. В. Кустову – за изготовление прозрачно-полированных пластинок и шлифов, В. А. Котлярова и О. Ф. Миронову и сотрудников ВСЕГЕИ – за выполнение анализов – за выполнение анализов.

Работа проводилась при финансовой поддержке Интеграционного проекта УрО–СО РАН (09-И-5-2004) и в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (ГК П237).

Литература

Борисенко А. С. Изучение солевого состава растворов газово-жидких включений в минералах методом криометрии // Геология и геофизика, 1977. № 8. С. 16–18.

Гидротермальные сульфидные руды и металлоносные осадки океана / Под ред. И. С. Грамберг, A. И. Айнемер. С-Пб.: Недра, 1992. 278 с.

Масленников В. В. Литогенез и колчеданообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2006. 384 с.

Мурзин В. В., Варламов Д. А., Ярославцева Н. С., Молошаг В. П. Минералогия и строение барит-сульфидных жил Сафьяновского медноколчеданного месторождения (Средний Урал) // Уральский минералогический сборник № 17. Миасс–Екатеринбург: УрО РАН, 2010. С. 12–19.

Язева Р. Г., Молошаг В. П., Бочкарев В. В. Геология и рудные парагенезисы Сафьяновского колчеданного месторождения в среднеуральском ретрошарьяже // Геология рудных месторождений, 1991. Т. 33. № 4. С. 76–58.

Япаскурт О. В. Предметаморфические изменения осадочных пород в стратисфере. Процессы и факторы. М.: ГЕОС, 1999. 260 с.

Bodnar R. J., Vityk M. O. Interpretation of microthermometric data for H2O-NaCl fluid inclusions // Fluid inclusions in minerals: methods and applications. Pontignana-Siena, 1994. P. 117–130.