Д. Р. Аюпова

Гимназия № 26, г. Миасс

Минеральный состав сульфидно-гематитовой руды Молодежного медно-цинково-колчеданного месторождения (Южный Урал)

(руководитель Н. Б. Фирсова)

Молодежное месторождение расположено на Южном Урале в юго-восточной части Верхнеуральского рудного района Челябинской области. Карьерным способом на месторождении (до глубины 200 м) добыто более 10 млн т руды. В настоящее время для доработки запасов, оставшихся на глубине и в бортах карьера, месторождение разрабатывается шахтным способом. Добытая руда направляется на Учалинскую обогатительную фабрику, а пустая порода – в отвалы.

Известно, что на флангах Молодежного месторождения распространены слоистые руды, представленные чередованием сульфидных слоев со слоями хлорит-гематитового, магнетит-гематит-хлоритового состава [Масленников, 2006]. Во многих случаях в этих рудах гематитовые слои преобладают над сульфидными. При добыче они тоже часто направляются в специальные рудные отвалы. Целью работ было изучение минерального состава сульфидно-гематитовой руды, имеющего значение для оценки продуктивности сульфидных слоев. Образцы для изучения были предоставлены сотрудниками Института минералогии УрО РАН.

Изученный образец представляет собой многократное переслаивание сульфидных и гематитовых слойков мощностью от первых сантиметров до 15–20 см (выделено всего 19 слоев). Установить кровлю и подошву слоев не представляется затруднительным: в сульфидных слоях наблюдается градационная слоистость, а в крупнообломочных слоях – продавливание крупными обломками нижележащих гематитовых слоев. Гематитовые слои состоят из тонких слойков темно-красного цвета различного оттенка. Иногда встречаются слойки, имеющие преимущественно серый металлический цвет. Невооруженным глазом в них отмечаются обособления серого гематита и нерудные обломочки песчаного размера. Некоторые гематитовые слои сильно напоминают по текстурному рисунку сульфидные слои.

Минеральный состав сульфидных и гематитовых слоев изучен с помощью микроскопа Olympus BX-51 с фотокамерой. Все обнаруженные минералы были сфотографированы.

В сульфидных слоях диагностированы пирит, халькопирит, сфалерит и галенит (рис. 1а, б). Установлено, что сульфидные слои в основном состоят из пирита. Пирит представлен мелкозернистыми кристаллами с зональным строением. В некоторых сульфидных слоях встречаются колломорфные и фрамбоидальные разновидности пирита. Халькопирит обычно замещает пирит и выполняет межобломочное пространство. Сфалерит и галенит встречаются очень редко и развиваются в трещинах по пириту (см. рис. 1б).

Очень сложными и неоднородными по минеральному составу являются гематитовые слои. В гематитовых слоях преобладает нерудный материал, представленный кварцем и хлоритом зеленого (почти черного) цвета. На этом фоне выделяются крупные обособления гематита голубовато-серого цвета (рис. 1в). Часто в таких образованиях сохраняется халькопирит или пирит. Иногда эти слои полностью состоят из гематита и халькопирита (рис. 1г). Редко встречается магнетит, который замещает гематит (сама порода обладает слабыми магнитными свойствами). По литературным данным известно, что гематитовые слои являются окисленными на морском дне сульфидными слоями [Масленников, 2006].

Таким образом, в сульфидных слоях основным продуктивным минералом является пирит. Редкие минералы в них не установлены. В гематитовых слоях присутствует в незначительном количестве халькопирит и пирит (преобладает халькопирит). При дальнейших исследованиях нужно обратить внимание на халькопиритовые слои, с которыми могут быть связаны находки редких минералов, например золота и теллуридов [Аюпова, Масленников, 2005].

Работа проводилась при поддержке гранта Минобрнауки (ГК П237).

Литература

Аюпова Н. Р., Масленников В. В. Гальмиролититы Узельгинского колчеданоносного поля (Южный Урал). Миасс: УрО РАН, 2005. 199 с.

Масленников В. В. Литогенез и колчеданообразование. Миасс: Институт минералогии УрО РАН, 2006. 384 с.