## Slide 1: Морфология и химический состав хромшпинелидов из платиновых россыпей разных генетических типов
Выполнил студент РМ-15
Дремов Леонид
Научный руководитель:
Козлов А.В.

## Slide 2: Цели и задачи
Цель: выявление характера изменения морфологии и химического состава хромшпинелидов из платиновых россыпей разных генетических типов при образовании россыпных объектов.
Задачи:
  Классифицировать хромшпинелиды из россыпей разных генетических типов на основании их морфологических особенностей.
  Сделать сравнительную характеристику химического состава хромшпинелидов коренных объектов и россыпей разных типов.
  Изучить возможность определения формационного типа коренного источника при изучении хромшпинелида из россыпей разных типов.
Notes: Важно подчеркнуть в докладе, что хромшпинелид может быть унесён на значительное расстояние от коренного объекта в отличие от платины. И если мы можем определить по хромшпинелиду тип коренных пород, то уже на стадии шлиховой съёмки способны прогнозировать выявление крупных росспных объектов в верховьях исследуемых водотоков.
3. Никуда не годится. Надо: «Оценка степени изменчивости химического состава и морфологических особенностей индивидов хромшпинелида…» подумай сам.

## Slide 3: Места отбора проб
Вересоборский Каменушенский Светлоборский Нижнетагильский Сосновский

## Slide 4: Методика работы
Изучение морфологии хромшпинелидов проводилась с помощью
1) оптический бинокулярный микроскоп
2) растровая электронная микроскопия (Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, аналитики А.В. Кутырев, В.М. Чубаров)
Изучение химического состава хромшпинелидов проводилась с помощью
1) рентгеноспектральный микроанализ с волнодисперсионными анализаторами (CamebaxSX50, МГУ им. М.В. Ломоносова, аналитик Д.А. Ханин).
Notes: Карты лучше сделать отдельно. Слайд с аналитикой отдельно.

## Slide 5: Морфологические типы хромшпинелидов
1 тип, >90% граней
2 тип, 10-90% граней
3 тип, <10% граней

## Slide 6: Морфология результаты
массив и тип | размер зерен, мм | 1 тип, % | 2 тип, % | 3 тип, % | 3тип/2 тип
Сосновский, аллювий | 0,4-0,5 | 6 | 32 | 62 | 1,94
Вересовоборский, аллювий | 0,3-0,4 | 2 | 31 | 67 | 2,16
Каменушенский, аллювий | 0,2-0,3 | 2 | 17 | 81 | 4,76
Каменушенский, эл.-дел. | 0,2 | 8 | 44 | 48 | 1,09
Нижнетагильский, ложковый | 0,3-0,4 | 10 | 40 | 50 | 1,25
Светлоборский, ложковый | 0,4-0,5 | 3 | 29 | 68 | 2,34
За критерий степени удаленности взято
отношение зерен 3 типа к 2 типу.
В аллювиальных россыпях наблюдается
повышенное отношение 3тип/2тип, чем
в ложковых и элювиальных.

## Slide 7: Химический состав хромшпинелидов
Коэффициент хромистости коренных
хромшпинелидов несущественно отличается от аналогичного показателя для россыпных объектов, но его отклонение различается для конкретных массивов.
Формула коренных хромшпинелидов
Нижнетагильского массива:
(Mg0,68Fe0,32)(Cr1,27Fe0,48Al0,25)O4
Формула аллювиальных хромшпинелидов
Нижнетагильского массива:
(Mg0,31Fe0,69)(Cr1,19Fe0,45Al0,36)O4

## Slide 8: Химический состав хромшпинелидов
Процесс перехода хромшпинелида
в россыпи сопровождается
увеличением содержания FeO
и закономерным уменьшением MgO.
Chart: Светлоборский массив
ложковые | 8.0828 | 6.702 | 6.6249 | 5.7859 | 8.0734 | 7.6765 | 5.36 | 6.6954 | 6.6089 | 7.2353 | 7.8289 | 7.2637 | 8.63 | 8.1464 | 7.4165 | 8.5917 | 7.6745 | 3.3446 | 4.6779 | 1.2339 | 0.42835 | 4.6672 | 4.2221 | 4.941 | 5.6671 | 5.8596 | 4.4525 | 6.7542 | 7.1246
Chart: Каменушенский массив
| 13.837949999999999 | 12.686170000000001 | 13.06297 | 25.725739999999998 | 25.444420000000001 | 23.334479999999999 | 21.67531 | 25.041170000000001 | 24.03734 | 16.544889999999999 | 17.005179999999999 | 26.626110000000001 | 23.709040000000002 | 25.336089999999999 | 20.529810000000001 | 26.517510000000001 | 21.65915 | 20.690670000000001 | 20.536549999999998 | 23.816220000000001 | 17.332979999999999 | 22.402090000000001 | 22.447050000000001 | 23.239419999999999 | 22.388179999999998 | 23.1937 | 22.871089999999999 | 22.895689999999998 | 22.449449999999999 | 18.041119999999999 | 7.6776140000000002 | 18.81428 | 19.846789999999999 | 20.721209999999999 | 18.07349 | 17.985060000000001 | 23.810310000000001
коренные | 12.925 | 13.4106 | 13.275 | 7.266 | 6.7686 | 7.6905 | 5.89 | 7.0399 | 6.5568 | 11.2702 | 12.2348 | 4.5956 | 7.0315 | 6.4088 | 5.1156 | 6.253 | 8.6217 | 8.9452 | 8.7639 | 8.1038 | 10.846 | 7.588 | 6.9562 | 7.8077 | 7.6152 | 7.8214 | 7.7969 | 7.9058 | 7.4606 | 9.6651 | 11.0028 | 9.5531 | 9.4552 | 9.483 | 9.3009 | 9.3098 | 5.7936
аллювиальные | 9.1126 | 9.2163 | 10.73 | 9.87 | 6.9829 | 10.79 | 7.5098 | 10.08 | 8.3169 | 8.4 | 9.0017 | 10.1141 | 9.68 | 10.4189 | 10.1559 | 10.4999 | 10.11 | 7.0564 | 8.75 | 10.17 | 8.6859 | 12.75
эл.-делювиальные | 7.5696 | 7.76 | 8.2662 | 9.0793 | 9.2911 | 9.153 | 10.14 | 8.39 | 7.2401 | 8.4714 | 9.6866 | 9.0945 | 7.4762 | 9.7016 | 9.4166 | 6.7655
Chart: Сосновский массив
аллювиальные | 7.0582 | 6.9144 | 6.6276 | 7.2659 | 7.01 | 6.14 | 6.4422 | 10.0649 | 9.51 | 7.33 | 7.6965 | 3.2942 | 6.6888 | 6.6998 | 3.59 | 6.518 | 7.3163 | 8 | 8.686 | 8.4467 | 7.1571 | 8.8738 | 8.827 | 10.6565 | 9.79 | 6.5783 | 2.2188 | 4.9185 | 6.8 | 7.1958 | 4.7359 | 6.7731 | 6.7098 | 7.02 | 6.4505 | 7.4117 | 11.9621 | 10.8768
Chart: Нижнетагильский массив
ложковая | 7.368 | 6.6638 | 6.2933 | 4.9679 | 3.3757 | 2.8981 | 7.721 | 7.2648 | 7.6749 | 6.3684 | 7.18 | 6.9025 | 2.0266 | 6.6116 | 2.21 | 6.2647 | 6.2134 | 4.37 | 6.1622 | 5.2315 | 7.6057 | 5.4162 | 5.1514 | 4.3345 | 5.9331 | 6.3494 | 5.4625 | 5.5 | 5.8936 | 6.6885 | 6.2155 | 7.9024 | 7.6661 | 6.02 | 6.4418
Chart: Вересоборский массив
| 14.713010000000001 | 13.674469999999999 | 13.419119999999999 | 24.402059999999999 | 23.401810000000001 | 18.0061 | 22.980550000000001 | 23.264520000000001 | 17.837520000000001 | 16.956469999999999 | 17.308969999999999 | 16.908729999999998 | 16.09309
коренные | 11.4732 | 11.5454 | 11.4695 | 4.5021 | 3.4374 | 4.0662 | 4.4023 | 4.1674 | 9.5378 | 9.3612 | 9.3247 | 9.4313 | 9.345
аллювиальные | 8.4966 | 8.69 | 5.9694 | 9.1561 | 9.11 | 9.697 | 10.0363 | 9.9675 | 10.1423 | 5.0613 | 6.7745 | 5.8934 | 5.62 | 12.77 | 12.06 | 10.0049 | 9.1567 | 9.5815 | 5.7553 | 7.4575 | 9.65 | 10.0447
коренные
аллювиальные
ложковые
эл. - делювиальные
Notes: Ну тут что 10 точек, это все анализы? Я бы поржал не кисло. Надо понаставить кучу точек. Все анализы вынести. И для разных массиов. Что отражено на этой диаграмме мне не понятно!

## Slide 9: Силикатные включения в хромшпинелиде
Большая часть включений представлена диопсидом: FeO ≈ 2%, Cr2O3 ≈ 1%.
Встречены единичные зерна флогопита и оливина.
Включение диопсида
1 – флогопит, 2 – диопсид
Включение оливина

## Slide 10: Выводы и результаты
1. Предложена типизация зёрен хромшпинелида из россыпей основанная на их морфологических признаках с целью получения числового критерия(3тип/2тип) степени преобразования хромшпинелидовых индивидов в ходе процессов формирования россыпных месторождений.
2. Обнаружено, что при переходе хромшпинелида из коренного источника, наблюдается тенденция смены магнезихромита, феррихромитом, с несущественным снижением коэффициента хромистости.
3. Незначительное изменение содержания трехвалентных катионов позволяет определять формационный тип коренного источника при исследовании россыпей.
Notes: Доделай