А. А. Монгуш1, О. М. Глазунов2

1 – Тувинский институт комплексного освоения природных 
ресурсов СО РАН, г. Кызыл,  amongush@inbox.ru

2 – Институт геохимии СО РАН, г. Иркутск

Платиноносность габброидов Булкинского массива (Западный Саян) и особенности 
его внутреннего строения: предварительные данные

Булкинский массив расположен в зоне сочленения структурно-вещественных комплексов Западного Саяна и Восточной Тувы. Взаимоотношения Булкинского массива с комплексами Западного Саяна – тектонические (?), Восточной Тувы – интрузивные [5, 2]. Данный массив прорывает средне-верхнекембрийские отложения преддугового терригенного клина [1], сформированного перед Восточно-Тувинской активной континентальной окраиной [3]. Абсолютный возраст пород массива по данным K-Ar датирования троктолита составляет 495±20 млн лет [5].

Булкинский массив, площадь которого составляет ~ 100 км2, имеет чашеобразную внутреннюю структуру [5], искаженную, вероятно, блоковыми вертикальными перемещениями. Геофизические данные указывают на падение юго-западного контакта интрузии под вмещающие породы. Массив характеризуется отчетливо выраженным расслоенным строением: большинство разновидностей пород обладают трахитоидными или полосчатыми текстурами, встречаются породы и с массивными текстурами, которые слагают различной мощности горизонты, согласные внутренней расслоенной структуре массива. Булкинский массив сложен лейкократовыми (с содержанием плагиоклаза ~ 70 % и более) разновидностями габброидов, в том числе: лейкогаббро, оливиновыми лейкогаббро, анортозитами, лейкотроктолитами, относительно реже встречены мезократовые разновидности этих пород, очень редко – горнблендиты и, по данным [5], – оливиновые пироксениты и оливиниты. По минералогическим и петрохимическим особенностям пород массив делится на две части, которые Д. М. Орловым выделены как «верхняя и нижняя слоистые серии» [5]. Отметим, что в монографии этого автора обосновывается антидромная последовательность кристаллизации интрузии.

Можно предположить, что видимая «верхняя слоистая серия» массива взброшена в северо-северо-восточном направлении (рис. 1) и представляет собой более глубокий эрозионный срез Булкинской интрузии по сравнению с породами видимой «нижней слоистой серии». Для этого имеются следующие основания: а) границы между ними в большинстве своем дешифрируются как тектонические; б) породы «верхней слоистой серии» массива вскрываются по всему вертикальному срезу Булкинского горного массива, что отчетливо видно по левому крутому и высокому (превышение до 800 м) борту долины р. Малый Кукшин, трассирующей южную половину Главного разлома (рис. 1); в) основность пород и минералов во взброшенном (?) блоке массива сравнительно более высокая и здесь, в отличие от пород нижней слоистой серии, преобладают оливиновые разновидности габброидов, в том числе именно здесь обнаружена наиболее магнезиальная порода массива – оливинит (MgO – 37.38 мас. %) [4, 5]. Предполагаемый взброшенный блок в дальнейшем описании мы будем условно называть «блок А», а остальную часть массива или «нижнюю слоистую серию» (по Д. М. Орлову) – «блок Б».

Для определения качественного состава частиц платиноидов и оценки содержаний Pt, Pd и Rh в породах Булкинского массива сцинтилляционным эмиссионным спектральным анализом были проанализированы 67 проб, в том числе в 3 пробах установлены повышенные содержания Pt (табл. 1), в 8 пробах зарегистрировано до 10–20 неидентифицированных импульсов (Pt?), в остальных пробах частицы платины не установлены или зафиксированы в количестве менее 0.064 г/т. Частицы Pd в исследованных пробах не обнаружены или фиксируются на пороге чувствительности анализа (0.005 г/т), Rh не зафиксирован. Оценка среднего содержания Pt в породах из блоков А (23 пробы) и Б (44 проб) показала следующие значения: блок А – 0.034 г/т, блок Б – 0.021 г/т, в целом по массиву – 0.025 г/т. Гистограмма распределения содержаний платины в породах массива приведена на рисунке 2.

В габброидах Булкинского массива были также определены содержания Cr, Ni, Co, V, Sc и Cu, средние содержания их по двум блокам приведены в таблице 2. Как видно из этой таблицы, для наиболее магнезиальных пород  из блока А характерны, в среднем, повышенные содержания Cr, Ni и Со и пониженные содержания V и Sc по сравнению с породами из блока Б. Не обнаруживается строгой связи хрома с MgO, в то время как никель и кобальт имеют  хорошо  выраженную  положительную корреляцию с MgO. Ванадий, в целом, имеет неравномерное распределение, что особенно характерно для пород из блока А (табл. 2). Отмечается положительная связь содержаний ванадия и железа (FeO∑). Какой-либо 
связи между содержаниями платины и меди не обнаруживается.

Рис. 1. Схема геологического строения Булкинского массива (по [5, 2] с дополнениями).

1 – четвертичные полигенетические образования; 2 – нижне- и среднедевонские вулканогенно-осадочные образования; 3 – верхнесилурийские терригенные образования; 4 – средне- верхнекембрийские сланцы и метаморфизованные песчаники (аласугская свита); 5 – зоны полимиктового меланжа; 6–9 – Булкинский массив: 6 – анортозиты, габбро-анортозиты, лейкотроктолиты, оливиновые габбро-анортозиты, слагающие видимую верхнюю часть разреза массива, 7 – оливиновые габбро-анортозиты, лейкотроктолиты, 8 – лейкогаббронориты, габбро-анортозиты, габбро, слагающие видимую нижнюю часть разреза массива, 9 – ксенолиты вмещающих образований в габброидах; 10 – альпинотипные гипербазиты Эргакского массива; 11 – разломы (а), в т.ч. предполагаемая линия подошвы взброшенного блока в Булкинском массиве (б), геологические границы (в); 12 – элементы залегания полосчатости в габброидах (а), схема расположения начальных и конечных точек опробования, образцы Бл0, Бл67-Бл69 отобраны из делювия (б).

Таблица 1

Содержания Pt, Pd и Rh в габброидах Булкинского массива 
по данным экспресс-анализа

| № пробы | Порода | Pt | Pd | Rh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Распределение Pt частиц по диаметрам (мкм) | C, г/т | C, г/т | C, г/т |
|  |  | 4–8 | 8–13 | 13–17 | 17–22 | 22–28 |  |  |  |
| БЛ-10 | Лейко-троктолит | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | <0.005 | <0.0n |
| БЛ-16 | Hbl-Ol- лейкогаббро | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.32 | <0.005 | <0.0n |
| БЛ-66 | Ol-лейкогаббро | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.12 | <0.005 | <0.0n |

Примечание. Содержания платиноидов и качественный состав их частиц определены сцинтилляционным эмиссионным спектральным анализом в Институте геохимии СО РАН (Иркутск), аналитик 
С. И. Прокопчук. C – концентрация элемента в пробе (г/т). Hbl–Ol – роговообманково-оливиновая и Ol – оливиновая разновидности пород.

Рис. 2. Гистограмма распределения содержаний Pt в породах Булкинского массива. Пробы с номерами от Бл0 до Бл21 – блок А, Бл26-Бл69 – блок Б.

Таблица 2

Средние содержания Cr, Ni, Co, V, Sc и Cu в породах 
из блоков А и Б Булкинского массива (г/т)

| Элемент | Блок А (n=23) | Блок Б (n=44) |
| --- | --- | --- |
|  | Х | S | min | max | Х | S | min | max |
| Cr | 283 | 236 | 10 | 800 | 221 | 172 | 40 | 900 |
| Ni | 111 | 45 | 40 | 220 | 83 | 45 | 28 | 220 |
| Co | 72 | 33 | 23 | 180 | 54 | 18 | 12 | 110 |
| V | 123 | 143 | 9 | 600 | 316 | 149 | 50 | 640 |
| Sc | 38 | 27 | 4 | 100 | 54 | 20 | 11 | 100 |
| Cu | 62 | 78 | 3 | 290 | 79 | 52 | 15 | 230 |
| Mg# | 66 | 9 | 45 | 75 | 51 | 10 | 34 | 72 |

Примечание. Количественный спектральный анализ проб выполнен в Институте геохимии СО РАН. Аналитик С. С. Воробьева. X – среднее содержание, S – стандартное отклонение, min – минимальное значение, max – максимальное значение, n – количество проанализированных проб. Mg# – магнезиальность (100(MgO/(MgO+FeO+Fe2O3), мол. % (по данным [4]).

Заключение

Результаты экспресс-анализа легкоплавких платиноидов позволяют предположить, что габброиды Булкинского массива характеризуются существенно платиновой минерализацией. При этом особенности распределения Pt в породах массива свидетельствуют в пользу высказанного выше предположения о взброшенном характере блока А, поскольку породы в этом блоке имеют повышенные содержания Pt относительно пород блока Б. Особенности распределения Pt, в целом, прямо связаны с общими тенденциями распределения Cr, Ni, Со, а также параметра магнезиальности пород в массиве. В то же время, и в породах блока Б встречаются аномалии Pt, а также Cr и Ni. Содержания Pt в отдельных разновидностях пород на порядок превышают среднее значение содержания в массиве, что обуславливает неравномерный характер распределения платиновой минерализации. Это обстоятельство положительно характеризует перспективы обнаружения практически значимого платинометального оруденения.

Работа проведена при финансовой поддержке РФФИ (07-05-00601).

Литература

- Берзин Н. А. Меланжево-олистостромовая ассоциация Хемчикско-Систигхемской зоны Тувы // Главные тектонические комплексы Сибири. Новосибирск: ИГГ СО АН СССР, 1979. С. 104–129.

- Государственная геологическая карта Российской Федерации масштаба 1:200 000. Изд. 2-е. Серия Западно-Саянская. Лист N-46-XXIX (Верхний Амыл). Объяснительная записка. Спб.: ВСЕГЕИ, 2003. 135 с.

- Зоненшайн Л. П., Кузьмин М. И., Натапов Л. М. Тектоника литосферных плит территории СССР. М.: Недра, 1990. Т. 2. 334 с.

- Монгуш А. А., Лебедев В. И., Бородина Е. В., Дружкова Е. К., Попов В. А. Геологическая позиция и вещественный состав ультрабазит-базитовых комплексов из каледонид Тувы и Западного Саяна // Состояние и освоение природных ресурсов Тувы и сопредельных регионов Центральной Азии. Геоэкология природной среды и общества. Кызыл: ТувИКОПР СО РАН, 2007, в печати.

- Орлов Д. М. Петрология расслоенных титаноносных интрузий Алтае-Саянской складчатой области. Л.: Недра, 1975. 199 с.