В. В. Масленников1, А. Ю. Леин2, С. П. Масленникова1, 
Ю. А. Богданов2

1 – Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс,

mas@mineralogy.ru

2 – Институт океанологии РАН, г. Москва

Минералогия и геохимия сульфидных микрофаций 
гидротермальных систем палеозойского и современного океанов (сравнительный анализ)

В последние годы сотрудниками Института минералогии УрО РАН и Института океанологии РАН проводится сравнительный анализ колчеданных месторождений Уральского палеоокеана и сульфидных отложений гидротермальных систем современных океанов. Этому способствуют работы в рамках совместного проекта по приоритетной Программе Президиума РАН № 17 «Фундаментальные проблемы океанологии: физика, геология, биология, экология» – «Формирование и преобразование сульфидных отложений в современных и древних океанах: минералого-геохимические тенденции», а также проекта РФФИ (№ 05-05-64532): «Микрофации современных и палеозойских черных курильщиков». Основное внимание уделяется изучению минералого-геохимической зональности сульфидных труб «черных курильщиков», геохимической специализации гидротермально-биогенных фаций оруденелой фауны, состава кластогенных сульфидных отложений и продуктов их гальмиролиза. В последние годы получены важные обобщающие материалы по минералогии и геохимии современных [1] и палеозойских [6, 4, 8] «черных курильщиков».

Новизна подхода заключается в сочетании минералого-геохимических исследований с микрофациальным анализом.

Каждая микрофация представляет собой часть тела сульфидных отложений, которая отличается от другой части по текстурным, структурным, минералогическим, геохимическим и другим генетическим признакам, отражающим специфические условия минералообразования, которые наблюдаются под микроскопом или выявляются микрозондовыми методами анализа вещества [7]. 
В гидротермальных сульфидных трубах палеозойских и современных «черных курильщиков» выявлены разнообразные гидротермально-осадочные, гидротермально-метасоматические и гидротермально-крустификационные микрофации и их переходные разновидности [8].

Гидротермально-осадочные микрофации, образующие оболочки сульфидных труб, как в палеозойских, так и в современных «курильщиках», сложены колломорфными ламинарными, почковидными и дендритовидными разновидностями пирита и сфалерита. Оболочки некоторых современных труб образованы дигенитом и борнитом (поля Брокен Спур и Рейнбоу в САХ) или разнообразными сульфидами меди [9]. Такие трубы в палеозойских колчеданных месторождениях пока не обнаружены. Колломорфные сульфиды из оболочек труб обычно не содержат видимой акцессорной минерализации. Повышенные содержания золота, возможно, связаны с его изоморфным вхождением в сульфиды [3]. Акцессорные минералы, чаще всего представленные галенитом, несколько реже – сульфосолями меди, появляются во внутренних частях оболочек, где наблюдаются признаки перекристаллизации колломорфного пирита. В оболочках труб из срединно-океанических хребтов (СОХ) галенит встречается гораздо реже по сравнению с трубами из современных и палеозойских задуговых бассейнов. С другой стороны, в оболочках сульфидных труб из СОХ распространен пирротин и ангидрит. В сульфидных трубах Яман-Касинского и Сафьяновского месторождений (Южный Урал) ангидрит не встречен, а вместо пирротина обнаружены псевдоморфозы пирита и марказита по этому минералу.

В древних и современных сульфидных трубах наиболее богатыми акцессорными минералами оказываются халькопиритовые гидротермально-крустификационные микрофации – слоистые друзовые обрастания внутренних стенок сульфидных труб.

Наибольшим разнообразием акцессорных минералов характеризуются сульфидные постройки, сформированные на серпентинитах (поля Рейнбоу, Логачев в САХ), в которых широко развиты сульфиды кобальта и никеля (пентландит, кобальт-пентландит, линнеит, миллерит) и серебра (акантит). Имеются сведения о единичных находках арсенидов кобальта из группы саффлорит-леллингит [5]. Минералы кобальта и никеля обогащают внешнюю часть халькопиритовой крустификации, нередко концентрируясь на контакте халькопирита с псевдоморфным борнитом. На поле Рейнбоу обнаружены мелкие идиоморфные зерна сульфотеллурида, по составу близкого к колорадоиту (Hg0.54Cu0.20Fe0.34)(Te0.56S0.44), за вычетом халькопиритовой составляющей [5]. Благородные металлы связаны с халькопиритовыми крустификациями каналов труб. Самородное золото, нередко в срастании с пентландитом, встречается в виде микроскопических включений (5–10 мкм). Ультрамикроскопические включения самородного палладия и золота обнаружены в интерстициях между друзовыми кристаллами изокубанита, сфалерита и пирротина [13]. Экзотическими являются находки молибденита и касситерита, а также самородного кадмия [2].

Наиболее бедными акцессорными минералами являются «черные курильщики», образующиеся на базальтовом основании СОХ. Лишь в некоторых из них устанавливается примесь ультрамикроскопических зерен галенита и идаита. Гораздо больше разновидностей акцессорных минералов в «черных курильщиках», формирующихся в некоторых СОХ, заполненных осадками.

Например, в «черных курильщиках» рифтовой впадины Эсканаба встречаются микровключения арсенидов и сульфоарсенидов (арсенопирит, кобальтин, леллингит), разнообразные сульфиды, представленные акантитом, висмутином, станнином, нередкими являются сульфосоли (теннантит, тетраэдрит, иорданит, буланжерит). Симптоматичным является обнаружение теллурида висмута и самородного висмута [14].

Многие сульфидные проявления риолит-базальтовых комплексов задуговых рифтов характеризуются разнообразием вторичных минералов: галенит, теннантит, тетраэдрит и сложные нестехиометричные Cu-Ag-Pb-As-Sb сульфосоли. На месторождении Джейд (трог Окинава) распространены серебросодержащий галенит, сульфосоли Ag-Sb-As-Pb, самородная сера, киноварь, сульфиды As (киноварь и аурипигмент) [11]. Самородное золото было обнаружено в маложелезистом сфалерите сульфидного образца из низкотемпературных труб «белого курильщика» северной части бассейна Лау [12].

В отличие от большинства современных «черных курильщиков» в халькопиритовых крустификациях каналов труб из Яман-Касинского месторождения доминируют теллуриды Fe, Сo, Au, Ag, Hg, Bi, Pb и самородный теллур, в меньшем количестве распространены сульфоарсениды Co и Fe, мышьяковые и теллуровые сульфосоли Ag, Cu, Pb и Hg, а также самородное золото. В трубах, по мере увеличения содержаний сфалерита и кварца и уменьшения количества халькопирита, фробергит-сильванитовая и/или алтаит-теллуровисмутитовая ассоциации, нередко дополненные петцитом, штютцитом, гесситом и колорадоитом, сменяются волынскит-теллур-алтаит-галенитовыми. В некоторых медно-цинково-колчеданных трубах в переходной области от халькопиритовой друзовой крустификации к кварц-сфалеритовым микрофациям канала труб, встречаются кобальтин и кобальтсодержащая теллуровая разновидность леллингита (Fe0.8Co0.2)(As1.5Te0.4S0.1). В богатых кварцем и сфалеритом трубах, как в халькопиритовых, так и в сфалеритовых гидротермально-крустификационных микрофациях, место сульфоарсенидов занимает теннантит и его теллуровые разновидности. Аналогичные тенденции наблюдаются для сульфидных труб Валенторского месторождения: теллуровисмутит, сильванит, самородный теллур преобладают в трубах, богатых халькопиритом. По мере нарастания содержания сфалерита появляются галенит и теллуровый теннантит в ассоциации с самородным золотом и гесситом, а в халькопирит-сфалеритовых трубах появляется гематит совместно с галенитом и теннантитом. 
На Сафьяновском месторождении в халькопиритовых крустификациях преобладают глаукодот и гессит, которые замещаются теннантитом и галенитом с увеличением содержаний кварца и сфалерита. На Александринском месторождении, где преобладают халькопирит-сфалеритовые трубы, гессит встречается редко, а самородное золото обычно ассоциирует с теннантитом и галенитом.

Таким образом, по мере снижения содержаний халькопирита и нарастания количества сфалерита или кварца в трубах сульфоарсенидная и теллуридная минерализация сменяется золото-сульфидно-сульфосольной. Очевидно, аналогичные тенденции в перспективе будут установлены и для акцессорной минерализации в современных трубах.

Акцессорные минералы не всегда распознаются уверенно, поскольку размеры их во многих случаях составляют менее 1 мкм. Представления об источниках вещества и составе акцессорных минералов можно получить при корреляционном анализе данных метода LA-ICP-MS (масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и лазерным микропробоотборником). Устойчивые связи Te c As, Sb и Au c Ag, Zn c Cd, Pb c Tl свидетельствуют о золото-сфалерит-галенит-сульфосольной ассоциации минеральных микровключений в гидротермально-осадочном колломорфном пирите. Отчетливая корреляция Te c Ag, Bi, Au, Pb, Hg и отсутствие связи с As, Sb, As – характерная черта крустификационного халькопирита в каналах труб, указывающая на преобладающее развитие теллуридных ассоциаций. В сфалеритовых крустификационных микрофациях, заполнивших каналы труб, так же как и в оболочке труб, вновь проявляются признаки галенит-сульфосольной ассоциации.

Большую информацию об условиях формирования труб дает изучение типохимизма минералов. Первые результаты LA-ICP-MS, полученные по сульфидным трубам Брокен Спур, показали концентрацию U и V в оболочке труб, In и Te – в канале [10]. Установлено сходство минералого-геохимической зональности сульфидных труб палеозойских (Яман-Касы, Валенторское, Александринское, Сафьяновское – на Урале) и современных (Рейнбоу, Брокен Спур, ТАГ – в САХ, ВТП, Манус) «черных курильщиков», которая выражается в концентрировании большинства микроэлементов на границах гидротермально-осадочной и гидротермально-крустификационных зон. Очевидно, эти зоны фиксируют область среднетемпературных условий, благоприятных для отложения большинства редких акцессориев, содержащих Co, Au, Ag, Bi, Pb, Hg. Основные черты поведения элементов определялись процессами гидротермально-осадочной дифференциации минералообразующих растворов и гидротермально-метасоматическими преобразованиями сульфидов в соответствии с изменениями температурных и окислительно-восстановительных условий. Гидротермально-осадочные микрофации, обычно образованные колломорфным пиритом (или сфалеритом, борнитом и дигенитом), отличаются повышенными содержаниями большинства элементов-примесей, поступавших с гидротермальными растворами и морской водой. Для них характерны такие типовые химические элементы как Mn, Ва, Tl, Ni, U и V, которые обычно не встречаются в высокотемпературных микрофациях. Эти же элементы сохраняются в псевдоморфозах халькопирита по колломорфному пириту. Содержания большинства элементов-примесей, за исключением As, Sb, иногда Pb и U, снижаются в апопирротиновой пиритовой и марказитовой гидротермально-метасоматических микрофациях средней части оболочки труб. Для внутренней части оболочки труб на фоне общего минимума содержаний элементов-примесей выделяются аномалии Co, свойственные эвгедральному пириту. Гидротермально-крустификационные микрофации, сложенные копьевидными кристаллами халькопирита, характеризуются аномальными содержаниями элементов высокотемпературной ассоциации (Se, Bi, Co, Sn, Mo, Te). Повышенные концентрации Au, Ag, Pb, Hg связаны с приграничными марказит-пирит-сфалерит-халькопиритовыми микрофациями. Содержания всех элементов-примесей постепенно снижаются к осевой части запечатанных каналов.

В целом, сульфидные трубы, обнаруженные в палеозойских колчеданных месторождениях Урала, по набору акцессорных минералов и минералого-геохимической зональности напоминают современные «черные и белые курильщики». Отличия связаны с вариациями температурных и окислительно-восстановительных условий минералообразования, а также находятся в зависимости от состава рудовмещающего субстрата.

# Исследования проводились при финансовой поддержке по приоритетной Программе Президиума РАН №17 и по проекту РФФИ (05-05-64532).

Литература

- Богданов Ю. А., Лисицын А. П., Сагалевич А. М., Гурвич Е. Г. Гидротермальный рудогенез океанского дна. М.: Наука, 2006. 527 с.

- Бородаев Ю. С., Мозгова Н. Н., Габлина И. Ф. и др. Зональные трубки «черных курильщиков» из гидротермального поля Рейнбоу (САХ, 36(14' с.ш.) // Вестник МГУ, серия 4, геология, 2004. № 3. С. 35–48.

- Бортников Н. С., Кабри Л., Викентьев И. В. и др. Невидимое золото в сульфидах из современных колчеданных построек: К вопросу о поведении золота в субмаринных гидротермальных системах // ГРМ, 2003. № 2. С. 510–542.

## Зайков В. В. Вулканизм и сульфидные холмы палеоокеанических окраин. М.: Наука, 2006. 429 с.

- Леин А. Ю., Черкашев Г. А., Ульянов А. А. и др. Минералогия и геохимия сульфидных руд полей Логачев-2 и Рейнбоу: черты сходства и различия // Геохимия, 2003. № 3. С. 304–328.

- Масленников В. В. Литогенез и колчеданообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2006. 384 с.

- Масленников В. В., Зайков В. В. Метод рудно-фациального анализа в геологии колчеданных месторождений. Челябинск: ЮУрГУ, 2006. 220 с.

- Масленникова С. П., Масленников В. В. Сульфидные трубы палеозойских черных курильщиков (на примере Урала). Миасс: ИМин УрО РАН, 2007. 317 с.

- Мозгова Н. Н., Бородаев Ю. С., Габлина И. Ф. и др. Минеральные ассоциации как показатели степени зрелости океанских гидротермальных сульфидных построек // Литология и полезные ископаемые, 2005. № 4. C. 293–319.

- Butler I. B., Nesbitt R. W. Trace element distributions in the chalcopyrite wall of black smoker chimney: insights from laser ablation–inductively coupled plasma–mass spectrometry (LA–ICP–MS) // Earth and Planetary Science Letters, 1999. P. 335–345.

- Halbach P., Pracejus B. Geology and mineralogy of massive ores from the Central Okinawa Trough, Japan // Econ. Geol., 1993. V. 88. P. 2210–2225.

- Herzig P. M., Hannington M. D., Fouquet Y., Von Stackelberg, Peterson S. Gold-rich polymetallic sulfides from the Lau back-arc and implications for the geochemistry of gold in sea-floor hydrothermal systems of Southwest Pacific // Econ. Geol., 1993. V. 88. P. 2182–2209.

- Lasareva L. I., Beltenyov V. Ye., Ivanov V. N., Samovarov M. L., Batuev B. N. Noble mineralisation in ores of the NTW hydrothermal field 12°58( N. Minerals of the ocean integrated strategies–2. S-Peterburg:VNIIOkeanologia, 2004. P. 128.

- Zierenberg R. A., Koski R. A., Morton J. L. Bouse R. M. Genesis of massive sulfide deposits on a sediment-covered spreading center, Escanaba trough, Southern Gorda Ridge // Econ. Geol., 1993. V. 88. № 8. P. 2069–2099.