Н. Р. Аюпова, В. В. Масленников, Н. С. Ярославцева

Институт минералогии УрО РАН

aupova@mineralogy.ru

Элементы-примеси в пирите из околорудных отложений Александринского рудного района (Южный Урал)

Рудоконтролируюшие горизонты колчеданных месторождений характеризуются набором околорудных отложений, отражающих последовательную смену гидротермальных руд к рудокластическим, оксидно-железистым и кремнистым отложениям с удалением от гидротермального центра [4]. Сульфидная минерализация в околорудном ореоле гетерогенна: наряду с сульфидными прослоями и единичными реликтами значительно преобразованных рудокластов, широко распространены различные текстурно-структурные разновидности пирита, образованные в специфических обстановках диагенеза или путем переотложения хорошо сформированных кристаллов при поступлении новых порций гидротермальных растворов. Неоднородности в распределении элементов-примесей в различных типах пирита могут быть использованы как прямой или косвенный признак генезиса сульфидной минерализации.

В статье приводятся результаты исследований пирита из околорудных отложений Александринского колчеданоносного района в последовательном латеральном ряду: сульфидная труба – сульфидные песчаники – госсаниты – джаспериты – кремнистые пелитолиты.

Оптические исследования проводились на микроскопе Olympus BX51 в ИМин УрО РАН (г. Миасс). Термическое травление пиритов осуществлялось по стандартной методике [3]. Определение элементов-примесей в пирите проводилось на масс-спектрометре HP–4500 с лазерной абляцией вещества (LA-ICP-MS) в Тасманийском Университете (г. Хобарт, Австралия). Данные содержаний примесных элементов были обработаны с применением стандартных статистических расчетов в программах Exсel и Statistica 6.0.

Александринский рудный район расположен в северной части Восточно-Магнитогорской металлогенической зоны в пределах Учалинско-Александринской колчеданоносной зоны Южного Урала. В пределах рудного района выявлено Александринское медно-цинково-колчеданное месторождение и множество мелких рудопроявлений. Характерная черта руд Александринского месторождения – ассоциация их с гематит-кварцевыми породами, которые локализованы в виде первичного ореола на рудоносном уровне в кровле и на выклинивании сульфидных руд.

Аллохтонные продукты субмаринного окисления колчеданных руд на выклинке рудного тела характеризуются слоистыми текстурами, чередованием с пиритовыми и гиалокластитовыми прослоями. Основная масса госсанитов состоит из гиалокластов, замещенных хлоритом и гематитом, зерен кварца, включений рутила и апатита. Реликты рудокластов представлены редкими микрообломками пиритового и пирит-халькопирит-баритового состава. Обычным для госсанитов является последовательное замещение пиритовых рудокластов халькопиритом и баритом, а затем гематитом, а также полные псевдоморфозы гематита по рудокластам. Во многих случаях наблюдаются обрастания рудокластов каймой пирита с неровными внешними границами. Пиритовые рудокласты характеризуются повышенными содержаниями практически всех элементов-примесей (табл.), в особенности Cu, Zn, Pb, Au, Ag, Te, Bi, As, наследуемых от гидротермальных руд. Содержания Au, Ag, Te и Bi на порядок превышают содержания этих элементов в эвгедральном пирите из гидротермальной трубы и ритмично-слоистого сульфидного песчаника. Обогащение пиритовых рудокластов V и U, возможно, связано с поступлением их из морской воды, а литофильной ассоциацией элементов – Ti, Zr, Co, Mn – с участием гиалокластического материала в придонных преобразованиях. Обогащение Mn характерно для гидротермально-осадочного колломорфного пирита гидротермальных труб «черных курильщиков» [5]. Повышенные содержания Ba связаны с присутствием включений барита в рудокластах.

Наряду с реликтами руд в госсаните встречаются одиночные мелкие эвгедральные кристаллы пирита (размером сотые-десятые доли миллиметра) с однородной структурой, прямолинейными контурами и четкими границами.  Для него характерны самые низкие содержания элементов-примесей. Однако, Cu, Pb, Te, Bi и Ag на фоне остальных компонентов имеют относительно повышенные содержания. А высокое соотношение Ni/Co = 16.32 свидетельствует о более поздних процессах перегруппировки вещества [2].

### Таблица

## Средние содержания элементов примесей в пирите околорудных 
отложений Александринского рудного района

| Элементы | 1 (15) | 2(11) | 3(7) | 4(5) | 5 (35) | 6 (65) | 7 (24) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сu | 12087 | 5709 | 5107 | 67.6 | 360.8 | 927.8 | 371.0 |
| Zn | 5127 | 8243 | 34.86 | 4.6 | 8.3 | 18.4 | 7.2 |
| Pb | 407 | 451 | 682 | 29.8 | 430 | 396 | 27.3 |
| Au | 1. 39 | 0.34 | 14.00 | 0.79 | 0.23 | 0.78 | 0.10 |
| Ag | 20.82 | 10.84 | 220.45 | 10.75 | 37.2 | 8.8 | 0.63 |
| Te | 97.81 | нe опр. | 296.28 | 28.20 | 1.13 | 11.89 | 9.16 |
| Bi | 30.79 | 17.87 | 199.41 | 19.24 | 0.74 | 9.22 | 0.42 |
| W | 0.09 | нe опр. | 13.22 | 0.60 | 5.07 | 0.60 | 0.07 |
| As | 968.11 | 397.49 | 741.32 | 18.66 | 1608.0 | 950.0 | 18.2 |
| Ti | 6.41 | 3.06 | 796 | 98.64 | 28.74 | 229.38 | 1186.7 |
| Co | 2.09 | 2.45 | 140.13 | 9.83 | 15.2 | 85.2 | 506.5 |
| Ni | 68.28 | 67.88 | 217.54 | 160.45 | 17.6 | 197.9 | 152.0 |
| Mn | 121.12 | 51.05 | 244.57 | 2.4 | 163.6 | 515.0 | 52.4 |
| U | 0.00 | нe опр. | 1.03 | 0.39 | 0.37 | 0.06 | 0.33 |
| V | 0.38 | нe опр. | 23.98 | 1.65 | 18.2 | 1.7 | 51.6 |
| Mo | 29.26 | 16.71 | 22.92 | 0.09 | 0.60 | 0.64 | 2.41 |
| Se | 210.11 | нe опр. | 32.78 | 34.48 | 1.76 | 11.42 | 363.2 |
| Zr | 0.01 | нe опр. | 32.32 | 27.32 | 3.91 | 7.92 | 13.20 |
| Sn | 0.82 | 1.18 | 1.10 | 0.52 | 1.26 | 1.17 | 1.28 |
| Ba | 3.00 | 2.94 | 38.99 | 1.69 | 1.76 | 2.71 | 43.75 |
| La | 0.00 | 0.01 | 2.42 | 0.41 | 0.55 | 17.29 | 0.78 |
| Tl | 7.70 | 3.88 | 10.33 | 0.54 | 0.15 | 0.04 | 0.03 |
| Cd | 38.62 | 437.84 | 2.12 | 0.13 | 0.21 | 1.05 | 1.28 |
| Sb | 7.21 | 0.58 | 22.41 | 1.35 | 29.11 | 37.80 | 0.37 |
| Cr | 0.00 | не опр. | 6.85 | 1.30 | 0.69 | 3.63 | 5.11 |

Примечание. Александринское месторождение: 1 – эвгедральный пирит из гидротермальной трубы; 2 – эвгедральный пирит из сульфидных песчаников; 3 – рудокласт пиритовый из госсанитов; 4 – эвгедральный пирит из госсанитов; 5 – зональный пирит из зрелых госсанитов. Бабарыкинское рудопроявление: 6 – зональный пирит из госсанитов; Новоозернинский участок: 7 – пирит из кремнисто-сульфидных слоев. 
В скобках дано количество анализов. Жирным шрифтом выделены высокие содержания элементов-примесей.

Непосредственно в кровле рудного тела залегают интенсивно пиритизированные гематит-кварцевые породы (мощность до 20–50 см). Основная масса породы состоит из агрегатов красного тонкодисперсного гематита с хлоритом и кварцем, которые характеризуются колломорфными, глобулярными и реликтовыми микробрекчиевыми структурами, унаследованными от гиалокластов. В гематит-хлорит-кварцевой матрице обнаруживаются многочисленные полные псевдоморфозы гематит-кварцевого состава по пириту (?) с четкими кристаллическими контурами, мельчайшие частицы апатита и кальцит. Строгое послойное распределение сульфидов проявляется независимо от количества гематитизированных гиалокластов или гелевидного агрегата кремнезема. Под микроскопом пиритовые агрегаты в центральных частях пористые. Отдельные ядра, которые состоят из реликтов колломорфного пирита, зерен кубической, иногда изометричной формы размером десятки мкм, отделяются от остального поля кристалла четкими зонами роста. В агрегатах пирита часто присутствуют мельчайшие включения халькопирита и пирротина. Форма и внутреннее строение этих зерен характерны для фрагментов рудокластов. Эти пиритовые агрегаты характеризуются высокими содержаниями Cu, Pb и низкими содержаниями Zn, Au и Ag по сравнению с рудокластическим пиритом. Cu и Pb могут присутствовать в пирите в виде субмикронных включений собственных фаз, а крайне низкие содержания Zn, вероятно, связаны его высокой подвижностью и растворимостью в слабощелочной среде формирования госсанитов. Отличительной особенностью этих пород являются низкие содержания Ti, Co и Ni и других литофильных элементов и высокие содержания As, W, Mn, V, что свидетельствует о зрелости госсанитов [1]. Контрастный характер распределения элементов-примесей и высокое устойчивое соотношение Ni/Co (1.1) подтверждает предположение о диагенетических процессах преобразования первичного осадка [2].

К северо-северо-востоку от Бабарыкинского рудопроявления в основании урлядинской толщи на контакте базальтовых гиалокластитов и кремнистых пелитолитов залегают гематит-кварцевые породы. Гематит-хлорит-кварцевый матрикс содержит зерна стекловатого кварца, обособленные чешуйки хлорита, разъеденные мельчайшие частицы апатита и слойки (первые миллиметры), обогащенные пиритом. Для угловатых обломочных зерен пирита и фрагментированных обломков характерно неоднородное строение: в ядре каждого кристалла пирита содержится пористая затравка первичного дисульфида железа, а по краям отмечаются зоны роста. Как правило, в их центральных частях содержатся редкие включения пирротина и халькопирита. Также установлено присутствие халькопирита в трещинках совместно с дигенитом. Более позднее окисление сульфидов выражено в виде кайм гематита вокруг пирита и халькопирита. Пирит по содержаниям Cu, Pb, As, Ti и Mn сопоставим с пиритовыми рудокластами из госсанитов Александринского месторождения, а крайне низкие содержания Zn, Au, Mo, Zr и Ba сближают их с зональным пиритом из зрелых госсанитов Александринского месторождения. В отличие от рудокластов бабарыкинский пирит характеризуется на порядок меньшими содержаниями Ag, однако, содержания Au нередко достигают 
0.5–1.43 г/т. Максимальные концентрации La (до 392.18 г/т, ср. знач. 17.29), низкие содержания V, U в пирите отличают эти породы от других рассмотренных типов пирита. Значимая корреляция Ti–La в пирите этих отложений указывает на связь РЗЭ с гиалокластическим материалом. Au-Cu-Pb-специализация пирита может указывать на принадлежность его к дистальной части колчеданоносного вулканогенно-осадочного горизонта Бабарыкинского колчеданно-полиметаллического рудопроявления. Высокие отношения Ni/Co (2.3) свидетельствуют о постдиагенетических изменениях первичного осадка.

Среди базальтов александринской толщи на Новоозернинском рудопроявлении наблюдаются кремнистые слои мощностью до 1 м с обильной вкрапленностью пирита. Они образуют сульфидно-кремнистые ритмиты, представленные тонким переслаиванием пиритовых слойков с пирит-кремнистыми обеленными силицитами. Основная масса состоит из кварца, хлорита, гидрослюды, гематита, граната и эпидота. Насыщенность слойков мельчайшими кубическими кристаллами пирита достигает 70 % от объема. 
В ритмитах отсутствуют жильные выделения сульфидов, пересекающие нерудные слойки. Травление кубических кристаллов пирита не обнаруживает в них зональность и не выявляет реликты первичных дисульфидов железа. Пирит характеризуется аномально высокими содержаниями Ti, Co, V, Se по сравнению с другими типами пирита из различных околорудных образований. Судя по высокому отношению Co/Ni > 1, большинство кристаллов пирита имеет гидротермальное происхождение [7]. Аномальные содержания Ti и V могут свидетельствовать о метасоматическом образовании по вулканогенному субстрату. Единичные аномальные содержания бария и низкие содержания Mn в данном случае могут указывать на невысокие температуры гидротермальной деятельности и высокий окислительный потенциал флюидов. Высокие содержания Se также указывают на высокий окислительный потенциал гидротермальных растворов. В отличие от пиритов рудоконтролирующих вулканогенно-осадочных горизонтов, наблюдаются очень низкие содержания Pb, Zn, Au, Ag, Bi.

Анализ структуры матриц коэффициентов корреляции методом максимального корреляционного пути показал, что в пирите из госсанитов и сульфидных песчаников литогенные и рудные ассоциации образуют взаимопереходящую единую цепочку. Для пирита из зрелых госсанитов эти связи распадаются на несколько составляющих (Bi-Se-Te)---(As-Sb-Tl-Pb-Ba)---(Ag-V-W)---(Cu-Au) – для Александринского месторождения и (Pb-Sb-Mn-W-Au-Ag-Cu-Zn-V-Ba)---(Ti-Mo-La)---(Co-Ni) – для Бабарыкинского рудопроявления, отражая дифференциацию вещества при диагенетических процессах, что характерно и для эвгедрального пирита из сульфидной трубы и песчаника. В пирите же Новоозернинского рудопроявления в начале корреляционного пути оказываются элементы, связанные с гиалокластическим материалом, а рудные компоненты имеют неустойчивые связи (при изменении уровня значимости).

Таким образом, различные количественные соотношения элементов-примесей в пирите из околорудных отложений можно использовать для уточнения генезиса сульфидной минерализации. Пиритовые рудокласты госсанитов сохраняют признаки первичных сульфидных руд. Несколько пониженные содержания рудных компонентов, отсутствие Zn, Mo и неоднородность в содержаниях Ti, W, Co, Ni, V и La в пирите из зрелых госсанитов свидетельствуют об интенсивности постседиментационных процессов, но в то же время наблюдается прямая унаследованность элементов-примесей от первичных сульфидов, которая также характерна для эвгедрального пирита из сульфидной трубы и песчаника. Пирит из кремнистых пород Новозернинского сульфидоносного поля несет признаки метасоматического образования, связанного с повторным низкотемпературным гидротермальным преобразованием осадка.

Авторы благодарны Л. В. Данюшевскому и С. П Масленниковой за выполнение LA-ICP-MS анализов в Центре по изучению рудных месторождений (Университет Тасмании), Е. В. Белогуб и В. А. Котлярову за консультации и предоставленные материалы. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (05-05-64532), программ ОНЗ-2 «Глобальное сравнение рудных фаций крупных колчеданных месторождений», Президиума РАН и Минобрнауки (РНП.2.1.1.1840).

Литература

- Аюпова Н. Р., Масленников В. В. Гальмиролититы Узельгинского колчеданоносного поля. Миасс: УрО РАН, 2005. 199 с.

- Еремин Н. И. Дифференциация вулканогенно-осадочного сульфидного оруденения. М.: МГУ, 1983. 256 c.

- Ершов В. В. Термическое выявление зональности в обломках мелких кристаллов пирита // Новые данные по минералогии эндогенных месторождений и зон техногенеза Урала. Екатеринбург: УрО АН ССР, 1991. С. 50–52.

- Масленников В. В. Седиментогенез, гальмиролиз и экология колчеданоносных палеогидротермальных полей (на примере Южного Урала). Миасс: Геотур, 1999. 348 с.

- Масленников В. В. Литогенез и колчеданообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2006. 384 с.

- Тесалина С. Г., Масленников В. В., Сурин Т. Н. Александринское медно-цинково-колчеданное месторождение. Миасс: ИМин УрО РАН, 1998. 228 с.

- Cambel B., Jarkovsky J. Geochemie der Pyrite einiger Lagerstatten der Tschechoslowakei // VSAV, Bratislava, 1967. 493 p.