Н. П. Сафина

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс

safina@ilmeny.ac.ru

Кластогенные руды Сафьяновского медно-цинково-колчеданного месторождения (Средний Урал)

(научный руководитель В. В. Масленников)

Для колчеданных месторождений, ассоциирующих с вулканогенно-черносланцевыми отложениями, остро стоит проблема формирования слоистых руд. Для этих месторождений (Розбери в Тасмании, Батурст в Канаде, Тарсис в Испании) обычно рассматривается гидротермально-хемогенно-осадочная модель отложения слоистых сульфидных илов [7, 10], несмотря на то, что в них встречаются слои сульфидных брекчий. Рудно-фациальные исследования, проведенные в карьере Сафьяновского медно-колчеданного месторождения, свидетельствуют в пользу модели «черных курильщиков» [3, 6]. Особенностью данного месторождения является обилие ритмично-слоистых сульфидно-черносланцевых отложений, залегающих на выклинках рудной залежи, представляющих собой сульфидные турбидиты, характеризующиеся градационной сортировкой рудокластического материала, наличием асимметричных знаков нагрузки (механоглифов) в подошве слоев, что характерно для прогрессивных циклитов [2].

Тонкообломочные разновидности существенно изменили свой облик в процессе постседиментационных преобразований. В таких слоях признаки обломочного строения не сохраняются. Диагностика кластогенных руд в каждом конкретном случае осложнена преобразованиями, которые могут иметь диагенетическую или метаморфическую природу. В связи с этим стало необходимым разработать признаки субмаринного преобразования рудокластического материала.

C этой целью автором получены новые данные по распределению минералов и элементов-примесей в прогрессивных сульфидных циклитах Сафьяновского месторождения. Детальные минералогические наблюдения позволили выделить в составе рудокластитов первичные и наложенные (диагенетические) минеральные ассоциации и разработать критерии их диагностики (табл.). С помощью линейного метода [8] в пределах циклитов определены количественные соотношения рудокластов и новообразованных минералов. Содержания элементов-примесей в основных минералах определены с помощью плазменного масс-спектрометрического лазерного микроанализа с индуктивно-связанной плазмой и лазерным микропробоотборником (LA-ICP-MS).

Для выявления литолого-минералогической и геохимической зональности выбраны сульфидные циклиты мощностью 0.3–3 см, в каждом из которых мелкообломочные рудокласты постепенно к верху сменяются тонкообломочными разновидностями и затем – углеродистыми аргиллитами.

В нижней части сульфидных циклитов присутствуют обломки сульфидных руд. Срезание текстурного рисунка ограничениями обломковидных сульфидных обособлений, следы продавливания в нижележащий слой свидетельствует о том, что часть из них представляет собой рудокласты. Обломки пирита в подошве тонкослоистых руд довольно часто несут следы псевдоморфных замещений. Это проявляется в их замещении или обрастании незональным пиритом с сохранением в ядре реликтов зонального пирита, пластинчатых, колломорфных и дендритовидных агрегатов. Кристаллы гидротермально-осадочного  сфалерита и халькопирита замещаются маложелезистыми агрегатами сфалерита, образующего типичные полисинтетические двойники. Аналогичный сфалерит встречается в слоистых пачках стратиформных свинцово-цинковых и колчеданно-полиметаллических месторождений Казахстана и Рудного Алтая [2, 4].

Таблица

Признаки диагенетического происхождения минералов 
в рудокластических отложениях Сафьяновского месторождения

| Минералы | Диагенетические критерии |
| --- | --- |
| Пирит: – фрамбоидальный – конкреционный – кристаллический | Присутствие фрамбоидальных форм пирита в пелитоморфных углеродистых слоях (Сорг–0.39 %) при отсутствии в них других рудокластов. Правильная сферическая форма фрамбоидов. Возрастание количества фрамбоидов пирита с уменьшением крупности сульфидных обломков. Теневые структуры вокруг конкреционных масс. Наличие четких кристаллических выступов – явление собирательной перекристаллизации. Определенное положение в пределах градационного слоя (центр или кровля сульфидного слоя). Захват окружающих сульфидных обособлений при разрастании конкреции. Несоответствие размеров конкреции и мощности сульфидных слоев. Присутствие включений фрамбоидального пирита. Отсутствие зон роста. Определенное положение в пределах градационного слоя, преимущественно в кровле. Возрастание количества кристаллов пирита с уменьшением крупности сульфидного материала. |
| Сфалерит | Остроугольные (пиковидные) вершины сдвойникованных пластинок, четкие ступенчатые внешние очертания. Разноориентированные ростовые двойники в отличие от деформационных двойников, ориентировка которых подчиняется определенным направлениям. Ростовые двойники заполняют пустоты, образуют каймы вокруг рудокластов пирита и халькопирита. Наблюдаются вариации в содержании элементов-примесей и значениях микротвердости. |

Количество кристаллов эвгедрального пирита возрастает к кровле циклита. В этом же направлении увеличивается содержание сегрегаций фрамбоидального пирита и конкреций пирита. Более крупные, чем рудокласты пирита, конкреции локализуются в центральной части или в перекрывающем нерудном слое. В интерстициях между фрамбоидами и кристаллическим пиритом в конкрециях развивается энаргит, теннантит и галенит. Иногда одиночные фрамбоиды пирита в кровле циклитов частично замещаются 
галенитом или энаргитом.

В наиболее преобразованных слоях, в отличие от рудокластитов, изменились не только структура и концентрация главных сульфидов, но и состав акцессорной минерализации. В обломках труб «черных курильщиков» Сафьяновского месторождения распространены, в основном, сульфоарсениды (глаукодот и арсенопирит) и, в меньшей степени – теллуриды (гессит). В тонкообломочных слоях место теллуридов и сульфоарсенидов занимают теннантит, энаргит, галенит и самородное золото.

Асимметричное распределение сульфидных минералов в пределах циклитов приводит к своеобразной геохимической зональности. Геохимическое сравнение рудокластитов и продуктов их преобразования указывает на ярко выраженную дифференциацию элементов-примесей. Так, в ряду от проксимальных турбидитов к дистальным, в среднем, наблюдается увеличение содержаний (в г/т): Zn (от 1000 до 2000), Cd от 5 до 67), Аu (от 1 до 1.26), Ni (от 48 до 157), Se (от 5 до 42) и уменьшение содержаний Cu (от 30000 до 3000), Ag (от 40 до 31), Те (от 13 до 5), Co (от 107 до 34), Pb (от 2459 до 43).

В кровле сульфидных циклитов, насыщенной фрамбоидами пирита, отмечается концентрирование золота, серебра и цинка. Также для кровли сульфидно-углеродистых циклитов характерно возрастание содержания нерудной примеси с повышенными содержаниями Cорг, SiO2, MgO, CaO и P2O5. Обращает на себя внимание максимум концентрации серебра в тонких слоях, в кровле более крупных сульфидных слоев и в подошве, насыщенной рудокластами. По-видимому, серебро содержалось в рудокластах, а также концентрировалось в диагенетических минералах. Увеличение содержаний меди, никеля и свинца совпадает с распределением конкреций пирита, содержащих обильную вкрапленность галенита, энаргита и теннантита.

Согласно результатам метода LA-ICP-MS по различным компонентам из кластогенных руд Сафьяновского месторождения в новообразованных сульфидных минералах содержания элементов-примесей не только не уменьшаются, но иногда значительно возрастают.

Диагенетический сфалерит отличается от гидротермально-осадочной разновидности пониженными содержаниями многих элементов-примесей, но в тоже время в нем больше Zn, Cd и Sn (рис. 1а). Отмечаются вариации в содержании железа. Наименее железистыми (0.3 мас. %, среднее из 5 анализов) являются новообразованные диагенетические обособления сфалерита (рис. 2а), наиболее железистыми (5.0 мас. %, среднее из 6 анализов) – рудокласты сфалерита (рис. 2б). Под микроскопом распознаются две разновидности сфалерита: темная железистая и более светлая (клейофан) по краям. Во второй разновидности сфалерита, после травления в парах царской водки, выявляются сдвойникованные пластинки, различные по содержанию железа и меди, так, в одной примесь железа отсутствует, содержание меди достигает 0.22 мас. %, в другой содержание железа 4.96 мас. %, меди – 3.3 мас. %. Установлено, что показания измерений микротвердости варьирует в сосуществующих пластинках от 192.0 до 270.1 кгс/мм2. Повышенные содержания Sn в диагенетическом сфалерите можно объяснить изоморфным замещением Zn в сфалерите [5].

Различаясь морфологически и по особенностям внутреннего строения, каждая из разновидностей пирита характеризуется индивидуальным химическим составом. Новообразованные конкреции и фрамбоиды пирита, широко распространенные в тонкообломочных слоях, накапливают элементы-примеси (рис. 1б). В значительном количестве в них присутствуют Сu, Zn, Сo, Ni, Bi, U, Ti и V. 
В рудокластах пирита установлены высокие содержания Tl, Mn и As. Повышенные содержания Сu, Zn, Ag, Au, Te, Pb в конкрециях пирита (рис. 1в) связаны с включениями галенита, теннантита, энаргита и халькопирита. Ti и V не встречаются в рудокластах, а в новообразованных сульфидных минералах связаны с включениями нерудных минералов. Так, в слоях фрамбоидального пирита цементирующий нерудный материал заключен между полигональными кристалликами, слагающими фрамбоиды.

В эвгедральных кристаллах пирита отмечается снижение содержаний элементов-примесей, кроме Сo, Ni и Se (рис. 1г). Отчетливо проявлены вариации в поведении никеля и кобальта в установленных типах пирита.  Так, в фрамбоидах пирита  значительно возрастают содержания никеля при минимальном содержании кобальта.

В конкрециях и кристаллах эвгедрального пирита наоборот, содержания кобальта доминируют.

Рис. 1. Отношение содержаний элементов-примесей в минералах кластогенных руд Сафьяновского месторождения: а) сфалерит диагенетический/гидротермальный; б) фрамбоиды пирита/рудокласты пирита; 
в) конкреции пирита/рудокласты пирита; г) эвгедральные кристаллы пирита/рудокласты пирита.

Рис. 2. Взаимоотношения между рудокластами и диагенетическими минералами:

а) обрастание рудокластов сфалерита (1) диагенетическим сдвойникованным сфалеритом (2). Протравлено в парах царской водки. Темное – нерудное вещество; б) обломок колломорфно-зонального сфалерита в окружении эвгедральных кристаллов пирита и нерудного углеродистого материала (черное). Протравлено в парах царской водки.

В целом, содержания элементов-примесей в продуктах диагенеза последовательно уменьшаются в ряду от фрамбоидов к конкрециям и эвгедральным кристаллам пирита. Такая направленность связана с постепенным истощением минералообразующих растворов в закрытой системе [6]. Обогащение раннедиагенетических фрамбоидов пирита вызвано повышенными содержаниями элементов-примесей в поровом растворе, что обусловлено растворением в океанической воде неустойчивых на этой стадии диагенеза сульфидных обломков. Важным доказательством перехода процессов от открытой морской воды к раннедиагенетической системе является последовательное уменьшение содержания урана – элемента, характерного для океанической воды [9].

Горизонты рудокластических отложений, образующиеся при разрушении колчеданных залежей, имеют большую площадную распространенность, поэтому представляют практический интерес как поисковый критерий. Послойное изучение слоистых отложений с составлением литограмм и выносом на них минералогических и геохимических данных может быть использовано при локальном прогнозе колчеданных залежей.

Установленная в результате проведенных исследований литолого-минералогическая и геохимическая зональность преобразованных сульфидных циклитов показывает, что диагенез рудокластитов в восстановительных условиях (сульфидно-черносланцевая ассоциация) приводит к накоплению полиметаллической минерализации. Это открывает новые перспективы для выявления 
генетических связей между медно-колчеданными и колчеданно-полиметаллическими месторождениями.

Автор благодарит научного руководителя В. В. Масленникова за ценные советы при выполнении работы, С. Н. Матвеева, Ю. С. Шереметьева, Н. В. Лещева и А. В. Мезенина за содействие в проведении полевых работ, Л. В. Данюшевского и Р. Ларжа за предоставленную возможность выполнения LA-ICP-MS сульфидов в Центре по изучению генезиса рудных месторождений (Университет Тасмании), С. П. Масленникову за расчеты результатов LA-ICP-MS сульфидов.

Исследования проводились при поддержке РФФИ (05-05-64532), программы Президиума РАН № 14, ОНЗ РАН № 2, Минобрнауки (РНП.2.1.1.1840), интеграционного проекта УрО-СО РАН.

Литература

- Атлас текстур и структур руд цветных металлов Казахстана (свинец, цинк, медь). Алма-Ата: Наука, 1976. 312 с.

- Ботвинкина Л. Н. Генетические типы отложений активного вулканизма. М.: Наука, 1974. 318 с.

- Коротеев В. А., Язева Р. Г., Бочкарев В. В., Молошаг В. П., Коровко А. В., Шереметьев Ю. С. Геологическое положение и состав сульфидных руд Сафьяновского месторождения (Средний Урал). Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 1997. 49 с.

- Покровская И. В. Минералогия и условия образования полиметаллических месторождений: (Лениногорский район Рудного Алтая). Алма-Ата: Наука, 1982. 182 с.

- Марфунин А. С. Спектроскопия, люминесценция и радиационные центры в минералах. М: Недра, 1975. 326 с.

- Масленников В. В. Литогенез и рудообразование. Миасс: ИМин УрО РАН, 2006. 384 с.

- Скрипченко Н. С. Гидротермально-осадочные сульфидные руды базальтоидных формаций. М.: Наука, 1972. 217 с.

- Юшко С. А. Методы лабораторного исследования руд. М.: Недра, 1966. 320 с.

- Bulter I. B., Nesbitt R. W. Trace element distributions in the chalcopyrite wall of black smoker chimney: insights from laser ablation-inductively coupled plasma-mass spectrometry (LA-ICP-MS) // Earth and Planetary Science Letters, 1999. P. 335–345.

- Solomon M., Tornos F., Gasper O. S. Explanation for many of the unusual features of the massive sulfide deposits of Iberian pyrite belt // Geology, 2002. V. 30. № 1. P. 87–90.