# Е. С. Попова

# Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс

elenapopova@ilmeny.ac.ru

# Золото-колчеданно-полиметаллические руды 
Баймакского рудного района (Южный Урал)

# (научный руководитель В. В. Зайков)

Золото-колчеданно-полиметаллические руды Баймакского рудного района приурочены к риолит-дацитовым куполам, образовавшимся на заключительной стадии среднедевонского вулканизма. Они залегают в кровле зон серицит-кварцевых метасоматитов у контакта с надрудными андезибазальтовыми лавами [2]. Протяженность тел по простиранию сотни метров, по падению – десятки метров, мощность 3–20 м. Для сплошных руд характерны высокие содержания полезных компонентов: Аu 3–27 г/т; Аg 24–460 г/т; Сu 3–12 %; Zn 1–30 %; Рb 1.2–2.4 %. Однако детальный анализ минералогии золотоносных руд и выделение рудных фаций не были проведены, и этим вопросам посвящено данное сообщение. Изучался керн скважин 3273 и 4537, пробуренных несколько лет назад Баймакским филиалом ПГО «Башкиргеология» в западной части района на Вишневском рудном поле.

Исследование состава минералов выполнено с использованием аппаратуры лабораторий Института минералогии (JEOL JCXA–733, РЭММА-202М) и Института геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск (JXA-8100). Работы были поддержаны РФФИ (05-05-64532, 07-05-00260), Минобрнауки (РНП.2.1.1.1840), интеграционным проектом УрО–СО РАН, Программы Президиума РАН № 17.

Выполненная работа позволила определить рудные фации, которыми сложены рудные тела, и установить состав минералов золота и серебра.

Придонная гидротермальная фация представлена массивными халькопирит-пирит-сфалеритовыми рудами с фрагментами запечатанных халькопиритом рудоподводящих каналов – кондуитов – диаметром 2–5 см. В рудных интервалах присутствуют просечки кальцита мощностью около 3 мм. Главным минералом является сфалерит. Второстепенные пирит и халькопирит характеризуются сетчатой текстурой вокруг неравномерной вкрапленности сфалерита. В халькопирит-пиритовых рудах каналов выделяются две зоны: краевая, в которой наблюдается почковидный, колломорфный пирит и внутренняя, заполненная халькопиритом с дендритовидными кристаллами пирита. Внешняя часть образована зоной радиально-лучистых агрегатов халькопирита мощностью 1–6 мм, рост которых происходил от периферии к центру. Внутренняя часть выполнена сфалеритом, в котором присутствуют извилистые зерна халькопирита и галенита. Встречаются редкие кристаллы пирита кубической формы.

Кластогенная (рудокластическая) фация представлена халькопирит-пирит-сфалеритовыми и пирит-халькопиритовыми рудами. Обломки пиритового и сфалерит-халькопиритового состава сцементированы халькопиритовой массой и рассечены жилками кварца. Пирит и халькопирит содержат многочисленные включения нерудных минералов. Пирит образует сростки кристаллов с округлыми гранями, встречаются зональные кристаллы кубической формы. В халькопирите присутствуют единичные зерна сфалерита и галенита. Размер обломков до 5 мм, форма вытянутая, с извилистыми границами. Встречаются агрегаты галенита.

Гидротермально-метасоматическая фация представлена прожилково-вкрапленными и жильными рудами в дацитах. Первые имеют пирит-халькопирит-сфалеритовый состав и характеризуются неравномерной густо- и редковкрапленной текстурой. Халькопирит образует вкрапления размером от 1 мм до 2 см в пирит-сфалеритовой массе. Второстепенными минералами являются галенит, теннантит. В сульфидной массе присутствуют линзы кальцита размером около 1 см. Золото приурочено к галенит-халькопиритовым прожилкам, где образует вытянутые зерна с извилистыми границами. Размер золотин около 0.1 мм. В рудах с редковкрапленной текстурой главными минералами являются пирит, халькопирит и сфалерит, второстепенными – галенит, теннантит, редкими – золото, гессит. В сфалеритовой массе встречаются участки колломорфного пирита, центральные части которого выполнены галенитом, реже – халькопиритом. Галенит, теннантит и халькопирит образуют сложные, заливообразные агрегаты в сфалерите. В халькопирите присутствуют единичные зерна борнита. В данном типе было обнаружено несколько золотин в сфалерите, расположенных компактно и приуроченных к галенит-халькопиритовым прожилкам, иногда с блеклой рудой. Форма золотин вытянутая, с плавными изгибами. Размер 0.02–0.06 мм. Гессит присутствует в виде отдельных кристаллов и зерен размером 3–5 мкм в сфалерите, в ассоциации с галенитом на контакте со сфалеритом и в халькопиритовом прожилке, секущем сфалерит.

Пирит-сфалеритовые жилки в серицит-кварцевых метасоматитах имеют мощность около 1–3 мм. Главным минералом является сфалерит, в котором присутствуют единичные округлые индивиды халькопирита и теннантита. Пирит представлен кристаллами со сглаженными углами. Встречаются агрегаты сфалерита, по периферии которых располагаются колломорфные кристаллы пирита.

Сфалерит-пиритовая минерализация в дацитах представлена жилками мощностью 2–5 мм. Главный минерал – пирит, второстепенные – сфалерит, галенит. Жилки имеют неоднородное строение: в краевых частях пирит образует почковидные кристаллы, ориентированные от периферии жилки к ее центру, центральная часть жилки заполнена кальцитом. В раздувах колломорфный пирит обрастает дендритовидным и заполняет весь объем жилки, кальцит выполняет промежутки между кристаллами. Кроме того, пирит образует кристаллы кубической формы, сростки, извилистые агрегаты. В пирите встречаются единичные агрегаты сфалерита, галенита; сфалерит также выполняет промежутки между кристаллами пирита.

Пиритовая минерализация в дацитах представлена жилками мощностью 2–3 мм. Главным минералом является пирит кубической, гексагональной формы. Пирит содержит многочисленную вкрапленность нерудных минералов и халькопирита, расположенную по зонам роста.

Теннантит-тетраэдрит-халькопирит-пиритовая минерализация в дацитах характеризуется густовкрапленной текстурой. Главным минералом является пирит, который образует кристаллы кубической формы и сростки нескольких кристаллов. В пирите присутствует вкрапленность халькопирита и сфалерита с эмульсионной вкрапленностью халькопирита, нерудных минералов. Халькопирит заполняет промежутки между кристаллами пирита. Теннантит и тетраэдрит совместно с халькопиритом образует сложные извилистые агрегаты.

Самородное золото установлено в пирит-халькопирит-сфалеритовых рудах относящихся к гидротермально-метасоматической фации. Золото находится в сфалерите в следующих 
позициях: в прерывистых жилках, ассоциирующих с галенитом и халькопиритом; в выделениях галенита и блеклой руды сложной конфигурации; в полосах галенитовой графики; в барит-халькопиритовых жилках, секущих пирит; в сложных агрегатах халькопирита и галенита. Размер зерен 20–60 мкм, в барит-халькопиритовых жилках – до 150 мкм. По результатам микрозондового анализа содержание Au колеблется от 65 до 79 мас. %, Ag – от 20 до 35 мас. % [1].

Гессит Ag2.23Te1.00 установлен в пирит-халькопирит-сфалеритовых рудах, относящихся к гидротермально-метасоматической фации. Образует отдельные кристаллы и зерна в трех позициях: в сфалерите; в ассоциации с галенитом на контакте со сфалеритом (рис. 1а); в халькопиритовом прожилке, секущем сфалерит (рис. 1б). Минерал представлен изометричными треугольными и округлыми зернами размером 3–5 мкм в поперечнике, а также удлиненными образованиями до 15 мкм, в поперечнике около 
10 мкм. Содержание серебра в гессите 62.47 %, теллура – 33.77 %. Примеси представлены золотом, цинком, свинцом, кадмием, висмутом, сурьмой.

Блеклые руды представлены теннантитом и тетраэдритом и обнаружены в гидротермально-метасоматической фации, сложенной пирит-халькопирит-сфалеритовыми, теннантит-тетраэдрит-халькопирит-пиритовыми рудами и пирит-сфалеритовыми жилками. Теннантит и тетраэдрит образуют зерна размером около 0.5 мм в халькопирите и сфалерите. Совместно с галенитом и халькопиритом  образуют  тонкие  прожилки и округлые  агрегаты, часто с извилистыми границами (рис. 2). Иногда выявляется субграфическая структура срастания теннантита с халькопиритом. Также они присутствуют совместно со сфалеритом в халькопирите. Кроме того, тетраэдрит образует кристаллы гексагональной формы. Химический состав блеклых руд характеризуется значительными вариациями As и Sb и присутствием Ag до 3.3 % (табл.). Для теннантита и тетраэдрита из пирит-халькопирит-сфалеритовых руд характерна прямая зависимость содержания серебра от содержания сурьмы, а для теннантита из пирит-сфалеритовых жил – обратная. В тетраэдите и теннантите из теннантит-тетраэдрит-халькопирит-пиритовых руд отсутствует примесь серебра.

Рис. 1. Ассоциация зерен гессита: а) гессит (Ges) на контакте галенита (Gal) и сфалерита (Sph), б) гессит в халькопирите (Chp). Обр. 4537/310.0. Снято на рентгеноспектральном микроанализаторе 
JXA-8100 (Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск).

Рис. 2. Агрегаты теннантита (Tn) и галенита (Gal) в сфалерите (Sph). Обр. 4537/356.4. Отраженный свет.

На месторождении развито несколько минеральных ассоциаций золота: галенитовые, галенит-халькопиритовые, теннантит-галенитовые жилки среди сфалерита, халькопирит-баритовые жилки среди галенита. Вариации состава золота достаточно широкие: Au 65–79, Ag 21–34 мас. %. Ассоциации серебросодержащих минералов: гессит, который обнаружен на контакте галенита и сфалерита, в халькопиритовом прожилке; теннантит в халькопирите, совместные агрегаты с галенитом, золотом, сфалеритом, в галенит-халькопиритовых жилках среди пирита; тетраэдрит образует кристаллы в породе, совместные агрегаты со сфалеритом, галенитом, пиритом и халькопиритом.

Таким образом, выяснено, что формирование рудных тел происходило дискретно, с формированием гидротермальных построек и последующим их разрушением, что выражено в чередовании кластогенных и придонных гидротермальных руд. Наиболее высокие концентрации золота приурочены к гидротермальным рудам, затронутым гальмиролизом. Основными минералами-концентраторами серебра является гессит и серебросодержащие теннантит и тетраэдрит.

Автор благодарен В. А. Гильмаеву, В. В. Зайкову, Е. И. Чурину, И. Ю. Мелекесцевой, Ю. В. Кулешову, А. Ю. Дунаеву, Д. А. Артемьеву за предоставленные материалы и помощь в исследованиях.

Таблица

Химический состав блеклых руд (мас. %)

| № п/п | Ассоциация | Cu | Ag | Zn | Fe | As | Sb | S | Сумма | Кристаллохимическая формула |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пирит-халькопирит-сфалеритовые руды |
| 1 | Сфалерит | 39.23 | 1.17 | 6.67 | 1.38 | 11.64 | 13.63 | 26.08 | 99.80 | (Cu9.86Ag0.16)10.02(Zn1.63Fe0.40)2.03(As2.40Sb1.76)4.16S13 |
| 2 |  | 40.22 | 1.12 | 6.82 | 1.63 | 12.26 | 11.58 | 26.36 | 100.00 | (Cu9.99Ag0.16)10.15(Zn1.58Fe0.46)2.04(As2.54Sb1.43)3.97S13 |
| 3 | Халькопирит | 42.41 | 0.53 | 6.06 | 2.31 | 17.13 | 3.96 | 27.43 | 99.83 | (Cu10.13Ag0.07)10.20(Zn1.41Fe0.63)2.04(As3.47Sb0.42)3.89S13 |
| 4 |  | 41.87 | 0.51 | 6.05 | 3.14 | 15.97 | 5.02 | 27.15 | 99.70 | (Cu10.07Ag0.07)10.14(Zn1.41Fe0.86)2.27(As3.26Sb0.61)3.87S13 |
| 5 | Сфалерит, пирит, халькопирит | 40.69 | 1.08 | 6.56 | 2.91 | 12.40 | 10.35 | 27.16 | 101.23 | (Cu9.62Ag0.15)9.77(Zn1.50Fe0.78)2.28(As2.49Sb1.27)3.76S13 |
| 6 |  | 41.77 | 0.91 | 6.29 | 2.21 | 16.15 | 6.61 | 27.21 | 101.16 | (Cu10.07Ag0.12)10.19(Zn1.47Fe0.61)2.08(As3.30Sb0.83)4.13S13 |
| 7 | Галенит, золото | 39.34 | 1.45 | 8.23 | 1.51 | 11.81 | 11.99 | 26.59 | 100.97 | (Cu9.70Ag0.20)9.99(Zn1.97Fe0.42)2.39(As2.47Sb1.54)4.01S13 |
| 8 |  | 39.12 | 1.58 | 9.13 | 1.12 | 10.66 | 13.67 | 26.16 | 101.51 | (Cu9.81Ag0.24)10.05(Zn2.22Fe0.32)2.54(As2.27Sb1.79)4.06S13 |
| 9 | Халькопирит | 41.42 | 0.75 | 7.13 | 1.36 | 13.41 | 9.78 | 26.63 | 100.48 | (Cu10.20Ag0.11)10.31(Zn1.70Fe0.37)2.07(As2.97Sb1.26)4.23S13 |
| 10 |  | 41.36 | 0.50 | 7.15 | 1.92 | 14.71 | 7.72 | 26.61 | 99.98 | (Cu10.19Ag0.07)10.26(Zn1.41Fe0.54)1.95(As3.07Sb0.99)4.06S13 |
| 11 |  | 40.89 | 0.31 | 7.45 | 1.08 | 15.04 | 8.49 | 26.7 | 99.97 | (Cu10.08Ag0.04)10.12(Zn1.78Fe0.30)2.10(As3.14Sb1.09)4.23S13 |
| 12 |  | 41.71 | 0.63 | 7.18 | 1.42 | 14.21 | 8.39 | 26.9 | 100.44 | (Cu10.16Ag0.09)10.25(Zn1.70Fe0.33)2.03(As2.93Sb1.07)4.00S13 |
| 13 | Галенит, сфалерит | 38.55 | 2.36 | 7.47 | 0.43 | 11.98 | 12.42 | 27.33 | 100.54 | (Cu9.25Ag0.33)9.58(Zn1.74Fe0.12)1.86(As2.44Sb1.55)3.99S13 |
| 14 |  | 39.05 | 2.32 | 7.60 | 0.74 | 11.77 | 12.71 | 27.70 | 101.88 | (Cu9.65Ag0.32)9.97(Zn1.75Fe0.20)1.95(As2.36Sb1.57)3.93S13 |
| 15 | Кристалл в породе | 38.90 | 3.14 | 7.18 | 0.69 | 10.18 | 14.07 | 25.78 | 100.11 | (Cu9.89Ag0.47)10.36(Zn1.77Fe0.19)1.96(As2.20Sb1.87)4.07S13 |
| 16 |  | 38.72 | 3.29 | 7.27 | 0.73 | 10.24 | 14.36 | 25.50 | 100.11 | (Cu9.96Ag0.49)10.45(Zn1.81Fe0.21)2.02(As2.23Sb1.93)4.16S13 |
| Пирит-сфалеритовые жилы |
| 17 | Сфалерит | 38.23 | 1.26 | 8.37 | 1.45 | 10.45 | 14.84 | 25.87 | 100.46 | (Cu9.69Ag0.19)9.88(Zn2.06Fe0.42)2.48(As2.25Sb1.96)4.21S13 |
| 18 |  | 38.15 | 1.25 | 8.18 | 1.30 | 10.27 | 14.64 | 25.57 | 99.36 | (Cu9.76Ag0.19)9.95(Zn1.04Fe0.38)1.42(As2.23Sb1.96)4.19S13 |
| 19 | Сфалерит, пирит | 38.86 | 1.06 | 7.76 | 1.17 | 10.08 | 15.66 | 25.48 | 100.06 | (Cu10.16Ag0.16)10.32(Zn1.94Fe0.34)2.28(As2.20Sb2.10)4.30S13 |
| 20 |  | 38.73 | 1.00 | 7.59 | 1.63 | 11.22 | 13.99 | 25.66 | 99.81 | (Cu9.90Ag0.15)10.05(Zn1.89Fe0.47)2.36(As2.43Sb1.87)4.30S13 |
| 21 | Галенит, пирит | 39.68 | 0.79 | 6.66 | 1.41 | 10.95 | 14.95 | 25.71 | 100.14 | (Cu10.12Ag0.12)10.24(Zn1.65Fe0.41)2.06(As2.37Sb1.99)4.36S13 |
| 22 |  | 39.17 | 0.84 | 7.31 | 1.28 | 10.98 | 14.83 | 25.90 | 100.31 | (Cu9.92Ag0.13)10.05(Zn1.80Fe0.37)2.17(As2.36Sb1.96)4.32S13 |
| 23 | Сфалерит, галенит | 38.43 | 1.38 | 7.53 | 0.89 | 7.98 | 19.51 | 25.37 | 101.09 | (Cu9.94Ag0.21)10.15(Zn1.89Fe0.26)2.15(Sb2.63As1.75)4.38S13 |
| 24 |  | 37.34 | 0.97 | 6.74 | 1.15 | 8.70 | 15.46 | 24.90 | 95.27 | (Cu9.84Ag0.15)9.99(Zn1.73Fe0.34)2.07(Sb2.13As1.94)4.07S13 |
| Теннантит-тетраэдрит-халькопирит-пиритовые руды |
| 25 | Халькопирит | 42.24 | 0.00 | 5.10 | 3.21 | 14.13 | 9.88 | 27.04 | 101.61 | Cu10.25(Zn1.2Fe0.89)2.09(As2.91Sb1.25)4.16S13 |
| 26 |  | 40.88 | 0.00 | 4.69 | 3.28 | 14.99 | 7.39 | 26.29 | 97.52 | Cu10.20(Zn1.14Fe0.93)2.07(As3.17Sb0.96)4.13S13 |
| 27 | Пирит | 40.35 | 0.00 | 5.50 | 2.40 | 10.12 | 15.89 | 25.89 | 100.16 | Cu10.22(Zn1.35Fe0.69)2.04(As2.17Sb2.10)4.27S13 |
| 28 |  | 40.13 | 0.00 | 5.52 | 2.42 | 9.50 | 17.00 | 25.61 | 100.19 | Cu10.28(Zn1.37Fe0.71)2.08(Sb2.27As2.06)4.33S13 |
| 29 | Пирит, халькопирит | 39.82 | 0.00 | 6.07 | 2.23 | 10.42 | 15.70 | 25.79 | 100.03 | Cu10.13(Zn1.50Fe0.65)2.15(Sb2.08As2.25)4.33S13 |
| 30 |  | 40.08 | 0.00 | 6.62 | 2.25 | 10.98 | 15.34 | 25.87 | 101.14 | Cu10.16(Zn1.63Fe0.65)2.28(Sb2.03As2.36)4.39S13 |
| 31 |  | 39.13 | 0.00 | 6.74 | 2.03 | 7.68 | 19.67 | 25.33 | 100.58 | Cu10.13(Zn1.70Fe0.60)2.30(Sb2.66As1.69)4.35S13 |
| 32 |  | 39.17 | 0.00 | 6.47 | 2.15 | 7.98 | 18.85 | 25.33 | 99.94 | Cu10.14(Zn1.63Fe0.63)2.26(Sb2.55As1.75)4.3S13 |

Примечание: анализы 1–4, 9–14, 17–32 выполнены на рентгеноспектральном микроанализаторе JEOL Superprobe-733 (ИМин УрО РАН, Миасс), аналитик Е. И. Чурин; анализы 5–8, 15–16 выполнены на рентгеноспектральном микроанализаторе JXA-8100 (Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск), аналитик Е. Н. Нигматулина. Формула блеклой руды рассчитана на 13 атомов серы.

№ аншл: 1–2 – 3273/169.0, 3–4 – 3273/170, 5–6 – 3273/174.5, 7–8 – 3273/175, 9–10 – 4537/308.0-3, 11–12 – 4537/308.0-4, 13–14 – 4537/356.3, 15–16 – 4537/356.4, 17–18 – 4562/359.0-1, 19–20 – 4562/359.0-2, 21–22 – 4562/359.0-3, 23–24 – 4562/359.0-4, 25–26 – 4565/261.3-1, 27–28 – 4565/261.3-2, 29–30 – 4565/273.3-1, 31–32 – 4565/273.3-2.

Исследования поддержаны РФФИ (07-05-00260) и Минобрнауки (РНП.2.1.1.1840).

Литература

- Зайков В. В., Попова Е. С. Самородное золото рудных полей Западно-Магнитогорской палеоостровной дуги // Уральский минералогический сборник № 14. Миасс: ИМин УрО РАН, 2007. В печати.

- Кулешов Ю. В., Зайков В. В. Месторождение Таш-Тау – пример девонской подводной сульфидной постройки. Миасс: УрО РАН, 2005. 158 с.