А. Ю. Дунаев

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс

dunaev@ilmeny.ac.ru

Особенности хромшпинелидов в кобальт-медно-колчеданных рудах Ишкининского месторождения (Южный Урал)

(научный руководитель В. В. Зайков)

Хромшпинелиды и руды кобальт-медно-колчеданных месторождений в ультрамафитах Главного Уральского разлома были предметом изучения ряда геологов и минералогов [2, 3, 4]. Однако вопросам распределения и изменениям хромшпинелидов при сульфидообразовании уделялось недостаточно внимания. Целью работы является установление особенностей распределения и процессов преобразования хромшпинелидов в колчеданных рудах Ишкининского месторождения. Геология Ишкининского месторождения отражена в ряде публикаций [2], и автором не рассматривается.

Распределение хромшпинелидов. Исследования хромшпинелидов в колчеданных рудах Ишкининского, Ивановского и Дергамышского рудных полей показали, что хромшпинелиды представлены эвгедральными и субгедральными зернами размером от 0.1 до 1.5 мм. Установлены три типа пространственного распределения хромшпинелей: однородное, шлировидное и лентовидное (рис. 1).

Однородный тип распределения в большинстве случаев проявлен в пирит-пирротиновых и халькопирит-пирит-пирротиновых рудах. Хромшпинели распределены среди пирротинов и халькопиритов в виде акцессорной вкрапленности. Подсчет количества зерен хромшпинелей на площади 4 см2 показал, что в количественном отношении хромшпинелиды соответствуют аподунитовым серпентинитам. Плотность зерен в большинстве случаев находится в пределах 20–60 зерен/4 см2.

Шлировидное распределение установлено в халькопирит-пирит-пирротиновых рудах, хромшпинелиды концентрируются в серпентинитовых обломках различных причудливых форм. Плотность хромшпинелидов составляет 350–400 зерен/4 см2 и близка к плотности хромшпинелидов из хромититов Ишкининского месторождения, где она составляет 300–350 зерен/4 см2. Следует отметить, что состав хромшпинелидов из руд и хромититов существенно различен [1], последние обладают высокохромистыми магнезиальными составами.

Рис. 1. Гистограммы распределений количества хромшпинелидов 
в ультрамафитах и колчеданных рудах Ишкининского месторождения:

а) пирит-пирротиновые руды, б) халькопирит-пирит-пирротиновые, 
в) сульфидно-сульфоарсенидные, г) пирит-пирротиновые руды с шлировидным распределением хромшпинелидов.

1 – апогарцбургитовые серпентиниты; 2 – аподунитовые; 3 – пирротин; 4 – халькопирит; 5 – кобальтин+халькопирит+серпентинитовая масса; 6 – обломки серпентинитов в пирит-пирротиновых рудах со шлирами хромшпинелидов.

Лентовидное распределение выявлено среди халькопирит-пирит-пирротиновых и сульфидно-сульфоарсенидных руд. Плотность зерен составляет для халькопирит-пирит-пирротиновых руд – 140–160 зерен/4 см2, для сульфидно-сульфоарсенидных руд – 120–140 зерен/4 см2. Необходимо отметить, что лентовидное распределение хромшпинелидов было отмечено еще К. Д. Субботиным [4]. При подсчете количества зерен в породах и рудах оказалось, что хромшпинелиды тяготеют к сульфидно-сульфоарсенидному типу руды: плотность акцессорных хромшпинелидов в ультрамафитах составляет около 7 зерен/см2, а в этом типе руды – около 100 зерен/см2. В некоторых случаях отмечено сочетание однородного и лентовидного распределения хромшпинелидов.

Таким образом, исследования распределения хромшпинелидов в колчеданных рудах свидетельствуют, что формирование руд происходило гидротермально-метасоматическим способом по аподунитовым серпентинитам. Установленное шлировидное распределение хромшпинелидов в халькопирит-пирротиновых рудах указывает на наличие в аподунитовых серпентинитах хромититов, содержащих хромшпинелиды умереннохромистых составов. Формирование лентовидного типа распределения хромшпинелидов можно объяснить следующими способами: 1) изначально в аподунитовых серпентинитах существовали аналогичные скопления зерен хромшпинелей, на что может указывать наличие серпентинитовой матрицы вокруг хромшпинелидов; 2) снос с эродированной поверхности ультрамафитов хромшпинелидов и концентрации по типу россыпей; 3) обособления сформировались при выносе восходящими гидротермальными растворами акцессорных хромшпинелидов из ультрамафитов; 4) их концентрация происходила в халькопиритовых, кобальтиновых и арсенопиритовых прожилках.

Изменение хромшпинелидов. Исследования хромшпинелидов в колчеданных рудах показали, что образование руд по ультрамафитовому субстрату приводит к изменениям первичного облика хромшпинелидов. Начальные стадии изменения хромшпинелидов выражены в появлении магнетитовых кайм (рис. 2а) непосредственно на контактах с сульфидами. В случаях наличия серпентинитовой матрицы, включающей хромшпинелиды, магнетитовая кайма отсутствует.

Дальнейшие преобразования сводятся к образованию хроммагнетитовых выделений и кайм по периферии ядерных частей хромшпинелидов, которые широко развиты в хромшпинелях из пирит-пирротиновых и халькопирит-пирит-пирротиновых руд. Хроммагнетитовые включения установлены как однородные образования размерами до 0.05–0.1 мм, реже выявлены неоднородные выделения, сочетающие хроммагнетит и магнетит с примесью трехокиси хрома (до 10 мас. %). Подобные случаи отмечены для пирит-пирротиновых руд (рис. 2б, табл.). Среди агрегатов халькопирита и пирротина отмечены зерна хромшпинелидов с ясно выраженной хроммагнетитовой каймой, достигающей мощности 0.1 мм (рис. 2в).

Очевидно, крайними случаями преобразований хромшпинелидов являются процессы замещения магнетита и хроммагнетита халькопиритом и марказитом, установленные в халькопирит-пирит-пирротиновых рудах, где халькопирит может образовывать «кубические» псевдоморфозы по магнетиту (рис. 2г).

Рис. 2. Характер изменений хромшпинелидов при образовании колчеданных руд:

а) образования магнетитовых кайм вокруг зерен хромшпинелидов, б) образование хроммагнетитовых выделений по периферии зерен хромшпинелидов, в) развитие хроммагнетитовых кайм, г) замещение магнетита и хроммагнетита халькопиритом и марказитом.

1 – хромшпинелид; 2 – магнетит; 3 – хроммагнетит; 4 – халькопирит; 5 – марказит.

Матрица: po – пирротин, serp – серпентинит, cpyr + pyr + po – халькопирит-пирит-пирротин, pyr – пирит; incl – силикатное включение.

Точки с номерами – места микрозондовых анализов (см. табл.).

# Таблица

Представительные микрозондовые анализы хромшпинелидов 
из колчеданных руд Ишкининского месторождения (мас. %)

| № анализа | MnO | TiO2 | Al2O3 | Cr2O3 | MgO | (FeO | V2O5 | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.23 | – | 0.34 | 0.35 | 0.46 | 99.02 | – | 100.40 |
| 2 | 0.67 | 0.46 | 2.60 | 39.07 | 2.31 | 54.88 | 0.37 | 100.36 |
| 3 | – | 0.28 | 11.80 | 51.31 | 6.94 | 28.57 | 0.36 | 99.25 |
| 4 | 0.77 | 0.23 | 1.77 | 56.10 | 3.00 | 37.73 | 0.33 | 99.94 |
| 5 | – | 0.27 | 12.28 | 52.30 | 9.22 | 24.77 | 0.40 | 99.24 |

Примечание. ΣFeO – FeO+Fe2O3. Прочерк – компонент не обнаружен. Образец 598-2. Анализы выполнены на микрозондовом анализаторе JEOL JCXA-733 (Институт минералогии УрО РАН, аналитик 
Е. И. Чурин).

В целом, процессы сульфидообразования изменяют облик и состав первоначальных хромшпинелидов. Состав хромшпинелидов изменяется в сторону железистых разностей по сравнению с хромшпинелидами из ультрамафитов Ишкининского месторождения [1]. Процессы изменения хромшпинелидов можно представить схемой: образование магнетитовых кайм → хроммагнетитовых выделений → хроммагнетитовых кайм (вплоть до полного замещения) → замещение магнетита и хроммагнетита халькопиритом и марказитом. Преобразование хромшпинелидов в хроммагнетиты должно осуществляться, очевидно, при более высокой фугитивности кислорода и серы, нежели чем формирование хромшпинелидов в ультрамафитах.

Автор выражает благодарность В. В. Зайкову, Е. И. Чурину и И. Ю. Мелекесцевой.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки (РНП.2.1.1.1840) и интеграционного проекта УрО-СО РАН.

### Литература

- Дунаев А. Ю., Зайков В. В. Хромшпинелиды Ишкининского кобальт-медноколчеданного месторождения в ультрамафитах Главного Уральского разлома. Миасс-Екатеринбург: УрО РАН, 2005. 110 с.

- Мелекесцева И. Ю., Зайков В. В., Тесалина С. Г., Оже Т. Хромшпинелиды в сульфидных рудах в ультрамафитах Главного Уральского разлома // Уральский минералогический сборник № 11. Миасс: 
ИМин УрО РАН, 2001. С. 180–190.

- Tesalina S. G., Nimis P., Augé T., Zaykov V. V. Origin of chromite in mafic-ultramafic-hosted hydrothermal massive sulfides from the Main Uralian fault, South Urals, Russia // Lithos, 2003. № 70. P. 39–59.

- Субботин К. Д. Отчет «Ишкининское месторождение медно-мышьяково-кобальтовых и серно-колчеданных руд в серпентинитах», Орск, 1942ф.