И. Е. Архиреев, П. В. Хворов

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс

Диагностические признаки высокосортного нефрита 
по результатам рентгеновского анализа (Миасский район, Южный Урал)

(научный руководитель В. В. Масленников)

После открытия многочисленных проявлений нефрита, нефритоидов и декоративных амфиболовых пород в Миасском районе зоны Главного Уральского разлома [2], первочередной является задача разработки диагностических признаков высокосортных нефритов, включая выяснение отличий их от других разновидностей амфиболовых пород. Лучше всего эти отличия проявляются при использовании оптического и рентгеноструктурного методов анализа.

Исследования нефритов Миасского месторождения проводились в лаборатории ФМИМС ИМин УрО РАН на дифрактометре ДРОН-2.0, Cu-анод, графитовый монохроматор.

Исследованные образцы нефритов подразделяются на следующие разновидности: 1 – однородный (обр. Nf 1), 2 – пятнисто-вкрапленный (обр. Nf 2), 3 – прожилковый (обр. Nf 3).

Однородный нефрит характеризуется травяно-зеленой окраской. В его строении участвуют спутанно-волокнистые, радиально-лучистые, листоватые агрегаты и войлокоподобные скопления тончайших (0.001–0.01 мм) кристаллов тремолита. Значительная часть нефрита отличается отсутствием видимых включений других минералов (рис. 1).

Пятнисто-вкрапленный нефрит характеризуется неравномерной, неяркой серовато-зеленой окраской с синеватым оттенком с характерной волнисто-полосчатой и пятнистой текстурой. Последняя обусловлена неравномерностью густоты окраски. Микроскопически структура основной ткани бластопорфировая, фибробластовая, местами пухоподобная. В составе этого нефрита устанавливаются два основных минерала: тремолит и антигорит. Скопления антигорита и образуют пятна серо-зеленого цвета. Оба этих минерала тесно ассоциируют друг с другом. Тремолит характеризуется структурой от тонковолокнистой до микро- и криптоволокнистой.

Нефрит прожилковый – белый, серовато-белый, иногда с голубоватым отливом. Нефриты однородны, не имеют включений. Прожилки представляют собой параллельно-волокнистые агрегаты, цвет которых  меняется  от белого до буровато-коричневого цвета. Эти жилки лучше пропускают свет, нежели основная масса – глубина пропускания до 1.5 см. В них хорошо видна полосчатая и волнистая структура агрегата тремолита (рис. 2).

Для определения особенностей порошкограмм нефрита параллельно исследовались амфиболы ряда актинолит-тремолит, представленных крупнокристаллическими агрегатами, отобранными на месторождениях Болгарии, Слюдорудника (Южный Урал) и Ильменских гор (Южный Урал), их химический состав приведен в таблице 1.

| Рис. 1. Структура фибробластовая до метельчатой в строении однородного нефрита. Проходящий свет, николи скрещены. | Рис. 2. Параллельно-волокнистые агрегаты тремолита прожилкового нефрита. Проходящий свет, николи скрещены. |
| --- | --- |

Значения межплоскостных расстояний (табл. 2) всех изученных актинолитов сходны, независимо от структурных особенностей. Корреляция с химическим составом практически не прослеживается.

Наблюдаемые различия в порошкограммах проявлены как в абсолютной, так и относительной интенсивности отражений. Изменение относительной интенсивности отражений амфиболов можно связать с текстурированием препаратов из крупнокристаллических образцов. Уменьшение абсолютной интенсивности отражений нефритов по сравнению с интенсивностью эталона нельзя объяснить увеличением массового коэффициента поглощения, т.к. состав изученных амфиболов близок. Таким образом, причиной наблюдаемого явления может быть значительная дефектность кристаллической структуры нефритов. Можно также отметить, что в направлении от низкосортных нефритов (обр. Nf 2) к высокосортным (обр. Nf 1) наблюдается уменьшение размеров волокон тремолита, при этом намечается тенденция к увеличению отношений длин волокон к их диаметру, нарастание однородности и появление некоторой линейности в расположении волокон. Такое же сходство упоминалось Ю. И. Колесником в Восточно-Саянских нефритах [1]. На корундовых числах эти особенности не отражаются.

Таблица 1

Химический состав (мас. %) и «корундовые числа» (К) амфиболов

ряда актинолит-тремолит

| № обр. | Na2O | MgO | Al2O3 | SiO2 | K2O | CaO | TiO2 | Cr2O3 | MnO | FeO | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупнокристаллические агрегаты |
| С-р | 0.4 | 19.8 | 3.0 | 56.8 | 0.2 | 11.9 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 5.2 | 1.5 |
| Блг | 0.8 | 21.5 | 2.8 | 57.0 | 0.2 | 12.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 2.5 | 1.4 |
| 0/1 | 3.0 | 22.2 | 3.5 | 54.7 | 0.7 | 10.6 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 3.1 | 1.3 |
| 0/2 | 3.0 | 21.7 | 3.8 | 54.4 | 0.8 | 10.6 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 3.1 | 1.3 |
| Нефриты |
| С-1 | 0.0 | 21.7 | 0.0 | 58.4 | 0.2 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.0 | 0.6 |
| Nf-1 | 0.0 | 22.2 | 0.0 | 58.1 | 0.0 | 13.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.6 | 0.3 |
| Nf-2 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 56.7 | 0.1 | 12.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 5.1 | 0.3 |
| Nf-3 | 0.0 | 21.5 | 0.0 | 58.9 | 0.1 | 13.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 0.3 |

Примечание. Анализ проведен на растровом электронном микроскопе РЭММА-202М (ИМин УрО РАН, аналитик В. А. Котляров). Крупнокристаллические агрегаты: С-р – Слюдорудник, Блг – Болгария, 0/1 и 0/2 – Ильменские горы. Нефриты: Nf-1, 2, 3 – Факультетское проявление нефритов, С-1 – Восточно-Саянский нефрит.

Таблица 2

Значения межплоскостных расстояний нефрита

| Nf-1 | Nf-2 | Nf-3 | C-1 | С-р | Блг | H k l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d(Å) | I(%) | d(Å) | I(%) | d(Å) | I(%) | d(Å) | I(%) | d(Å) | I(%) | D(Å) | I(%) |  |
| 8.96 | 13 | 9.03 | 9 | 9.01 | 17 | 9.01 | 8 | 9.26 | 2 | 9.04 | 20 | 020 |
| 8.51 | 73 | 8.50 | 74 | 8.52 | 73 | 8.45 | 65 | 8.40 | 55 | 8.42 | 75 | -110 |
| 5.089 | 11 | 5.075 | 21 | 5.098 | 21 | 5.094 | 7 | 5.09 | 2 | 5.102 | 14 | -130 |
| 4.888 | 14 | 4.882 | 22 | 4.883 | 19 | 4.760 | 6 |  |  | 4.882 | 16 | -111 |
| 4.522 | 35 | 4.525 | 46 | 4.522 | 36 | 4.516 | 14 | 4.51 | 3 | 4.52 | 20 | 040 |
| 3.895 | 16 | 3.887 | 20 | 3.891 | 15 |  |  |  |  | 3.88 | 16 | -131 |
| 3.385 | 26 | 3.388 | 41 | 3.391 | 37 | 3.378 | 28 | 3.378 | 2 | 3.385 | 30 | 131 |
| 3.281 | 47 | 3.281 | 57 | 3.281 | 47 | 3.278 | 28 | 3.271 | 15 | 3.276 | 45 | -240 |
| 3.132 | 100 | 3.129 | 100 | 3.130 | 100 | 3.128 | 100 | 3.117 | 100 | 3.117 | 100 | 201 |
| 2.943 | 39 | 2.943 | 42 | 2.941 | 37 | 2.941 | 13 | 2.939 | 4 | 2.942 | 35 | 221 |
| 2.706 | 58 | 2.707 | 81 | 2.707 | 89 | 2.708 | 21 | 2.705 | 6 | 2.709 | 55 | 151 |
| 2.594 | 28 | 2.595 | 35 | 2.595 | 31 | 2.593 | 8 | 2.593 | 1 | 2.595 | 18 | 061 |
| 2.537 | 31 | 2.536 | 35 | 2.536 | 53 | 2.537 | 3 | 2.533 | 2 | 2.534 | 25 | -202 |
| 2.338 | 25 | 2.333 | 27 | 2.332 | 32 | 2.336 | 9 | 2.333 | 4 | 2.337 | 20 | -351 |
| 2.279 | 11 | 2.279 | 13 | 2.278 | 18 |  |  | 2.296 | 1 | 2.275 | 9 | -312 |
| 2.165 | 25 | 2.165 | 33 | 2.164 | 29 | 2.164 | 9 | 2.161 | 3 | 2.163 | 18 | 261 |
| 2.045 | 9 | 2.041 | 11 | 2.045 | 11 |  |  | 2.043 | 1 | 2.046 | 8 | 202 |
| 2.017 | 13 | 2.016 | 13 | 2.015 | 16 | 2.018 | 6 | 2.014 | 3 | 2.013 | 10 | -402 |
| 1.894 | 10 |  |  | 1.893 | 6 | 1.895 | 8 | 1.889 | 8 | 1.891 | 7 | -510 |
| 1.651 | 17 | 1.651 | 18 | 1.650 | 20 | 1.651 | 9 | 1.649 | 6 | 1.65 | 12 | 461 |
| 1.641 | 6 |  |  | 1.640 | 6 | 1.639 | 3 | 1.634 | 3 | 1.637 | 7 | -601 |
| 1.603 | 3 | 1.617 | 9 | 1.616 | 9 | 1.618 | 2 | 1.618 | 1 | 1.618 | 7 | -1110 |
| 1.507 | 4 | 1.513 | 5 | 1.509 | 4 | 1.505 | 5 | 1.502 | 1 | 1.502 | 8 | 551 |
| 1.440 | 16 | 1.440 | 18 | 1.439 | 15 | 1.440 | 11 | 1.437 | 6 | 1.438 | 12 | -4100 |

Примечание. Анализы выполнены на дифрактометре ДРОН-2.0, Cu-анод, графитовый монохроматор, шаг сканирования 0.02°. Аналитик П. В. Хворов.

Для образцов Саянского нефрита в работе [3] было показано, что дефектность связана с «встраиванием» в структуру нефрита пироксеновых кластеров. По-видимому, в миасских нефритах наблюдается подобная картина, но более низкое корундовое число свидетельствует о том, что степень дефектности миасских нефритов еще выше.

Авторы приносят благодарность к.ф.-т.н. В. А. Котлярову за помощь в проведении электронно-микроскопических исследований, а также к.г.-м.н. Е. В. Белогуб за ценные советы и замечания в ходе работы.

### Литература

- Колесник Ю. И. Нефриты Сибири. M.: Hayкa, 1965.

- Масленников В. В., Макагонов Е. П., Кабанова Л. Я., Архиреев И. Е., Спирин А. Н., Жуков И. Г., Горбунов С. В., Кораблев А. Г. Нефриты зоны Главного Уральского разлома // Металлогения древних и современных океанов–2004. Достижения на рубеже веков. Миасс: ИМин УрО РАН, 2004. Т.2. С. 157–162.

- Хаджи И. П., Черкашин В. И., Букин А. С., Дриц В. А. Реальная кристаллическая структура нефритов на электронно-микроскопических изображениях высокого разрешения и дифракционных картинах // Минералогический журнал, 1987. Т. 9. № 3. С. 3–14.