А. А. Гусев, Н. А. Гусева

ОАО «Учалинский ГОК»,  Башкортостан, г. Учалы

ugok@ugok.ru

Извлечение благородных металлов из руд Узельгинского месторождения

на Учалинской обогатительной фабрике

В настоящее время в общем объеме переработки руд на Учалинской обогатительной фабрике по схеме коллективно-селективной флотации без применения цианидов, 45–46 % приходится на МЦК руду Учалинского месторождения, содержащую Au (1.7–2.2 г/т) и Ag (25–30 г/т), 48–49 % – на Узельгинскую МЦК руду, содержащую Au (1.4–2.0 г/т) и Ag (22–28 г/т), 6–7 % – на руду Молодежного месторождения, содержащую Au (0.5–0.9 г/т) и Ag (9–12 г/т). При этом извлечение благородных металлов производится попутно в медный и цинковый концентраты: в медный – золота 9.7–10.5 %, серебра 22.5–25 %, в цинковый – 8.7–8.9 % и 19–20 % соответственно [1]. В отвальные хвосты переходит 75–85 % золота и 55–60 % серебра, складируемых в действующее хвостохранилище [2].

При флотационном обогащении руд в товарный медный и цинковый концентраты переходит свободное золото с чистой поверхностью, а также золото, связанное с сульфидами меди, цинка и железа. Золото, покрытое пленками, будет переходить в концентраты лишь в тех случаях, если оно находится в сростках с перечисленными сульфидами, либо сам характер пленок таков, что благоприятствует формированию на них гидрофобных покрытий.

Общеизвестно, что свободное золото депрессируется в высокощелочных средах, а также при избытке сульфидных ионов в пульпе. Сфалерит и пирит сознательно выводятся из медного цикла, а блеклые руды, легко переизмельчаясь, в высокощелочных средах флотируются замедленно, причем подавляются теми же депрессорами, что и сфалерит.

Согласно пробирным и фазовым анализам руд и продуктов их обогащения на Учалинской обогатительной фабрике в усредненных рудах свободное золото присутствует в пределах 3.2–8.0 %, золото в сростках – от 11.7 до 26.5 %, тонкодисперсное золото в сульфидах – от 63.8 до 85.1 %.

В течение 20 лет на Учалинской обогатительной фабрике проводились опытно-промышленные испытания на различных гравитационных аппаратах.

Применение гравитационных методов обогащения могло бы представлять интерес для организации извлечения свободного золота, однако весьма тонкое взаимопрорастание минералов и малая разница в плотностях частиц при их разделении не позволяют извлечь драгметаллы как в условиях ламинарных потоков, так и при использовании центробежных аппаратов [3, 4].

Анализ опробования технологических процессов измельчения и флотации показывает, что в хвостах медной флотации концентрации золота в 1.5–2.0 раза больше, чем в исходной руде.

В 2000 г. совместно с фирмой «Сетко» проведены лабораторные испытания на центробежном концентраторе «Falcon» хвостов медной флотации, полученных при переработке руды Узельгинского месторождения. Моделировалась работа концентратора с непрерывной разгрузкой. Результаты таковы: содержание золота в хвостах медной флотации – 3.2 г/т, серебра – 57.7 г/т. Гранулометрический состав: 1 % фракция + 0.074 мм; 5.5 % фракция + 0.044 мм; 93.5 % фракция – 0.044 мм. Испытания показали, что концентрации благородных металлов в продуктах обогащения не происходит (табл. 1) [4].

Из приведенных данных следует, что при флотации руд в высокощелочных известковых средах трудно рассчитывать в медном цикле на эффективную флотацию свободного золота, блеклых руд, свинца, теллуридов золота и серебра.

Таблица 1

Результаты испытаний центробежной сепарации хвостов медной флотации Узельгинской медно-цинковой руды

| № опыта | Продукты разделения | Выход, % | Содержание, г/т | Извлечение, % | Технологические параметры* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Au | Ag | Au | Ag | PSI | G |
| 7 | Концентрат 1 | 24.6 | 2.80 | 52.40 | 22.10 | 20.90 | 2.5 | 150 |
|  | Концентрат 2 | 24.2 | 2.40 | 53.60 | 18.70 | 20.50 | 3.0 | 150 |
|  | Суммарный концентрат | 48.8 | 2.60 | 53.00 | 40.80 | 40.80 |  |  |
|  | Хвосты | 51.2 | 3.60 | 73.20 | 59.20 | 59.20 |  |  |
|  | Исходный продукт | 100.0 | 3.10 | 63.30 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 10 | Концентрат 1 | 22.1 | 2.80 | 34.60 | 19.50 | 13.30 | 3.0 | 250 |
|  | Концентрат 2 | 23.5 | 2.50 | 37.40 | 18.60 | 15.20 | 4.0 | 250 |
|  | Суммарный концентрат | 45.6 | 2.60 | 36.00 | 38.10 | 28.50 |  |  |
|  | Хвосты | 54.4 | 3.60 | 75.80 | 61.90 | 71.50 |  |  |
|  | Исходный продукт | 100.0 | 3.20 | 57.70 | 100.00 | 100.00 |  |  |

Примечание. PSI – разжижение продукта, G – гравитационная составляющая.

Таблица 2

Результаты нейтронно-активационного анализа продуктов обогащения

Узельгинского месторождения

| Продукты | Fe | S | Cu | Zn | Au | Ag | Se | Te | As | Sb | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | г/т |
| Исходная руда | 36.3 | 42.8 | 0.80 | 3.98 | 2.2 | 34.4 |  |  | 1300 | 110 |  |
| Медно-цинковый промпродукт | 37 | 49.7 | 1.50 | 13 | 3 | 34 | 41 | 172 | 2792 | 257 | 95 |
| Готовый медный концентрат | 37 | 43.5 | 17.56 | 2 | 3 | 41 | 45 | 144 | 3555 | 393 | 96 |
| Хвосты цинковой флотации | 47 | 46.5 | 0.44 | 1 | 3 | 32 | 30 | 103 | 1825 | 78 | 35 |
| Готовый цинковый концентрат | 11 | 37.6 | 1.00 | 46.93 | 4 | 83 | <22 | 120 | 703 | 107 | 271 |
| Хвосты коллективной флотации | 36 | 42.3 | 0.18 | 0.22 | 2 | 25 | 23 | 69 | 1483 | 61 | 24 |

Отрицательно влияет на уровень извлечения золота низкое содержание свободного золота в рудах. Следовательно, уровень извлечения золота в медный концентрат в значительной степени будет определяться содержанием золота в халькопирите и пирите и величиной выхода медного концентрата.

Таким образом, изучение состава продуктов обогащения медного и цинкового циклов флотации, анализ распределения в них благородных и других металлов (табл. 2), а также данные по гравитационному обогащению позволяют сделать следующие выводы:

- Концентрация золота происходит в хвостах медной флотации при применении коллективно-селективной технологии; существенной концентрации золота в медном концентрате и в хвостах коллективной флотации не происходит.

- Потери золота с хвостами коллективного цикла и хвостами медной флотации определяются не только минеральной формой нахождения золота и наличием его свободных зерен 
в руде, но и технологическими факторами (применение депрессоров и извести).

- Изменение реагентных режимов, либо корректировка технологических схем не позволяют существенно повлиять на уровень извлечения золота и серебра в товарные концентраты.

- Технологическое тестирование с использованием гравитационных методов обогащения на аппаратах «Falcon», «Knelson», «Итомак-0.1» показало, что концентрация золота и серебра не происходит в связи с преобладанием в колчеданных рудах тонкодисперсного, субмикроскопического самородного золота и теллуридов, а также в связи с малой разницей удельных весов разделяемых частиц.

### Литература

- Азов Г. Ф. Комплексное использование минерального сырья на Учалинском ГОКе // Горный журнал, 2004. № 6. С. 64–65.

- Гусев А. А. Оборотное водоснабжение и складирование хвостов на ОАО «Учалинский ГОК». Екатеринбург: Известия ВУЗов, 2004. № 3. С. 35–40.

- Серавкин И. Б., Пирожок П. И., Скуратов В. Н. и др. Минеральные ресурсы Учалинского горно-обогатительного комбината. Уфа, 1994. 328 с.

- Технические отчеты ЦИЛ Учалинского ГОКа за 1990–2000 гг. ф.