В. В. Зайков1, А. Ю. Дунаев2, О. К. Гречищев3, В. Т. Кириченко4

1 – Южно-Уральский госуниверситет, г. Миасс

2 – Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс;

3 – Институт геологии ОИГГиМ СО РАН, г. Новосибирск;

4 – ФГУГП «Красноярскгеолсъемка», г. Красноярск

## Золотоносность Маинского медноколчеданного 
месторождения (Западный Саян)

Маинское месторождение приурочено к Северо-Саянской палеоостроводужной структуре раннекембрийского возраста и находится вблизи одноименного гранитоидного массива. Оно располагается на левобережье р. Енисей ниже Саяно-Шушенской ГЭС, в среднегорной залесенной местности с отметками от 634 м (г. Майна) до 430 м (уровень террасы р. Енисей). На месторождении в несколько приемов разрабатывались вторичные медные руды в зоне окисления, а в 60-х годах прошлого века добывались сульфидные руды.

Относительно генезиса месторождения высказано три главные точки зрения. Ряд исследователей (И. К. Баженов, В. Н. Смышляев, В. В. Богацкий, Ш. Д. Курцерайте) считали, что образование месторождения обусловлено эндогенными процессами, связанными с внедрением Маинского гранитоидного массива кембрийского возраста. Позднее Ф. П. Дудковский установил принадлежность рудных тел к вулканогенно-осадочному горизонту с рассеянной сульфидной минерализацией. Он предположил, что источником рудного вещества послужил данный горизонт, а тепловое поле интрузии повлияло на возгонку и переотложение рудного вещества.

Мнение об эксгаляционно-осадочном происхождении руд выдвинули Н. Х. Белоус и В. И. Новожилов [1]. Они основывались на ассоциации магнетитовых, гематитовых и сульфидных прослоев, признавая, что наложенная кварц-магнетит-сульфидно-полиметаллическая с баритом минерализация обусловлена заключительными вулканогенными процессами. Близкой точки зрения придерживается Э. Г. Дистанов [2]: основной объем руд обязан подводной гидротермальной деятельности кембрийского возраста, а Маинский гранитоидный комплекс способствовал появлению значительных масс магнетита и пирротина, замещающих первичный пирит. О метаморфизме, по его мнению, свидетельствуют локальные проявления гранатовых скарнов среди перекристаллизованных сульфидных руд.

Таким образом, сформировалось мнение о вулканогенно-осадочном происхождении оксидно-железистых и медноколчеданных залежей. Запасы халькопирит-пиритовых и сфалерит-пиритовых руд, по данным геологоразведочных работ, равны 3 млн т, в том числе меди – 40 тыс. т (содерж. 0.5–1.8 %), цинка – 20 тыс. т (сод. 0.6–1 %). Соответственно, месторождение относится к малым объектам в отношении цветных металлов. Однако, пока нет сведений о содержании в рудах золота, серебра и платиноидов, без чего нельзя оценить экономический потенциал рудного поля. Авторы в некоторой степени восполнили этот пробел при опробовании сульфидных руд и продуктов окисления. Пробы во время полевых работ 2003 г. были взяты из отвалов штолен и шахт, анализ проведен в лабораториях ОИГГиМ СО РАН и «Красноярскгеолсъемка».

Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования РФ (01.1204ф), Программы приоритетных фундаментальных исследований Президиума РАН «Мировой океан» (проект № 14), программы Университеты России (Ур.09.01.048).

## Строение и состав рудных тел

В центральной части месторождения (район г. Майна, 
отм. 634 м) выделено «Главное рудное тело», которое объединяет 15 линз магнетит-сульфидных руд (рис. 1). Прослеженная длина тела по простиранию 320 м, по падению – 260 м, мощность 33–45 м, а отдельных линз от нескольких м до 18 м. Магнетит-сульфидные руды представлены тонким чередованием магнетитовых, пиритовых, халькопиритовых, сфалерит-пиритовых слоев мощностью до 10 мм. Руды перекрываются пирит-хлорит-магнетитовым горизонтом.

На восточном фланге пиритовые руды включают прослои гематит-магнетитового и магнетитового состава мощностью несколько мм. Реже встречаются слои кластогенного неравномернозернистого пирита с примесью сульфидов меди и цинка. Халькопирит совместно со сфалеритом цементирует зерна пирита; сфалерит содержит эмульсионную вкрапленность халькопирита. Магнетит представлен агрегатами идиоморфных зерен, выполняющими трещины дробления и содержащими включения пирротина и пирита. Массивные халькопирит-пирротин-пиритовые руды сложены аллотриоморфнозернистым агрегатом с бластопорфировыми и брекчиевыми текстурами. Среди сульфидов присутствуют пироксен-гранатовые «слойки», переходящие по простиранию в известковистые.

Рис. 1. Геологическая карта и разрез Маинского месторождения (по Ф. П. Дудковскому, 1954).

Условные обозначения: 1 – граниты; 2 – базальты; 3 – дайка диабазов; 4 – метаморфизованные песчано-глинистые, глинисто-известковые сланцы и порфириты; 5 – хлорито-глинистые сланцы; 6 – обеленные породы с пустотами выщелачивания, охристым материалом и линзами бурых железняков; 7 – медноколчеданные руды; 8 – зоны тектонического нарушения; 9 – штольни, 10 – шахты, 11 – контуры отвалов штолен и шахт.

Зона окисления развита на глубину 35–60 м от поверхности, достигая 116 м в центральной части месторождения близ вершины г. Майна (район шахты № 5). В составе зоны отмечены бурые железняки, охры, опалы и «полуопалы», кварцевые сыпучки. Мощность тел, сложенных продуктами окисления, варьирует от 4 до 20 м при протяженности 150–290 м. Они выклиниваются примерно на глубине 100 м от поверхности, на горизонте 520 м; ниже залегают маломощные пиритовые и кварцевые сыпучки. В поперечном сечении от кровли к подошве рудного тела отмечена зональность: лимонитизированные порфириты ( обеленные породы ( опалиты ( бурые железняки ( полуопалы ( обеленные породы ( магнетитовые руды. Опалы и полуопалы преобладают на восточном фланге в виде линзы длиной 70 м и мощностью 20 м. В бурых железняках отмечены малахит, азурит, хризоколла, куприт. В обеленных порфиритах присутствует самородная медь. Магнетитовые руды, расположенные в подошве зоны окисления между шахтами № 1 и № 5, слагают линзу мощностью 5–8 м длиной 120 м (горизонт 560 м) и прослеженную по падению на 100 м.

### Результаты работ

По результатам опробования установлено, что среди сульфидных руд наиболее обогащены золотом халькопирит-сфалерит-пиритовые разности с жилками кальцитового и кварц-баритового состава, а в зоне окисления – бурые железняки и опалиты. Содержания золота в них находятся в пределах 1–3 г/т (табл. 1) при фоновых значениях на порядок меньше. Данные о составе рудных минералов приведены в табл. 2.

Золотоносные халькопирит-сфалерит-пиритовые руды имеют плойчатую текстуру, причем деформированы не только сульфидные слойки, но и поперечные кальцитовые, кварцевые и баритовые жилки. Мощность жилок обычно несколько мм, реже достигает 3–5 см. В массивных рудах выделяются полосы, представленные различными сочетаниями сульфидов. Преобладающими являются сфалерит-пиритовые, в которых тонкоагрегатные массы пирита содержат в интерстициях зерна сфалерита, реже – халькопирита. Пирит часто раздроблен на отдельные пластинки, содержит включения галенита и цементируется халькопиритом и магнетитом. Примечательно присутствие кристаллов роговой обманки, насыщенных пиритовой эмульсией (рис. 2). Пирит-сфалеритовые полосы состоят из гранобластового сфалеритового агрегата, включающего зерна пирита округлой и неправильной конфигурации. В сфалеритовой массе присутствуют выделения галенита, халькопирита, магнетита. Халькопирит-пиритовые полоски сложены раздробленными зернами пирита в халькопиритовом и сфалерит-халькопиритовом цементе и содержат кварц-баритовые жилки. Они содержат мелкоагрегатные скопления тетраэдрита (содержания Sb 20–23 %, As 4.5 %), хотя для медноколчеданных руд более характерны теннантиты.

Атомно-абсорбционным анализом типовой пробы 757-18 (слоистая халькопирит-сфалеритовая руда с микроскладками и прожилками  кальцита)  установлены  следующие   концентрации:

Таблица 1

Результаты анализов проб сульфидных руд и пород зоны окисления Маинского месторождения

| № пробы | содерж. Au, г/т | № пробы | содерж. Au, г/т |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * | ** | *** |  | * | ** | *** |
| 757-1 | 0.08 |  |  | 757-22 | 0.40 | 1.70 | 3.00 |
| 757-2 | 0.02 |  |  | 757-23 | 0.10 |  |  |
| 757-3 | 0.06 |  |  | 757-24 | 0.08 |  |  |
| 757-4 | 0.02 |  |  | 757-25 | 0.10 |  |  |
| 757-5 | 0.04 |  |  | 758-2 | 0.01 |  |  |
| 757-6 | 0.04 |  | 0.03 | 758-6 | 0.40 | 1.03 |  |
| 757-8 | 0.06 |  | 0.04 | 758-7 | >1.00 | 3.23 | 1.00 |
| 757-9 | 0.01 |  |  | 758-8 | >1.00 | 4.40 |  |
| 757-10 | 0.01 |  |  | 758-11 | 0.02 |  |  |
| 757-12 | 0.06 |  | 0.03 | 758-12 | 0.04 |  |  |
| 757-13 | 0.02 |  |  | 758-13 | 0.02 |  |  |
| 757-14 | 0.06 |  | 0.04 | 758-14 | 0.02 |  | 0.02 |
| 757-15 | 0.06 |  | 0.10 | 758-15 | 0.01 |  |  |
| 757-18 | 0.40 | 0.98 | 2.00 | 758-16 | >1.00 | 2.20 |  |
| 757-19 | >1.00 | 1.74 | 3.00 | 758-17 | 0.20 |  |  |

Примечания: 1. * – спектральный анализ, ** – атомно-абсорбционный анализ, *** – полуколичественный спектрохимический анализ. Пустая клетка – анализ не выполнялся. Анализы выполнены в лабораториях ФГУГП «Красноярскгеолсъемка» (* и **), ОИГГМ СО РАН (***).

2. Состав руд: 757-1, -25 – магнетит-пиритовые; 757-2, -9, -12 – халькопирит-пиритовые вкрапленные с реликтами гиалокластики; 757-3 – халькопирит-пиритовые рудокластиты; 757-4, -5, -10, -13, -23, -24 – пиритовые с магнетитовыми слойками; 757-6, -8, -14, -15 – сфалерит-пиритовые с элементами градационной слоистости; 758-2 – халькопирит-пирротиновые; 757-18, -19, -22 – сфалерит-пиритовые полосчатые с кальцитовыми и кварц-баритовыми жилками. Отвалы штольни № 2.

3. Породы зоны окисления: 758-6, -12, -13, -14, -15, -17 – бурые железняки; 758-7, -8, -11. –16 – опалиты. Отвалы шахт №№ 2, 5.

золота 1.4 г/т, серебра 14 г/т, висмута 0.6 %, сурьмы – 0.2 %, меди 6.3 %, цинка 1.3 %, свинца 1.0 %. По данным Э. Г. Дистанова [2], в пирите, пирротине и сфалерите установлены повышенные количества олова и висмута.

Таким образом, наиболее золотоносными являются деформированные сульфидные руды, пронизанные жилками кальцитового и кварц-баритового состава. Пиритовые, пирит-магнетитовые, халькопирит-пиритовые руды имеют низкие содержания золота (десятые доли г/т), что характерно для колчеданных месторождений в офиолитовых зонах [3].

Относительно природы некоторого обогащения золотом халькопирит-сфалерит-пиритовых руд c наложенной жильной минерализацией можно высказать предположение, что это обусловлено воздействием гранитоидов маинского комплекса. 
В пользу этого косвенно свидетельствуют два обстоятельства: необычная для медноколчеданных руд геохимическая специализация минералов (висмут, олово); присутствие в поздних кварц-баритовых жилках тетраэдрита, мало характерного для колчеданных месторождений (для них более свойственны теннантиты). Отметим также, что в Маинском массиве и его обрамлении развиты золото-кварцевые проявления. Образованию повышенных концентраций золота предшествовали интенсивные дизъюнктивные процессы позднего кембрия, вызвавшие смятие руд и пород в микроскладки.

Золотоносные опалиты и бурые железняки Маинского 
месторождения могут иметь практическое значение по аналогии 
с зонами окисления во многих колчеданоносных провинциях. 
Следует ожидать, что в основании зоны окисления в пиритовых 
и кварцевых сыпучках концентрации золота будут достигать десятка г/т.

Авторы благодарят В. А. Симонова, Г. А. Третьякова и И. П. Мальцеву за содействие в организации и проведении полевых работ, И. Ю. Мелекесцеву, Е. И. Чурина, О. С. Хмельницкую, М. С. Рудашевского за микрозондовый анализ минералов. Мы признательны Э. Г. Дистанову и К. Р. Ковалеву за предоставленные для исследования полировки руд.

# Таблица 2

Результаты рентгено-спектральных анализов сульфидов 
(вес. %) Маинского месторождения

| аншлиф | № | Fe | Co | Ni | As | Au | Ag | Pb | S | Cu | Zn | Sb | Total | минерал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 757-19 | 2 | 47.80 | 0.28 | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.22 | 53.09 | 0.02 | - | н/о | 101.44 | пирит |
|  | 3 | 47.62 | 0.12 | - | - | 0.03 | 0.01 | 0.22 | 53.77 | 0.01 | - | н/о | 101.76 |  |
|  | 6 | 47.96 | 0.18 | - | - | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 53.56 | 0.04 | - | н/о | 102.00 |  |
|  | 5 | 58.51 | 0.07 | - | - | 0.01 | - | 0.21 | 39.98 | - | - | н/о | 98.78 | пирротин |
|  | 7 | 54.94 | 0.08 | - | - | 0.01 | - | 0.18 | 42.91 | - | - | н/о | 98.13 |  |
|  | 1 | 30.74 | 0.05 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 34.91 | 34.55 | 0.01 | н/о | 100.41 | х/пирит |
|  | 4 | 29.91 | 0.03 | - | - | 0.02 | - | 0.14 | 34.76 | 34.64 | 0.02 | н/о | 99.51 |  |
|  | 8 | 30.71 | 0.03 | - | - | - | - | 0.16 | 34.80 | 34.51 | 0.02 | н/о | 100.22 |  |
| 757-18 | 1 | 2.01 | - | - | - | 0.01 | - | 0.15 | 33.52 | 0.02 | 65.99 | н/о | 101.70 | сфалерит |
|  | 2 | 0.88 | - | - | - | - | 0.01 | 0.08 | 33.26 | 0.02 | 66.15 | н/о | 100.40 |  |
|  | 3 | 47.78 | 0.05 | - | - | 0.02 | - | 0.30 | 53.58 | - | 0.40 | н/о | 102.13 | пирит |
|  | 6 | 47.73 | 0.03 | - | - | - | 0.01 | 0.21 | 53.44 | 0.12 | 0.10 | н/о | 101.64 |  |
|  | 7 | 47.55 | 0.06 | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 53.58 | 0.04 | 0.07 | н/о | 101.61 |  |
|  | 4 | 30.41 | 0.04 | - | - | 0.01 | - | 0.18 | 35.05 | 34.88 | 0.05 | н/о | 100.62 | х/пирит |
|  | 5 | 30.35 | 0.02 | - | - | - | 0.02 | 0.19 | 34.96 | 34.74 | 0.02 | н/о | 100.29 |  |
|  | 8 | 30.37 | 0.03 | - | - | 0.02 | - | 0.11 | 34.64 | 34.90 | 0.03 | н/о | 100.10 |  |
| D-1-I | 1 | 47.87 | 0.05 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 53.53 | 0.04 | - | н/о | 101.70 | пирит |
|  | 5 | 47.56 | 0.06 | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 53.23 | - | - | н/о | 101.13 |  |

# Окончание табл. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1-I | 8 | 47.23 | 0.06 | 0.08 | - | 0.03 | 0.03 | 0.29 | 53.06 | - | - | н/о | 100.77 | пирит |
|  | 6 | 30.39 | 0.02 | - | - | - | - | 0.24 | 34.21 | 33.74 | - | н/о | 98.60 | х/пирит |
| D-1-K-1* | 1 | 1.98 | - | - | 6.76 | - | - | - | 24.74 | 38.85 | 5.39 | 20.18 | 97.89 | тетраэдрит |
|  | 2 | 2.01 | - | - | 6.84 | - | - | - | 25.05 | 39.33 | 5.45 | 20.43 | 99.11 |  |
|  | 3 | 1.74 | - | - | 4.53 | - | - | - | 24.78 | 38.70 | 5.53 | 23.89 | 99.16 |  |
|  | 4 | 1.92 | - | - | 6.08 | - | - | - | 25.15 | 39.42 | 5.43 | 21.28 | 99.27 |  |
|  | 5 | 1.88 | - | - | 5.58 | - | - | - | 25.01 | 39.17 | 5.46 | 22.28 | 99.38 |  |
|  | 6 | 1.87 | - | - | 5.08 | - | - | - | 24.98 | 38.46 | 5.34 | 22.99 | 98.73 |  |
|  | 7 | 1.78 | - | - | 5.50 | - | - | - | 24.88 | 39.21 | 5.45 | 22.29 | 99.12 |  |
|  | 8 | 30.55 | - | - | - | - | - | - | 34.58 | 34.54 | - | - | 99.68 | халькопирит |
|  | 9 | 30.23 | - | - | - | - | - | - | 34.31 | 34.53 | - | - | 99.06 |  |
|  | 11 | 30.58 | - | - | - | - | - | - | 34.58 | 34.74 | - | - | 99.90 |  |
|  | 10 | 46.21 | - | - | - | - | - | - | 53.64 | 0.11 | - | - | 99.96 | пирит |
| 757-19* | 1 | 2.13 | - | - | - | - | - | 86.84 | 11.94 | - | - | - | 100.90 | галенит |
|  | 8 | - | - | - | - | - | - | 86.43 | 11.26 | - | 2.19 | - | 99.88 |  |
|  | 11 | - | - | - | - | - | - | 85.70 | 12.07 | - | 1.76 | - | 99.54 |  |
|  | 12 | - | - | - | - | - | - | 82.95 | 11.60 | - | 4.55 | - | 99.10 |  |
|  | 10 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | 32.76 | - | 66.41 | - | 100.06 | сфалерит |

Примечание: Анализы сульфидов из аншлифов 757-19, 757-18, D-1-1 выполнены на микрозондовом анализаторе Camebax Micro (ОИГГМ СО РАН, Новосибирск), оператор Хмельницкая О. С., из аншлифа D-1-K-1* – на электронном микроскопе-микроанализаторе Camscan-4DV с энергдисперсионным спектрометром AN-10000 (ООО «РС+», Санкт-Петербург), оператор Рудашевский М. С., из аншлифа 757-19* – на микрозондовом анализаторе JEOL JCXA-733 (ИМин УрО РАН, Миасс), оператор Чурин Е. И.

Прочерк – компонент не обнаружен, н/о – не определялся.

Рис. 2. Кристаллы амфиболов среди колчеданных руд Маинского месторождения. Amf – амфибол, Pyr – включения пирита в амфиболе. Размер поля зрения по длинной стороне кадров 0.79 мм.

Литература

- Белоус Н. Х., Новожилов В. И. Парагенез эксгаляционно-осадочных железных и колчеданных руд Маинского месторождения // Геология и металлогения эффузивно-осадочных формаций Сибири. М.: Недра. 1964. С. 101–111.

- Дистанов Э. Г. Колчеданно-полиметаллические месторождения Сибири. Новосибирск: Наука, 1977. 351 с.

- Зайков В. В., Масленников В. В., Новоселов К. А. и др. Материалы к путеводителю по колчеданным месторождениям Южного Урала. Миасс: ИМин УрО РАН, 1998. 81 с.