Г. А. Третьяков1, Е. В. Белогуб2, В. А. Симонов1

1 – Институт геологии СО РАН, г. Новосибирск

2 – Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс

## Серпентинизация ультрабазитов и рудообразующие 
процессы в Срединно-Атлантическом хребте

Открытие и прямое наблюдение действующих высокотемпературных гидротермальных источников т.н. «черных курильщиков», отлагающих сульфидную минерализацию на базальтовом ложе в осевых долинах срединно-океанических хребтов, привело к появлению многочисленных работ по взаимодействию морской воды с ультраосновными породами [7, 9] и базальтами [8, 10]. Сложилось мнение, что высокая концентрация металлов в «черных курильщиках» возникает в результате извлечения элементов морской водой из окружающих пород. Обнаружение гидротермальных полей Логачев [5] и Рейнбоу [4], пространственно приуроченных к серпентинизированным ультраосновным породам Срединно-Атлантического хребта привело к выделению нового типа гидротермальных систем, связанных с гипербазитами [1, 6].

Нами предпринята попытка оценить процессы вторичных изменений гипербазитов, как возможного источника вещества для рудообразования на дне океана. Исследовались образцы серпентинизированных пород, собранные методом драгирования в 9-м рейсе НИС «Антарес». Это темные зеленовато-серые обохренные породы, нередко покрытые железо-марганцевыми корками с поверхности. На срезах образцов отмечается до 5-ти разноокрашенных зон c довольно четкими границами, описание которых приводится в порядке увеличения степени изменения. Зона А сложена желтовато-коричнево-серым серпентинитом, состоящим, по данным рентгенофазового анализа, из слабоупорядоченного лизардита с примесью неупорядоченного хлорита и талька. Субстратом для образования этих серпентинитов служили дуниты и гарцбургиты. Далее расположена зона Б, представленная менее измененным гарцбургитом серовато-зеленого цвета. В шлифе порода слабо катаклазирована, состоит из округлых выделений бастита и оливина, нацело замещенного лизардитом, которые цементируются тонкими агрегатами лизардита (серпофита). Выделения гистерогенного магнетита приурочены к баститу, встречаются округлые зерна просвечивающего ожелезненного хромшпинелида. Отмечаются секущие жилки, выполненные антигоритом. Зона В сложена рыжевато-коричневым «лимонитоподобным» плотным агрегатом лизардита с небольшой примесью талька. Бурый цвет агрегата обусловлен обохриванием зерен хромшпинелидов и границ между бывшими зернами первичных пироксенов и оливина. Зона Г мощностью 5–6 мм представлена белым однородным тонкозернистым агрегатом талька и хлорита. Тальк в виде мелкопластинчатой массы либо замещает апооливиновый серпофит, либо образует гомоосевые псевдоморфозы по баститу. Хлорит здесь является наиболее поздним минералом. Он замещает лизардит в краевых частях баститовых выделений, образует мелкие параллельно-шестоватые и сноповидные выделения на стенках микротрещин, а иногда слагает более крупные сноповидные выделения, развивающиеся по серпофиту. Не исключено и присутствие более раннего хлорита, образующегося близодновременно с основной массой серпентина. Нередко в образцах отмечается сетка разноориентированных трещин, заполненных агрегатами кальцита и нарастающего на стенки хлорита. Встречены также несколько образцов, практически на 80 % состоящих из тонколистоватых агрегатов талька с реликтами серпентинизированной породы.

Исследования химического состава серпентинитов зоны разлома 15°20' и сравнение их с известными гипербазитами офиолитовых комплексов (табл.) показали, что существенного перераспределения петрогенных компонентов при серпентинизации морской водой не происходит. Различия между средними содержаниями не превышают стандартного отклонения по выборкам, и лишь в «аномальных» образцах наблюдаются заметное увеличение содержания Al, Fe, Ca и уменьшение Mg. Выноса меди и цинка – основных металлов отложений «черных курильщиков» – при серпентинизации ультрабазитов морской водой также не происходит. Наоборот, отмечаются прожилки с халькопиритом и сфалеритом в серпентинитах и, как следствие, повышение концентрации Cu и Zn до сотен граммов на тонну. Для образцов с жильной минерализацией также характерно заметное повышение содержаний бария и стронция, напрямую коррелирующееся с увеличением концентрации кальция, привносимого морской водой. Следует отметить понижение содержания хрома в серпентинизированных породах. Несмотря на зональность образцов, в них не наблюдается значимых отличий по химическому составу различных зон.

Более позднее оталькование приводит к изменению валового химического состава породы: уменьшению содержаний глинозема, незначительному увеличению кремнезема и магния. Процесс сопровождается выносом марганца, хрома, никеля, кобальта, меди, стронций накапливается в породе.

С целью выяснения геохимического поведения элементов при серпентинизации нами выполнено физико-химическое моделирование взаимодействия между гарцбургитом, лерцолитом и морской водой с помощью компьютерной программы «Селектор» для температур от 2 до 400 °C и давления 500 бар, имитирующее условия серпентинизации пород в пределах океанической коры при различных соотношениях воды и породы. Базовая мультисистема состояла из 22 независимых (Si, Al, Ti, Fe, Mn, Mg, Ca, Na, K, P, Cu, Ni, Zn, Sr, B, Br, Cl, F, S, C, H, O) и 273-х зависимых компонентов.

Результаты моделирования свидетельствуют, что процесс серпентинизации ультраосновных пород дна океанов приводит к образованию устойчивой равновесной ассоциации минералов: серпентин (до 80 %) + магнетит (до 2.2 %) + брусит (до 5 %) + эпидот (до 3 %) ( хлорит (до 7 %) ( иллит (до 5 %) ( кальцит (до 2 %) ( гипс (до 1.5 %) ( ангидрит (до 2 %). Количественное содержание минеральных фаз в реакционных серпентинитах определяется соотношением  вода/порода (В/П) и температурой.  Состав серпентинизирующих растворов в зависимости от этих параметров изменяется от щелочных до слабокислых (pH = 10.5–5.6).

Серпентинизация пород, по данным моделирования, практически не влияет на перераспределение рудных компонентов по отношению к их первичному содержанию в ультрабазитах. В то же время намечаются некоторые общие закономерности. Так, пирротин, хизлевудит, халькопирит и борнит устойчивы при дефиците воды (В/П < 5 : 1), а пирит, миллерит и рутил – в условиях ее избытка (В/П = 5 : 1 – 10 : 1). Сфалерит характерен почти для всех исследованных значений параметров В/П и температуры. Максимальные содержания рудных элементов в равновесном флюиде составляют при T = 400 °C (моль/кг): Cu = 4.8·10-5, Zn = 3.3·10-4, Ni = 1.6·10-5, Pb = 3·10-6, Fe = 3·10-5. Концентрации хлора и серы в растворе не превышают 6.54·10-1 и 2.97·10-2 моль/кг, соответственно.

Таблица

Средний состав серпентинизированных гипербазитов трансформного разлома 15°20' в сравнении с гипербазитами 
различных геодинамических обстановок

| № |  | n | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | П.п.п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднее | 57 | 39.88 | 0.01 | 0.80 |  | 7.37 | 0.09 | 37.89 | 0.29 | 0.10 | 0.01 | 12.70 |
|  | Станд. откл. |  | 1.11 | 0.01 | 0.45 |  | 2.35 | 0.03 | 1.09 | 0.37 | 0.03 | 0.01 | 1.30 |
|  | Минимум |  | 38.06 | 0.01 | 0.16 | 1.08 | 0.54 | 0.01 | 34.97 | 0.00 | 0.06 | <0.01 | 6.21 |
|  | Максимум |  | 43.79 | 0.10 | 3.36 | 6.83 | 10.76 | 0.15 | 42.14 | 1.80 | 0.22 | 0.05 | 14.09 |
| 2 | Среднее | 35 | 39.60 | 0.02 | 1.29 |  | 7.05 | 0.12 | 34.76 | 2.14 | 0.14 | 0.02 | 13.08 |
|  | Станд. откл. |  | 4.02 | 0.03 | 1.74 |  | 3.14 | 0.06 | 3.41 | 3.51 | 0.08 | 0.01 | 2.69 |
|  | Минимум |  | 31.02 | 0.01 | 0.16 | 1.41 | 0.97 | 0.06 | 20.64 | 0.01 | 0.08 | <0.01 | 7.06 |
|  | Максимум |  | 48.12 | 0.19 | 9.10 | 16.22 | 11.57 | 0.35 | 38.66 | 12.36 | 0.46 | 0.04 | 20.13 |
| 3 | Лерцолит | 69 | 45.90 | 0.16 | 3.47 | 5.12 | 3.81 | 0.15 | 38.63 | 2.26 | 0.34 | 0.07 |  |
| 4 | Гарцбургит | 71 | 45.00 | 0.10 | 1.70 | 6.80 | 2.20 | 0.10 | 42.60 | 0.70 | 0.20 | 0.01 |  |
| 5 | Дунит | 6 | 39.42 | 0.05 | 0.91 | 3.34 | 4.16 | 0.15 | 43.25 | 0.40 | 0.10 | 0.00 |  |
| 6 | Перидотит | 2 | 38.53 | 0.14 | 4.29 | 2.85 | 5.21 | 0.21 | 34.85 | 2.73 | 0.30 | 0.03 |  |
| 7 | Дунит и гарцбургит | 4 | 38.12 | 0.04 | 1.62 | 5.37 | 3.33 |  | 35.67 | 0.65 | 0.04 | 0.02 |  |

Окончание табл.

| № |  | n | Cr | Ni | Co | V | Cu | Zn | Pb | Cd | Ba | Sr | Rb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднее | 57 | 1016 | 2016 | 83 | 26 | 27 | 48 | 1.2 | 0.02 |  |  | 5.1 |
|  | Станд. откл. |  | 489 | 578 | 23 | 13 | 18.9 | 17 | 0.8 | 0.05 |  |  | 2.7 |
|  | Минимум |  | 120 | 350 | 13 | <5 | 3 | 13 | 0.3 | 0.01 | <5 | <2 | 3.1 |
|  | Максимум |  | 2472 | 2960 | 122 | 52 | 80 | 126 | 4.9 | 0.40 | 70 | 145 | 14.8 |
| 2 | Среднее | 35 | 813 | 1915 | 91 | 62 | 41 | 110 | 1.4 | 0.04 | 184 | 353 | 5.3 |
|  | Станд. откл. |  | 678 | 606 | 38 | 73 | 60 | 211 | 1.3 | 0.04 | 158 | 631 | 2.1 |
|  | Минимум |  | 74 | 440 | 40 | 9 | <3 | 23 | <0.2 | 0.01 | <5 | <2 | 2.8 |
|  | Максимум |  | 2400 | 2947 | 203 | 291 | 276 | 1281 | 6.5 | 0.26 | 419 | 2200 | 10.7 |
| 3 | Лерцолит | 69 | 3000 | 2100 | 117 | 47 |  |  |  |  | 8 | — | 0.5 |
| 4 | Гарцбургит | 71 | 3900 | 2500 | 120 | 45 |  |  |  |  | 7.6 | 13.6 | 0.5 |
| 5 | Дунит | 6 | 4300 | 3700 | 85 | 20 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |
| 6 | Перидотит | 2 | 2400 | 2800 | 80 | 40 |  |  |  |  |  |  | 0.9 |
| 7 | Дунит и гарцбургит | 4 | 1230 | 1100 | — | — |  |  |  |  | 0.8 | 7 | 1 |
| 8 | Ультрабазит | 18 | 2663 | 2444 |  | 24 | 20 | 76 | 9 |  |  |  |  |

Примечание: n – количество анализов. 1 – типичные серпентинизированные ультрамафиты разлома 15°20', 2 – «аномальные» гипербазиты того же региона, 3, 4 – океанические гипербазиты, 5, 6 – породы офиолитового комплекса Папуа Новая Гвинея, 7 – породы массива Троодос, Кипр, 8 – породы Канской глыбы Алтае-Саянской складчатой области. Содержания петрогенных окислов (1–2) (мас. %) определялись рентгено-флуоресцентным методом в ОИГГМ РАН, аналитик А. Д. Киреев, редкие элементы (г/т) – атомно-абсорбционным анализом (1–2), ОИГГМ РАН, аналитик В. И. Симонова, 3–7 – 
по Б. Г. Лутц [1980], 8 – РФА СИ, аналитик Ю. П. Колмогоров (неопубликованные данные, любезно предоставленные 
С. И. Ступаковым и А. И. Чернышевым).

Серпентинизация пород, по данным моделирования, практически не влияет на перераспределение рудных компонентов по отношению к их первичному содержанию в ультрабазитах. В то же время намечаются некоторые общие закономерности. Так, пирротин, хизлевудит, халькопирит и борнит устойчивы при дефиците воды (В/П < 5 : 1), а пирит, миллерит и рутил – в условиях ее избытка (В/П = 5 : 1 – 10 : 1). Сфалерит характерен почти для всех исследованных значений параметров В/П и температуры. Максимальные содержания рудных элементов в равновесном флюиде составляют при T = 400 °C (моль/кг): Cu = 4.8·10-5, Zn = 3.3·10-4, Ni = 1.6·10-5, Pb = 3·10-6, Fe = 3·10-5. Концентрации хлора и серы в растворе не превышают 6.54·10-1 и 2.97·10-2 моль/кг, соответственно.

Как следует из приведенного аналитического и расчетного материала, в случае пространственной приуроченности сульфидных проявлений к выходам серпентинитов в морских условиях, ультрабазиты не являются источниками рудного вещества, что согласуется с экспериментальными данными [9]. Аналогичной точки зрения придерживается А. Ю. Леин с соавторами [2]. Таким образом, гипербазиты, несмотря на пространственную связь с гидротермами, выступают лишь в качестве геохимического барьера, на котором происходит разгрузка рудонесущих растворов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 03-05-65045).

Литература

- Богданов Ю. А., Бортников Н. С., Викентьев И. В. и др. Минералого-геохимические особенности гидротермальных сульфидных руд и флюида поля Рэйнбоу ассоциированного с серпентинитами, Срединно-Атлантический хребет (36(14' с. ш.) // Геология рудных месторождений, 2002. Т. 41. № 6. С. 510–543.

- Леин А. Ю., Черкашев Г. А., Ульянов А. А. и др. Минералогия и геохимия сульфидных руд полей Логачев и Рейнбоу: черты сходства и различия // Геохимия, 2003. № 3. С. 304–328.

- Лутц Б. Г. Геохимия океанического и континентального магматизма. М., Недра. 1980. 247 с.

- Barriga F. F. A., Costa I. M. A., Relvas J. M. T. et al. The Rainbow serpentinites and serpentinite-sulphide stockwork (Mid-Atlantic Ridge, AMAR Segment): a preliminary report of the FLORES Results // EOS Amer. Geophys. Union Transactions, 1997. V. 78. F832.

- Batuyev B. N., Krotov A. G., Markov V. F. et al. Massive sulphide deposits discovered and sampled at 14( 45( N, Mid-Atlantic Ridge (( BRIDGE Newsletter, 1994. N 6. P. 6–10.

- Harper G. D. Structural styles of hydrothermal discharge in ophiolite sea-floor systems // Volcanic-associated massive sulphide deposits: Process and examples in modern and ancient setting. Chelsea, 1999. P. 53–73.

- Janecky D. S., Seyfried W. E. Jr. Hydrothermal serpentinization of peridotite within oceanic crust: experimental investigation of mineralogy and majior element chemistry // Geochim. Cosmochim. Acta, 1986. V. 50. № 7. 
P. 1357–1378.

- Seyfried W. E. Jr., Bischoff J. L. Experimental seawater-basalt interaction at 300°C, 500 bars, chemical exchange, secondary mineral formation and implication for the transport of heavy metals // Geochim. Cosmochim. Acta, 1981. V. 45. № 2. P. 135–147.

- Seyfried W. E. Jr., Dibble W.E. Jr. Seawater-peridotite interaction at 300 °C and 500 bars: implications for the origin of oceanic serpentinites // Geochim. Cosmochim. Acta, 1980. V. 44. P. 309–321.

- Seyfried W. E. Jr., Mottl M. J. Hydrothermal alteration of basalt by seawater under seawater-dominated conditions // Geochim. Cosmochim. Acta, 1982. V. 46. P. 985–1002.