П. И. Пирожок, А. В. Чадченко

ОАО «Учалинский ГОК», г. Учалы

## Геологическое обеспечение деятельности Учалинского горно-обогатительного комбината

Геологическое обеспечение деятельности Учалинского горно-обогатительного комбината включает в себя доразведку месторождений, опережающую и сопровождающую эксплуатационную разведку, геолого-технологическое опробование руд, НИР по геологической тематике.

Доразведка месторождений, ранее выполнявшаяся за счет госбюджета, имеет целью прослеживание оруденения на флангах, а также по падению залежей, ниже известного контура, для получения прироста запасов, при условии, что для этого имеются достаточные геологические обоснования и предпосылки. Выполняется бурением колонковых скважин с поверхности или из подземных камер, в последнем случае нередко скважины задают вертикальным веером для прослеживания рудной зоны на глубину. Разведочные скважины бурятся по сетке 100–50(100–50 м, применявшейся при детальной разведке основных рудных тел месторождения. Идеальным является случай, когда доразведка выполняется до начала разработки месторождения. На УГОКе так было на Молодежном и Узельгинском месторождениях.

При опережающей эксплуатационной разведке, осуществляемой посредством бурения вертикальных, горизонтальных и восстающих (в подземных выработках) колонковых скважин, уточняется морфология и условия залегания рудных тел, их вещественный и химический состав, сортность руд; пересчитываются запасы по блокам, категориям, сортам, уступам, горизонтам. 
Разведочная сеть при этом сгущается до 20–25(20–25 м, при необходимости (на участках раздувов мощности, подсечение богатой руды) до 10–15(10–12 м.

Так, на Учалинском месторождении, при прослеживании западного контура залежи на гор. 120 м, контакт руды с перекрывающими миндалекаменными базальтами на профилях 14-8 переместился к западу на 70–110 м от контура разведки, что позволило получить прирост запасов МЦК руды более 2 млн т; вместе с этим была уточнена нижняя граница верхнего «раздува» мощности и положение резкого пережима главной залежи по падению [4]. В последующие годы увеличения мощности учалинской залежи были выявлены колонковым бурением на восточном (профили 12–16) и северном флангах (профили 18–22). Реализация проекта доразведки Учалинского месторождения с гор. 310 м, составленного Межозерной ГРП (Р. И. Фатхулин, К. В. Венчковская, В. П. Кизянов и др.) и Учалинским ГОКом (П. И. Пирожок, У. С. Нафиков) позволила прирастить из недр 13 млн т медно-цинковой руды, в ней 170 тыс. т Cu, 457 тыс. т Zn, из них более 2.5 млн т руды для открытой разработки.

Основной задачей сопровождающей эксплуатационной разведки месторождений комбината является уточнение содержания основных полезных компонентов в сортах руд, в блоках (при открытой разработке) и камерах (при подземной), готовящихся к добыче. Технологические (взрывные) скважины, одновременно являющиеся и разведочными, в карьерах бурились станками СБШ-250 МН вертикально или наклонно (до 10–15º), по сетке 4–5(4–5 м, редко 5–6(4–5 м, глубиной 14–15 м, с учетом перебура на 
2–3 м. В зависимости от объема (размера) взрываемого блока скважины располагались в один или несколько рядов. Опробованию подвергался рудный шлам согласно инструкции. При подземной добыче опробованию подвергается рудный шлам из технологических скважин, оконтуривающих камеры, панели ленты.

Результаты опробования скважин сопровождающей разведки используются для оперативного (месячного, суточного, сменного) планирования и управления добычными работами в режиме усреднения, а также для всех видов учета движения числящихся на балансе полезных компонентов, расчета потерь и разубоживания, статотчетности по установленным формам.

Оперативные пересчеты и подсчеты прироста запасов, выполнявшиеся геологической службой комбината и Межозерной ГРП по данным эксплуатационной разведки и доразведки, после утверждения ЦКЗ МЦМ СССР и постановки их на баланс по форме 5-гр, использовались для всех видов планирования горнодобычных работ. Общие результаты ГРР Учалинского ГОК и Межозерной ГРП ОАО «Уралцветметразведка» показаны в таблице.

По балансовой группе также были приращены запасы кадмия, индия, селена, теллура [6]. К настоящему времени эти запасы отработаны.

Следующим важнейшим направлением деятельности рудничной геологической службы, способствующим более полному, рациональному освоению МСБ, является опережающее геолого-технологическое опробование (ОГТО) руд, внедренное на комбинате в соответствии с приказом МЦМ СССР в 1973–74 гг. и действующее поныне [2, 3, 6].

Проведение ОГТО заключается в систематическом отборе технологических проб малого веса (50–80 кг) из МК и МЦК руд, их исследовании на обогатимость по действующим на УОФ схемам и режимам флотации, с применением только промышленной (оборотной) воды, что позволяет получить реальные показатели извлечения металлов в концентраты. По мере накопления проб ОГТО составляется карта обогатимости руд, позволяющая планировать добычные работы в режиме усреднения, согласно стандартам предприятия – СТП, и рассчитывать средневзвешенным способом плановые показатели извлечения металлов по фабрике на год, месяц [2, 3, 5].

Следующим важнейшим направлением геологического обеспечения деятельности УГОКа является проведение НИР по геологической тематике. В течение прошедших десятилетий целый ряд важных исследований выполнен институтами ЦНИГРИ, Геологии УфНЦ РАН, Геологии и геохимии им. Заварицкого УО РАН, УГГГА (бывший СГИ им. В.В. Вахрушева), МГУ, ИГЕМ РАН, ИМГРЭ (г. Москва), МГТУ им. Носова, Минералогии УрО РАН (г. Миасс), Унипромедью, Ростовским университетом, тематическими партиями Башкирского, Уральского, Челябинского Оренбургского геолкомов, ОАО «Уралцветметразведка» и другими. Результаты этих работ использовались и используются в практической деятельности комбината.

Укажем некоторые из них. Тематические минералогические исследования  руд   Узельгинского  месторождения,   выполненные институтами Геологии УфНЦ РАН (Г. Н. Пшеничный и др.), ЦНИГРИ (Злотник-Хоткевич и др.), выявившие зараженность мышьяком 5, 6, 3 рудных тел Узельги, и работы ЦИЛ комбината (Ф. Г. Хамидуллина и др.), подтвердившие эти данные, позволили комбинату поставить перед Минметаллургии (г. Москва) вопрос о корректировке мощности Узельгинского рудника в связи с необходимостью расшихтовки узельгинской руды рудами других месторождений, чтобы получить из неё медный концентрат с допустимым (по ГОСТу) содержанием мышьяка.

Таблица

Прирост МК+МЦК руды и металлов за 1958–1998 гг.

| №№ п/п | Месторождения | тыс. т | золото, кг | серебро, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руда | медь | цинк | сера |  |  |
| 1 | Учалинское | 21185 | 240 | 526 | 8474 | 27540 | 423.7 |
| 2 | им. XIX Партсъезда в том числе участки | 4212 | 198 | 132 | 1604 | 4554 | 216.3 |
|  | Юго-восточный | 2001 | 134 | 43 | 643 | 2374 | 92.5 |
|  | восточный | 1431 | 45 | 47 | 556 | 1373 | 91.6 |
|  | северо-западный | 780 | 19 | 42 | 405 | 807 | 32.2 |
| 3 | Молодежное | 3370 | 56 | 77 | 1460 | 5392 | 148.3 |
|  | Итого: | 28767 | 494 | 735 | 11538 | 37486 | 788.3 |

Совместные многолетние исследования рудничных геологов с учеными-геологами М. Б. Бородаевской, Н. П. Петровской, В. А. Прокиным, П. Ф. Сопко и др., с практиками-геологоразведчиками Уральского региона, в конечном итоге, привели к выдающемуся событию – открытию в 1986 г. Межозерной ГРП треста «Уралцветметразведка» крупного Новоучалинского месторождения, по запасам и обогатимости руд аналогу Учалинского месторождения, будущей главной рудной базы комбината на Учалинской промплощадке [1, 2, 7].

В настоящее время комбинат продолжает геологическую разведку на Учалинском и Узельгинском месторождениях за счет средств основной деятельности; выполняются работы по переоценке запасов Молодежного, Учалинского, Узельгинского месторождений в соответствии с нормативными документами Министерства природных ресурсов, по бедным цинковым и серноколчеданным рудам.

В конце 2003 г. на Учалинской промплощадке проведены испытания рудосортировочной станции, поставленной ООО «РАДОС» (г. Красноярск), что позволяет использовать забалансовые, разубоженные руды, поднимая в них содержания меди и цинка до кондиционного уровня.

В год своего 50-летия и 65-летия открытия Учалинского месторождения Учалинский горно-обогатительный комбинат, имея мощную разведанную МСБ, продолжает наращивать усилия по ее дальнейшему освоению в текущем столетии [5, 6, 7].

Литература

- Волькинштейн М. Я., Николайченков Ю. С., Стахеев Н. П. Укрепление сырьевой базы действующих горнорудных предприятий – основная задача ОАО «Уралцветметразведка» на территории Республики Башкортостан // Минерально-сырьевая база Республики Башкортостан: реальность и перспективы. Уфа: Тау, 2002. С. 639–642.

- Минеральные ресурсы Учалинского горно-обогатительного комбината / И. Б. Серавкин, П. И. Пирожок, В. Н. Скуратов и др. Уфа: Баш. кн. изд., 1994. 328 с.

- Нафиков У. С., Пирожок П. И., Пежемский Г. Г., Хамидуллина Ф. Г. Передовой опыт опережающего геолого-технологического опробования на Учалинском ГОКе. М.: ЦНИИцветмет экономики и информации, 1982. 16 с.

- Пирожок П. И., Нафиков У. С., Диденко А. М., Чадченко А. В. и др. Методика и результаты эксплуатационной разведки на Учалинском ГОКе // Оценка перспектив и рациональные методы разведки цветных металлов на Урале. Екатеринбург: УИФ «Наука», 1993. С. 64–74.

- Пирожок П. И., Серавкин И. Б., Чадченко А. В. Геолого-экономическая и горно-техническая характеристика эксплуатируемых месторождений. Учалинский горно-обогатительный комбинат на рубеже ХХI века. Уфа: Полиграфкомбинат, 1999. С. 30–108.

- Пирожок П. И. Вклад рудничных геологов в создание и освоение минерально-сырьевой базы Учалинского ГОК // Геологическая служба и горное дело Башкортостана на рубеже веков. Уфа: Тау, 2000. С. 339–343.

- Пирожок П. И., Диденко А. М. История открытия Новоучалинского месторождения и его геологическое строение (Южный Урал) // Металлогения древних и современных океанов – 97. Миасс: ИМин УрО РАН, 1997. С. 81–87.