Вал. А. Попов, А. А. Монгуш

ТувИКОПР СО РАН, г. Кызыл

## Изучение древнего горно-металлургического 
производства в Туве: имеющиеся результаты, 
проблемы, предлагаемые пути решения

Тува является одним из значительных центров древнего горно-металлургического производства. Здесь известны многочисленные следы древней добычи и выплавки меди, железа. Предполагается возможность освоения в древности проявлений золота, олова, соли, полиметаллов, ртути. Время зарождения горного промысла в Туве достоверно не установлено. Предполагается его начало в карасукскую эпоху, то есть к ХIII–ХII вв. до н. э. для меди и бронзы и к началу уюкского времени, т. е. VIII–VII вв. до н. э. – для железа [1, 3, 7, 8]. Эти датировки в свете последних находок, в частности, раскопок кургана «Аржаан-2», требуют уточнения.

Интерес к изучению памятников горно-металлургического производства в Туве возник очень давно. При добыче золота невольно бросались в глаза следы работ древних предшественников. Еще в 1916 г. штейгером П. Е. Макаровым в долине р. Бай-Сют была найдена древняя медеплавильня. Чертеж ее был опубликован в 1934 г., и она вошла во все археологические издания как единственная в СССР зафиксированная печь для плавки медной руды [7]. Вопросами горного промысла занимались побочно многие археологи, работавшие в Туве – С. В. Киселев, А. Д. Грач, Л. Р. Кызласов, М. Х. Манай-оол и другие. Наиболее полными работами, целиком посвященными рассматриваемой проблеме, явились многолетние изыскания Я. И. Сунчугашева [7, 8], не потерявшие своего значения и в настоящее время. Они надолго останутся основополагающими для дальнейших исследований на эту тему. Им описаны и изучены многочисленные памятники горного и металлургического производства меди и железа, сделана попытка реставрации процессов металлургического и горного производства этих металлов. Отрадно, что эта работа осуществлялась в контакте с геологами.

К сожалению, в дальнейшем подобные работы больше не проводились. Насколько нам известно, при археологических работах просто фиксировались все находки подобного рода, попадавшиеся попутно. Так, Л. Р. Кызласовым [2] описана случайная находка литейной формы для кинжала карасугского типа с верховьев Хемчика. По сведениям К. В. Чугунова, шлаки часто отмечались в курганах без видимой связи с его конструкцией. Вероятно, это использование курганной насыпи в более позднее время в качестве плавильной печи, что не раз отмечалось в археологической литературе. Поскольку периодизация горного промысла остается одним из самых «узких» мест и практически не разработана, такие находки позволяют получить хоть какие-то реперы, и являются достаточно интересными. Проводится определенная работа по геохимическим исследованиям древнего металла, в основном, золота, но эти материалы и их уровень нам не известны.

Между тем, в последнее время работы по древнему металлу приобрели значительный размах, вышли на новый качественный уровень и проводятся в нескольких центрах – в Москве, Кемерово, Миассе и в ряде других мест, Саяно-Алтайская провинция остается практически вне этих исследований. Предлагаемые нами работы призваны, в какой-то мере, восполнить этот пробел для Тувинского горно-металлургического очага. Предполагается выполнить следующие виды работ:

1. Изучение и документация древних выработок, металлургических печей и остатков древнего плавильного производства. При этом будут отобраны пробы из руд, шлаков, остатков плавильного производства. Будет изучена методика добычи, приемы плавки и литья рудокопов и металлургов. По возможности будет сделана попытка реставрации плавилен с привлечением специалистов. При изучении следов древних рудокопов будут изучаться места их поселений, захоронений. Будет рассмотрен вопрос о необходимости и целесообразности специализированных раскопок. При наличии материала (остатки углей, древесины, костей) будут отобраны и проанализированы пробы на абсолютный возраст.

Полученные материалы по древним выработкам будут каталогизированы; обобщены в банки данных, а на их основе составлена карта пунктов древней добычи и переработки металлов и руд с иллюстрациями по отдельным наиболее представительным участкам, сводными обобщенными таблицами анализов, разбитых по геологическим, геохимическим признакам.

2. Составление банка данных и геохимический анализ изделий из меди, бронзы, железа, серебра и золота, найденных в Туве и имеющихся в музейных коллекциях Кызыла, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Будут изучаться вторичные минералы, образующиеся на древних предметах, разработаны рекомендации для восстановления и реставрации таких предметов. Полученные данные будут систематизированы с целью их привязки к определенным месторождениям, геологическим провинциям, рудным узлам.

Работа подобного рода представляется довольно перспективной и позволяющей получить новый материал для характеристики известных археологических культур, их связей с окружающим миром, взаимодействия с соседями. Возможности привязки мест горно-металлургического производства, по крайней мере, для медного и бронзового веков обусловлены значительным разбросом типов используемых в древности месторождений с характерным для каждого из них набором элементов [5]. Сложнее обстоит дело с железом. Пока что нет твердой уверенности, что используемые месторождения имеют свои специфические геохимические черты, которые сохраняются в полученном металле и изделиях. Вероятно, уверенно можно говорить пока только о своеобразном комплексном оруденении Кара-Сугского типа с присутствием редких земель. Следы использования его в прошлом имеются, но когда – неясно [4]. Надеемся, что проведенная работа позволит дать ответ на этот вопрос. Что же касается вопроса о драгоценных металлах, то большинство исследователей склоняются к «военному» происхождению золота известных находок драгоценностей, поскольку имеющиеся в Туве проявления и месторождения как рудного, так и россыпного золота вряд ли могли использоваться древними [6]. С большой уверенностью можно предположить импорт обработанного золота.

3. Существенной частью поставленной работы, хотя и выходящей за геологические рамки, является изучение вопроса добычи и плавки руд в недавнем прошлом и сохранение традиций древних рудознатцев у тувинского народа. Есть основания предполагать, что эти традиции существовали и сохранялись. 
По крайней мере, по предварительным расспросным данным, у стариков в рудных районах сохранились какие-то сведения на этот счет. Кроме того, этот материал позволит выйти на имеющиеся следы древних горных работ, еще не известных и не зафиксированных исследователями.

В результате намеченных работ будет создана основа для соответствующей витрины нового республиканского музея и монографии о древних рудокопах и металлургах Тувы. Достаточно хорошо сохранившиеся и отреставрированные объекты могут служить музеем под открытым небом, наряду с известными курганами, древними святилищами и другими историческими памятниками. Не исключено, что проведенные работы явятся и новым вкладом в изучение рудных объектов, особенно таких малоизученных, как медистые сланцы на западе Тувы, грейзеновые проявления меди на Алаше и другие. Они также заполнят собой лакуну в современном изучении горно-металлургического производства в Туве и послужат существенной частью общего познания закономерностей становления древнего горного дела и металлургии.

Работа поддержана грантом РГНФ № 04-01-63001а\Т.

Литература

- Кызласов Л. Р. К истории карасукской металлургии // Российская археология, 1993. № 3. С. 43–49.

- Кызласов Л. Р. Каменная литейная форма из Тувы // История и эволюция древних вещей. М.: Изд.МГУ, 1994. С. 129–139.

- Маннай-оол М. Х. Тува в скифское время (уюкская культура), М.: Наука, 1970. 118 с.

- Попов В. А. Уникальные памятники природы Овюра // Устойчивое развитие малых народов Центральной Азии и степные экосистемы. Труды 5 Убсунурского симпозиума. Кызыл-Москва, 1997. 
С. 232–236.

- Попов В. А. Древние рудокопы и золото Тувы. Состояние и освоение природных ресурсов Тувы и сопредельных регионов Центральной Азии // Геоэкология природной среды и общества, научные труды ТувИКОПР СО РАН. Кызыл, ТувИКОПР СО РАН, 2003а. С. 181–183.

- Попов В. А. Типы медных руд Тувы, добывавшихся в бронзовом веке // Металлогения древних и современных океанов–2003: формирование и освоение месторождений в островодужных системах. Миасс: Имин УрО РАН, 2003б. С. 259–262.

- Сунчугашев Я. И. Горное дело и выплавка металлов в древней Туве. М.: Наука, 1969. 140 с.

- Сунчугашев Я. И. Древнейшие рудники и памятники ранней металлургии в Хакасско-Минусинской котловине. М.: Наука, 1975. 172 с.