И. В. Викентьев1, М. А. Юдовская 1, В. П. Молошаг 2, А. В. Чадченко 3

1 – Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, г. Москва

2 – Институт геологии и геохимиии УрО РАН, г. Екатеринбург

3 – Учалинский горно-обогатительный комбинат, г. Учалы

## Благородные металлы в колчеданных рудах

## Учалино-Александринского района (Южный Урал)

Учалинский ГОК – один из российских монополистов по производству Zn и Cu в концентратах. Для комбината, в настоящее время перерабатывающего, в основном, руды Учалинского и Узельгинского месторождений, проблема извлечения попутного золота остается острой [6]. Обусловлено это тем, что доля видимого (свободного) золота составляет 5–15 %, причем большая его часть находится в тончайших сростках с сульфидами и в микровключениях в них. Авторами исследовано распределение благородных металлов в рудах и сульфидных концентратах Учалинского, Узельгинского, Молодежного и Александринского месторождений, а также оценены условия образования золотоносных колчеданных руд. В качестве объектов сопоставления привлечены авторские данные по некоторым другим месторождениям Урала.

В работе использованы новейшие локальные методы изучения минерального вещества: нейтронно-активационный анализ (НАА), метод индуктивно-связанной плaзмы с масс-спектрометрией (ICP-MS). ЭПГ в концентратах и хвостах колчеданно-полиметаллических руд определялись методом ICP-MS с выделением суммы ЭПГ из навески 2 г с параллельным определением прямым кинетическим (хроматографическим) методом на целлюлозе. Содержание золота и серебра в индивидуальных зернах рудных минералов и состав их собственных минералов исследованы с помощью рентгеноспектральных микроанализаторов Comeca MS-46 и Сomebax SX-50 и электронного микроскопа с энергодисперсионной приставкой «JSM-5300+LINK ISIS».

Для выяснения физико-химических условий образования золотосодержащих парагенезисов нами привлекались данные о температурах гомогенизации газово-жидких включений минералов руд, устойчивости теллурсодержащих минеральных ассоциаций, летучести серы и теллура, а также ряд других параметров. Температура образования этих ассоциаций определялась с помощью электрум-сфалеритового и арсенопиритового геотермометров, которые позволяют определить и значение летучести серы. Наряду с электрум-сфалеритовой, нами использовалась арсенопиритовая термо- и фугобарометрия, основу которой составляют данные по содержанию мышьяка (атомные %) в арсенопирите, находящемся в равновесии с пиритом, пирротином и другими сульфидами.

Полученные значения температур и летучести серы сведены в табл. 1, 2 и показаны на рисунке. Из этих данных следует, что формирование значительной части золотосодержащих руд колчеданных месторождений происходило в условиях сравнительно небольших отклонений значений летучести серы от линии равновесия реакции халькопирита с борнитом. Значения lgfS2 колеблются в большинстве изученных ассоциаций в пределах – 12…-5, при общем размахе –16…-3. Температура заметно различна: для блекловорудной борнитовой ассоциации Т = 150–360 °С, для блекловорудной халькопиритовой она обычно выше и составляет 130–450 °С, а для арсенопиритовой ассоциации температуры максимальны – 250–520 оС.

Для ряда исследованных колчеданных месторождений (Сафьяновское, Дегтярское, Гайское) намечается тенденция антагонизма распределения теллуридов и самородного золота, т. е. в большинстве случаев теллуриды и самородное золото встречаются раздельно, что, очевидно, обусловлено наличием изоморфной примеси золота в теллуридах [5]. Для других (например, Узельгинское) установлено их сонахождение, что, очевидно отражает различия в РТХ параметрах образования поздних золото- и теллур-содержащих парагенезисов.

Учалинское месторождение относится к числу мировых гигантов. Из 116 млн т его руд со средним соотношением Cu : Zn : Pb=1 : 3.46 : 0.14 к настоящему времени отработаны примерно 75 %. Извлечение в медный, цинковый и пиритный концентраты составляет 14–8–50 % Au, 26–15–37 % Ag. Наиболее обогащен благородными металлами цинковый концентрат (4 г/т Au 150 г/т Ag), в меньшей степени медный (2.5 и 90) и пиритный (1.5 и 25). Содержание свободного золота составляет лишь 13–15 %, при этом большая его часть находится в тонких сростках с сульфидами, которые не раскрываются при дроблении руд (95 % фракции –0.074 мм). Содержание золота в сфалерите в среднем 1.3 г/т (до 3), серебра от 20 до 75 г/т. Содержание золота в пирите в среднем 1.2 г/т (до 1.6), серебра 9.5 г/т (до 30). Минимальные содержания золота установлены в халькопирите (1 г/т, серебра 10–20 г/т). Из собственных минералов  благородных  металлов на месторождении установлены гессит, золото и электрум. В ассоциации с последним нами установлен сульфид золота и серебра – безселеновый аналог петровскаита. В зерне электрума размером около 20 мкм и пробностью 550 присутствуют его тончайшие, в несколько микрон, каемки. Состав его близок к петровскаиту с примерно равными атомными количествами золота и серы и пересчитывается на формулу Au2Ag3S2. Примеси селена в нем не обнаружено. Подобный сульфид золота и серебра обнаружен на золоторудных месторождения Альфа и Якутское, для которых И. Я. Некрасов с соавторами [6] показали его гипогенное происхождение в обстановках повышенной активности серы.

Таблица 1

Условия формирования золотоносных руд колчеданных 
месторождений Южного и Среднего Урала

| Месторо- ждение | Ассоциациия1 | Т С | - lgfS2 | - lgfO2 | Геотермометр2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Узельгинское | ХБ | 130–370 |  |  | I |
|  | ХБ | 165–190 | 15.5–14.3 | 27.5* | II |
|  | А | 250–515 | 12–4.3 | 26.5* | III |
| Александринское | ББ | 160–360 | 12–8** | 35–28** | I |
| Гайское | ББ | 272–364 | 8.4–4.3 | 3.9–3.7* | II |
|  | ХБ | 297–446 | 9.8–3.9 |  | II |
| Дегтярское | ХБ | 210–465 |  |  | I |
|  | ХБ | 279–372 | 10.4–6.5 |  | II |
|  | А | 380–425 | 7.5–6.1 |  | III |
| Сан-Донато (им. III Интернационала) | ББ | 280–340 | 8.4–3.0 |  | II |
|  | ХБ | 193–431 | 12.6–4.8 |  | II |
|  | А | 360–430 | 7.7–6.0 |  | III |
| Сафьяновское | ХБ | 151–327 | 16.4–7.0 |  | II |
|  | А | 515–520* | 4.3–4.2* |  | III |

Примечания. 1 – ассоциации: ББ – блекловорудная (борнитовая), ХБ – блекловорудная (халькопиритовая), А – арсенопиритовая; 2 – методы определения параметров: I – гомогенизация флюидных включений, II – электрум-сфалеритовый и III – арсенопиритовый геотермометры; * – единичные определения; ** – приблизительные оценки.

Taблица 2

Парагенетические ассоциации и температуры их отложения 
в колчеданных месторождениях Урала

| Фация | Ассоциация | Типоморфные минералы | Основные акцессорные минералы | Т, С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Борнитовая | Энаргит-дигенитовая | py, sp, dg, ba | Bt, str, jal, mc, (Au,Ag) | 150–230 |
|  | Блеклорудная | py, bn, sp, flz, ba gn | Mw, col, ger, st, (Au,Ag) | 150–300 |
| Халькопиритовая | Энаргитовая | py, cp, en | (Au,Ag), alt | 180–300 |
|  | Блеклорудная | py, cp, sp, flz  hеm, gn | Теллуриды золота, серебра, висмута, суфотеллуриды серебра и висмута, alt, Te, (Au,Ag) | 180–370 |
|  | Арсенопиритовая | py, cp, sp, asp  mt | Теллуриды висмута, серебра и золота, (Au,Ag) | 250–500 |
| Пирротиновая | Арсенопиритовая | py, po, cp, sp  mt, asp | Cb, pn, теллуриды висмута и серебра, mo, bs, Bi, (Au,Ag), val, ганит |  |
|  | Леллингитовая | py, po, cp, sp, löl mt |  | >500 |

Принятые сокращения: py – пирит; bn – борнит; cp – халькопирит; en – энаргит; po – пирротин; asp – арсенопирит; dg – дигенит; mt – магнетит; hem – гематит; löl – леллингит; pn – пентландит; cb – кубанит; flz – блеклые руды; ba – барит; gn – галенит; (Au,Ag) – самородное золото; cv – калаверит; alt – алтаит; mo – молибденит; Te – самородный теллур; Bi – самородный висмут; bt – бетехтинит; bs – висмутин; mc – маккинстрит; mw – мавсонит; str – штромейерит; st – станноидит; col – колусит; ger – германит; val – валлериит; jal – ялпаит.

Рис. Положение рудных фаций колчеданных месторождений на диаграмме активность паров серы – температура.

Штриховкой показаны поля, отвечающие фациям: борнитовой (горизонтальная) в том числе энаргит-дигенитовой субфации (клетка), халькопиритовой (вертикальная), пирротиновой (косая штриховка).

Принятые сокращения: Tn – теннантит, Fe-Tn – железистый теннантит, Zn-Tn – цинковистый теннантит, остальные сокращения см. табл. 2.

Узельгинское месторождение относится к числу крупных, с более, чем 3 млн т цветных металлов. Руды его характеризуются высокой серебристостью (СAg = 10–50 г/т при максимальных 150–550 г/т, в среднем 32 г/т): это при умеренных для условий подземной отработки содержаниях в рудах цинка и меди определило возможность его эксплуатации. Для месторождения устойчиво повышенной золотоносностью (>2 г/т) характеризуются Cu-Zn руды северного фланга 4 тела и руды 3 и 5 тел. Цинковые и, особенно, медные и серноколчеданные руды менее обогащены Au. В массивных медных и медно-цинковых рудах Узельгинского месторождения содержания золота 0.5–1.2 г/т, серебра 15–30 г/т, в сплошных цинковых рудах содержания золота 0.1–2.5 г/т (в отдельных пробах до 10–12 г/т), серебра 63 г/т. Средние содержания золота в пирите 2 г/т (1.0–2.5, до 20) и серебра 24 г/т. В халькопирите в среднем 1.8 г/т Au и 42 г/т Ag; обычно 1.5–3 г/т Au (1–18.6 г/т). В сфалерите, в среднем, 1.6 г/т Au и 135 г/т Ag. Рядовые содержания Au 1.5–4.5 (в целом 0.9–10.6) г/т.

На месторождении были детально опробованы участки рудных тел 3 и 4, наиболее обогащенные серебром и золотом. Среди них был встречен участок, отличающийся повышенной золотоносностью с богатой теллуридной минерализацией. При этом развитие золотой и теллуридной минерализации характерно как для полиметаллических руд, так и для медно-колчеданных. Для изучения собственных минералов благородных металлов был использован прием выделения ультратяжелых фракций из проб руд в гранулометрических фракциях +0.06 и +0.1–0.2 мм. Среди редких минералов наибольшим распространением пользуются алтаит и гессит. Первый образует как мельчайшую эмульсиевидную вкрапленность и тончайшие прожилковидные выделения в пирите и халькопирите размером 1–5 мкм, так и более крупные идиоморфные выделения размером до 200–300 мкм. В его составе обнаружены примеси Se, Ag, Au и Hg. Гессит образует срастания, преимущественно, с галенитом и блеклыми рудами. Также широко развиты в рудах месторождения округлые выделения гипидиоморфнозернистого гессита, облекающего мелкие идиоморфные зернышки пирита, иногда с галенитом и алтаитом.

Самородное золото (пробность около 800) встречается в рудах крайне редко – в виде срастаний идиоморфных зерен, каемок обрастания вокруг пирита и ксеноморфных агрегатов. В числе других обнаружено крупное ксеноморфное зерно самородного золота с эмульсиевидной вкрапленностью алтаита. Наиболее распространенный размер 10–20 мкм, иногда встречаются золотины до 150 мкм. Наиболее распространенными элементами-примесями в самородном золоте являются Se, Te, реже – Hg, отмечается присутствие Pd на пределе чувствительности анализа.

В рудах месторождения встречены единичные находки колорадоита и самородного теллура. Вероятно, самородный теллур достаточно распространен, но он формирует обычно мельчайшие вкрапления в зернах пирита размером 2–3 мкм и менее, и его оптическая диагностика затруднена. Петцит встречается в виде мельчайших зерен в галените и халькопирите, изредка образует более крупные собственные выделения.

Серебро находится в виде изоморфной примеси в галените, в блеклой руде, в халькопирите, сфалерите, пирите, а также в виде собственных минералов: в пробах, изученных авторами 
это гессит, петцит, креннерит. Блеклые руды на месторождении являются главным концентратором серебра. Содержание Ag в теннантитах руд верхнего уровня 0.1–0.6 мас. % (среднее 0.4 мас. %), а нижнего – заметно меньше (редко более 0.2 мас. %). Верхние части рудного тела 5 (верхний уровень) характеризуются повышенными содержаниями Ag, а для нижнего уровня (рудное тело 4) картина обратная. Однако в зонах контактов базитовых даек и поздних разломов в рудах развиты теннантиты с максимальными концентрациями Ag (0.2–0.5 %), в них же обычно фиксируется и Hg (до 1–2 %). Вхождение серебра в блеклые руды, в целом, противоположно сере. Наиболее сурьмянистые образцы (преимущественно нижнего уровня) менее сереброносны, а богатые серебром (0.5–0.6 мас. %) обладают средней сурьмянистостью Sb/Sb+As = 0.2–0.5. Выделения теннантита с высокими содержаниями теллура (до 8.89 мас. %) и серебра (до 8.14 мас. %) внутри крупных кристаллов пирита не превышают по размерам нескольких микрон и сопровождаются субмикронными округлыми включениями самородного серебра.

Александринское месторождение относится к числу небольших, но очень богатых, со средним суммарным содержанием меди и цинка 10 % (Zn>Cu). Золото и серебро в рудах тела 1 распределены неравномерно, их содержания более высокие, чем по месторождению в целом. Концентрации золота максимальны в борнитсодержащих сплошных медноколчеданных и медно-цинковоколчеданных рудах (0.5–10.5, обычно 2–3 г/т), для других (безборнитовых) типов руд содержания несколько ниже – 0.5–8.0, обычно 1–3 г/т. Руды висячего бока рудного тела 1 обычно обогащены золотом в большей степени, чем лежачего [2].

В борнитсодержащих сплошных медноколчеданных и медно-цинковоколчеданных рудах содержания серебра колеблются от 10 до 110 г/т (в основном, 40–60 г/т), для остальных типов руд – 10–90 г/т (в основном 20–40 г/т). Средние содержания серебра в медноколчеданных рудах рудного тела 1 составляют 50 г/т (15…67). В рудном теле 5 средние содержания золота и серебра составляют 1.2 и 32 г/т соответственно.

По данным рентгеноспектрального микроанализа (содержание Ag в пирите и халькопирите определено также лазерноспектральным микроанализом) основные промышленные минералы-концентраторы благородных металлов – это сфалерит (<0.02–0.12 мас. % Au, <0.02–0.24 мас. % Ag), борнит (<0.02–0.07 мас. % Au, 0.10–0.27 мас. % Ag), а также халькопирит (<0.02–0.09 мас. % Au, 0.001–0.09 мас. % Ag), весьма редкими являются выделения самородного золота невысокой пробности (670–815). Основные потери золота при переработке руд связаны с пиритом (<0.005–0.022 мас. % Au, 0.001–0.005 до 0.008 мас. % Ag). Блеклые руды представлены теннантитами с повышенными концентрациями Bi (до 7 мас. %) и Te (до 5 мас. %), содержащими Ag (<0.02–0.09 %), Hg (до 0.11 %). В галените обнаружена примесь Ag <0.02–0.07 мас. %.

Из других рудных объектов интерес представляют два крупных месторождения, по возрасту сопоставляемые с колчеданными залежами Магнитогорского прогиба, находясь на северном его продолжении – Дегтярское и Сафьяновское. Первое – одно из наиболее деформированных на Урале, представленное единой плитообразной крутопадающей залежью протяженностью более 5 км, отработано (115 млн т руды). Нами были изучены руды нижней выклинки, относительно обогащенные цинком, золотом, серебром и сурьмой. По данным рентгеноспектрального микроанализа максимальные концентрации золота установлены в блеклой руде (до 0.22 мас. %), галените (до 0.17 мас. %) и сфалерите (до 0.14 мас. %). Содержания серебра составляют в пирите и халькопирите до 0.03 мас. %, в сфалерите до 0.05 мас. %, 
в блеклой руде 0.10–0.22 мас. %, в галените 0.06–0.20 мас. %. В медноколчеданных рудах золото преимущественно концентрируется в сфалерите, а серебро – в галените, в богатых медноцинковых рудах присутствие золота установлено в галените, а серебра – в блеклой руде. Последняя обнаруживает повышенные содержания Au и Ag для обоих типов руд.

Руды Сафьяновского месторождения слабо метаморфизованы и относительно обогащены благородными металлами: содержание золота достигает 2.6 г/т, а серебра 140 г/т, с максимальной их концентрацией в медноколчеданных рудах. В целом, ими наиболее обогащены медно-цинково-колчеданные руды с примерно равным их распределением в сульфидах: халькопирит 2.5 и 150 г/т, сфалерит 1.5 и 140 г/т, пирит 1.9 и 80 г/т. Основная масса золота находится в тонкодисперсном состоянии в сульфидах. 
Самородное золото (пробность 685–800) образует выделения 5–25 мкм преимущественно в рудах с повышенной ролью цинка. В рудах также установлено много теллуридов благородных металлов, причем наблюдается отсутствие самородного золота в ассоциации с теллуридами. Отмечается наличие изоморфной примеси золота в таких теллуридах как фаза Bi3(Te,S)4 и гессит. Эти и другие теллуриды приурочены к резко обогащенным халькопиритом зонам прожилково-вкрапленных руд, которые были выделены как рудные столбы [8]. Самородное золото наблюдается за пределами зон развития теллуридов в более поздних вкрапленных медно-цинковых рудах, встречающихся по периферии главной рудной зоны или в отдельных обогащенных галенитом участках сплошных медно-цинковых руд, где также отсутствуют теллуриды.

В общем, наиболее крупные золотины размером 100–1000 мкм и более установлены на месторождениях, руды которых испытали существенные метаморфические преобразования: Гайское, Карабашское, им. III Интернационала. В то же время в слабо преобразованных рудах (Узельгинское, Учалинское, Молодежное, Александринское, Сафьяновское) выделения самородного золота являются весьма редкими и представлены они мельчайшими субмикронными обособлениями; более крупные выделения появляются в участках наложения поздних гидротермальных процессов, выраженных в формировании перекристаллизованных руд полиметаллического состава (северная часть тела 4 и тело 3 Узельгинского месторождения) и в обогащенных блеклыми рудами и другими редкими минералами кварц-сульфидных прожилках.

Близкие к колчеданным месторождениям по минеральному составу и РТ-условиям отложения сульфидные гидротермальные постройки в современном океане сложены, в основном, слабо раскристаллизованными рудами (особенно в доступной опробованию глубоководными аппаратами их верхней части). В них золото находится в изоморфной форме в сульфидах – пирите, марказите и халькопирите, или в виде мелкой вкрапленности золотоносного халькопирита в сфалерите [1]. Укрупнение золота происходит при подводном окислении этих руд с образованием выделений самородного золота 1–5, редко до 18 мкм. Мелкое гипогенное золото отлагается также внутри труб черных курильщиков, подчеркивая границы зон контрастного состава и строения, что отражает резкую смену температуры и динамики истечения гидротерм, для массивных руд оно нехарактерно.

Элементы платиновой группы в рудах. Для Александринского месторождения палладий характеризуется относительно равномерным распределением – в сплошных рудах его содержания 2–10 мг/т. Платина распределена неравномерно: концентрация ее обычно менее 1 мг/т, максимальные величины (8–20 мг/т) устанавливаются в пробах с высоким содержанием серебра и полуметаллов, особенно мышьяка (As 0.09–0.66 %). Определения содержаний ЭПГ в продуктах обогащения [9] показали, что палладий существенно обогащает медный концентрат (0.2 г/т), на порядок меньше – цинковый (0.02 г/т). Содержание платины существенно ниже – 24 и 10 мг/т соответственно.

Руды Узельгинского и Учалинского месторождений характеризуются преобладанием платины (1–300 мг/т) над палладием (1–35 мг/т). Из концентратов и хвостов обогащения руд Узельгинского месторождения наиболее богаты ЭПГ коллективный концентрат (Pt 100 мг/т, Pd 60–100 мг/т) и хвосты цинковой флотации (Pt 188 мг/т, Pd 318 мг/т). Для Учалинского месторождения концентраты характеризуются резким преобладанием содержаний платины над остальными ЭПГ. Наибольшие ее концентрации (до 1.96 г/т) установлены в цинковом продукте, где также отмечаются повышенные содержания палладия и иридия (до 0.025 и 0.019 г/т соответственно). Значительные содержания платины (0.46 и 0.55 г/т) определены также в медно-цинковом и цинковом концентратах. Насколько известно, такие высокие содержания платины впервые определены в технологических продуктах 
переработки руд колчеданных месторождений Южного Урала, возможно, потому, что обычно анализировались концентраты, полученные при переработке медных руд [7].

Остается неясным, в какой форме находятся в колчеданных рудах ЭПГ: в виде мельчайших выделений собственных минералов или в виде изоморфной примеси в рудных минералах? Перспективы возможности утилизации ЭПГ могут быть связаны с выделением в технологической цепочке переработки руд продуктов, обогащенных золотом и ЭПГ с дальнейшим концентрированием благородных металлов с помощью гравитационных и флотационных методов.

Выводы

Температура формирования золотоносных колчеданных руд широко варьирует: для блекловорудной борнитовой ассоциации Т = 150–360 °С, для блекловорудной халькопиритовой она обычно выше: Т = 130–450 °С, а для арсенопиритовой температуры максимальны Т = 250–520 °С, что, в общем, отвечает увеличению вклада метаморфических процессов в преобразование руд. Значения летучести серы lgfS2 колеблются в большинстве изученных ассоциаций в пределах –12…–5, при общем размахе 
–16…–3.

Для колчеданных месторождений Учалино-Александринского района, также как и для большинства прочих колчеданных месторождений, устанавливается сложное поведение золота. 
С одной стороны, подтверждается положительная корреляция содержаний золота и меди, с другой стороны, обычно проявлены повышенная золотоносность существенно цинковых руд по сравнению с медноколчеданными, а также близкое пространственное распределение максимумов концентраций золота и цинка.

Колчеданные руды Учалино-Александринского района являются слабо метаморфизованными, очевидно, поэтому ведущей формой нахождения золота в рудах является тонкое («невидимое») золото. Это определяет максимально высокие его потери при обогащении: оно, в основном, остается в хвостах вместе c пиритом – преобладающим сульфидом руд. Серебро присутствует в рудных минералах в изоморфной форме. Видимое (свободное) золото (70–85 мас. % Au), с размером выделений 1–150 мкм вместе с другими минералами Au и Ag входит в состав поздних рудных парагенезисов. ЭПГ присутствуют в рудах в суммарных концентрациях ~0.01–0.1 г/т, а в сульфидных концентратах и хвостах обогащения ~0.1–2 г/т. Среди ЭПГ доминирует платина, несколько ниже содержания палладия.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Учалинского ГОКа, РФФИ (проекты 01-05-64510 и 03-05-65005), Отделения наук о Земле РАН (программа № 2 «Крупные месторождения»), Министерства науки, промышленности и технологий РФ (Госконтракт 43.016.11.1607 «Наноминералогия») и Фонда содействия отечественной науке.

Литература

- Бортников Н. С., Кабри Л., Викентьев И. В. и др. Невидимое золото в сульфидах из современных подводных гидротермальных построек // ДАН, 2000. Т. 372. № 6. С. 804–807.

- Викентьев И. В., Беленькая Ю. А., Агеев Б. И. Александринское колчеданно-полиметаллическое месторождение на Урале // Геология руд. месторождений, 2000. № 3. С. 248–274.

- Медноколчеданные месторождения Урала: Условия формирования / Прокин В. А, Серавкин И. Б., Буслаев Ф. П. и др. Екатеринбург: Наука, 1992. 308 с.

- Минеральные ресурсы Учалинского горно-обогатительного комбината. Уфа: Башк. кн. изд-во. 1994. 328 с.

- Молошаг В. П., Гуляева Т. Я. Распределение и состав теллуридов в рудах колчеданных месторождений Урала // Материалы к минералогии Урала. Свердловск: УрО АН СССР. 1990. С. 5–15.

- Некрасов И. Я., Самусиков В. П., Лескова Н. В. Первая находка сульфида AuAgS – аналога петровскаита // ДАН, 1988. Т. 303, № 4. С. 944–947.

- Салихов Д. Н., Юсупов С. Ш., Ковалев С. Г. и др. Полезные ископаемые республики Башкортостан (металлы платиновой группы). Уфа: «Экология», 2001. 223 с.

- Язева Р. Г., Молошаг В. П., Бочкарев В. В. Геология и рудные парагенезисы Сафьяновского месторождения в среднеуральском ретрошарьяже // Геология руд. месторождений, 1991. № 4. С. 47–58.

- Dobrovolskaya M. G., Basalaeva I. V., Vikentyev I. V. Precious metals (Pt, Pd, Au, Ag) in copper-pyritic deposits of the South Urals // Min. Mag., 1994. V. 58A. P. 233–234.