## Котляров В. А., Дунаев А. Ю., Зайков В. В.

## Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс.

## Пентландит и миллерит из гипербазитов Каахемской офиолитовой зоны (Тува).

Для изучения акцессорных минералов в гипербазитах и тальк-карбонатных метасоматитах Каахемской зоны исследованы серпентинитовые массивы на междуречье Хопто-Дерзиг. Серпентиниты слагают два крутопадающих линзообразных тела среди базальтоидов и силицитов. Акцессорная минерализация представлена цинксодержащими хромшпинелидами, магнетитом, пентландитом и миллеритом. Для пентландита характерно преобладание никеля над железом, при незначительном содержании кобальта (0.56–2.86 вес. %). Наряду с этим выявлены разности, обогащенные кобальтом, где его концентрация достигает 24.74 вес. %. Состав миллерита стандартен, он содержит лишь незначительную примесь железа (до 0.72 вес. %). Присутствие никелевой минерализации в серпентинитах позволяет надеяться на возможность выявления практически значимых проявлений никеля и платинового оруденения.