У. Ю. Будько, Е. В. Белогуб, В. А. Котляров

Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс

## Блеклые руды из руд Бабарыкинского месторождения (Южный Урал)

Бабарыкинское месторождение принадлежит Александринскому рудному району, входящему в структуру Восточно-Магнитогорской островной дуги. Месторождение располагается в 30 км от г. Магнитогорска [3]. Руды месторождения изучались в ходе поисково-оценочных работ, которые проводятся с 2001 г.

По текстурно-минералогическим признакам выделяются следующие типы руд: вкрапленные пиритовые, реже – халькопиритсодержащие пиритовые руды, которые наблюдаются в скважинах южной части участка рудопроявления (5883, 5886 и 5886Б); вкрапленные пирит-сфалеритовые, пирит-галенит-сфалеритовые руды отмечены в скв. 5881; прожилково-вкрапленные сфалеритовые, сфалерит-пиритовые, пирит-сфалеритовые, пирит-халькопирит-галенит-сфалeритовые руды наблюдаются в центральной части участка (скв. 5887, 5890); густовкрапленные до сплошных линзовидно-полосчатых, брекчиевидных руды пирит-галенит-халькопирит-сфалеритового состава с варьирующими содержаниями борнита и блеклой руды были подсечены скв. 5882, 5873, 5878, полосчатые пирит-сфалеритовые руды наблюдаются в скв. 5962. Среди акцессорных рудных минералов установлены дигенит, штромейерит, фаза, сходная с медистым кервеллеитом, самородное золото, германит, недиагностированные сульфосоли, содержащие германий [1]

Блеклая руда является характерным второстепенным минералом и встречается как в прожилково-вкрапленных, так и в сплошных рудах.

В прожилково-вкрапленных рудах блеклая руда образует выделения до 3 мм, тесно ассоциирует с галенитом и представлена теннантитом (табл.). Оценка состава некоторых выделений из прожилково-вкрапленных руд скв. 5887 при помощи СЭМ показала значительное присутствие в составе цинка (до 6–8 %), а также серебра и ртути, причем последние два элемента распределены неравномерно, образуют микросгустки 3–5 мкм без четких границ с матрицей и могут быть идентифицированы как вростки фрайбергита или результат его выделения в процессе распада.

В сплошных рудах блеклая руда образует ксеноморфные, и очень редко – идиоморфные выделения голубовато-зеленоватого цвета с отчетливыми красными внутренними рефлексами. Размеры выделений колеблются в пределах 0.n–0.0n мм. Блеклая руда находится в сростках с галенитом, халькопиритом, сфалеритом, очень редко с пиритом, в некоторых случаях совместно с галенитом замещает колломорфные почки пирита. Включения для блеклых руд, в целом, не характерны, но в наиболее крупных зернах можно отметить эмульсионные выделения халькопирита и галенита размером около 0.003 мм. Блеклая руда очень редко замещается ковеллином.

Химический состав блеклых руд из сплошных руд характеризуется широкими вариациями – от существенно мышьяковой до сурьмянистой разновидностей (табл.), повышенными концентрациями цинка (до 14.66 %) и низкой, в целом, железистостью (0–3.6%). Более высокие содержания сурьмы в блеклой руде характеризуют тонкополосчатые, неяснополосчатые руды существенно сфалеритового состава, в то время как брекчиевидные руды с большим количеством незамещенного пирита, содержат мышьяковистые разности. Сплошные существенно сфалеритовые руды    руды   скв.  5882   по   составу   блеклой   руды   сходны  с полосчатыми (рис. 1). По скважине 5878, в которой разрез рудного тела представлен наиболее полно, намечается тенденция увеличения содержания сурьмы за счет понижения мышьяка от нижних горизонтов 
к верхним (рис. 2). Кристаллохимические формулы блеклых руд показывают их принадлежность ряду теннантит-тетраэдрит. 
Согласно правилу 50 %, на рудопроявлении присутствуют оба минеральных вида.

Наиболее высокие, при значительных вариациях, концентрации цинка характерны для тетраэдритов из сплошных и полосчатых сфалеритовых руд. Повышенной, в целом, железистостью характеризуются теннантиты из прожилково-вкрапленных руд.

Таблица

Химический состав блеклой руды из руд Бабарыкинского месторождения, вес. %

| № | S | Fe | Cu | Zn | As | Sb | Mn | Cумма | Кристаллохимическая формула |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прожилково-вкрапленные руды (обр. 5887/83.5) |
| 1 | 26.04 | 1.23 | 44.37 | 7.87 | 20.06 | 0.40 | 0.00 | 99.97 | Cu11.18(Zn1.93Fe0.35)2.28(As4.28Sb0.05)4.33S13 |
| 2 | 25.52 | 1.15 | 44.75 | 8.06 | 18.97 | 1.53 | 0.00 | 99.98 | Cu11.5(Zn2.01Fe0.34)2.35(As4.14Sb0.21)4.35S13 |
| 3 | 25.62 | 1.24 | 44.69 | 7.72 | 18.71 | 1.97 | 0.00 | 99.95 | Cu11.44(Zn1.92Fe0.36)2.28(As4.06Sb0.26)4.32S13 |
| 4 | 26.21 | 5.44 | 44.15 | 3.68 | 19.83 | 0.73 | 0.00 | 100.04 | Cu11.05(Fe1.55Zn0.9)2.45(As4.2Sb0.1)4.3S13 |
| 5 | 24.78 | 3.20 | 45.10 | 6.12 | 20.18 | 0.60 | 0.00 | 99.98 | Cu11.94(Zn1.57Fe0.96)2.53(As4.53Sb0.08)4.61S13 |
| 6 | 25.55 | 1.35 | 44.23 | 7.76 | 20.29 | 0.82 | 0.00 | 100.00 | Cu11.36(Zn1.94Fe0.39)2.33(As4.42Sb0.11)4.53S13 |
| 7 | 25.87 | 1.33 | 44.81 | 7.09 | 19.17 | 1.62 | 0.07 | 99.96 | Cu11.36(Zn1.75Fe0.38Mn0.02)2.15(As4.12Sb0.21)4.33S13 |
| Прожилково-вкрапленные руды (обр. 5887/127.5) |
| 1 | 25.09 | 0.62 | 44.63 | 8.27 | 19.21 | 2.19 | 0.00 | 100.01 | Cu11.67(Zn2.1Fe0.18)2.28(As4.26Sb0.3)4.56S13 |
| 2 | 26.01 | 0.76 | 43.92 | 8.36 | 18.88 | 1.99 | 0.03 | 99.95 | Cu11.08(Zn2.05Fe0.22Mn0.01)2.28(As4.04Sb0.26)4.3S13 |
| 3 | 25.97 | 0.80 | 43.87 | 7.90 | 19.74 | 1.70 | 0.00 | 99.98 | Cu11.08(Zn1.94Fe0.23)2.17(As4.23Sb0.22)4.45S13 |
| Сплошные неясно-полосчатые существенно сфалеритовые (обр. 5878/85) |
| 1 | 29.45 | 0.72 | 41.62 | 7.55 | 11.04 | 14.08 | 0.00 | 104.46 | Cu10.94(Zn1.93Fe0.21)2.14(As2.46Sb1.93)4.39S13 |
| 2 | 24.87 | 1.01 | 43.63 | 7.58 | 10.14 | 12.76 | 0.00 | 99.99 | Cu11.51(Zn1.95Fe0.3)2.24(As2.27Sb1.76)4.03S13 |
| 3 | 24.79 | 1.66 | 42.37 | 7.55 | 9.54 | 14.12 | 0.00 | 100.03 | Cu11.21(Zn1.99Fe0.49)2.48(As2.14Sb1.95)4.09S13 |
| 4 | 24.33 | 1.17 | 41.25 | 8.63 | 7.49 | 15.78 | 1.36 | 100.01 | Cu11.12(Zn2.26Fe0.35Mn0.42)3.03(Sb2.22As1.71)3.93S13 |
| 5 | 24.50 | 1.01 | 40.95 | 8.70 | 9.14 | 15.78 | 0.00 | 100.08 | Cu10.96(Zn2.26Fe0.31)2.57(Sb2.21As2.08)4.29S13 |
| 6 | 24.42 | 1.02 | 42.12 | 9.66 | 8.24 | 14.50 | 0.00 | 99.96 | Cu11.31(Zn2.52Fe0.31)2.83(Sb2.03As1.88)3.91S13 |
| 7 | 24.47 | 0.00 | 40.57 | 10.28 | 9.69 | 14.98 | 0.00 | 99.99 | Cu10.88Zn2.68(As2.20Sb2.1)4.3S13 |

Продолжение табл.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплошные полосчатые, существенно сфалеритовые (обр. 5878/87) |
| 1 | 24.39 | 0.36 | 39.98 | 10.73 | 6.19 | 18.30 | 0.00 | 99.95 | Cu10.75(Zn2.8Fe0.11)2.91(Sb2.57As1.41)4.98S13 |
| 2 | 23.87 | 1.09 | 40.21 | 9.49 | 6.20 | 19.11 | 0.00 | 99.97 | Cu11.05(Zn2.53Fe0.34)2.87(Sb2.74As1.45)4.19S13 |
| 3 | 23.91 | 0.82 | 39.06 | 10.79 | 6.50 | 18.96 | 0.00 | 100.04 | Cu10.72(Zn2.87Fe0.26)3.13(Sb2.72As1.51)4.23S13 |
| 4 | 23.76 | 1.78 | 38.47 | 14.55 | 5.18 | 16.35 | 0.00 | 100.09 | Cu10.62(Zn3.9Fe0.56)4.46(Sb2.35As1.21)3.56S13 |
| 5 | 23.19 | 1.62 | 40.17 | 9.09 | 7.03 | 18.92 | 0.00 | 100.02 | Cu11.36(Zn2.5Fe0.51)3.01(Sb2.79As1.69)4.48S13 |
| 6 | 23.30 | 1.45 | 39.39 | 10.43 | 6.25 | 19.11 | 0.00 | 99.93 | Cu11.09(Zn2.85Fe0.46)3.31(Sb2.81As1.49)4.3S13 |
| Брекчиевидная руда (обр. 5878/93.7) |
| 1 | 25.21 | 1.78 | 43.02 | 9.19 | 11.11 | 9.64 | 0.00 | 99.95 | Cu11.19(Zn2.32Fe0.53)2.85(As2.45Sb1.31)3.76S13 |
| 2 | 24.63 | 2.94 | 40.49 | 9.06 | 11.70 | 11.20 | 0.03 | 100.05 | Cu10.78(Zn2.34Fe0.89Mn0.01)3.24(As2.64Sb1.56)4.2S13 |
| 3 | 25.94 | 3.97 | 40.49 | 7.56 | 11.25 | 10.80 | 0.00 | 100.01 | Cu10.24(Zn1.86Fe1.14)3(As2.41Sb1.43)3.84S13 |
| 4 | 25.22 | 3.71 | 39.84 | 8.83 | 11.79 | 11.06 | 0.00 | 100.45 | Cu10.36(Zn2.23Fe1.1)3.33(As2.6Sb1.5)4.1S13 |
| 5 | 24.54 | 1.85 | 42.48 | 8.94 | 11.93 | 10.22 | 0.04 | 100.00 | Cu11.36(Zn2.32Fe0.56Mn0.01)2.89(As2.7Sb1.43)4.13S13 |
| Брекчиевидная полисульфидная руда (обр. 5878/96.7) |
| 1 | 25.78 | 1.78 | 39.75 | 14.66 | 13.75 | 4.13 | 0.19 | 100.04 | Cu10.11(Zn3.62Fe0.51Mn0.06)4.19(As2.97Sb1.55)3.52S13 |
| 2 | 25.17 | 1.47 | 42.17 | 10.95 | 16.47 | 3.71 | 0.00 | 99.94 | Cu10.99(Zn2.77Fe0.44)3.21(As3.64Sb0.5)4.14S13 |
| 3 | 25.66 | 1.21 | 39.17 | 13.69 | 16.17 | 4.10 | 0.00 | 100.00 | Cu10.01(Zn3.4Fe0.35)3.75(As3.51Sb0.55)4.06S13 |
| 4 | 25.84 | 1.48 | 41.60 | 11.51 | 16.60 | 2.96 | 0.00 | 99.99 | Cu10.56(Zn2.84Fe0.43)3.27(As3.57Sb0.39)3.96S13 |
| 5 | 25.48 | 1.25 | 42.93 | 9.94 | 16.55 | 3.87 | 0.00 | 100.02 | Cu11.05Zn2.49Fe0.37)2.86(As3.61Sb0.52)4.13S13 |
| 6 | 25.40 | 1.47 | 40.94 | 11.93 | 16.37 | 3.80 | 0.06 | 99.97 | Cu10.57(Zn2.99Fe0.43Mn0.02)3.44(As3.58Sb0.51)4.09S13 |
| Окисленные существенно пиритовые (обр. 5882/69.7) |
| 1 | 23.52 | 0.14 | 42.19 | 10.77 | 12.33 | 11.10 | 0.00 | 100.05 | Cu11.97(Zn2.92Fe0.04)2.96(As2.92Sb1.62)4.54S13 |
| 2 | 23.71 | 0.25 | 41.80 | 10.67 | 12.94 | 10.68 | 0.00 | 100.05 | Cu11.56(Zn2.88Fe0.08)2.96(As3.04Sb1.54)4.58S13 |
| 3 | 23.58 | 0.15 | 43.41 | 10.54 | 11.68 | 10.62 | 0.00 | 99.98 | Cu12.07(Zn2.85Fe0.05)2.9(As2.76Sb1.54)4.3S13 |
| 4 | 24.23 | 0.15 | 39.50 | 13.68 | 12.85 | 9.50 | 0.05 | 99.96 | Cu10.69(Zn3.6Fe0.05Mn0.02)3.67(As2.95Sb1.34)4.29S13 |
| 5 | 24.03 | 0.27 | 41.64 | 11.49 | 12.14 | 10.40 | 0.00 | 99.97 | Cu11.37(Zn3.05Fe0.08)3.13(As2.81Sb1.48)4.29S13 |
| 6 | 24.49 | 0.10 | 40.56 | 12.62 | 11.94 | 10.32 | 0.00 | 100.03 | Cu10.86(Zn3.29Fe0.03)3.32(As2.71Sb1.44)4.15S13 |

Окончание табл.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплошные существенно сфалеритовые (обр. 5882/79.5) |
| 1 | 29.49 | 0.39 | 43.44 | 8.62 | 13.06 | 9.99 | 0.00 | 104.99 | Cu9.66(Zn1.86Fe0.1)1.96(As2.46Sb1.16)3.62S13 |
| 2 | 23.94 | 0.31 | 42.81 | 8.36 | 10.94 | 13.60 | 0.00 | 99.96 | Cu11.73(Zn2.23Fe0.1)2.33(As2.54Sb1.94)4.48S13 |
| 3 | 24.75 | 0.41 | 42.59 | 8.30 | 10.67 | 13.26 | 0.00 | 99.98 | Cu12.29(Zn2.14Fe0.12)2.26(As2.4Sb1.83)4.23S13 |
| 4 | 24.53 | 0.36 | 43.06 | 8.87 | 11.04 | 12.10 | 0.05 | 100.01 | Cu11.51(Zn2.31Fe0.11Mn0.02)2.44(As2.5Sb1.69)4.19S13 |
| 5 | 24.10 | 0.26 | 42.59 | 8.19 | 10.54 | 14.35 | 0.00 | 100.03 | Cu11.59(Zn2.17Fe0.08)2.25(As2.43Sb2.04)4.47S13 |
| 6 | 24.49 | 0.98 | 42.89 | 8.40 | 10.66 | 12.43 | 0.11 | 99.96 | Cu11.49(Zn2.19Fe0.3Mn0.04)2.53(As2.42Sb1.74)4.16S13 |
| 7 | 25.16 | 0.66 | 42.82 | 8.82 | 13.50 | 9.02 | 0.00 | 99.98 | Cu11.16(Zn2.23Fe0.2)2.43(As2.98Sb1.23)4.21S13 |
| 8 | 24.07 | 0.21 | 40.37 | 11.60 | 11.64 | 12.09 | 0.00 | 99.98 | Cu11(Zn3.07Fe0.07)3.14(As2.69Sb1.72)4.41S13 |
| 9 | 24.49 | 0.21 | 40.05 | 10.77 | 10.08 | 14.33 | 0.08 | 100.01 | Cu10.73(Zn2.8Fe0.06Mn0.02)2.88(As2.29Sb2)4.29S13 |
| 10 | 24.30 | 0.08 | 41.02 | 10.32 | 10.88 | 13.36 | 0.00 | 99.96 | Cu11.07(Zn2.71Fe0.02)2.73(As2.49Sb1.88)4.37S13 |
| 11 | 24.59 | 0.50 | 40.79 | 11.62 | 10.34 | 12.13 | 0.00 | 99.97 | Cu10.88(Zn3.01Fe0.15)3.16(As2.34Sb1.69)4.03S13 |
| Сплошные существенно сфалеритовые (обр. 5882/86.3) |
| 1 | 25.47 | 0.61 | 42.15 | 9.44 | 12.19 | 10.12 | 0.00 | 99.98 | Cu10.86(Zn2.36Fe0.18)2.54(As2.66Sb1.36)4.02S13 |
| 2 | 25.09 | 0.58 | 41.58 | 9.96 | 12.72 | 10.09 | 0.00 | 100.02 | Cu10.87(Zn2.53Fe0.17)2.7(As2.82Sb1.38)4.2S13 |
| 3 | 27.70 | 0.04 | 41.50 | 9.94 | 7.08 | 17.69 | 0.00 | 103.95 | Cu11.49(Zn2.67Fe0.01)2.68(Sb2.56As1.66)4.22S13 |
| 4 | 24.64 | 0.35 | 40.26 | 10.29 | 8.62 | 15.84 | 0.00 | 100.00 | Cu10.72(Zn2.66Fe0.11)2.8(Sb2.2As1.96)4.16S13 |
| 5 | 24.90 | 0.56 | 42.51 | 9.81 | 11.64 | 10.50 | 0.02 | 99.94 | Cu11.2(Zn2.51Fe0.17Mn0.01)2.69(As2.6Sb1.44)4.04S13 |
| 6 | 24.23 | 0.55 | 41.72 | 10.04 | 13.07 | 10.33 | 0.00 | 99.94 | Cu11.29(Zn2.64Fe0.17)2.81(As3Sb1.46)4.46S13 |
| 7 | 24.60 | 0.42 | 42.55 | 9.08 | 12.21 | 11.19 | 0.00 | 100.05 | Cu11.35(Zn2.35Fe0.13)2.48(As2.76Sb1.56)4.32S13 |
| 8 | 24.83 | 0.24 | 40.38 | 9.11 | 6.89 | 18.57 | 0.00 | 100.02 | Cu10.67(Zn1.34Fe0.07)2.41(Sb2.56As1.54)4.1S13 |
| 9 | 25.14 | 0.21 | 39.31 | 10.18 | 6.38 | 18.76 | 0.00 | 99.98 | Cu10.26(Zn2.58Fe0.06)2.64(Sb2.55As1.41)3.96S13 |
| 10 | 24.13 | 0.40 | 40.60 | 9.54 | 8.28 | 17.00 | 0.00 | 99.95 | Cu11.04(Zn2.52Fe0.12)2.64(Sb2.41As1.91)4.32S13 |
| 11 | 24.03 | 0.16 | 40.58 | 10.25 | 5.94 | 19.01 | 0.00 | 99.97 | Cu11.08(Zn2.75Fe0.05)2.8(Sb2.71As1.38)4.09S13 |
| 12 | 24.41 | 0.13 | 39.59 | 11.26 | 6.54 | 18.06 | 0.00 | 99.99 | Cu10.64(Zn2.94Fe0.04)2.98(Sb2.53As1.49)4.02S13 |

Примечание: анализ проведен в ИМин на электронном микроскопе РЭММА-2М с волновым анализатором, аналитик В. А. Котляров.

Рис. 1. Изменение средних содержаний мышьяка с глубиной в блеклых рудах  скв. 5878.

По данным Н. Н. Мозговой и А. И. Цепина [2], блеклые руды медных месторождений – это, в основном, теннантиты с отношением Sb : As – 0.74 : 3.28 и высоким содержанием Zn. На золоторудных месторождениях средний состав блеклых руд отвечает теннантиту-тетраэдриту (Sb + Te) : As = 2.29 : 1.82. Блеклые руды полиметаллических месторождений, в основном, сущестенно сурьмянистые с отношением Sb : As равным 2.97:1.10 [2]. Ранее, К. А. Новоселовым с соавторами, на основании текстурно-минералогического анализа и соотношения содержаний золота и серебра, Бабарыкинское рудопроявление сопоставлялось с месторождениями рудноалтайского типа [1]. Состав блеклых  руд

Рис. 2. Содержание мышьяка и сурьмы в блеклых рудах: a) полосчатые (обозначены ромбами) и брекчиевидные (обозначены кружками) руды из скв. 5878; б) сплошные руды (обозначены ромбами) из скв. 5882. подтверждает это предположение. Кроме того, распределение минеральных разновидностей блеклых руд коррелирует, в целом, с зональностью строения рудного тела и характеризует эволюцию придонно-гидротермальной минералообразующей системы.

Авторы признательны Б. И. Агееву и В. В. Ямщиковой за содействие в проведении полевых работ. Исследования поддержаны ОАО АГРК и программой «Университеты России» (проект УР.01.048), Минобразованием РФ (проект 01.1204.ф).

Литература

- Новоселов К. А., Белогуб Е. В., Яковлева В. А., Агеев Б. И. Благороднометальная минерализация Бабарыкинского колчеданно-полиметаллического рудопроявления (Южный Урал) // Геология, генезис и вопросы освоения комплексных месторождений благородных металлов. М.: Связь-Принт, 2002. С. 302–306.

- Мозгова Н. Н., Цепин А. И. Блеклые руды. М: Наука, 1983. С. 279.

- Штейнберг А. Д., Плюснин К. П., Абдуллин Р. З. и др. Отчет по результатам поисковых работ на медные руды, проведенных на площади Сабановского рудного поля в Верхнеуральском районе Челябинской области в 1973–75 гг. Магнитогорск: фонды ЧКГРЭ, 1975. 170 с.