Тагиева М. Р.

Российский Университет Дружбы Народов, г. Москва.

Минеральный состав руд золото-колчеданно-полиметаллического месторождения Таш-Тау (Южный Урал).

Месторождение Таш-Тау располагается в Баймакском рудном районе Западно-Магнитогорской палеоостровной дуги. Рудовмещающим является баймак-бурибайский комплекс среднего девона, относящийся к натриевой риолит-базальтовой формации. Месторождение отрабатывалось карьером и штольнями. Исследовались две группы образцов. Первая группа была отобрана из верхней штольни 3-го рудного тела, вторая – с нижних горизонтов центрального рудного тела. Преобладающими в рудах являются прожилково-вкрапленные и линзовидно-полосчатые текстуры. Главными минералами являются: халькопирит, пирит, сфалерит и борнит. В качестве второстепенных выступают галенит и блеклая руда. В первой группе образцов основную роль играют пирит, халькопирит и борнит, причем доминирует халькопирит. Во второй группе борнит не наблюдается и значение халькопирита несколько снижено, но возрастает роль сфалерита. Сделан вывод, что отложение руд проходило в несколько стадий гидротермального этапа, можно говорить о следующей последовательности минералообразования: кварц-пирит I → сфалерит → пирит II → халькопирит-борнит → галенит → блеклая руда.