М. А. Игуменцева1, Е. В. Орешенкова2

1 – Институт минералогии УрО РАН, г. Миаcс

maria@ilmeny.ac.ru

2 – Южно-Уральский государственный университет, г. Миасс

Светопропускание жильного кварца Кузнечихинского 
и Кыштымского месторождений (Урал)

(научный руководитель В. Н. Быков)

Важной характеристикой жильного кварца является светопропускание, которое отражает содержание газово-жидких включений в кварце [1] и характеризует качество кварца как сырья для плавки кварцевого стекла [2]. Нами была поставлена методика определения светопропускания кварца и выполнен анализ образцов кварца Кузнечихинского (жилы 191, 413, 414) и Кыштымского (жила 175) месторождений.

Образцы представляли собой плоскополированные кварцевые пластины и сухую кварцевую крупку гранулометрической фракции –0.4 мм ±0.1 мм, предварительно очищенную от пленочных загрязнений путем обработки сначала в растворе 5 % плавиковой и затем 10 % соляной кислот в течение 30–60 минут при температуре 60–70 °С в полиэтиленовой посуде на водяной бане. Полученная крупка засыпалась в кварцевые кюветы щелевого типа с иммерсионной жидкостью с показателем преломления 1.543. Светопропускание кварца определялось сравнением пробы и эталона. Образцы жильного кварца 
анализировались на оптическом спектрофотометре СФ-56 на длине волны 530 нм.

Рис. 1. Светопропускание кварцевой крупки.

На рис. 1 представлена гистограмма значений коэффициента светопропускания кварцевой крупки для 12 исследованных образцов кварца.

Образцы Кыштымского и Кузнечихинского месторождений имеют высокие значения светопропускания, величина которых изменяется в пределах 68–89 %. Полученные данные согласуются 
со значениями светопропускания для кварца этих жил, приведенными в работе [3].

Одним из основных методов изучения строения и текстуры кварца является исследование прозрачно полированных пластин методами оптической микроскопии. Авторами выполнено исследование светопропускания пластин кварца толщиной порядка 1 мм.

На рис. 2 приведены значения поглощения света в кварцевой крупке (черный цвет) и пластинах (серый цвет), нормированные на толщину поглощающего слоя. Значения светопропускания пластин значительно ниже, чем кварцевой крупки. Это связано с тем, что при измерении светопропускания в кварцевой крупке учитываются неоднородности размером менее 0.4 мм, тогда как при измерении светопропускания в пластинах к неоднородностям зерен добавляются рассеяние и поглощение света на макроскопических дефектах (> 0.4 мм), в первую очередь, на границах зерен. Кроме того, наблюдается существенный разброс в коэффициентах поглощения света в пластинах в отличие от таковых в кварцевой крупке. Для анализа полученных данных необходимо отдельно рассматривать кварц кыштымского (жила 175) и уфалейского типов (жилы 191, 143, 144).

При микроскопическом изучении 4 кварцевых пластин жилы 175 установлено, что кварц имеет мелко-среднезернистую структуру,  и  размерность  зерен  в  образцах  увеличивается  в  ряду  Кш175-13 –

Рис. 2. Сравнение поглощения света в кварцевой крупке (черный цвет) и пластинах (серый цвет), нормированное на толщину поглощающего слоя.

Кш175-14 – Кш175-8 – Кш175-9 от 1.5 до 3 мм. В этом же ряду наблюдается уменьшение поглощения света от 6 до 2 см-1. Это согласуется с предположением о том, что поглощение света, в основном, происходит на границах зерен.

Тонкозернистый кварц уфалейского типа отличается от кварца кыштымского типа присутствием двух генераций минерала, отличающихся по размерам зерен и степени проявления деформаций. Первая генерация – зерна кварца размером 0.5–2.5 мм, имеющие неправильную форму и ориентированные, преимущественно, в одном направлении. Вторая генерация – это кварц тонко-мелкозернистой структуры (от 0.1 до 0.5 мм), образованный в результате перекристаллизации раннего кварца [3]. Мы предполагаем, что поглощение света в кварце уфалейского типа связано с присутствием зерен кварца 2 генерации, т. е. общее пропускание образцов определяется степенью микрогрануляции кварца – чем интенсивнее проявлена перекристаллизация, тем ниже светопропускание образцов кварца.

##### Литература

1. Вертушков Г. Н., Емлин Э. Ф., Синкевич Г. А., Соколов Ю. А., Якшин В. И. Жильный кварц Восточного склона Урала. Часть I. Методы исследования. Свердловск: СГИ, 1969. 100 с.

2. Емлин Э. Ф., Синкевич Г. А., Якшин В. И. Жильный кварц Урала в науке и технике. Свердловск: СГИ, 1988. 269 с.

3. Красильников П. А. Кварцевые жилы Кузнечихинского месторождения гранулированного кварца. М.: Недра, 1999. 32 с.