В. П. Молошаг 1, И. В. Викентьев 2, Т. Я. Гуляева1

1 – Институт геологии и геохимии УрО РАН, г. Екатеринбург 
moloshag@igg.uran.ru

2 – Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
 минералогии и геохимии РАН, г. Москва, viken@igem.ru

Минералогическая термометрия золотосодержащих руд колчеданных месторождений Урала

Определение температуры формирования золоторудных месторождений осуществляется путем привлечения методов термометрии газово-жидких включений в прозрачных минералах и определения их состава с последующей интерпретацией полученных данных на основе экспериментальных исследований гидротермальных растворов. Использование этих методов для золотоносных руд колчеданных месторождений усложняется наличием тесных срастаний кварца с сульфидами при подчиненной роли руд с жильным, крупнозернистым кварцем. В этой связи мы обратились к методам минералогической термометрии.

Целью работы является исследование температур формирования золотосодержащих руд колчеданных месторождений с помощью минералогических геотермометров и анализ перспектив их использования.

В предыдущих работах авторами рассматривалось использование электрум-сфалеритового, арсенопиритового, пирит-пирротинового и электрум-гесситового геотермометров, с помощью которых, наряду с температурой, определялись значения летучести серы и теллура. Данные результаты являлись основой для оценок температур и давлений летучих компонентов расчетным путем с привлечением пирит-гематитового, сфалерит-магнетитового и алтаит-галенитового равновесия [2, 3]. Остановимся на трактовке результатов использования электрум-сфалеритовой и арсенопиритовой термометрии.

В электрум-сфалеритовом геотермометре используются данные по железистости (XFeS) сосуществующего с самородным золотом сфалерита и атомного количества серебра в самородном золоте NAg = Ag/(Ag+Au). Методика исследований и основной массив информации, за исключением определений для Молодежного месторождения, опубликованы ранее.

Для борнитовых руд представляют интерес данные исследований содержания железа в сфалерите, находящегося в равновесии с буферной минеральной ассоциацией борнит ↔ халькопирит + пирит + пары серы [5]. В упомянутой работе излагаются результаты двух серий опытов со средним составом сфалерита, содержащим 0.15 и 0.44 молекулярных % FeS, которые исследовались при контролируемых значениях температуры 271 и 395 °C и летучести серы, соответствующей значению названной ассоциации минералов. Концентрации FeS в сфалерите перекрываются с составом природных сфалеритов из борнитовых руд. Полученные данные экстраполировались на состав природных сфалеритов при допущении, что равновесие сульфидов в борнитовых рудах соответствует буферному. В таблице показаны результаты определений температуры и летучести серы для образцов борнитовых руд, полученные с помощью электрум-сфалеритового термометра и на основе экстраполяции экспериментально полученных значений содержаний FeS в сфалерите, равновесном с буферной ассоциацией борнит-халькопирит+пирит. Разница в определениях температуры двумя методами не превышает 10 отн. %. Она увеличивается для руд, где наблюдается дигенит, который развивается по борниту. Из этого следует, что равновесие минералов в этих пробах не соответствует данному буферу.

Арсенопиритовый геотермометр основан на данных по составу арсенопирита, находящегося в парагенетических ассоциациях с пиритом, пирротином и леллингитом. Температура и летучесть серы определяются по точкам пересечения изоплет атомного содержания мышьяка в арсенопирите с линиями равновесия названных сульфидов с арсенопиритом. В последнее время становится популярным использование арсенопиритовой термометрии для исследования условий образования золоторудных месторождений. В большей части руд колчеданных месторождений Урала арсенопирит наблюдается в равновесии с пиритом и пирротином. В связи с этим используются точки пересечения экспериментально найденных изоплет состава арсенопирита с пиритом и пирротином на диаграмме log fS2 – T системы Fe–As–S [6]. Для условий халькопиритовой фации они находились по положению точки пересечения изоплет атомных содержаний мышьяка в арсенопирите с линиями равновесия арсенопирит–пирит; для пирротиновой фации, соответственно, арсенопирит–пирротин.

Полученные значения температуры образования арсенопиритсодержащих ассоциаций дают возможность получить оценки кислотности и состава гидротермальных растворов, основанные на экспериментальных исследованиях [4]. Выделенная упомянутыми авторами арсенопирит-пиритовая ассоциация соответствует арсенопиритовой субфации халькопиритовой фации [2]. Исходя из экспериментальных данных и парагенетических исследований минералов, гидротермальные растворы в условиях этой субфации характеризовались возрастанием кислотности при повышении температуры. Данная тенденция остается в силе и для арсенопирит-пирротиновой субфации.

Таблица

Результаты минералогической термометрии борнитовых руд

| Месторо-ждение | Образцы | Исходные данные | Метод определения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Золото | Сфалерит | N. Shikazono, 1985 | G. Czamanske, 1974 |
|  |  | N Ag | X FeS | T °C | Log fS2 | T °C | log fS2 |
| Гайское | 501/74 | 0.2449 | 0.0010 | 280 | -7.2 | 236* | -9.2 |
|  | 502/76-1 | 0.1624 | 0.0020 | 364 | -4.3 | 300 | -6.8 |
|  | 502/76-2 | 0.2059 | 0.0020 | 330 | -5.6 |  |  |
|  | 502/76-3 | 0.2285 | 0.0020 | 316 | -6.2 |  |  |
|  | 536/78-1 | 0.2441 | 0.0009 | 278 | -7.2 | 227 | -9.6 |
|  | 536/78-2 | 0.2481 | 0.0009 | 276 | -7.4 |  |  |
|  | 536/78-3 | 0.1986 | 0.0009 | 306 | -6.0 |  |  |
|  | 507/77 | 0.2705 | 0.0012 | 272 | -7.8 | 251 | -8.6 |
| Им. III Интернационала | 1184 | 0.3338 | 0.0038 | 280 | -8.4 | 375 | -4.5 |
|  | 1184/а | 0.2526 | 0.0038 | 326 | -6.4 |  |  |
|  | 1184/б | 0.3008 | 0.0038 | 298 | -7.6 |  |  |
|  | 1184/в | 0.3251 | 0.0038 | 285 | -8.2 |  |  |
|  | 1184/г | 0.2763 | 0.0038 | 312 | -7.0 |  |  |
| Карабашское | М-193 | 0.1741 | 0.0010 | 340 | -3.0 | 236* | -9.2 |
| Молодежное | 100/89 | 0.3276 | 0.000866 | 251 | -8.0 | 223 | -9.8 |

Примечание: звездочкой помечены образцы с дигенитом.

В отличие от этого, ассоциация арсенопирита с магнетитом, наблюдаемая в рудах месторождений Дегтярского, Карабашского и имени III Интернационала практически соответствует арсенопирит-пирит-магнетитовой ассоциации, выделяемой Г. Р. Колониным с соавторами [1]. Согласно экспериментальным данным она образовалась из нейтральных растворов (отклонения рН составляли не более 
1.5 единиц в ту или иную сторону).

В результате проведенных нами исследований получены уточненные данные по условиям формирования борнитовых руд. На основе результатов термометрии арсенопиритсодержащих руд и литературных данных показано, что они могут образоваться при участии кислых и нейтральных гидротермальных растворов.

Литература

- Колонин Г. Р., Гаськова О. Л., Пальянова Г. А. Опыт выделения фаций рудообразования на основе буферных парагенезисов сульфидных минералов // Геология и геофизика, 1986. № 7. С. 133–141.

- Молошаг В. П., Грабежев А. И., Викентьев И. В., Гуляева Т. Я. Фации рудообразования колчеданных месторождений и сульфидных руд медно-золото-порфировых месторождений Урала // Литосфера, 2004. № 2. С. 30–51.

- Молошаг В. П., Грабежев А. И., Гуляева Т. Я. Условия образования теллуридов в рудах колчеданных и медно-золото-порфировых месторождений Урала // Записки ВМО, 2002. Ч. 131. № 5. С. 40–54.

- Пальянова Г. А., Колонин Г. Р. Арсенопиритсодержащие минеральные ассоциации как индикаторы физико-химических условий гидротермального рудообразования // Геохимия, 1991. № 10. С. 1481–1491.

- Czamanske G. K. The FeS content of sphalerite along the chalcopyrite – pyrite – bornite sulfur fugacity buffer // Econ. Geol., 1974. V. 69. № 8. P. 1328–1334.

- Kretschmar U., Scott S. D. Phase relations involving arsenopyrite in the system Fe–As–S and their application // Canad. Mineral., 1976. V. 14. № 3. P. 364–386.