Лесоневич Е. П.

Южно-Уральский государственный университет, 
г. Миасс.

Циклиты и госсаниты месторождения Кутлулар (Турция).

Госсаниты и сульфидные циклиты могут служить прямым поисковым признаком для колчеданных месторождений, поэтому их изучение является важной и актуальной проблемой. Месторождение Кутлулар – типичный представитель колчеданных месторождений понтийского типа, расположено в Восточных Понтидах – северной части геленцикского стратовулканического купола. Слоистые руды представляют собой сульфидные песчаники пирит-халькопиритового состава. В образцах руд с месторождения были выявлены несколько типов сульфидных циклитов: сульфидно-хлоритовые, гематит-сульфидно-хлоритовые и кремнисто-железистые породы. В сульфидных слоях  сохранились признаки рудокластического происхождения. Обнаружены реликтовые колломорфные рудокласты, частично замещенные халькопиритом. В наиболее преобразованных мелкообломочных сульфидных слоях, ассоциирующих с гематитовыми прослоями, наблюдается увеличение содержания халькопирита, замещающего пирит, колломорфные микротекстуры исчезают. Установлены признаки замещения пирита кварцем и гематитом в кровле сульфидных слоев, а также превращения вулканокластического материала в гематит-кварцевые агрегаты. Псевдоморфные замещения в кровле слоев,  очевидно, связаны с процессами гальмиролиза. Дальнейшие исследования могут быть направлены на сравнение минералого-геохимических особенностей уральских и понтийских госсанитов для выработки единых критериев прогнозирования колчеданных месторождений разных типов.