## К. Р. Ковалев, Э. Г. Дистанов, И. В. Гаськов, В. А. Акимцев, М. В. Баулина

### Институт геологии ОИГГМ СО РАН, г. Новосибирск

Преобразование гидротермально-осадочных сульфидных полиметаллических руд в процессах локального 
и регионального метаморфизма 
на примерах месторождений Сибири

Гидротермально-осадочные полиметаллические руды, как и вмещающие осадочные породы, проходят все стадии литификации и разномасштабные изменения при последующих процессах локального и регионального метаморфизма. При более высоких температурах и давлениях руды испытывают перекристаллизацию, происходят значительные изменения в текстурном и структурном рисунке, минеральном составе, отмечаются признаки дифференциации рудного вещества. На месторождениях, метаморфизованных в условиях амфиболитовой фации, описаны примеры частичного плавления сульфидов и миграции вещества на значительные расстояния [7–9].

Со времен Г. Шнейдерхена и П. Рамдора, основателей теории метаморфогенного рудообразования, масштабы дифференциации и мобилизации рудного вещества при различных процессах метаморфических преобразований остаются предметом дискуссии исследователей. Нами процессы метаморфических преобразований полиметаллических руд изучались на крупных гидротермально-осадочных месторождениях Сибири, метаморфизованных в различных условиях локального и регионального метаморфизма: на стадии нижней ступени зеленосланцевой фации с локальными проявлениями гидротермального, контактового и дислокационного метаморфизма (Озерное месторождение), на стадии верхней ступени зеленосланцевой стадии в условиях сложной дислоцированности пород и руд (Горевское месторождение) и на стадии эпидот-амфиболитовой фации (Холоднинское месторождение). Это позволило проследить поведение рудного вещества при достаточно широком спектре условий преобразования.

Геологическая позиция месторождений и метаморфизм руд

Все месторождения располагаются в окраинно-континентальных структурах, обрамляющих с юга Сибирскую платформу, и формировались в различных геодинамических обстановках активных бассейнов, перикратонных прогибов и междуговых депрессий. Месторождения залегают в рифейских и нижнекембрийских отложениях различного литологического состава и представлены масштабными субпластовыми и пластовыми залежами массивных сульфидных руд с запасами свинца и цинка от 10 до 20 млн т.

Озерное месторождение, расположенное в Западном Забайкалье, сформировалось в пределах внутриостроводужной депрессии при накоплении турбидитовых осадков туфогенно-терригенно-карбонатного состава раннекембрийского возраста [5]. Породы рудовмещающего разреза слабо метаморфизованы и представлены парагенезисами кварц-карбонат-хлорит-слюдистого состава, что отвечает нижней ступени зеленосланцевой фации. Пластовые тела массивных сульфидных полиметаллических руд мощностью от 5 до 40 м ярусно залегают в верхней части рудовмещающего разреза в брахисинклинальной складке размером 2.4(1.5 км. Мощность рудовмещающей пачки, сложенной известковистыми алевропелитами, туфогенно-карбонатными породами, рифогенными известняками и седиментационными брекчиями достигает 350 м (рис. 1). Сульфидные и марганецсодержащие сидерит-сульфидные руды характеризуются различным рисунком, отражающим отложение их из придонных рассолов как в обстановке спокойного ритмично-хемогенного осаждения, так и при вспышках сейсмо-тектонической активности. В них широко проявлены признаки диагенетически-эпигенетических преобразований [1]. На фоне слабометаморфизованных руд заметны признаки более интенсивных преобразований при процессах локального контактового, дислокационного и гидротермального метаморфизма.

Контактовый термальный метаморфизм проявлен в связи с внедрением субвулканического силла диабазовых порфиритов и более поздних даек андезитов. Максимальные изменения руд отмечаются на контакте с диабазовыми порфиритами, где проявлена перекристаллизация и магнетитизация гидротермально-осадочных сульфидно-сидеритовых руд, появление массивных и полосчатых магнетитовых и пирит-магнетитовых разностей крупнозернистого и порфиробластового строения. Наиболее интенсивные преобразования происходили на расстоянии до нескольких метров от контакта, но температурное воздействие фиксируется и на более значимых расстояниях порядка десятка метров и проявляется в постепенном уменьшении кристалличности руд до первичного глобулярного и тонкозернистого строения. В приконтактовых зонах, помимо магнетита, развиваются спессартин, марганецсодержащий амфибол, хлорит, хлоритоид, биотит, цельзиан, эпидот, альбит, барит.

Рис. 1. Геологический разрез Озерного месторождения по разведочной линии 30 (по данным Р. С. Тарасовой, 1969).

1 – известняки; 2 – брекчии известняков на туфогенно-терригенно-карбонатном цементе; 3 – известковистые пелиты; 4 – углеродистые пелиты; 5 – кислые туфы и туффиты; 6 – перекристаллизованные сидериты; 7 – кремнещелочные метасоматиты; 8 – те же породы с обломками известняков; 9 – субвулканические диабазовые порфириты; 
10 – дайки сиенит-порфиров; 11 – дайки долеритов; 12 – массивные сульфидные полиметаллические руды; 13 – окисленные руды; 14 – зоны окварцевания; 15 – разломы.

Локальный дислокационный метаморфизм руд на месторождении проявлен в тектонических зонах и местах нарушения пологого залегания пластовых залежей. Он выражается в изоклинальной складчатости слоистых галенит-сфалерит-пиритовых и сидерит-пиритовых руд, появлении экзотических пластических брекчиевых и шариковых текстур за счет различных механических свойств прослоев (сидеритовых, пиритовых, галенит-сфалеритовых), перераспределения части галенита и сфалерита в замки мелких складок, в межслоевые полости, трещины отрыва или скола в более компетентных прослоях. При этом в ассоциации с галенитом часто встречается Ag-As-Sb минерализация. Существенной перекристаллизации руд при этом не происходит – реставрируются элементы первичного текстурного и структурного рисунка.

На юго-восточном фланге Озерной брахисинклинали вдоль крупного разлома проявился кремнещелочной метасоматоз во вмещающих породах и перекристаллизация гидротермально-осадочных руд. В этой зоне развиты массивные и полосчатые кварц-сидерит-барит-сульфидные и сидеритовые руды метасоматического облика с регенерированной гнездово-вкрапленной сульфидной минерализацией. В них встречаются дезинтегрированные реликты гидротермально-осадочных руд. В целом, эти руды характеризуются крупно- и среднезернистым строением. Метасоматические сидериты по сравнению с гидротермально-осадочными обеднены цинком и обогащены марганцем.

Горевское месторождение располагается в Большепитской троговой структуре Енисейского кряжа [6]. Рудовмещающие породы рифейского возраста представлены флишоидной толщей углеродсодержащих ритмично-слоистых известняков и доломитов с глинисто-алевритовыми прослоями. Минеральный комплекс пород включает кварц, карбонат, амфибол, альмандин, эпидот, биотит, флогопит, хлорит, что, в целом, соответствует верхней ступени зеленосланцевой фации метаморфизма. Месторождение приурочено к крылу синклинальной складки, которое осложнено серией изоклинальных складок и мощной зоной дробления. Рудные тела представлены крутопадающими субпластовыми залежами цинково-свинцовых руд на кремнисто-сидеритовом субстрате (рис. 2). Главная рудная залежь прослежена на глубину 1.3 км, по простиранию – на 1.1 км и имеет однонаправленное зональное строение: к подошве приурочены пирротин-галенитовые руды, к средней части – сфалерит-пирротин-галенитовые и к кровле – существенно пирротиновые и галенит-сфалерит-пирротиновые руды. Основная масса руд имеет ритмично-слоистое строение за счет переслаивания галенитовых, сфалерит-галенитовых, кремнистых, сидеритовых, реже – пирротиновых и магнетитовых прослоев. Рудоотложение происходило в обстановке дефицита серы и избытка железа. Руды в основной массе имеют тонкозернистое и глобулярное строение. Вместе с тем в них широко проявились процессы дислокационного метаморфизма в виде мелкой складчатости, разгнейсования, будинирования и брекчирования более компетентных кремнистых и сидеритовых прослоев, которые залечены кварцево-галенитовой или кварцево-сфалеритовой массой. Повсеместным развитием пользуются шариковые и микробрекчиевые структуры и гнездово-прожилковая серебро-сульфосольная As-Sb минерализация.

Холоднинское месторождение расположено в рифейской Олокитской троговой структуре в Северном Прибайкалье [2]. Рудовмещающий   разрез  флишоидно-турбидитового   строения   представлен

Рис. 2. Геологический разрез Горевского месторождения по разведочной линии 4 (по данным М. Л. Шермана, 1970).

1 – глины; 2 – известняки черные массивные; 3 – пирротин-галенитовые руды; 4 – пирротин-сфалерит-галенитовые руды; 5 – пирротиновые и галенит-сфалерит-пирротиновые руды; 6 – углеродистые кремнисто-сидеритовые породы; 7 – дайки диабазов и долеритов; 8 – тектонические нарушения; 9 – зоны рассланцевания.

Рис. 3. Геологический разрез Холоднинского месторождения по профилю 50 (по данным В. А. Могилева, 1990).

1 – элювиально-делювиальные отложения; 2 – графит-карбонатно-слюдисто-кремнистые сланцы; 3 – кварц-гранат-биотитовые сланцы; 4 – гранат-биотит-амфиболовые порфиробластические породы; 5 – ортоамфиболиты; 6–8 – руды: 6 – пиритовые, 7 – галенит-сфалерит-пиритовые, 8 – галенит-сфалеритовые; 9 – пироксениты; 10 – зоны катаклаза.

чередованием порфиробластических пород и углеродсодержащих сланцев. Среди них выделяются гранат-биотитовые, гранат-амфибол-биотитовые, плагиоклаз-биотитовые, кварц-плагиоклаз-амфиболовые пара- и ортопороды и графит-карбонат-кварц-слюдистые сланцы эпидот-амфиболитовой фации метаморфизма. Субсогласные тела массивных сульфидных галенит-сфалерит-пиритовых руд на существенно кварцевом субстрате имеют крутое залегание, прослежены на глубину до 1.5 км и по простиранию до 8 км (рис. 3).

В подошве главной рудной линзы преобладают пиритовые руды с халькопиритом, в средней части – галенит-сфалерит-пиритовые, в кровле – галенит-сфалеритовые. Руды представлены массивными, порфировидными, полосчатыми, гнейсовидно-полосчатыми и реликтово-слоистыми текстурами. Характерно присутствие послойных и секущих разностей руд шарикового и брекчиевидного строения. Руды имеют, в целом, среднезернистое строение. Реликтовая слоистость руд проявляется в ритмичном чередовании кремнисто-пиритовых, пиритовых, галенит-сфалеритовых, кремнистых и углеродисто-кремнистых прослоев. Нередко в сульфидно-кремнистых прослоях встречаются глобули сульфидов мономинерального или полиминерального строения в графитовых оболочках размером 1–3 мкм. 
На этапе регрессивного метаморфизма формируются пирротинсодержащие кварц-плагиоклаз-цоизит-мусковитовые сланцы с Zn-Cr-ставролитом, ганитсодержащие породы и гнездово-прожилковые ганит-галенитовые руды. В порфиробластических породах широко представлена регенерированная пирротин-сфалерит-галенитовая гнездово-прожилковая минерализация. В регенерированных секущих и послойных прожилках и гнездах встречается Ag-As-Sb-минерализация. 
На геологических разрезах и в горных выработках отмечается концентрация богатой галенит-сфалеритовой минерализации в шарнирах изоклинальных складок.

Заключение

Некоторые общие закономерности преобразования сульфидных руд, установленные на изучаемых месторождениях, заключаются в следующем.

- В условиях дислокационного и динамотермального метаморфизма зеленосланцевой и эпидот-амфиболитовой фаций сохраняются общие закономерности первичного отложения рудного вещества при гидротермально-осадочном процессе. При некотором аномальном обогащении локальных дислоцированных зон наиболее подвижными рудными минералами (галенит, сфалерит), характер распределения свинца и цинка выдерживается как по латерали, так и по вертикали пластовых рудных залежей. Наибольшее перераспределение рудных компонентов отмечается в метаморфогенно-метасоматических порфиробластических породах Холоднинского месторождения, в которых широко представлена регенерированная гнездово-прожилковая минерализация.

- Типоморфными текстурами гидротермально-осадочных месторождений являются ритмично-слоистые разновидности хемогенной и терригенной природы. Одним из главных структурных признаков слабометаморфизованных гидротермально-осадочных руд является тонкозернистое и глобулярное строение. При перекристаллизации сульфидных руд в условиях эпидот-амфиболитовой фации в существенно кремнистых прослоях рудных ритмитов сохраняются глобулярные формы сульфидов. Важную роль в сохранении первичного структурного рисунка играют физико-механические свойства сульфидов и вмещающего субстрата [3]. Типоморфными текстурами метаморфизованных руд являются шариковые или брекчиевидные (ball ores, milling ores) руды [4]. Наиболее значительные изменения рисунка гидротермально-осадочных руд происходят при процессах контактового термального и гидротермального метаморфизма. Классификация текстур гидротермально-осадочных руд и их метаморфизованных аналогов приведена в таблице.

- За счет экстрации и перераспределения элементов-примесей (Ag, As, Sb, Mn, Ba, Cr и др.) в гидротермально-осадочных рудах и вмещающих породах, начиная с процессов эпигенетических преобразований, формируются новые минералы и минеральные парагенезисы. В слабометаморфизованных рудах Озерного месторождения с признаками диагенетически-эпигенетических преобразований повсеместно встречаются порфиробласты арсенопирита. Для всех месторождений в условиях дислокационного метаморфизма отмечается перераспределение и обособление в послойных и секущих прожилках карбонатно-галенитового и кварц-галенитового материала с блеклыми рудами и сульфосолями свинца и серебра и другими минералами. На Озерном месторождении – это теннантит, тетраэдрит, пирсеит, полибазит, пираргирит, стефанит, аргентит; на Горевском месторождении – буланжерит, бурнонит, аргентит, пирраргирит, прустит, штернбергит, арсеноаргентит, дискразит, теннантит, гудмундит, тетраэдрит, леллингит, самородное серебро; на Холоднинском месторождении – бурнонит, буланжерит, тетраэдрит, гудмундит. За счет перераспределения цинка и хрома формируются хромсодержащий ганит, цинк- и хромсодержащий ставролит и хромсодержащий фуксит (Холоднинское месторождение). В барийсодержащих осадках при процессах регионального и контактового метаморфизма формируются цельзиан и кимрит (Холоднинское рудное поле и Озерное месторождение).  Гидротермально-осадочные сидериты на  Озерном месторождении,

Таблица

Классификация текстур гидротермально-осадочных руд 
и их метаморфизованных аналогов

| Процессы | Типы текстур |
| --- | --- |
| Седиментация и литификация | Первично-осадочные | Хемогенные | Ритмично-слоистая 2-3-4х-членная, тонкослоистая, неравномернослоистая, массивная афанитовая, конкреционная, гравитационно-слоистая |
|  |  | Хемогенно-терригенные | Слоистая, косослоистая, градационно-слоистая, седиментационно-брекчиевая, крупноглыбовая и мелкообломочная |
|  | Атектонических деформаций | Смещений просадки, подводно-оползневая, конволютного напластования, мутьевых потоков, волочения |
|  | Диагенеза и эпигенеза | Трещин синерезиса, диагенетически-прожилковая, узелковая, деформаций кристаллизационного давления, стилолитовая, конкреционных стяжений, порфировая |
| Метаморфизм | Контактово-термальный | Порфиробластическая, пятнистая, порфирово-слоистая, массивная, бурундучная |
|  | Контактово-метасоматический | Массивная, гнездово-прожилковая, вкрапленная, субграфическая, пятнисто-полосчатая |
|  | Гидротермальный | Прожилковая, массивная, колломофно-почечная, фестончатая, дендритовая, бурундучная |
|  | Дислокационный (динамометаморфизм) | Струйчатая, полосчатая, плойчатая, седловидная, гнейсовидная, брекчиевая, пластического течения |
|  | Динамо-термальный | Средних фаций | Полосчатая, реликтово-слоистая, гнейсовидная, шариковая |
|  |  | Высоких фаций | Пегматоидная, гнездовая, массивная крупнозернистая, взаимных срастаний |

первично обогащенные цинком, при процессах гидротермально-метасоматического преобразования обедняются этим элементом и, в свою очередь, обогащаются марганцем. При контактовом метаморфизме здесь формируются марганецсодержащие хлорит, хлоритоид и гранаты. За счет перекристаллизации германийсодержащих сфалеритовых руд на Горевском месторождении, очевидно, формируются обогащенные германием хлориты кварц-жильной ассоциации. При процессах метаморфизма происходит расширение минерального состава руд и дифференциация рудного вещества. На таких классических, метаморфизованных в условиях амфиболитовой фации, месторождениях, как Брокен-Хилл в Австралии, Франклин в США, Лонгбан в Швеции, устанавливаются до сотни и более рудных и нерудных минералов, 
в то время как на слабометаморфизованных месторождениях вещественный состав руд ограничен относительно небольшим набором минералов.

Таким образом, рудные залежи, в целом, сохраняют свои первичные морфологические очертания вплоть до амфиболитовой фации метаморфизма, но при этом происходят разномасштабные изменения в рисунке и минеральном составе руд с элементами регенерации вещества в пределах первичных контуров. Формирование новых рудных тел сульфидных полиметаллических руд «колчеданного» типа при этом не происходит.

Работа выполнена при поддержке гранта Ведущих научных школ (НШ-1573.2003.5).

Литература

- Дистанов Э. Г., Ковалев К. Р. Текстуры и структуры гидротермально-осадочных колчеданно-полиметаллических руд Озерного месторождения. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1975. 174 с.

- Дистанов Э. Г., Ковалев К. Р., Тарасова Р. С. и др. Холоднинское колчеданно-полиметаллическое месторождение в докембрии Прибайкалья. Новосибирск: Наука, 1982. 208 с.

- Жабин А. Г. Текстуры деформации жесткого рудного тела // Геология и геофизика. 1975. № 2. С. 72–85.

- Ковалев К. Р. Шариковые текстуры в метаморфизованных сульфидных рудах Холоднинского месторождения // Генетическая минералогия и геохимия рудных месторождений Сибири. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1984. С. 86–99.

- Ковалев К. Р., Бусленко А. И. Гидротермально-осадочный рудогенез и полиметаморфизм руд Озернинского рудного узла. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1992. 214 с.

- Кузнецов В. В., Пономарев В. Г., Акимцев В. А., Бабкин У. С, Конкин В. Д., Кузнецова Т. П., Сараев С. В. Горевское цинково-свинцовое месторождение // Геология рудных месторождений. 1990. Т. 32. № 5. С. 3–18.

- Lawrence L. J. Polymetamorphism of the sulphide ores of Broken Hill, N.S.W., Australia // Miner. Deposita. 1973. V. 8. № 3. P. 211–236.

- Mavrogenes J. A., Macintosh I. W., Ellis D. J. Partial melting of Broken Hill galena-sphalerite ore: experimental studies in the system PbS-FeS-ZnS-(Ag2S) // Econ. Geol., 2001. V. 96. № 1. P. 205–210.

- Tomkins A. G., Pattison D. R. M. and Zaleski E. The Hemlo Gold Deposit, Ontario; An Example of Melting and Mobilization of a Precious Metal-Sulfosalt Assemblage during Amphibolite Facies Metamorphism and Deformation // Econ. Geol. 2004. V. 99. P. 1063–1084.