В. В. Зайков1, В. С. Горшков2, Е. С. Попова1

1 – Институт минералогии УрО РАН, г. Миасс

2 – Тувинская геолого-разведочная экспедиция, г. Кызыл

Золото из березитов Кара-Бельдирского рудного поля

(Восточная Тува)

Кара-Бельдирское золоторудное поле, расположенное на юго-восточном окончании Каахемской офиолитовой зоны [1–4], было выявлено В. С. Горшковым в 1988 г. при проведении геологической съемки масштаба 1 : 50000. Оруденение приурочено к среднекембрийской интрузии кварцевых диоритов, прорывающей вулканогенно-карбонатно-терригенные отложения верхнего рифея. Выделяются два типа оруденения: золото-березитовое (месторождение Гордеевское) и золото-скарновое (Эзен). Ранее была дана характеристика золотоносных пород и их геологической позиции [2]. Авторами получены данные о составе самородного золота из березитов методом рентгеноспектрального анализа на микрозонде Camebax SX-50 в Музее Естественной истории (Лондон). Исследования выполнены при поддержке Министерства образования и науки (проект 01.1204ф) и РФФИ (проект 04-05-96014-р2004урал_а), интеграционного проекта совместных исследований УрО РАН – СО РАН. Авторы признательны за помощь Д. В. Шаповалову, Дж. Спратту и К. П. Воробьеву.

Золотоносная зона месторождения Гордеевского, имеющая ширину 100–350 м и длину 900 м, развита по кварцевым диоритам. Она сложена аподиоритовыми березитами, пронизанными жилами и прожилками кварцевого и кварц-анкеритового составов с вкрапленностью сульфидов. В ее центральной части выделяются тела однородных окварцованных березитов мощностью от 20 до 80 м с повышенным количеством сульфидов. По результатам атомно-абсорбционного и пробирного анализов бороздовых проб среднее содержание золота в пределах этих тел составляет порядка 8 г/т. Содержания золота в исследованных образцах 8041-42, 8044-5, 8049-13 окисленных березитизированных пород, содержащих реликты сульфидов, 7–15 г/т.

Морфология золота изменчива: в пирите присутствуют выделения изометричной формы размером 3–8 мкм и линзовидные зерна по трещинкам между кристаллами пирита; в халькопирите отмечены вытянутые выделения размером 5–15 мкм, в гетите присутствуют зерна размером порядка 1–3 мкм, в кварце зерна золота имеют размеры первые микроны.

Состав минерала меняется в значительных пределах (табл.). Наиболее высокопробное золото характерно для кварца (пробность 700–800). В пирите содержание золота 66–71 %, серебра – 26–32 %, в халькопирите золото низкопробное и по составу отвечает электруму (золота 54–63 %, серебра 37–44 %). В гетите состав золота варьирует (Au 60–72 %, Ag 25–38 %). Присутствие железа, серы и меди обусловлено влиянием минерала-хозяина, так как во многих случаях выделения золота по размерам находятся на грани возможностей микрозондового исследования. В сульфидных минералах из элементов-примесей необходимо отметить повышенные содержания мышьяка и меди в пирите (до 0.5 %). Недиагностированный минерал серебра в виде зерен размером первые микроны присутствует в кварце, обр. 8049-13 (содержание серебра 38–46 %, серы 18–19 %, железа 21–25 %).

Можно предположить, что вариации состава и морфологии самородного золота связаны с несколькими продуктивными минеральными парагенезисами. Дальнейшие исследования и сравнение типоморфных свойств золото- и серебросодержащих минералов Кара-Бельдирского рудопроявления должны дать минералогический материал для определения генетических особенностей оруденения.

## Таблица

## Состав золота из березитов Кара-Бельдирского рудного поля

| № обр/анал. | Au | Ag | Fe | Cu | Te | As | S | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8041-42/2 | 67.36 | 31.24 | 0.87 | – | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 99.56 |
| 8041-42/3 | 67.15 | 30.70 | 0.98 | – | 0.07 | – | 0.04 | 98.94 |
| 8041-42/4 | 65.76 | 31.42 | 1.26 | – | – | – | 0.02 | 98.46 |
| 8041-42/6 | 66.44 | 31.62 | 1.73 | – | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 100.00 |
| 8041-42/10 | 71.07 | 25.78 | 1.83 | 0.12 | 0.16 | 0.04 | 0.27 | 99.27 |
| 8041-42/11 | 69.49 | 26.15 | 2.90 | 0.04 | 0.03 | – | 1.10 | 99.71 |
| 8041-42/15 | 70.83 | 27.08 | 0.78 | – | 0.09 | – | 0.00 | 98.78 |
| 8041-42/16 | 70.45 | 27.42 | 1.07 | – | – | 0.02 | 0.10 | 99.06 |
| 8044-5/46 | 62.86 | 37.25 | 0.08 | 0.14 | 0.06 | – | – | 100.39 |
| 8044-5/47 | 61.82 | 38.49 | 0.26 | 0.28 | 0.07 | – | – | 100.92 |
| 8044-5/48 | 60.00 | 39.74 | 0.26 | 0.72 | – | – | 0.02 | 100.97 |
| 8044-5/49 | 54.30 | 44.34 | 0.80 | 1.73 | 0.02 | – | – | 101.19 |
| 8044-5/50 | 57.36 | 40.49 | 0.30 | 0.83 | 0.06 | – | 0.01 | 99.05 |
| 8044-5/51 | 55.08 | 42.61 | 0.51 | 0.88 | 0.07 | – | – | 99.15 |
| 8041-42/28 | 60.24 | 36.51 | 2.37 | 1.79 | 0.14 | – | – | 101.05 |
| 8041-42/29 | 61.02 | 37.53 | 1.83 | 1.84 | – | – | 0.02 | 102.24 |
| 8041-42/30 | 61.12 | 37.01 | 1.71 | 1.61 | 0.17 | – | – | 101.62 |
| 8041-42/31 | 61.45 | 37.39 | 2.02 | 1.75 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 102.74 |
| 8041-42/64 | 70.14 | 25.38 | 0.63 | 0.24 | 0.14 | – | – | 96.53 |
| 8041-42/65 | 71.50 | 25.77 | 0.60 | 0.23 | 0.04 | 0.03 | – | 98.17 |

Примечание: Анализы выполнены Зайковым В. В. на приборе Camebax SX-50 в Музее Естественной истории, Лондон (оператор Дж. Спратт).

Позиция и морфология зерен золота: 6, 10, 11 – выделения изометричной формы размером 3–8 мкм среди кристаллов пирита кубического габитуса; 15, 16 – зерна поперечником 5–10 мкм у граней кристаллов пирита; 2–4 – линзовидные зерна по трещинкам между кристаллами пирита; 46–51 – вытянутые зерна размером 5–15 мкм в халькопирите; 64–65 – зерна линзовидной формы размером 3–5 мкм в гетите; 28, 30 – удлиненные зерна (2х5 мкм) в гетите между кристаллами халькопирита и пирита.

Литература

- Горшков В. С. Кара-Бельдирское золоторудное поле (Каахемская офиолитовая зона, Тыва) // Металлогения древних и современных океанов – 2002. Миасс: ИМин УрО РАН, 2002. С. 199–202.

- Геологическое строение СССР и закономерности размещения полезных ископаемых. Т. 7. Алтае-Саянский и Забайкало-Верхне-Амурский регионы. Кн. 1. Алтай, Саяны, Енисейский кряж / Ред. П. С. Матросов, Г. Н. Шапошников. Л.: Недра, 1988. 530 с.

- Геология и полезные ископаемые России. Т. 2. Западная Сибирь / Ред. А. Э. Конторович, В. С. Сурков. СПб: ВСЕГЕИ, 2000. 600 с.

- Рудные формации Тувы / Зайков В. В., Лебедев В. И., Тюлькин В. Г. и др. Новосибирск: Наука, 1981. 201 с.