В. И. Попова1, Е. А. Вохмянина2, Л. Ф. Баженова1

1 – Институт минералогии УрО РАН,

2 – Южно-Уральский государственный университет, г. Миасс,

# Тургоякское проявление флюорита

# Тургоякское проявление флюорита на г. Липовской, близ р. Бобровки у дороги от нынешнего Рыбхоза на кордон Заозерный, было выявлено в 1939 г. старателями Морозовым и Ершовым треста Миассзолото на площади Бакайского золоторудного месторождения при его отработке. С сентября по ноябрь 1941 г. проявление разведано отрядом О. Н. Мельниковой Ильменогорской партии Челябинской экспедиции по заказу Челябинского тракторного завода, нуждавшегося во флюорите для получения искусственного криолита [3]. Необходимый флюоритовый концентрат должен содержать CaF2 95–98; SiO2 менее 1.5; CaCO3 менее 1.25 мас.%. К вредным относятся примеси S, Zn, Pb, барита.

Основной объем работ О. Н. Мельниковой был проведен на относительно перспективном участке площадью ~ 2 км2 в западной эндоконтактовой зоне Тургоякского гранитного массива. В результате работ были выявлены 19 крутозалегающих кварцевых жил простиранием 270–300°, протяженностью 10–80 м при мощности 0.02–0.6 м. Жилы локализованы в амфибол-биотитовых и лейкократовых биотитовых гранитах и дайках аплитов, грейзенизированных около трещин и в экзоконтактах кварцевых жил; ширина зон изменения составляет 2–40 см. Зоны кварц-мусковитовых грейзенов образуют две субширотных полосы (северную и южную) в участках сгущения кварцевых жил; из акцессорных минералов в них наиболее часты пирит в форме куба и фиолетовый флюорит.

Минерализация кварцевых жил различается между собой незначительно. В зальбандах жил нередко развита зона геометрического отбора кварца с серовато-зеленоватым мусковитом, фиолетовым флюоритом и пиритом (обычно – лимонитизированным). Жильный кварц светло-серый, реже – дымчатый или молочно-белый. В жилах встречаются небольшие друзовые полости с кристаллами кварца 
и октаэдрами светло-фиолетового флюорита, сферические сростки и тонкие прожилочки желтовато-зеленого мелкочешуйчатого мусковита (жильбертита), редкие мелкие иголочки светло-желтого бисмутита. 
В шлихах из элювия жил найдены зерна шеелита, не встреченные в жилах. Содержание флюорита в жилах, определявшееся ручным отбором из проб, составило 0.01–0.1 мас. %, что привело к заключению о непромышленном статусе проявления, не заслуживающем дальнейшей разведки. Состав флюорита проявления не был исследован.

Таблица

Состав редких земель во флюорите Тургоякского проявления 
(% от суммы)

| № проб | 4-8 | 3-22 | 7-х | 8-37 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оксиды | с | ф | с | ф | с | ф | с | ф |
| La | 2.3 | 3.6 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.8 |
| Ce | 5.2 | 4.9 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 2.7 | 1.0 | 3.3 |
| Pr | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | - | - |
| Nd | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.0 | 1.9 |
| Sm | - | - | 1.0 | - | - | 1.1 | 0.3 | - |
| Gd+Eu | 6.8 | 7.5 | 4.2 | 4.0 | 5.0 | 2.3 | 2.2 | 7.3 |
| Y(+Tb) | 69.5 | 72.7 | 71.3 | 77.4 | 74.3 | 81.0 | 78.0 | 72.5 |
| Dy | 7.6 | 8.8 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 5.9 | 6.5 | 7.0 |
| Ho | - | - | 1.1 | 1.4 | - | - | 1.1 | - |
| Er | 5.8 | - | 4.5 | 4.2 | 5.3 | 3.7 | 5.8 | 5.0 |
| Tm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yb | - | - | 4.2 | 1.9 | 4.0 | - | 3.9 | 2.3 |
| Сумма, мас. % | 0.041 | 0.028 | 0.038 | 0.023 | 0.042 | 0.015 | 0.028 | 0.020 |

Примечание. № пробы включает № жилы – № канавы. Цвет флюорита: с – светло-фиолетовый и розоватый, ф – фиолетовый и темно-фиолетовый. Аналитик Л. Ф. Баженова, метод хроматографии на бумаге.

В 2003–2004 гг. во время производственной и преддипломной практики Е. Вохмяниной исследованы 12 жил (№ 1, 3–7, 9–14) с целью доизучения их минералогии. Были отобраны образцы грейзенизированных гранитов, кварца, флюорита и шлихи из элювия и делювия над жилами. Помощь в расчистке жил и отборе проб оказали школьники геологического кружка КЮТ ГРЦ под руководством И. М. Панфиловой. В шлихах отмечены пирит, лимонит, магнетит, флюорит, редкие – колумбит, титанит, альмандин, циркон, эпидот, халькопирит и шеелит.

Флюорит в жилах образует зерна величиной от 1 мм до 8–12 см и распределен неравномерно. Цвет его пятнистый, от розоватого и бледно-фиолетового (почти бесцветного) до фиолетового и темно-фиолетового. Содержание редких земель во флюорите, в среднем, составляет ~ 0.03 мас. % (табл.), причем в светлоокрашенных разностях обычно в 1.4–2.8 раза больше редких земель по сравнению с более фиолетовыми, что отмечалось и ранее [2].

Во флюорите преобладают редкие земли иттровой группы (табл.). Светлоокрашенные флюориты несколько беднее Y, но обогащены Er и Yb. По сравнению с флюоритом гранитных пегматитов Ильменских гор, флюориты Тургоякского проявления содержат меньше редких земель и иттрия. Рассчитанное содержание Y2O3 составляет ~ 0.013 мас. %, или ~ 1.45 мол. % YF3, т. е., вероятная 
температура кристаллизации флюорита ~ 310 ºС [1], что указывает на формирование флюорит-кварцевых жил этого проявления как относительно низкотемпературных жильных грейзенов.

##### Литература

1. Василькова Н. Н., Кукушкина О. А. Флюорит // Типоморфизм минералов: Справочник / Под ред. Л. В. Чернышовой. М.: Недра, 1989. С. 492–501.

2. Козлова О. Г. Редкие земли в плавиковых шпатах различных месторождений СССР // Геохимия, 1957. № 1. С. 46–56.

3. Лобова Л. И. Предварительный отчет о геолого-разведочных работах Ильменогорской партии за 1940 и 1941 гг. Челябинская комплексная экспедиция УТГУ. Миасс, 1941. 125 с.